附件1

本次抽检依据和抽检项目

一、奶瓶

（一）抽检依据

抽检依据是《食品安全国家标准 玻璃制品》（GB 4806.5-2016）、《食品安全国家标准 食品接触用塑料树脂》（GB 4806.6-2016）、《食品安全国家标准 食品接触用塑料材料及制品》（GB 4806.7-2016）、《食品安全国家标准 食品接触用塑料材料及制品》（GB 4806.7-2023）、《食品安全国家标准 食品接触用橡胶材料及制品》（GB 4806.11-2016）、《食品安全国家标准 食品接触用橡胶材料及制品》（GB 4806.11-2023）、《婴幼儿用奶瓶和奶嘴》（GB 38995-2020）、《食品安全国家标准 食品接触材料及制品用添加剂使用标准》（GB 9685-2016）、现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求。

（二）抽检项目

塑料奶瓶抽检项目包括感官要求、总迁移量、高锰酸钾消耗量、重金属（以Pb计）、芳香族伯胺迁移总量、脱色试验、特定迁移量（以锑计）（限PET材质）、特定迁移总量（以己内酰胺计）（限PA材质）、特定迁移总量（以对苯二甲酸计）（限PET材质）、特定迁移总量（以乙二醇计）（限PET材质）、容量偏差、抗压变形性能、耐沸水性能、耐热冲击性能。

玻璃奶瓶抽检项目包括感官要求、镉（Cd）迁移量、铅（Pb）迁移量、耐热冲击性能、内应力、机械冲击强度、容量偏差。

橡胶奶瓶抽检项目包括总迁移量、高锰酸钾消耗量、重金属（以Pb计）、感官要求、芳香族伯胺迁移总量、N-亚硝胺和N-亚硝胺可生成物迁移总量。

二、奶嘴

（一）抽检依据

抽检依据是《食品安全国家标准 奶嘴》（GB 4806.2-2015）、《食品安全国家标准 食品接触材料及制品用添加剂使用标准》（GB 9685-2016）、现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求。

（二）抽检项目

奶嘴抽检项目包括总迁移量、高锰酸钾消耗量、重金属（以Pb计）、锌（Zn）迁移量、挥发性物质、2，6-二-叔丁基对甲苯酚迁移量、2，2’-亚甲基双-（4-甲基-6-叔丁基苯酚）迁移量、N-亚硝胺和N-亚硝胺可生成物释放量（人工唾液）（N-亚硝胺）、N-亚硝胺和N-亚硝胺可生成物释放量（人工唾液）（N-亚硝胺可生成物）、感官要求、邻苯类增塑剂。

三、婴幼儿餐饮具

（一）抽检依据

抽检依据是《食品安全国家标准 食品接触用塑料树脂》（GB 4806.6-2016）、《食品安全国家标准 食品接触用塑料材料及制品》（GB 4806.7-2016）、《食品安全国家标准 食品接触用塑料材料及制品》（GB 4806.7-2023）、《食品安全国家标准 食品接触用橡胶材料及制品》（GB 4806.11-2016）、《食品安全国家标准 食品接触用橡胶材料及制品》（GB 4806.11-2023）、《食品安全国家标准 食品接触材料及制品用添加剂使用标准》（GB 9685-2016）、现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求。

（二）抽检项目

婴幼儿塑料餐饮具抽检项目包括感官要求、总迁移量、高锰酸钾消耗量、重金属（以Pb计）、脱色试验、芳香族伯胺迁移总量、特定迁移量（以锑计）（限PET材质）、特定迁移总量（以己内酰胺计）（限PA材质）、氯乙烯迁移量（限PVC、PVDC材质）、特定迁移总量（以对苯二甲酸计）（限PET、PB（A）T材质）、特定迁移总量（以乙二醇计）（限PET材质）、特定迁移总量（以1，4-丁二醇计）（限PB（A）T材质）、1，3-丁二烯迁移量（限有丁二烯单体的聚合物）、苯乙烯和乙苯残留量（限PS材质）、邻苯类增塑剂。

婴幼儿橡胶餐饮具抽检项目包括总迁移量、高锰酸钾消耗量、重金属（以Pb计）、感官要求、芳香族伯胺迁移总量。

四、餐具洗涤剂

（一）抽检依据

抽检依据是《食品安全国家标准 洗涤剂》（GB 14930.1-2022）、《手洗餐具用洗涤剂》（GB/T 9985-2000）、《手洗餐具用洗涤剂》（GB/T 9985-2022）、《果蔬清洗剂》（GB/T 24691-2022）、《饮料用瓶清洗剂》（QB/T 2967-2023）、《食品工具和工业设备用酸性清洗剂》（QB/T 4313-2023）、《食品工具和工业设备用碱性清洗剂》（QB/T 4314-2023）、现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求。

（二）抽检项目

手洗餐具用洗涤剂抽检项目包括总砷（以As计）、重金属（以Pb计）、甲醇、甲醛、1，4-二噁烷、菌落总数、大肠菌群、总有效物含量。

果蔬清洗剂抽检项目包括总砷（以As计）、重金属（以Pb计）、甲醇、甲醛、1，4-二噁烷、菌落总数、大肠菌群、总有效物含量、总五氧化二磷含量、农药去除效果（P值）、pH。

饮料用瓶清洗剂抽检项目包括总砷（以As计）、重金属（以Pb计）、甲醇、甲醛、1，4-二噁烷、菌落总数、大肠菌群、总有效物含量、总五氧化二磷含量（以P2O5计）。

食品工具和工业设备用酸性清洗剂抽检项目包括总砷（以As计）、重金属（以Pb计）、甲醇、甲醛、1，4-二噁烷、菌落总数、大肠菌群、总五氧化二磷含量（以P2O5计）、表面活性剂含量、有效酸的质量分数（以HNO3计）、腐蚀率。

食品工具和工业设备用碱性清洗剂抽检项目包括总砷（以As计）、重金属（以Pb计）、甲醇、甲醛、1，4-二噁烷、菌落总数、大肠菌群、总五氧化二磷含量（以P2O5计）、表面活性剂含量、总碱的质量分数（以NaOH计）。

机洗餐具用洗涤剂产品及食品工业用（含复合主剂）洗涤剂抽检项目包括总砷（以As计）、重金属（以Pb计）、甲醇、甲醛、1，4-二噁烷、菌落总数、大肠菌群。

五、纸杯

（一）抽检依据

抽检依据是《食品安全国家标准 食品接触用塑料材料及制品》（GB 4806.7-2016）、《食品安全国家标准 食品接触用塑料材料及制品》（GB 4806.7-2023）、《食品安全国家标准 食品接触用纸和纸板材料及制品》（GB 4806.8-2022）、《纸杯》（GB/T 27590-2022）、现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求。

（二）抽检项目

纸杯抽检项目包括感官要求、总迁移量、高锰酸钾消耗量、重金属（以Pb计）、铅（Pb）、砷（As）、荧光性物质、甲醛、1，3-二氯-2-丙醇、3-氯-1，2-丙二醇、大肠菌群、沙门氏菌、霉菌、感官指标、渗漏性能、杯身挺度。

六、吸管（纸吸管、可降解吸管）

（一）抽检依据

抽检依据是《食品安全国家标准 食品接触用塑料材料及制品》（GB 4806.7-2016）、《食品安全国家标准 食品接触用塑料材料及制品》（GB 4806.7-2023）、《食品安全国家标准 食品接触用纸和纸板材料及制品》（GB 4806.8-2022）、《食品安全国家标准 食品接触材料及制品用添加剂使用标准》（GB 9685-2016）、现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求。

（二）抽检项目

纸吸管抽检项目包括感官要求、总迁移量、高锰酸钾消耗量、重金属（以Pb计）、铅（Pb）、砷（As）、荧光性物质、甲醛、1，3-二氯-2-丙醇、3-氯-1，2-丙二醇、大肠菌群、沙门氏菌、霉菌、1，2-苯并异噻唑基-3（2H）-酮特定迁移量。

可降解吸管抽检项目包括感官要求、总迁移量、高锰酸钾消耗量、重金属（以Pb计）、脱色试验。

七、可重复使用塑料餐饮具

（一）抽检依据

抽检依据是《食品安全国家标准 食品接触用塑料树脂》（GB 4806.6-2016）、《食品安全国家标准 食品接触用塑料材料及制品》（GB 4806.7-2016）、《食品安全国家标准 食品接触用塑料材料及制品》（GB 4806.7-2023）、《食品安全国家标准 食品接触材料及制品用添加剂使用标准》（GB 9685-2016）、现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求。

（二）抽检项目

可重复使用塑料餐饮具抽检项目包括感官要求、总迁移量、高锰酸钾消耗量、重金属（以Pb计）、脱色试验、芳香族伯胺迁移总量、特定迁移量（以锑计）（限PET材质）、特定迁移总量（以己内酰胺计）（限PA材质）、氯乙烯迁移量（限PVC、PVDC材质）、特定迁移总量（以对苯二甲酸计）（限PET、PB（A）T材质）、特定迁移总量（以乙二醇计）（限PET材质）、特定迁移总量（以1，4-丁二醇计）（限PB（A）T材质）、1，3-丁二烯迁移量（限有丁二烯单体的聚合物）、苯乙烯和乙苯残留量（限PS材质）、邻苯类增塑剂迁移量（限PVC材质）。

八、非复合膜袋

（一）抽检依据

抽检依据是《包装用聚乙烯吹塑薄膜》（GB/T 4456-2008）、《食品安全国家标准 食品接触用塑料树脂》（GB 4806.6-2016）、《食品安全国家标准 食品接触用塑料材料及制品》（GB 4806.7-2016）、《食品安全国家标准 食品接触用塑料材料及制品》（GB 4806.7-2023）、《食品安全国家标准 食品接触材料及制品用添加剂使用标准》（GB 9685-2016）、《普通用途双向拉伸聚丙烯（BOPP）薄膜》（GB/T 10003-2008）、《食品用塑料自粘保鲜膜质量通则》（GB/T 10457-2021）、《包装用双向拉伸聚酯薄膜》（GB/T 16958-2008）、《食品包装用聚偏二氯乙烯（PVDC）片状肠衣膜》（GB/T 17030-2019）、《双向拉伸聚酰胺（尼龙）薄膜》（GB/T 20218-2021）、《塑料购物袋》（GB/T 21661-2020）、《聚偏二氯乙烯（PVDC）自粘性食品包装膜》（GB/T 24334-2009）、《日用塑料袋》（GB/T 24984-2010）、《流延聚丙烯（CPP）薄膜》（GB/T 27740-2011）、《生物降解塑料购物袋》（GB/T 38082-2019）、《双向拉伸聚丙烯珠光薄膜》（BB/T 0002-2008）、《夹链自封袋》（BB/T 0014-2011）、《包装用镀铝薄膜》（BB/T 0030-2019）、《商品零售包装袋》（BB/T 0039-2013）、《液体包装用聚乙烯吹塑薄膜》（QB/T 1231-1991）、《聚丙烯吹塑薄膜》（QB/T 1956-1994）、现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求。

（二）抽检项目

非复合膜袋抽检项目包括感官要求、总迁移量、高锰酸钾消耗量、重金属（以Pb计）、芳香族伯胺迁移总量、脱色试验、特定迁移总量（以己内酰胺计）（限PA材质）、氯乙烯特定迁移量（限PVC、PVDC材质）、邻苯类增塑剂特定迁移量（限PVC材质）、特定迁移量（以锑计）（限PET材质）、特定迁移总量（以对苯二甲酸计）（限PET、PB（A）T材质）、特定迁移总量（以乙二醇计）（限PET材质）、特定迁移总量（以 1，4-丁二醇计）（限PB（A）T材质）、阻隔性能（氧气）、阻隔性能（水蒸气）、热封强度（限袋类产品）。

九、塑料一次性餐饮具

（一）抽检依据

抽检依据是《食品安全国家标准 食品接触用塑料树脂》（GB 4806.6-2016）、《食品安全国家标准 食品接触用塑料材料及制品》（GB 4806.7-2016）、《食品安全国家标准 食品接触用塑料材料及制品》（GB 4806.7-2023）、《食品安全国家标准 食品接触材料及制品用添加剂使用标准》（GB 9685-2016）、《食品安全国家标准 消毒餐（饮）具》（GB 14934-2016）、《塑料一次性餐饮具通用技术要求》（GB/T 18006.1-2009）、现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求。

（二）抽检项目

塑料一次性餐饮具抽检项目包括感官要求、总迁移量、高锰酸钾消耗量、重金属（以Pb计）、脱色试验、芳香族伯胺迁移总量、特定迁移量（以锑计）（限PET材质）、特定迁移总量（以己内酰胺计）（限PA材质）、氯乙烯特定迁移量（限PVC、PVDC材质）、大肠菌群、沙门氏菌、霉菌计数、特定迁移总量（以对苯二甲酸计）（限PET、PB（A）T材质）、特定迁移总量（以乙二醇计）（限PET材质）、特定迁移总量（以1，4-丁二醇计）（限PB（A）T材质）、1，3-丁二烯特定迁移量（限有丁二烯单体的聚合物）、苯乙烯和乙苯残留量（限PS材质）、邻苯类增塑剂特定迁移量（限PVC材质）。

十、竹木餐饮具

（一）抽检依据

抽检依据是《食品安全国家标准 食品接触用竹木材料及制品》（GB 4806.12-2022）、《食品安全国家标准 消毒餐（饮）具》（GB 14934-2016）、《一次性筷子 第2部分：竹筷》（GB/T 19790.2-2005）、现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求。

（二）抽检项目

竹木餐饮具抽检项目感官要求、总迁移量、甲醛、二氧化硫、五氯苯酚及其盐类（以五氯苯酚计）、噻菌灵、邻苯基苯酚、抑霉唑、联苯、大肠菌群、沙门氏菌、志贺氏菌、金黄色葡萄球菌、溶血性链球菌、霉菌。

十一、食品接触用纸容器

（一）抽检依据

抽检依据是《食品安全国家标准 食品接触用塑料材料及制品》（GB 4806.7-2016）、《食品安全国家标准 食品接触用塑料材料及制品》（GB 4806.7-2023）、《食品安全国家标准 食品接触用纸和纸板材料及制品》（GB 4806.8-2022）、《食品安全国家标准 食品接触用复合材料及制品》（GB 4806.13-2023）、《圆柱形复合罐》（GB/T 10440-2008）、《纸餐盒》（GB/T 27589-2011）、《纸碗》（GB/T 27591-2011）、《纸浆模塑餐具》（GB/T 36787-2018）、《餐用纸制品》（QB/T 2898-2007）、现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求。

（二）抽检项目

纸餐具抽检项目包括感官要求、总迁移量、高锰酸钾消耗量、重金属（以Pb计）、铅（Pb）、砷（As）、荧光性物质、甲醛、1，3-二氯-2-丙醇、3-氯-1，2-丙二醇、大肠菌群、沙门氏菌、霉菌、渗漏性能（95℃±5℃水、油）、抗压强度、耐温试验 （95℃±5℃的油、水，30min）、渗漏性能（90℃±5℃水、95℃±5℃油）、耐温性能、杯身挺度、抗压性能。

纸盒抽检项目包括感官要求、总迁移量、高锰酸钾消耗量、重金属（以Pb计）、铅（Pb）、砷（As）、荧光性物质、甲醛、1，3-二氯-2-丙醇、3-氯-1，2-丙二醇、大肠菌群、沙门氏菌、霉菌。

纸袋抽检项目包括感官要求、总迁移量、高锰酸钾消耗量、重金属（以Pb计）、铅（Pb）、砷（As）、荧光性物质、甲醛、1，3-二氯-2-丙醇、3-氯-1，2-丙二醇、大肠菌群、沙门氏菌、霉菌。

纸罐（纸板类罐）抽检项目包括感官、铅（Pb）、砷（As）、荧光性物质、甲醛、1，3-二氯-2-丙醇、3-氯-1，2-丙二醇、大肠菌群、沙门氏菌、霉菌。

纸罐（圆柱形复合罐）抽检项目包括感官要求/感官、总迁移量、高锰酸钾消耗量、重金属（以Pb计）大肠菌群、沙门氏菌、霉菌、端盖脱离力、轴向压溃力、快速泄漏试验。

十二、密胺塑料餐具

（一）抽检依据

抽检依据是《食品安全国家标准 食品接触用塑料树脂》（GB 4806.6-2016）、《食品安全国家标准 食品接触用塑料材料及制品》（GB 4806.7-2016）、《食品安全国家标准 食品接触用塑料材料及制品》（GB 4806.7-2023）、《密胺塑料餐饮具》（GB/T 41001-2021）、《密胺塑料餐具》（QB/T 1999-1994）、现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求。

（二）抽检项目

密胺塑料餐具抽检项目包括感官要求、总迁移量、高锰酸钾消耗量、重金属（以Pb计）、脱色试验、芳香族伯胺迁移总量、三聚氰胺特定迁移量、特定迁移总量（以甲醛计）、耐干热性、耐低温性、耐湿热性、耐污染性、翘曲（底部）、跌落。

十三、食品接触用玻璃器皿

（一）抽检依据

抽检依据是《玻璃杯》（QB/T 4162-2011）、《玻璃器皿 玻璃杯》（QB/T 4162-2021）、《玻璃器皿 高脚杯》（QB/T 4946-2016）、《玻璃器皿 高脚杯》（QB/T 4946-2023）、《耐热玻璃器具的安全与卫生要求》（GB 17762-1999）、《耐热玻璃器具的安全要求》（GB 17762-2022）、《食品安全国家标准 玻璃制品》（GB 4806.5-2016）、《硼硅酸盐玻璃吹制耐热器具》（GB/T 35596-2017）、《硼硅酸盐玻璃吹制耐热器具》（GB/T 35596-2022）、《硼硅酸盐玻璃压制耐热器具》（GB/T 35598-2017）、《硼硅酸盐玻璃压制耐热器具》（GB/T 35598-2022）、《硼硅酸盐玻璃吹制耐热器具》（QB/T 2111.1-1995）、《硼硅酸盐玻璃压制耐热器具》（QB/T 2111.2-1995）、现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求。

（二）抽检项目

玻璃杯抽检项目包括抗热震性、内应力、玻璃颗粒耐水性、铅（Pb）迁移量、镉（Cd）迁移量、感官要求。

玻璃器皿高脚杯抽检项目包括抗热震性、内应力、玻璃颗粒耐水性、铅（Pb）迁移量、镉（Cd）迁移量、感官要求。

耐热玻璃器具抽检项目包括内应力、耐热冲击温度、98℃耐水性能（耐水性能）、铅（Pb）迁移量、镉（Cd）迁移量、感官要求。

其他类食品接触用玻璃器皿抽检项目包括铅（Pb）迁移量、镉（Cd）迁移量、感官要求。

十四、复合膜袋

（一）抽检依据

抽检依据是《食品安全国家标准 食品接触用塑料树脂》（GB 4806.6-2016）《食品安全国家标准 食品接触用塑料材料及制品》（GB 4806.7-2016）、《食品安全国家标准 食品接触用塑料材料及制品》（GB 4806.7-2023）《食品安全国家标准 食品接触用复合材料及制品》（GB 4806.13-2023）、《复合食品包装袋卫生标准》（GB 9683-1988）、《食品安全国家标准 食品接触材料及制品用添加剂使用标准》（GB 9685-2016）、《包装用塑料复合膜、袋干法复合、挤出复合》（GB/T 10004-2008）、《液体食品无菌包装用纸基复合材料》（GB/T 18192-2008）、《液体食品无菌包装用复合袋》（GB/T 18454-2019）、《液体食品保鲜包装用纸基复合材料》（GB/T 18706-2008）、《液体食品包装用塑料复合膜、袋》（GB/T 19741-2005）、《包装用复合膜、袋通则》（GB/T 21302-2007）、《丙烯酸涂布双向拉伸聚丙烯薄膜》（GB/T 26690-2011）、《改性聚乙烯醇涂布双向拉伸薄膜》（GB/T 26691-2011）、《食品包装用多层共挤膜、袋》（GB/T 28117-2011）、《食品包装用塑料与铝箔复合膜、袋》（GB/T 28118-2011）、《食品包装用纸与塑料复合膜、袋》（GB/T 30768-2014）、《食品包装用氧化物阻隔透明塑料复合膜、袋质量通则》（GB/T 40266-2021）、《食品包装用塑料与铝箔蒸煮复合膜、袋》（GB/T 41168-2021）、《食品包装用纸铝塑复合膜、袋》（GB/T 41169-2021）、《食品包装用复合塑料盖膜》（GB/T 41220-2021）、《聚偏二氯乙烯（PVDC）涂布薄膜》（BB/T 0012-2014）、《包装用多层共挤阻隔膜》（BB/T 0041-2021）、《液态奶共挤包装膜、袋》（BB/T 0052-2017）、《蒸煮食品常温储存包装用纸基 复合材料》（BB/T 0084-2021）、《双向拉伸尼龙（BOPA）/低密度聚乙烯（LDPE）复合膜、袋》（QB/T 1871-1993）、《榨菜包装用复合膜、袋》（QB/T 2197-1996）、《食品相关产品生产许可实施细则（一）食品用塑料包装容器 工具等制品部分》、现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求。

（二）抽检项目

复合膜袋抽检项目包括感官指标/感官要求、蒸发残渣/总迁移量、高锰酸钾消耗量、重金属（以Pb计）、芳香族伯胺迁移总量、甲苯二胺（4%乙酸）、溶剂残留量总量、苯类溶剂残留量、邻苯类增塑剂特定迁移量（限PVC材质）、微生物总数/菌落总数、致病菌、大肠菌群、霉菌、酵母菌、阻隔性能（氧气）、阻隔性能（水蒸气）、热封强度（仅对袋类产品）。

十五、食品接触用金属器皿及工具

（一）抽检依据

抽检依据是《食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品》（GB4806.9-2016）、《食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品》（GB 4806.9-2023）、《厨用刀具》（GB/T 40356-2021）、《不锈钢餐具》（GB/T 15067.2-2016）、《不锈钢器皿》（GB/T 29601-2013）、《家用钢制锅具》（GB/T 32432-2015）、《不锈钢厨具》（QB/T 2174-2006）、《菜刀》（QB/T 1924-1993）、现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求。

（二）抽检项目

食品接触用金属器皿及工具（餐刀、叉、餐勺、筷子）抽检项目包括感官要求、砷、镉、镍、铬、铅、锑、铝、钴、铜、锰、钼、锡、锌、耐腐蚀性。

食品接触用金属器皿及工具（勺、铲、漏勺）抽检项目包括感官要求、砷、镉、镍、铬、铅、锑、铝、钴、铜、锰、钼、锡、锌、抗跌落、颈部疲劳强度。

厨用刀具（菜刀）抽检项目包括感官要求、砷、镉、镍、铬、铅、锑、铝、钴、铜、锰、钼、锡、锌、耐腐蚀性、硬度、锋利度与耐用度、空心刀柄渗水性。

食品接触用金属器皿及工具（锅、杯、盘、盆、桶）抽检项目包括感官要求、砷、镉、镍、铬、铅、锑、铝、钴、铜、锰、钼、锡、锌、手可接触部位、手柄疲劳强度（仅适用于锅类产品）。

食品接触用金属器皿及工具[家用钢制锅具（不含内表面搪瓷）]抽检项目包括感官要求、砷、镉、镍、铬、铅、锑、铝、钴、铜、锰、钼、锡、锌、底部平整性、手柄（含锅钮）表面温度、手接触部位、手柄牢固性、手柄阻燃性。

十六、不锈钢真空杯

（一）抽检依据

抽检依据是《食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品》（GB 4806.9-2016）、《食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品》（GB 4806.9-2023）、《不锈钢真空杯》（GB/T 29606-2013）、现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求。

（二）抽检项目

不锈钢真空杯抽检项目包括感官要求、砷、镉、镍、铬、铅、锑、铝、钴、铜、锰、钼、锡、锌、耐冲击性、容量、保温效能、密封性。

十七、食品接触用铝制品

（一）抽检依据

抽检依据是《食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品》（GB 4806.9-2016）、《食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品》（GB 4806.9-2023）、相关的法律、行政法规、部门规章、规范性文件、现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求。

（二）抽检项目

食品接触用铝制品抽检项目包括感官要求、砷、镉、铅、镍、铬、锑、铝、钴、铜、锰、钼、锡、锌。

十八、食品接触用涂层制品

（一）抽检依据

抽检依据是《食品安全国家标准 食品接触用涂料及涂层》（GB 4806.10-2016）、现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求。

（二）抽检项目

食品接触用涂层制品抽检项目包括总迁移量、高锰酸钾消耗量、重金属（以Pb计）、感官要求。

十九、食品接触用橡胶制品

（一）抽检依据

抽检依据是《食品安全国家标准 食品接触用橡胶材料及制品》（GB 4806.11-2016）、《食品安全国家标准 食品接触用橡胶材料及制品》（GB 4806.11-2023）、《食品安全国家标准 食品接触材料及制品用添加剂使用标准》（GB 9685-2016）、现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求。

（二）抽检项目

食品接触用橡胶制品抽检项目包括总迁移量、高锰酸钾消耗量、重金属（以Pb计）、感官要求、芳香族伯胺迁移总量、N-亚硝胺和N-亚硝胺可生成物迁移总量。

二十、电热电动食品加工设备

抽检依据是《食品安全国家标准 陶瓷制品》（GB 4806.4-2016）、《食品安全国家标准 玻璃制品》（GB 4806.5-2016）、《食品安全国家标准 食品接触用塑料树脂》（GB 4806.6-2016）、《食品安全国家标准 食品接触用塑料材料及制品》（GB 4806.7-2016）、《食品安全国家标准 食品接触用塑料材料及制品》（GB 4806.7-2023）、《食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品》（GB 4806.9-2016）、《食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品》（GB 4806.9-2023）、《食品安全国家标准 食品接触用涂料及涂层》（GB 4806.10-2016）、《食品安全国家标准 食品接触用橡胶材料及制品》（GB 4806.11-2016）、《食品安全国家标准 食品接触用橡胶材料 及制品》（GB 4806.11-2023）、《食品安全国家标准 食品接触材料及制品用 添加剂使用标准》（GB 9685-2016）、现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求。

（二）抽检项目

电热电动食品加工设备与食品接触部件包括与食品接触塑料材质部件、金属材质部件、玻璃材质部件、陶瓷材质部件、涂层材质部件、橡胶材质部件等。

塑料材质部件抽检项目包括感官要求、总迁移量、高锰酸钾消耗量、重金属（以Pb计）、脱色试验、芳香族伯胺迁移总量、特定迁移量（以锑计）（限PET材质）、特定迁移总量（以己内酰胺计）（限PA材质）、氯乙烯迁移量（限PVC、PVDC材质）、特定迁移总量（以对苯二甲酸计）（限PET、PB（A）T材质）、特定迁移总量（以乙二醇计）（限PET材质）、特定迁移总量（以 1，4-丁二醇计）（限PB（A）T材质）、1，3-丁二烯迁移量（限有丁二烯单体的聚合物）、苯乙烯和乙苯残留量（限PS材质）、邻苯类增塑剂迁移量（限PVC材质）。

金属材质部件抽检项目包括感官要求、砷、镉、镍、铬、铅、锑、铝、钴、铜、锰、钼、锡、锌。

玻璃材质部件抽检项目包括铅（Pb）迁移量、镉（Cd）迁移量、感官要求。

陶瓷材质部件抽检项目包括铅（Pb）迁移量、镉（Cd）迁移量、感官要求。

涂层材质部件抽检项目包括总迁移量、高锰酸钾消耗量、重金属（以Pb计）、感官要求。

橡胶部件抽检项目包括总迁移量、高锰酸钾消耗量、重金属（以Pb计）、感官要求、芳香族伯胺迁移总量、N-亚硝胺和N-亚硝胺可生成物迁移总量。

附件2

2024年广东省食品相关产品省级监督抽检不合格产品信息

| 序号 | 标称生产 企业名称 | 标称生产 企业地址 | 被抽样 单位名称 | 被抽样 单位地址 | 产品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目║检验结果║ 标准值 | 分类 | 任务来源/ 项目名称 | 检验机构 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 广州市佑鸣婴童用品 有限公司 | 广东省广州市白云区人和镇高增一村塘边街56号 | 三朵云（深圳）实业有限公司 （抖音网店：三朵云呀） | 深圳市宝安区新桥街道万丰社区万安路31号306 | 宽口径自然乳感奶嘴 | DM068 | / | 2024-08-01 | 挥发性物质║1.7 %║≤0.5 % | 奶嘴 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 2 | / | / | 台山市大江镇万鸿超市 | 台山市大江镇公益圩人民路一排5号之二 | 柠檬洗洁精 | 1.08千克 | / | --/XY0104 | 总有效物含量║10.6%║≥15% | 餐具 洗涤剂 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 3 | 茂名市丽涤日用品厂 | 茂名市茂南开发区工业加工区2号 | 茂名市月上岭南餐饮用品有限公司 （拼多多网店：柯菲儿COFFEER洗护用品官方旗舰店） | 茂名市茂南工业加工区1号厂房 | 柠檬洗洁精 | 1kg | / | 2024-06-24/-- | 菌落总数║3000 CFU/g║≤1000CFU/g | 餐具 洗涤剂 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 4 | 佛山海卓力塑业有限 公司 | 佛山市南海区狮山镇博爱东路6号 | 罗定市壹号货仓超市有限公司龙园店 | 罗定市区龙园路90号工商大楼东副楼首层、二层 | 一次性汤匙 | / | 图形 商标 | 2024-04-18 | 总迁移量[4%（体积分数）乙酸，70℃，2h]║20 mg/dm²║≤10 mg/dm² | 塑料一次性餐饮具 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 5 | 广州鸿越木制品有限 公司 | 广州市番禺区沙湾镇龙湾村峡下工业路一街5号 | 广州市爱文生日用品有限 公司 （拼多多网店：炊十娘家居生活官方旗舰店） | 广州市白云区棠景街汇景路78号105房D104 | 炊十娘奥坎原木砧板 | 30CM*30CM*4CM | / | 2024-07-02 | 五氯苯酚及其盐类（以五氯苯酚计）[4%（体积分数）乙酸，100℃，0.5h]║1.4 μg/kg║≤0.15 μg/kg | 竹木餐 饮具 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 五氯苯酚及其盐类（以五氯苯酚计）[20%（体积分数）乙醇，回流温度，0.5h]║0.73 μg/kg║≤0.15 μg/kg |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 五氯苯酚及其盐类（以五氯苯酚计）[95%（体积分数）乙醇，回流温度，0.5h]║1.1×102 μg/kg║≤0.15 μg/kg |  |  |  |  |
| 6 | 东莞市景沅包装材料有限公司 | 广东省东莞市塘厦镇石鼓南星路5号 | 东莞市景沅包装材料有限 公司 （拼多多网店：景沅环保餐具包装 材料） | 广东省东莞市塘厦镇南星路5号201室 | 汉堡盒 （两个装） | 290*170*85mm | / | 2024-09-19 | 铅（Pb）║5.10 mg/kg║≤3.0 mg/kg | 食品接触用纸容器 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 7 | 东莞市景沅包装材料有限公司 | 广东省东莞市塘厦镇石鼓南星路5号 | 东莞市景沅包装材料有限 公司 （拼多多网店：景沅环保餐具包装 材料） | 广东省东莞市塘厦镇南星路5号201室 | 汉堡盒 （单个装） | 105*105*85mm | / | 2024-09-19 | 铅（Pb）║3.62 mg/kg║≤3.0 mg/kg | 食品接触用纸容器 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 8 | 广州焙谷纸制品有限 公司 | 佛山市顺德区陈村镇仙涌村产兴一路3号中集高新智能制造中心4栋203室之一 | 世纪华联商贸（肇庆）有限公司 | 广宁县南街街道中华中路32号弘宇世纪广场二期7、8、9幢二层D30号 | 空气炸 锅纸盘 | 底部φ160mm×高45mm | 美彤（图形） | 2024-01-13 | 3-氯-1，2-丙二醇║90 μg/L║≤12 μg/L | 食品接触用纸容器 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 9 | 佛山市思彩包装有限 公司 | 广东省佛山市顺德区北滘镇启德慧业园6栋102 | 佛山市思彩包装有限公司 （淘宝网店：思彩包装企业店） | 广东省佛山市顺德区北滘镇顺江社区环镇东路19号启德慧业园6栋102室之一（住所申报） | 3号船盒（食品接触用纸容器） | / | / | 2024-09-30 | 铅（Pb）║3.90 mg/kg║≤3.0 mg/kg | 食品接触用纸容器 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 10 | 东莞市玖月美美耐皿制品有限公司 | 东莞市桥头镇工业园区 | 佛山市将生啤酒有限公司 （拼多多网店：金沙仿瓷餐具） | 佛山市南海区大沥镇盐步广佛公路平地路段南43号广东中大小商品城3号楼32、33号铺（住所申报） | 密胺餐具 （勺子） | NO.0126 | / | / | 总迁移量[4%（体积分数）乙酸，70℃，2h]║17 mg/dm²║≤10 mg/dm² | 密胺塑料餐具 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 11 | 潮州市潮安区金石镇金鹰五金制品厂 | 潮州市潮安区金石镇仙都 三村 | 阳山县中昌贸易有限公司 | 阳山县阳城镇北门路107号二楼-1、二楼-2、二楼-3（城市广场） | 嘉林时尚杯 | / | / | 2019-09-14 | 保温效能║24.3 ℃║≥40 ℃ | 不锈钢真空杯 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 耐冲击性║试验后，产品无漏水、裂纹和破损现象，保温效能不符合规定║试验后，产品应无漏水、裂纹和破损现象，且保温效能仍符合规定 |  |  |  |  |
| 12 | 潮州市潮安区刚博士日用品有限 公司 | 潮州市潮安区东山湖产业园区桑浦六路刚博士大厦 | 广东佳恩购物广场有限公司 | 广州市天河区上元岗大街18号 一楼 | 刚博士500ml吊带子弹头真空杯（304） | 500ml B2798 | 刚博士（图形） | 2023-09-20 | 保温效能║31.5 ℃║≥40 ℃ | 不锈钢真空杯 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 耐冲击性║试验后，产品无漏水、裂纹和破损现象，保温效能不符合规定║试验后，产品应无漏水、裂纹和破损现象，且保温效能仍符合规定 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 容量║ -18.2 %║±5 % |  |  |  |  |
| 13 | 广州市旭睿塑料制品 有限公司 | 广州市番禺区大龙街新桥村泰安路23号之十四 | 罗定市天河城商贸有限公司工业路购物 广场 | 罗定市罗城镇工业一路78号 | 好运保温杯 | 450ml CZMX-30032 | / | 2023-11-01 | 保温效能║33.7 ℃║≥37 ℃ | 不锈钢真空杯 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 耐冲击性║试验后，产品无漏水、裂纹和破损现象，保温效能不符合规定║试验后，产品应无漏水、裂纹和破损现象，且保温效能仍符合规定 |  |  |  |  |
| 14 | 广东银润实业有限公司 | 广东省汕头市澄海区莱美路莱美工业区（秀水路以北、兴业西二路以西5号地） | 东莞市金亿瑞百货有限公司 | 东莞市塘厦镇田心路82A201号 | 皇冠系列保温杯 | 480ml | / | / | 保温效能║35 ℃║≥40 ℃ | 不锈钢真空杯 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 耐冲击性║试验后，产品无漏水、裂纹和破损现象，保温效能不符合规定║试验后，产品应无漏水、裂纹和破损现象，且保温效能仍符合规定 |  |  |  |  |
| 15 | 浙江炊大王炊具有限 公司 | 浙江省永康市经济开发区九鼎路599号 | 翁源县龙仙镇广客隆农产品商行（个体工商户） | 韶关市翁源县龙仙镇建设二路天天广场负一层 | 新高丽炒锅（麦饭石色） | 34cm | 炊大皇 | 2024-01-09 | 总迁移量[4%（体积分数）乙酸，100℃，1h]║23 mg/dm²║≤10 mg/dm² | 食品接触用涂层 制品 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |

附件3

2024年广东省食品相关产品省级监督抽检合格产品信息

| 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 产品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 任务来源 项目名称 | 检验机构 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 浙江龙士达家 居用品有限公司 | 浙江省台州市仙居县永安工业集聚区春晖中路1号 | 怀集县惠而佳惠诚购物广场有限公司 | 广东省 | 尚悦真空保温杯420ml | 420ml CK-IL420 | 2023年10月09日 | 不锈钢 真空杯 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 2 | 广东思宝不锈钢制品有限公司 | 广东省潮州市潮安区彩塘镇岭头工业区 | 广东思宝不锈钢制品有限公司 | 广东省 | 晨光S3真空杯 | 480ml | / | 不锈钢 真空杯 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 3 | 广州市点滴日用品有限公司 | 广州市番禺区石壁街谢石公路108号4号厂房302号 | 连州市清连天福购物广场有限公司 | 广东省 | 艾可保温杯 700ml | 700ml A-085 | 2021年09月05日 | 不锈钢 真空杯 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 4 | 广州市可莓日用品有限公司 | 广州市番禺区市桥街道捷进中路11-13号富都大厦6层621之二 | 阳春市好邻居超级商场有限公司 | 广东省 | 0723智能温显手机支架保温杯 | 450ml | 2022年09月17日 | 不锈钢 真空杯 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 5 | 浙江泰维杯业 有限公司 | 浙江省金华市永康市唐先镇大后村泽荣路69号第一幢第1楼东面 | 广州市欢乐特卖网络科技有限公司佛山第三分公司 | 广东省 | 时尚商务系列保温杯 | YT3-074（350） | 2023年07月28日 | 不锈钢 真空杯 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 6 | 浙江美派斯杯业 有限公司 | 浙江省金华市东阳市千祥镇镇西工业园区 | 广州博新商务服务 有限公司 | 广东省 | 316真空冰霸杯 | / | / | 不锈钢 真空杯 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 7 | 广州市旭睿塑料制品有限公司 | 广州市番禺区大龙街新桥村泰安路23号之十四 | 中山市盛达百货 有限公司 | 广东省 | 芊茉保温杯 | 360ml CZMX-30036 | 2023年05月10日 | 不锈钢 真空杯 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 8 | 广州市力至拓塑料模具有限公司 | 广州市番禺区沙湾镇福涌民营工业区一街横一街5号 | 广州市左思品牌管理有限公司 | 广东省 | 哈伦运动随手杯 | 容量：500mL 口径：φ50mm | 2024年08月08日 | 不锈钢 真空杯 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 9 | 广东银润实业有限公司（中外合资） | 广东省汕头市澄海区莱美路莱美工业区（秀水路以北、兴业西二路以西5号地） | 潮州市柏雀贸易 有限公司 | 广东省 | 清悠保温杯（450ml） | HC-8175 450 毫升 | 2023-12-12 | 不锈钢 真空杯 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 10 | 广东海利集团 有限公司 | 广东省饶平县海利路海利 工业园 | 广东海利集团 有限公司 | 广东省 | 双层保温办公杯 | 480ml | 2024年05月29日 | 不锈钢 真空杯 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 11 | 广州市盛兆日用品实业有限公司 | 广州市花都区新雅街永利路 12号 | 广州市盛兆日用品实业有限公司 | 广东省 | 渐变迷你保温杯 | BL232927-150 150ML | 2024年06月28日 | 不锈钢 真空杯 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 12 | 潮州市德铂厨具有限公司 | 潮州市潮安区彩塘镇仙乐一村葱池片西侧 | 潮州市德铂厨具 有限公司 | 广东省 | 飞思 （真空弹跳杯） | 绿色 450ml | 2024年07月25日 | 不锈钢 真空杯 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 13 | 永康市乐尚瑞日用五金制品厂 | 浙江省永康市古山镇金江龙金工路9号 | 广州市迪乐贝尔日用品有限公司 | 广东省 | 小狗伙伴迷你杯 | MLH9160-150， 橙色 150ml | 2024年06月11日 | 不锈钢 真空杯 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 14 | 潮州市潮安区彩塘镇佳之联不锈钢 制品厂 | 广东省潮州市潮安区彩塘镇新联开发区 | 汕头市摩雅家居用品有限公司 | 广东省 | MY-1757摩雅韩式保温杯 | 350ml | 2024年10月14日 | 不锈钢 真空杯 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 15 | 中山联众动漫文化有限公司 | 广东省中山市小榄镇工业大道南13号之二1栋二楼 | 广州市左思品牌管理有限公司 | 广东省 | 便携提手随手杯 | 颜色：蓝白 容量：400ML 口径：52mm | 2024年08月16日 | 不锈钢 真空杯 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 16 | 广州市新力实业 有限公司 | 广州市番禺区沙湾镇福龙 工业区 | 广州市新力实业 有限公司 | 广东省 | 小口径轻量保温水瓶 | PJ-3134B 420ml | 2017年04月17日 | 不锈钢 真空杯 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 17 | 深圳市北鼎科技 有限公司 | 深圳市南山区桃源街道福光社区留仙大道3333号塘朗城广场（西区）A座、B座、C座A座3801 | 深圳市北鼎科技有限公司 | 广东省 | 弹盖保温杯 | TAN200 200mL | / | 不锈钢 真空杯 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 18 | 绍兴汉屋家居用品有限公司 | 浙江省绍兴市上虞区小越街道金澜路 | 汕头市澄海区友谊有限公司和泰超级商场 | 广东省 | Paul Frank真空保温杯 | HC003-480 480ML | 2020年10月19日 | 不锈钢 真空杯 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 19 | 安徽省富光实业股份有限公司 | 安徽省合肥市三河北街169号 | 惠东县大岭鑫汇客万家购物广场 | 广东省 | FGA迈宇 保温杯-Ⅱ | 380ml | 2023年10月16日 | 不锈钢 真空杯 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 20 | 潮州市德铂厨具 有限公司 | 潮州市潮安区彩塘镇仙乐一村葱池片西侧 | 潮州市德铂厨具有限公司 | 广东省 | 泡芙包包杯 | 180ml | 2024年03月05日 | 不锈钢 真空杯 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 21 | 永康市乐尚瑞日用五金制品厂 | 浙江省永康市古山镇金江龙金工路9号 | 广州市迪乐贝尔日用品有限公司 | 广东省 | 动物派对保温杯 | D9241-520 520ml | 2024年07月03日 | 不锈钢 真空杯 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 22 | 小熊电器股份 有限公司 | 佛山市顺德区勒流街道富裕村委会富安集约工业区5-2-1号地 | 佛山市艾萌电子商务有限公司 | 广东省 | 保温杯（米白色） | CX-W0093 | 2024年08月14日 | 不锈钢 真空杯 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 23 | 广州市盛兆日用品实业有限公司 | 广州市花都区新雅街永利路 12号 | 广州市盛兆日用品 实业有限公司 | 广东省 | 迷你保温杯 | SL202827-150 150ML | 2024年06月15日 | 不锈钢 真空杯 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 24 | 广东海利集团 有限公司 | 广东省饶平县海利路海利 工业园 | 广东海利集团 有限公司 | 广东省 | 316不锈钢内胆双层保温杯 | 500ml | 2024年05月07日 | 不锈钢 真空杯 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 25 | 潮州市潮安区金石煜日不锈钢制品厂 | 广东省潮州市潮安区金石镇仙三村迎宾路中段 | 江门市新会鹏洲百货有限公司 | 广东省 | 1.9L真空保温提锅（豪金） | 1.9L | / | 不锈钢 真空杯 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 26 | 饶平县宜加美家居日用品厂 | 广东省饶平县黄冈镇城东台商投资区宜加美家居日用品厂 | 深圳市南山区志海天兰茶具店 | 广东省 | 不锈钢多功能泡茶杯 | 350ml W668 | / | 不锈钢 真空杯 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 27 | 揭阳市加诗威洗涤用品实业有限公司 | 揭阳市区月城寮东汉高工业区大道 | 揭西县福家欣贸易有限公司 | 广东省 | 柠檬洗洁精 | 2.2千克 | / | 餐具洗涤剂 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 28 | 中山市香江洗涤 用品有限公司 | 中山市横栏镇永兴工业区富横中路横东工业园第二幢 | 阳春市晟鸿福百货连锁有限公司 | 广东省 | 绿茶洗洁精 | 2千克 | --/38530LB | 餐具洗涤剂 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 29 | 广州市瑛派儿化妆品有限公司 | 广州市花都区花山镇华侨科技工业园华辉路10号B栋厂房 | 广州市瑛派儿传媒有限公司 | 广东省 | 卡罗贝手洗餐具用洗洁精 | 1L | --/EHG020402 | 餐具洗涤剂 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 30 | 诗乐氏实业（深圳）有限公司 | 深圳市龙华区观澜街道第六工业区惠民一路10号 | 诗乐氏实业（深圳）有限公司 | 广东省 | 诗乐氏洗洁精 | 600ml | --/20231227 | 餐具洗涤剂 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 31 | 广东水卫仕生物科技有限公司 | 中山市小榄镇工业大道南16号5栋5楼501 | 广东水卫仕生物科技有限公司 | 广东省 | 去油王洗洁精 | 5Kg | --/20270623SW02 | 餐具洗涤剂 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 32 | 广东水卫仕生物科技有限公司 | 广东省中山市小榄镇工业大道南16号5栋5楼501 | 广东水卫仕生物科技有限公司 | 广东省 | 商用洗碗机专用洗涤剂 | 20L | 2024年07月25日/20270724SW01 | 餐具洗涤剂 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 33 | 东莞市蓝调日 化有限公司 | / | 广州捷莱信息技术有限公司 | 广东省 | 润多伦丝清新柠檬洗洁精 | 2kg | --/2024/06/25/01 | 餐具洗涤剂 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 34 | 广州南顺清洁用品有限公司 | 广东省广州市番禺区洛浦街 洛溪村北岸 | 龙川县众合家悦汇超市（中和路店） | 广东省 | 柠檬洗洁精 | 2.2千克 | --/20270409A C09 | 餐具洗涤剂 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 35 | 科洁（广州）日用品有限公司 | 广州市白云区钟落潭镇光明千家围街147号101厂 （自主申报） | 化州市惠品汇百货 零售店 | 广东省 | 小苏打洗洁精 | 1.018千克 | --/GC2024/01/20 | 餐具洗涤剂 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 36 | 汕头市康洁丽 洗涤剂有限公司 | 广东省汕头市龙湖区永益街东13号 | 汕头市龙湖区康洁生活日用品商行（个体工商户） | 广东省 | 超浓洁净洗洁精 | 800克 | --/KJL01.06 | 餐具洗涤剂 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 37 | 广州凯源日化 有限公司 | 广东省广州市增城区宁西街新耀北路33号（增城经济技术 开发区核心区内） | 中山市盛达百货 有限公司 | 广东省 | 绿茶薄荷洗洁精 | 458克 | --/PD202312058 | 餐具洗涤剂 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 38 | 东莞市金欧生物 科技有限公司 | 广东省东莞市麻涌镇麻涌新沙路12号3号楼101室 | 汕尾市明盛天和商贸有限公司 | 广东省 | 生姜洗洁精 | 1.008kg | 2024年04月25日/20240425A11 | 餐具洗涤剂 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 39 | 东莞市建文洗涤 用品有限公司 | 广东省东莞市望牛墩镇朱平沙科技三路1号 | 洁力威（广东）清洁用品有限公司 | 广东省 | 小苏打洗洁精（元气石榴） | 1.18kg | --/20231224J104 | 餐具洗涤剂 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 40 | 东莞市美迪洗涤 用品有限公司 | 东莞市万江区拔蛟窝村 | 佳洁福（广州）实业有限公司 | 广东省 | 除重油生姜 洗洁精 | 1.88kg | / | 餐具洗涤剂 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 41 | 广州珺凯清洁剂 有限公司 | 广州市南沙区东涌镇万泰路 49号8栋101室 | 丰顺县潘丰百货商店（个体工商户） | 广东省 | 小苏打果蔬 餐具净 | 1.018kg | --/D28A | 餐具洗涤剂 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 42 | 广州立白（番禺） 有限公司 | 广州市番禺区新造镇永兴 工业区 | 兴宁市好润万家超市 | 广东省 | 果醋洗洁精 | 1千克 | --/A0905 | 餐具洗涤剂 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 43 | 中山市多纷洗涤用品有限公司 | 广东省中山市横栏新茂工业区康龙三路16号首层之一 | 友家（茂名市）企业管理科技有限公司 | 广东省 | 生姜洗洁精 | 1L | --/20230915 | 餐具洗涤剂 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 44 | 广东嘉丹婷日用品有限公司 | 肇庆高新区正隆一街2号 | 陆河县城新长江百货商场 | 广东省 | 去油除味餐具净 | 2kg | --/B02043 | 餐具洗涤剂 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 45 | 贝氏（广州）生物 科技有限公司 | 广州市花都区狮岭镇金狮 大道东22号 | 广州大白生物科技 有限公司 | 广东省 | 贝纯高效餐具净（天然柠檬） | 830ml | --/20240530 E29B2 | 餐具洗涤剂 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 46 | 中山百科清洁用品制造有限公司 | 中国广东省中山市东升镇 同茂村三益围 | 中山百科清洁用品 制造有限公司 | 广东省 | 碟净浓缩洗洁精 | 500ml | 2024年05月18日/-- | 餐具洗涤剂 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 47 | 蓝峰生物科技 （肇庆）有限公司 | 广东省肇庆市四会大沙镇富溪工业大道12号万洋众创城 50栋1单元201号 | 广州汇峰日用品 有限公司 | 广东省 | 亮标U+绿茶薄荷洗洁精 | 2千克 | --/LF240702 | 餐具洗涤剂 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 48 | 威莱（广州）日用品有限公司 | 广东省广州市从化区明珠工业区伟业路8号 | 广东新港丰商贸有限公司 | 广东省 | 绿劲天然餐具净 | 1.28kg | --/13MHWA304A | 餐具洗涤剂 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 49 | 广东省佛山市南海区旭展洗涤用品厂 | 佛山市南海区大沥镇盐步东秀聚龙村工业区中心路一横自编2号 | 惠州市惠阳区淡水德成百货商店 | 广东省 | 洗洁精 | 508g | --/2023/12/31 | 餐具洗涤剂 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 50 | 广州番禺滨江实业有限公司 | 广东省广州市番禺南村镇梅山大岗工业区 | 深圳市南山区家万福商店 | 广东省 | 斧頭牌柠檬护肤洗洁精 | 600克 | / | 餐具洗涤剂 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 51 | 广东秦晟环保科技有限公司 | 佛山市南海区大沥镇黄岐泌冲龙尾岗工业区自编12号四层 | 佛山市南海区悠雅洁洗涤用品经营部 | 广东省 | 玻尿酸护肤洗洁精（蜜桃味） | 880ml | 2024年07月25日/-- | 餐具洗涤剂 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 52 | 东莞市汶乐实业 有限公司 | 广东省东莞市中堂镇槎滘丰源工业区 | 汕头市澄海区优诚品生活超市 | 广东省 | 柠檬草洗洁精 | 2千克 | / | 餐具洗涤剂 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 53 | 东莞市汶乐实业 有限公司 | 东莞市中堂镇槎滘丰源工业区 | 佛山市顺德区嘉文贸易有限公司 | 广东省 | 蔬果餐具净（绿茶清香） | 2kg | / | 餐具洗涤剂 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 54 | 佛山市南海区旭展洗涤用品厂 | 佛山市南海区大沥镇盐步东秀聚龙村工业区中心路一横自编2号 | 韶关市万润商贸有限责任公司万润惠民 广场 | 广东省 | 生姜除腥洗洁精 | 1千克+108克 | --/2024/01/09 | 餐具洗涤剂 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 55 | 广东卡迪娜实业 有限公司 | 广东省佛山市三水区大塘镇兴唐南四路4号 | 广宁南街街道灏轩百货商场 | 广东省 | 柠檬红茶洗洁精 | 1.128千克（1.001千克+127克） | --/PD20240222Z | 餐具洗涤剂 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 56 | 广东鹏锦实业 有限公司 | 广东省揭东经济开发区206 国道西侧 | 潮州市湘桥区名都 购物中心 | 广东省 | 天然植萃生姜洗洁精 | 1.205kg | / | 餐具洗涤剂 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 57 | 广州蓝博生活日用品股份有限公司 | 广东省广州市白云区嘉禾街长红村双和工业区四路21号 | 佛山市高明区大易佳百货有限公司 | 广东省 | 小苏打生姜祛腥洗洁精 | 1.028千克 | --/F0608 | 餐具洗涤剂 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 58 | 中山市妙洁精细化工有限公司 | 中国广东省中山市坦洲镇 德溪路116号 | 东莞市金薪和百货 有限公司 | 广东省 | 清新柠檬洗洁精 | 1.2千克 | --/20260209101J | 餐具洗涤剂 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 59 | 维塔（广东）日用品有限公司 | 佛山市南海區丹竈鎭南海國家生態工業示範園區捷貝路10號之二 | 罗定市天河城商贸有限公司工业路购物 广场 | 广东省 | 香橙去油洗洁精 | 2kg | --/BA24031601 | 餐具洗涤剂 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 60 | 东莞市新胜生物科技有限公司 | 东莞市万江街道汾溪路466号1号楼303室 | 东莞市派派家电子 商务科技有限公司 | 广东省 | 橘采星光果蔬 餐具净 | 1.28kg | 2023年09月12日/-- | 餐具洗涤剂 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 61 | 广州珺凯清洁剂 有限公司 | 广州市南沙区东涌镇万泰路 49号8栋101室 | 广东馨兰之家科技 有限公司 | 广东省 | 小苏打果蔬餐具净（苹果清香） | 1.018kg | --/D28A | 餐具洗涤剂 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 62 | 东莞市建文洗涤 用品有限公司 | 广东省东莞市望牛墩镇朱平沙科技三路1号 | 阳山县阳城镇南峰光好又多商场 | 广东省 | 柠檬洗洁精 | 1.12kg | --/101 | 餐具洗涤剂 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 63 | 广州浪奇日用品有限公司 | 广东省广州市南沙区黄阁镇小虎岛小虎南三路8号 | 广东佳恩购物广场 有限公司 | 广东省 | 高富力洗洁精 | 500g | --/0302 | 餐具洗涤剂 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 64 | 中山市贝斯卡生物科技有限公司 | 广东省中山市小榄镇联丰乐丰南路南四街3号之一 | 中山市标奇家庭用品有限公司 | 广东省 | 青柠果蔬餐具净 | 1000g | --/GY00417-01 | 餐具洗涤剂 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 65 | 广东洁狮生物科技有限公司 | 广东省佛山市三水区大塘镇永大东路39号 | 广州昂瑞贸易 有限公司 | 广东省 | 柠檬洗洁精 | 1.08千克 | --/2024/01/12 | 餐具洗涤剂 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 66 | 广州博语生物科技有限公司 | 广州市白云区太和镇永兴西环路22号A栋101 | 广州灏莘电子商务 有限公司 | 广东省 | 今升有你青柠果蔬餐具净 | 1kg | --/2024/06/05 | 餐具洗涤剂 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 67 | 中山雅黛日用化工有限公司 | 广东省中山市阜沙镇大有 开发区 | 翁源县鲜回家超市 | 广东省 | 榄菊去腥超净洗洁精 | 1千克 | --/XABA0A | 餐具洗涤剂 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 68 | 广州市百爱神生物科技有限公司 | 广州市白云区太和镇夏良村 第二经济合作社自编18号 | 阳西县国信生活超市 | 广东省 | 柠檬清新 蔬果&餐具净 | 1.28千克 | --/XY 03 10 | 餐具洗涤剂 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 69 | 辽宁友爱家化集团有限公司 | 辽宁省铁岭市开原市卫工路 6号-1 | 广州大白生物科技 有限公司 | 广东省 | 贝纯酵素餐具蔬果清洗剂 （香柠花） | 830g | --/20240714 | 餐具洗涤剂 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 70 | 中山市妙洁精细化工有限公司 | 广东省中山市坦洲镇德溪路 116号 | 中山市妙洁精细化工有限公司 | 广东省 | 西柚洗洁精 | 1.5kg | / | 餐具洗涤剂 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 71 | 广州洁宜日化用品有限公司 | 广州市白云区江高镇神山工业园振华北路70号101房 | 广东新港丰商贸 有限公司 | 广东省 | 天然*矿物盐 洗洁精 | 1.1kg | --/JY24C12001 | 餐具洗涤剂 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 72 | 维塔（广东）日用品有限公司 | 佛山市南海区丹灶镇南海国家生态工业示范园区捷贝路 10号之二 | 维塔（广东）日用品有限公司 | 广东省 | 魔菱香橙去油 洗洁精 | 1.08kg | --/BA23122201 | 餐具洗涤剂 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 73 | 清远市弘轩生物科技有限公司 | 清远高新技术产业开发区管委会七号小区自编B2 | 清远市弘轩生物科技有限公司 | 广东省 | 柠檬洁净洗洁精 | 1.2kg | 2024年07月09日/-- | 餐具洗涤剂 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 74 | 蓝月亮（广州） 有限公司 | 广东省广州市黄埔区斗塘路 45号 | 蓝月亮（中国） 有限公司 | 广东省 | 茶清天然绿茶 洗洁精 | 500g | --/AHF1 | 餐具洗涤剂 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 75 | 中山市贝斯卡生物科技有限公司 | 广东省中山市小榄镇联丰乐丰南路南四街3号之一 | 广州腾炜网络科技 有限公司 | 广东省 | 新一代健康果蔬餐具净 | 1.08kg | / | 餐具洗涤剂 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 76 | 广东金海丽晶科技有限公司 | 海丰县生态科技城HFDB-05-2101 | 深圳市汇金原商贸 有限公司 | 广东省 | 柠檬洗洁精 | 900g | 2024年04月24日/-- | 餐具洗涤剂 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 77 | 东莞市建文洗涤 用品有限公司 | 广东省东莞市望牛墩镇朱平沙科技三路1号 | 龙川宝润来商贸发展有限公司 | 广东省 | 柠檬洗洁精 | 2KG | --/20261020 104 | 餐具洗涤剂 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 78 | 广东优凯科技 有限公司 | 广东省佛山市南海区里水镇 科冠路5号 | 珠海市香洲区乐沙儿生活馆 | 广东省 | 芙瓣果蔬餐具净 | 550g | 2024年04月12日/-- | 餐具洗涤剂 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 79 | 中山市妙洁精细化工有限公司 | 广东省中山市坦洲镇德溪路 116号 | 中山市妙洁精细化工有限公司 | 广东省 | 浓缩型餐具净 | 1.008kg | --/20260322WQ | 餐具洗涤剂 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 80 | 蓝峰生物科技 （肇庆）有限公司 | 广东省肇庆市四会大沙镇富溪工业大道12号万洋众创城50栋1单元201号 | 广州汇峰日用品 有限公司 | 广东省 | 亮标U+柠檬去油洗洁精 | 1.2千克 | --/LF240716 | 餐具洗涤剂 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 81 | 广州洁宜日化用品有限公司 | 广州市白云区江高镇神山工业国振华北路70号101房 | 广州花城化妆品 有限公司 | 广东省 | 柠檬洗洁精 | 1000ml | --/JY24G20001 | 餐具洗涤剂 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 82 | 广州奇顺日化科技有限公司 | 广州市花都区花东镇 金田路14号 | 广州奇顺日化科技 有限公司 | 广东省 | 餐具净（清新柠檬香） | 1千克 | --/2404030401 | 餐具洗涤剂 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 83 | 中山爱护日用品 有限公司 | 广东省中山市火炬开发区国家健康基地健康路9号 | 广州爱户信息科技 有限公司 | 广东省 | 爱护奶瓶果蔬清洗液 | 350g | --/0316511 | 餐具洗涤剂 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 84 | 广东优凯科技 有限公司 | 广东省佛山市南海区里水镇科冠路5号 | 广东优凯科技 有限公司 | 广东省 | 浓缩去油餐具净（雨沐青柠） | 1kg | / | 餐具洗涤剂 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 85 | 广东福王电器 有限公司 | 广东廉江经济开发区龙华二路10号 | 化州市福迈家商业 有限公司 | 广东省 | 电热水壶 | 1.8L FU-1803 | 2023年10月03日 | 电热电动食品加工设备 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 86 | 中山市海马电器 有限公司 | 中山市南头镇丰硕路5号 | 中山市海粟电子商务有限公司 | 广东省 | 电热水杯 | LD-DRSB-4 400ml | 2024年06月08日 | 电热电动食品加工设备 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 87 | 小熊电器股份 有限公司 | 佛山市顺德区勒流街道富裕 村委会富安集约工业区 5-2-1号地 | 佛山市悦享电子商务有限公司 | 广东省 | 电炖盅（内胆） | DDZ-B45B2 4.5L | 2024年05月14日/10102B45B2003 | 电热电动食品加工设备 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 88 | 中山市芭蕉叶电器有限公司 | 中山市南头镇旭升路10号 二层之二 | 中山市东奥科技 有限公司 | 广东省 | 电压力锅 | 2.5L | 2024年08月25日 | 电热电动食品加工设备 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 89 | 揭阳市庆展不锈钢有限公司 | 广东省揭阳市梅云何厝工业区 | 江门市新会区永利超市有限公司 | 广东省 | 液体加热器 （养生壶） | 1.8L | 2023年03月10日 | 电热电动食品加工设备 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 90 | 小熊电器股份 有限公司 | 佛山市顺德区勒流街道富裕 村委会富安集约工业区 5-2-1号地 | 佛山市悦享电子商务有限公司 | 广东省 | 电热水壶 （养生壶） | YSH-C18Z5 1.8L | 2023年11月19日/10105C18Z5001 | 电热电动食品加工设备 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 91 | 武义泽鑫电器 有限公司 | 浙江省金华市武义县泉溪镇郑宅村金岩山工业区 | 佛山市六零玖电器 有限公司 | 广东省 | 全自动电饼铛（多功能煎 烤盘） | BC2-6 | 2024年08月29日 | 电热电动食品加工设备 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 92 | 中山市好阿优 电器厂 | 中山市东凤镇同安村同安大道西9号第四层 | 深圳琴澳科技 有限公司 | 广东省 | 厨房机械 （料理机） | HAY-808 | 2024年09月02日 | 电热电动食品加工设备 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 93 | 潮州市潮安区东凤镇伟达五金燃具厂 | 广东省潮州市潮安区东凤镇礼阳郑工业区 | 汕头市潮阳区铜盂乐旺佳购物广场 | 广东省 | 液体加热器 （快速壶） | WN-101 1.5L | 2023年06月08日 | 电热电动食品加工设备 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 94 | 湛江市德丰电器 有限公司 | / | 廉江市罗州顺事电子商务服务部 | 广东省 | 电热水壶 | DF1525B-01 1.5L | 2024年08月01日 | 电热电动食品加工设备 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 95 | 惠州市美丹科技 有限公司 | 惠州市博罗县龙溪街道小蓬岗村东泰工业园 | 中山市港口镇循彧 百货店 | 广东省 | 电热水壶 | 1.8L AQ-6601 | / | 电热电动食品加工设备 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 96 | 中山市宸鑫电器 有限公司 | 广东省中山市东凤镇和穗工业大道大唐高新产业园A区2栋二楼 | 广东鸿狮电器 有限公司 | 广东省 | 便携式电热折叠水壶 | CX-S8 800ml | / | 电热电动食品加工设备 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 97 | 廉江市天洪电器 有限公司 | 开发区秧地坡村民心路二号 旧厂房内 | 佛山市高明区 福宜商场 | 广东省 | 电热水壶 | 3.0L CR530-01 | 2023年07月20日 | 电热电动食品加工设备 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 98 | 佛山市澳博斯电器有限公司 | 佛山市顺德区容桂容里昌宝西路33号天富来国际工业城三期4座301-302 | 佛山市六零玖电器 有限公司 | 广东省 | 电热水壶 | OBS-13C02 1.3L | 2024年09月04日 | 电热电动食品加工设备 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 99 | 佛山市远利电器 有限公司 | 广东省佛山市顺德区杏坛镇杏龙路6号综合楼4楼 | 中山市曼巴电器 有限公司 | 广东省 | 空气炸锅 | JSL-001 | / | 电热电动食品加工设备 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 100 | 广东苏美智能科技有限公司 | 中山市东凤镇和泰村兴华东路82号之三 | 中山市美苏电器 有限公司 | 广东省 | 便携式烹调器具（可视空气 炸杯） | MS-18KL01 210×178×170mm | 2024年01月09日 | 电热电动食品加工设备 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 101 | 中山市欧莱克电器有限公司 | / | 中山市小两口电器 有限公司 | 广东省 | 迷你破壁豆浆机 | OLK-D03 800mL | 2024年07月25日 | 电热电动食品加工设备 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 102 | 中山市仁亨电器 有限公司 | 中山市东凤镇永益村开发路 | 中山市泰捷电器有限公司 | 广东省 | 破壁豆浆机 | PBJ-001 | 2023年11月14日 | 电热电动食品加工设备 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 103 | 惠州市优宛特科技有限公司 | 惠州市博罗县龙溪街道小蓬岗村东泰工业园 | 中山市乐惠购超市 有限公司 | 广东省 | 电热水壶 | AQ-6601 | 2023年09月 | 电热电动食品加工设备 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 104 | 茂名市康美电器厂 | / | 中山乐仲电器 有限公司 | 广东省 | 液体加热器 （电热水杯） | KM-998 | / | 电热电动食品加工设备 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 105 | 惠州市优宛特科技有限公司 | 惠州市博罗县龙溪街道小蓬岗村东泰工业园 | 陆丰市金生福商业有限公司 | 广东省 | 电热水壶 | 2.0L AQ-490 | / | 电热电动食品加工设备 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 106 | 潮州市潮安区彩塘镇雅家宝五金 电器厂 | 广东省潮州市潮安区彩塘镇东里村芒下路 | 莱美百货商品零售（潮州市枫溪区） 超市 | 广东省 | 快速电水壶 | YJB-A15 1.5L | / | 电热电动食品加工设备 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 107 | 中山市百翔电器 有限公司 | / | 广东鸿狮电器 有限公司 | 广东省 | 电热水杯 | BX-01 450ml | / | 电热电动食品加工设备 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 108 | 湛江喜红集团 有限公司 | 佛山顺德（廉江）产业转移工业园鹤岭片二号 | 廉江市飞歌贸易 有限公司 | 广东省 | 电饭煲（内胆） | CFXB30-A1 | / | 电热电动食品加工设备 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 109 | 宁波市亿德浦电器有限公司 | 浙江省宁波市慈溪市周巷镇天元大道1018号 | 深圳琴澳科技 有限公司 | 广东省 | 电饼铛（煎烤盘） | YD-528D | 2024年07月01日 | 电热电动食品加工设备 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 110 | 中山市奔迈电器 有限公司 | 中山市南头镇升辉南路10号幸福珠饰第三幢二楼 | 广州易初莲花连锁超市有限公司长兴 分公司 | 广东省 | 多功能养生壶 | 1.5L AJL-15Y01 | 2023年12月20日 | 电热电动食品加工设备 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 111 | 广东苏好电器 有限公司 | 廉江市河唇镇石云村1号 | 中山市喜鸿多百货 有限公司 | 广东省 | 电热水壶 | 2.0L SH-20A | 2024年05月17日 | 电热电动食品加工设备 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 112 | 小熊电器股份 有限公司 | 佛山市顺德区勒流街道富裕 村委会富安集约工业区 5-2-1号地 | 世纪华联商贸（肇庆）有限公司 | 广东省 | 电热水壶 | 1.5L ZDH-Q15J1 | 2024年04月08日 | 电热电动食品加工设备 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 113 | 潮州市潮安区正马电器有限公司 | 潮州市潮安区彩塘镇骊塘一村工业区河头片 | 潮州市湘桥区名都购物中心 | 广东省 | 电热水壶 | 215 1.5L | 2023年08月06日 | 电热电动食品加工设备 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 114 | 廉江市韩滨电器 有限公司 | 廉江市廉吉大道23号 | 莱美百货商品零售（潮州市枫溪区） 超市 | 广东省 | 电热水壶 | Y-7775 2.3L | 2024年04月22日 | 电热电动食品加工设备 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 115 | 广东立新电器 有限公司 | 梅州市梅县区畲江镇梅州高新技术产业园区三角牌厂区 | 阳江市非凡贸易 有限公司 | 广东省 | 电饭煲（内胆） | CFXB30-ZN 3.0L | 2024年04月02日 | 电热电动食品加工设备 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 116 | 中山市升亿电器 有限公司 | 中山市东凤镇和泰村 安泰路6号 | 中山市曼巴电器有限公司 | 广东省 | 液体加热器 （养生壶） | SY-YSH-80A 1800ml | 2024年09月01日 | 电热电动食品加工设备 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 117 | 中山市尊优电器 有限公司 | 广东省中山市东凤镇东凤大道北21号 | 深圳市南山区志海天兰茶具店 | 广东省 | 液体加热器 （煮茶器） | 1.0L ZY050 | 2023年10月03日 | 电热电动食品加工设备 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 118 | 广东海利集团 有限公司 | 广东省饶平县海利路海利 工业园 | 珠海市香洲伟立盛 商行 | 广东省 | 电热水壶 | 2.0L T－190 | 2024年01月03日 | 电热电动食品加工设备 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 119 | 佛山市好知家电器有限公司 | 广东省佛山市顺德区容桂街道华口社区华滘路9号华耀楼 803 | 广东恩臣智能科技 有限公司 | 广东省 | 电水壶 | BO9A 1.0L | 2024年02月27日/BO9A | 电热电动食品加工设备 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 120 | 中山市欧莱克电器有限公司 | / | 中山市小两口电器 有限公司 | 广东省 | 液体加热器 （养生壶） | OLK-YSH800N-1 1.5L | 2024年07月 | 电热电动食品加工设备 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 121 | 中山市海马电器 有限公司 | 中山市南头镇同济东路45号 | 中山市海粟电子商务有限公司 | 广东省 | 液体加热器 （多用锅） | 17C 1.6L | 2023年12月06日 | 电热电动食品加工设备 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 122 | 佛山市格来德小家电有限公司 | 广东省佛山市南海区丹灶镇银河工业区 | 揭西县河婆家佳乐食品商场 | 广东省 | 电热水壶 | 315B 1.5L | / | 电热电动食品加工设备 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 123 | 中山市小榄镇诚一电器厂 | / | 中山市泰捷电器有限公司 | 广东省 | 电热水壶 | CY-628 2.0L | 2023年07月30日 | 电热电动食品加工设备 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 124 | 廉江市耀铭电器有限公司 | 廉江市民心路8号5幢 | 佛山市高明区福宜商场 | 广东省 | 电热水壶 | 2.3L TD-1523 | 2024年05月22日 | 电热电动食品加工设备 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 125 | 佛山市顺德区铭伟家电实业有限公司 | 佛山市顺德区容桂容里居委会昌宝西路37号天富来国际工业城二期5座601号、602号 | 广州易初莲花连锁超市有限公司长兴分公司 | 广东省 | 电热水壶（调奶器） | 1.4L TW-TN01 | 2023年07月20日 | 电热电动食品加工设备 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 126 | 广东纳美仕电器有限公司 | 广东省廉江市水库移民双转就业基地B2-1幢厂房内 | 东莞市黄江勇华百货店 | 广东省 | 电热水壶（浅粉红） | 1.2L NS-K707-12 | / | 电热电动食品加工设备 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 127 | 中山市永多田电器有限公司 | 中山市东凤镇吉昌村兴昌东路59号 | 汕头鹏泰超市有限公司澄海区分公司 | 广东省 | 电热水壶 | 1961 YDT-8726-A | 2023年02月16日 | 电热电动食品加工设备 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 128 | 中山市美苏电器有限公司 | 中山市东凤镇东和平村和通路66号E栋首层之一 | 中山市美苏电器有限公司 | 广东省 | 多功能电煮锅 | MS-AM06 210×178×170mm | 2024年04月27日 | 电热电动食品加工设备 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 129 | 广东海利集团有限公司 | 广东省饶平县海利路海利工业园 | 紫金县城家佳日杂店 | 广东省 | 电热水壶 | T-218 1.8L | 2024年05月06日 | 电热电动食品加工设备 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 130 | 广东高博电器有限公司 | 广东省廉江市良垌镇西工业园高岭地块 | 东莞市樟木头樟大厨具经营部 | 广东省 | 双层防烫电热水壶 | 1.8L GB-P1811 | 2023年11月 | 电热电动食品加工设备 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 131 | 湛江市世乐电器有限公司 | 廉江市吉水镇良村坎脚 | 东莞市樟木头万佳盛百货店（个体工商户） | 广东省 | 电热水壶 | 2.0L SL-13-18 | 2023年08月20日 | 电热电动食品加工设备 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 132 | 广东美的生活电器制造有限公司 | 广东省佛山市顺德区北滘镇三乐路19号 | 广州易初莲花连锁超市有限公司长兴 分公司 | 广东省 | 电热水壶 | 1.5L MK-15MS03 | 2024年04月19日/2404190370 | 电热电动食品加工设备 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 133 | 广东顺集电器有限公司 | 廉江市城南街道深水垌一队羊咩岭 | 廉江市罗州顺事电子商务服务部 | 广东省 | 电热水壶（玻璃壶） | HZ523A01 2.3L | 2023年07月13日 | 电热电动食品加工设备 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 134 | 廉江市智创电器有限公司 | 廉江市佛山顺德（廉江）产业转移工业园01号 | 汕头市澄海区福佳 购物店 | 广东省 | 电热水壶 | FU-1801 1.8L | 2023年02月01日 | 电热电动食品加工设备 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 135 | 揭阳市松发家宝塑胶有限公司 | 广东省揭阳市揭东区锡场镇经济开发区 | 化州市惠品汇百货零售店 | 广东省 | 佳厨保鲜袋 | 25cm×38cm 150个 | 2023年06月08日 | 非复合膜袋 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 136 | 广东巧妙家居用品有限公司 | 佛山市南海区里水镇逢涌逢西村南水路自编20号 | 潮州市湘桥区名都购物中心 | 广东省 | 平口保鲜袋 | K1537 30cm×38cm | 2024年01月02日 | 非复合膜袋 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 137 | 揭阳市揭东区磐东新峰塑胶厂 | 广东省揭阳市揭东区磐东南河社区塭尾路东侧 | 东莞市黄江大弟日用百货店 | 广东省 | 背心型PE保鲜袋 | 30*35cm--500型 | / | 非复合膜袋 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 138 | 东莞市万厨日用品有限公司 | 广东省东莞市万江街道螺涌坊工业二路8号2栋702室 | 广州厨多多贸易有限公司 | 广东省 | 食品用滑刀式PE保鲜膜 | 30cm×100m | 2024年08月05日 | 非复合膜袋 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 139 | 中山市小榄镇合和塑料制品有限公司 | 广东中山市小榄镇绩东二怡丰三村 | 中山市百乐购百货有限公司阜沙分公司 | 广东省 | 百惠点断式食品保鲜袋 | 30厘米×40厘米 | 2024年01月10日 | 非复合膜袋 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 140 | 揭阳市榕城区万嘉力塑料制品厂 | 揭阳市榕城区后畔村工业区 | 揭阳市辰展贸易有限公司 | 广东省 | 背心型PE保鲜袋 | 40×45cm | 2024年02月01日 | 非复合膜袋 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 141 | 广州市南沙区振兴塑料有限公司 | 广州市南沙区榄核镇大生村 | 翁源县鲜回家超市 | 广东省 | 保鲜袋（120个） | 40cm×30cm×0.0007cm | 2023年10月05日 | 非复合膜袋 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 142 | 揭阳市产业园区磐东豪康塑料制品厂 | 揭阳市产业园区磐东街道潭角工业区 | 深圳市龙华新区阿瑞斯电子商务商行 | 广东省 | 保鲜袋 | / | 2024年06月19日 | 非复合膜袋 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 143 | 广州市兆兴塑料有限公司 | 广州市荔湾区海龙街东联路40号 | 阳山县阳城镇南峰光好又多商场 | 广东省 | 鑫雅60米保鲜膜 | 60米 30cm*60m | 2023年09月01日 | 非复合膜袋 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 144 | 东莞市巨友纸塑制品有限公司 | 广东省东莞市高埗镇高龙西路27号2号楼 | 中山美易乐日用制品有限公司 | 广东省 | 枫康臻鲜滑刀式PE保鲜膜 | 25cm×150m | 2023.12.05 | 非复合膜袋 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 145 | 广州市南沙区振兴塑料有限公司 | 广州市南沙区榄核镇大生村 | 龙川宝润来商贸发展有限公司 | 广东省 | 大大卷保鲜袋（300个装） | 35cm×45cm×0.0006cm | 2023年04月10日 | 非复合膜袋 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 146 | 揭阳市榕城区宏洁胶袋制品厂 | 揭阳市榕城区新苏工业区 | 五华县涛阁供应链管理中心（个体工商户） | 广东省 | 宏洁点断式保鲜袋 | 25cm×35cm | 2024年07月01日 | 非复合膜袋 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 147 | 深圳市聚亿新材料科技股份有限公司 | 深圳市龙华新区观澜街道牛湖石二村新湖路24号 | 深圳市聚亿新材料科技股份有限公司 | 广东省 | 洁鲜生中号手提保鲜袋 | 30×38cm （180只） | 2022年09月20日 | 非复合膜袋 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 148 | 汕头市宏诚工艺制品有限公司 | 广东省汕头市金平区升平第二工业区内061片区B座 | 丰顺县好乐多商贸有限公司 | 广东省 | 盒装保鲜膜 | 300mm×30m× 0.01mm | 2022年02月28日 | 非复合膜袋 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 149 | 广东雅益日用品有限公司 | 广东省揭阳市揭东区锡场 工业区 | 龙川县腾天生活超市 | 广东省 | 保鲜膜 | 30CM×30M | 2023年12月03日 | 非复合膜袋 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 150 | 揭阳市松发家宝塑胶有限公司 | 揭阳市揭东区锡场镇经济 开发区 | 潮州市枫溪区鲜鸿选购物广场 | 广东省 | 食品保鲜袋 | CEO-7243 35cm×25cm×0.0008cm | 2023年03月10日 | 非复合膜袋 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 151 | 东莞市宏盛源环保科技有限公司 | 东莞市厚街镇新北路54号 | 珠海市香洲伟立盛商行 | 广东省 | 点断式连卷袋 | 25cm×35cm HSY-0007 | 2022年01月05日 | 非复合膜袋 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 152 | 中山市泰盛塑胶制品有限公司 | 广东省中山市火炬开发区民众街道三墩村歪窖街123号 | 中山市展鸿塑胶制品有限公司 | 广东省 | 抽取式平口保鲜袋 | 350mm×250mm×0.007mm | 2024年07月20日 | 非复合膜袋 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 153 | 东莞市巨友纸塑制品有限公司 | 广东省东莞市高埗镇高龙西路27号2号楼 | 深圳市伊酷斯得科技有限公司 | 广东省 | 熙道保鲜膜 | XD-176 100米×30厘米 | 2023年09月24日 | 非复合膜袋 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 154 | 广州市南沙区振兴塑料有限公司 | 广州市南沙区榄核镇大生村 | 伍幺幺（广州）科技有限公司 | 广东省 | 背心型保鲜袋（小号300个） | NO.BX6500 25cm×20cm×0.00085cm | 2024年02月25日 | 非复合膜袋 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 155 | 广州市新鲜世界电器有限公司 | 广州市花都区花山镇东华一路1号 | 广州市新鲜世界电器有限公司 | 广东省 | 真空包装袋 | FVB-1705真空卷袋 | / | 非复合膜袋 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 156 | 东莞市铭星餐具有限公司 | 广东省东莞市桥头镇岭头社区工业大路315号-楼A区 | 东莞市铭星餐具有限公司 | 广东省 | 铭星保鲜袋 | 中号100只 25cm×35cm | / | 非复合膜袋 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 157 | 广东首远智能科技有限公司 | 揭阳市揭东区 | 揭阳市揭东经济开发区忠信塑料厂 | 广东省 | 背心型保鲜袋 | 30×35cm | 2024年07月08日 | 非复合膜袋 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 158 | 江门市浩天塑料包装有限公司 | 广东省江门市新会区 今兴路18号 | 珠海市键迪能贸易有限公司 | 广东省 | 佳能平口断点式保鲜袋（RP30） | 300毫米×400毫米×0.007毫米×100个 | 2023年08月17日 | 非复合膜袋 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 159 | 广东顺成塑胶科技有限公司 | 揭阳市榕城区仙桥紫泰中路 | 阳春市晟鸿福百货连锁有限公司 | 广东省 | 冠佳®特厚背心保鲜袋（FD30） | 30厘米×38厘米×7.5μm×100个 | 2023年06月05日 | 非复合膜袋 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 160 | 揭阳市森斯尔日用塑料制品有限公司 | 广东省揭阳市产业园月城篮头工业区自编1号 | 罗定市壹号货仓超市有限公司龙园店 | 广东省 | 鑫雅带切刀 保鲜膜 | 30CM×80M | 2024年02月06日 | 非复合膜袋 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 161 | 深圳市聚亿新材料科技股份有限公司（出品商） | 深圳市龙华区观澜街道牛湖社区新湖路24号 | 深圳市聚亿新材料科技股份有限公司 | 广东省 | 洁鲜生拉链密实袋 | 20只 200mm（长）×（160+25）mm（宽） | 2024年05月16日 | 非复合膜袋 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 162 | 广东首远智能科技有限公司 | 广东省揭阳市揭东经济开发区 | 深圳市霍维森科技有限公司 | 广东省 | 平口型保鲜袋 | SY-B001 25cm×35cm×150只 | 2024年03月18日 | 非复合膜袋 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 163 | 广东首远智能科技有限公司 | 揭阳市揭东区月城镇月城寨内村口围兵营 | 潮州市创品塑业有限公司 | 广东省 | 背心型保鲜袋 | 30×35cm | / | 非复合膜袋 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 164 | 深圳市精致生活用品有限公司 | 深圳·光明松白路4306号中江大厦 | 深圳市妙厨房服务器有限公司 | 广东省 | 免手撕PE保鲜膜 | / | / | 非复合膜袋 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 165 | 揭阳市揭东区恒业塑料制品厂 | 广东省揭阳市揭东区锡场镇锡埔路天桥东侧 | 揭阳市琼楼贸易有限公司 | 广东省 | 嘉乐保鲜袋 | 30cm×40cm | 2024年07月01日 | 非复合膜袋 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 166 | 广东广兴万和纸塑有限公司 | 广东清远高新技术产业开发区永平路5号 | 化州市惠品汇百货零售店 | 广东省 | 万和背心型保鲜袋 | 35cm×43cm×100个 | 2023年11月19日 | 非复合膜袋 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 167 | 揭阳市康为塑胶实业有限公司 | 揭阳市揭东区月城镇松山王村工业区 | 名利派（广东）商贸有限公司 | 广东省 | 连卷袋 | 20cm×30cm | / | 非复合膜袋 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 168 | 揭阳市森斯尔日用塑料制品有限公司 | 揭阳市揭东区月城镇篮头村向东镇道片 | 陆丰市幸福城商贸有限公司 | 广东省 | 点断式保鲜袋 | 25cm×35cm×270只装 2435 | 2024年01月22日 | 非复合膜袋 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 169 | 揭阳市森斯尔日用塑料制品有限公司 | 揭阳市蓝城区月城篮头工业区自编1号 | 博罗县罗阳街道深雅百货商行 | 广东省 | 展易PE保鲜膜 | 30CM×30M | / | 非复合膜袋 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 170 | 台山市锦明日用制品有限公司 | 广东省台山市水步镇水东路5号二座 | 东莞市金亿瑞百货有限公司 | 广东省 | 背心式保鲜袋 | 35厘米×43厘米×100只 | 2024年01月02日 | 非复合膜袋 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 171 | 东莞市鸿昇家居用品有限公司 | 东莞市石排镇福隆刘屋十三路1号1号楼401室 | 广东新港丰商贸有限公司 | 广东省 | 家顺保鲜袋 | 30cm×38cm×0.007mm S2730 | 2024年09月02日 | 非复合膜袋 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 172 | 中山市同成日用品有限公司 | 中山市民众镇锦标村下隆丰路6-7号厂房1 | 丰顺县潘丰百货商店（个体工商户） | 广东省 | 鑫雅120个装保鲜袋 | 25*35cm*120个 | 2024年05月03日 | 非复合膜袋 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 173 | 佛山市双富包装有限公司 | 广东省佛山市南海区狮山镇罗村朗沙广东新光源产业基地核心区内C区3楼5层之一号 | 中山市喜鸿多百货有限公司 | 广东省 | 臻鲜密实袋 | 33cm×41cm×10个 | 2023年03月20日 | 非复合膜袋 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 174 | 惠州市艾田实业有限公司 | 惠州市惠阳区新圩镇新联村大岭下小组大山塘 | 惠州市艾田实业有限公司 | 广东省 | 一次性PE保鲜膜 | AT-7218 300m×20cm | 2023年12月28日 | 非复合膜袋 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 175 | 广东顺成塑胶科技有限公司 | 揭阳市仙榕城区仙桥紫泰中路 | 潮州市好又多壹方商业管理有限公司 | 广东省 | 冠佳®保鲜膜（WA3030） | WA3030 30cm×30m×9µm | 2023年09月02日 | 非复合膜袋 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 176 | 广州市番禺区桥南康美塑料包装制品厂 | 广州市番禺区桥南街陈涌村陈涌路220-2、220号之一102铺、218号-101 | 广州市诗杭家贸易有限公司 | 广东省 | 尚耐诗食品保鲜袋 | 004 35cm*45cm*100个 | 2024年04月01日 | 非复合膜袋 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 177 | 揭阳市榕城区益得乐日用塑料制品厂 | 揭阳市榕城区榕东街道彭郑工业区 | 佛山市加满家贸易有限公司高明分公司 | 广东省 | 豪门食品保鲜袋 | 30cm×40cm | / | 非复合膜袋 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 178 | 常州市创发酒店用品厂 | 江苏常州市礼嘉镇 | 深圳市妙厨房服务器有限公司 | 广东省 | PE保鲜袋 | 0601 | 2024年05月25日 | 非复合膜袋 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 179 | 广东巧妙家居用品有限公司 | 佛山市南海区里水镇逢涌逢西村南水路自编20号 | 陆丰市东海佳年华百货超市 | 广东省 | 平口保鲜袋 | 25cm×35cm K-1538 | 2023年03月02日 | 非复合膜袋 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 180 | 中山市凯顺日用制造有限公司 | 中山市西区沙朗第二工业区（即西区建业3路四号） | 广宁南街街道灏轩百货商场 | 广东省 | 点断式保鲜膜 | 长30厘米×宽25厘米×30米 | 2024年04月02日 | 非复合膜袋 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 181 | 佛山市顺德区杏坛镇新鲜宝塑料厂 | 广东省佛山市顺德区杏坛镇吕地工业区东兴路11号 | 阳西县惠多多东湖超市 | 广东省 | “富士宝”食品保鲜袋 | 20×30cm 约200个 | 2023年12月15日 | 非复合膜袋 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 182 | 广东顺成塑胶科技有限公司 | 揭阳市榕城区仙桥紫泰中路 | 揭阳市榕城区豪灿家居用品店 | 广东省 | 冠和平口保鲜袋 | 200mm×300mm×6um×100个 | 2022年03月07日 | 非复合膜袋 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 183 | 中山市凯顺日用制品有限公司 | 中山市西区沙朗第二工业区建业三路4号 | 揭西县福家欣贸易有限公司 | 广东省 | 保鲜膜 | 0068 30厘米×30米×0.01毫米 | 2024年03月02日 | 非复合膜袋 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 184 | 广东雅益日用品有限公司 | 广东省揭阳市揭东区锡场工业区 | 广东雅益日用品有限公司 | 广东省 | 保鲜袋 | 30×40cm×200个×0.005mm | 2024年08月12日 | 非复合膜袋 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 185 | 东莞市酬勤包装制品有限公司 | 广东省东莞市寮步镇牛杨村大围工业区 | 潮州市枫溪区开颜婴幼儿百货店 | 广东省 | 十月结晶母乳储存袋 | 5H2808 120ml/片 40片/盒 | 20240507 | 复合膜袋 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 186 | 东莞市奇想包装材料有限公司 | 广东省东莞市企石镇东部快速路企石段56号 | 佛山市高明区卿爱贝比母婴用品店 | 广东省 | 母乳保鲜袋（32片） | 200ml | 2024年07月13日 | 复合膜袋 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 187 | 安徽英派克新材料有限公司 | 安徽省六安市裕安区高新技术产业开发区和裕路12号 | 汕头市盈悦泓科技有限公司 | 广东省 | 母乳储存袋 | 200ml/25个 | 2024年04月28日 | 复合膜袋 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 188 | 东莞市汇聚包装材料有限公司 | 东莞市企石镇企石建设路87号6号楼201室 | 东莞市育之聪科技有限公司 | 广东省 | 母乳冷藏隔味袋 | / | 2024年06月06日 | 复合膜袋 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 189 | 东莞市汇聚包装材料有限公司 | 广东省东莞市企石镇企石建设路87号6号楼201室 | 潮州市枫溪区开颜婴幼儿百货店 | 广东省 | 奶粉储存袋 | AP3143 32片 | 2023年12月08日 | 复合膜袋 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 190 | 东莞市汇聚包装材料有限公司 | 广东省东莞市企石镇企石建设路87号6号楼201室 | 化州市萌贝母婴用品店 | 广东省 | 母乳储存袋 | 200ml/片 10片/盒 | 2023/05/03 | 复合膜袋 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 191 | 沧州海宏塑印有限公司 | 河北省沧州市东光县于桥乡赵东吾村 | 佛山市南海区与食俱进美食店（个体工商户） | 广东省 | 密封母乳袋 | / | 2024年07月31日 | 复合膜袋 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 192 | 东莞市华迪包装制品有限公司 | 广东省东莞市高埗镇冼沙明珠东路7号 | 广东顺德可瑞儿婴童用品有限公司 | 广东省 | 一次性母乳储存袋 | CN-D07 150ml×32片 | 2024年08月19日 | 复合膜袋 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 193 | 东莞市汇聚包装材料有限公司 | 广东省东莞市企石镇企石建设路87号6号楼201室 | 化州市萌贝母婴用品店 | 广东省 | 母乳储存袋250ml | 30片 | 2024年01月02日 | 复合膜袋 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 194 | 沧州海宏塑印有限公司 | 河北省沧州市东光县于桥乡赵东吾村 | 广州诗梦服饰有限公司 | 广东省 | 奶粉储存袋 | 30片 | 2024年06月20日 | 复合膜袋 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 195 | 佛山市南海区洪溢机械设备有限公司 | 佛山市南海区里水镇和顺官和路鹤峰开发区201号 | 广州缤客实业有限公司 | 广东省 | 艾米弹跳磨砂杯 | 720ML | 2023年07月08日 | 可重复使用塑料餐饮具 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 196 | 金嘉熊 | 广东省潮州市潮安区工业区 | 潮州市粤南尚贸易有限公司 | 广东省 | PE健康菜板 | XQ-FYXK 36*28*1.3绿 | / | 可重复使用塑料餐饮具 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 197 | 深圳市康知缘实业有限公司 | 广东省东莞市清溪镇荔河街9号 | 深圳市康知缘实业有限公司 | 广东省 | 古韵系列运动水壶 | 8101 380ml | / | 可重复使用塑料餐饮具 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 198 | 郑州宇航铝业有限公司 | 河南省郑州市新密市苟堂镇付寨村上岗组 | 东莞市樟木头万佳盛百货店（个体工商户） | 广东省 | 悦活PE砧板 | 39.5*28*1.3cm ZB5611 | 2024年03月03日 | 可重复使用塑料餐饮具 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 199 | 揭阳市榕城区和发日用塑料制品厂 | 揭阳市榕城区仙桥槎桥斗门寨前工业区 | 丰顺县潘丰百货商店（个体工商户） | 广东省 | 中式盘 | / | / | 可重复使用塑料餐饮具 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 200 | 揭阳市榕城区宝裕日用五金塑料制品厂 | 广东省揭阳市榕城区仙桥槎桥东光仙东路南中路15号 | 佛山市加满家贸易有限公司高明分公司 | 广东省 | 金三片叶合金筷子 | 5双 | / | 可重复使用塑料餐饮具 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 201 | 广州市新力实业有限公司 | 广州市番禺区沙湾镇福龙工业区 | 广州市新力实业有限公司 | 广东省 | 直饮运动水杯 | PJ-751 470ml | 2024年06月25日 | 可重复使用塑料餐饮具 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 202 | 揭阳市沃德百惠家居用品有限公司 | 揭阳市榕城区东阳街道营前村寨前路西畔 | 揭阳市沃德五金制品有限公司 | 广东省 | 北欧双面小麦砧板 | G21658-B2 | 2024年07月25日 | 可重复使用塑料餐饮具 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 203 | 中山市艾可思日用品有限公司 | 中山市三乡镇鸦岗村西边岭大街2号 | 揭阳市铮铮好电子商务有限公司 | 广东省 | 简雅摇摇杯750ml | U-706 750ml | 2024年09月02日 | 可重复使用塑料餐饮具 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 204 | 佛山市南方包装有限公司（新加坡南方包装） | 广东省佛山市南海区桂城佛平四路9号 | 佛山市优一搏科技有限公司 | 广东省 | 典藏ACT运动水杯550ml | / | 2024年05月17日 | 可重复使用塑料餐饮具 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 205 | 揭阳市贝嘉科技实业有限公司 | 揭阳市榕城区新兴下义村洲上工业区 | 揭阳市铮铮好电子商务有限公司 | 广东省 | 随手太空杯 | 1163-5BT 650ml | / | 可重复使用塑料餐饮具 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 206 | 揭阳市和润发塑胶制品有限公司 | 揭阳市榕城区仙桥槎桥斗门寨前工业区 | 翁源县盒小马商贸有限公司 | 广东省 | 圆形吐骨碟 | / | 2023年07月01日 | 可重复使用塑料餐饮具 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 207 | 顺美塑业有限公司 | 浙江省台州市临海市沿江镇水洋 | 珠海市香洲区乐沙儿生活馆 | 广东省 | 尚泰小酷杯 | 700ml ST-6288 | 2024年03月26日 | 可重复使用塑料餐饮具 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 208 | 浙江希乐实业有限公司 | 浙江省嘉兴桐乡市高新西二路577号 | 珠海市香洲区乐沙儿生活馆 | 广东省 | 希乐丽坊百搭水杯 | 550ml XL-2416 | 2024年03月08日 | 可重复使用塑料餐饮具 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 209 | 潮州市闪钢不锈钢制品有限公司 | 广东省潮州市潮安区金石镇龙下工业区 | 潮州市闪钢不锈钢制品有限公司 | 广东省 | PE塑料菜板 | 36×28×1.3cm | 2024年01月 | 可重复使用塑料餐饮具 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 210 | 江门市新会恒隆家居创新用品有限公司 | 广东省江门市新会区业兴二路28号 | 揭阳市沃德五金制品有限公司 | 广东省 | 赫赫熊便携早餐杯 | G21708 600ML | 2024年07月28日 | 可重复使用塑料餐饮具 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 211 | 惠州市树袋熊实业有限公司 | 惠州市惠城区小金口街道金鸡路9号厂房 | 广州私家良品家居用品有限公司 | 广东省 | 酷动乐提塑料杯 | D2404-600 600ml | / | 可重复使用塑料餐饮具 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 212 | 乐活科工贸有限公司 | 浙江省台州市黄岩经济开发区康强路38号 | 揭阳市才舜贸易有限公司 | 广东省 | 茶水分离杯 | LF-2066 600ml | / | 可重复使用塑料餐饮具 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 213 | 广州富全塑料制品有限公司 | 广东省广州番禺区大龙街傍江东村江城路30号 | 惠州市创亿贸易有限公司 | 广东省 | 酷乐运动杯 | FQ-3210-1 620ml | / | 可重复使用塑料餐饮具 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 214 | 揭阳市榕城区辉海塑料制品厂 | 揭阳市榕城区新兴东郊大桥头工业区 | 广东辉海现代家居用品有限公司揭阳分公司 | 广东省 | 方格果盘 | NO.LB2061 | / | 可重复使用塑料餐饮具 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 215 | 揭阳市榕城区辉海塑料制品厂 | 揭阳市榕城区新兴东郊大桥头工业区 | 广东辉海现代家居用品有限公司揭阳分公司 | 广东省 | 保鲜盒 | / | / | 可重复使用塑料餐饮具 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 216 | 永康市古山丝雯日用品厂 | / | 广州航齐贸易有限公司 | 广东省 | 水杯 | 430ml | / | 可重复使用塑料餐饮具 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 217 | 广东金泽金属有限公司 | 广东省潮州市潮安区东山湖特色产业基地内B1与B6路交界处 | 佛山市加满家贸易有限公司高明分公司 | 广东省 | 精雕PE菜板（1号） | 26*38*1.5cm | 2023年01月07日 | 可重复使用塑料餐饮具 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 218 | 佛山市南庄镇家胜塑料制品厂 | 广东省禅城区南庄镇罗格丰裕围开发区 | 佛山市高明区福宜商场 | 广东省 | 10厘米A4方（胶菜板） | 400×255×10 | / | 可重复使用塑料餐饮具 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 219 | 汕头市立安塑胶制品有限公司 | 广东省汕头市澄海区莲鸿路渡亭港尾片 | 汕头市立安塑胶制品有限公司 | 广东省 | 便当盒（长方形） | 0.9L | / | 可重复使用塑料餐饮具 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 220 | 东莞市森鸿电子科技有限公司 | 广东省东莞市清溪镇荔河街9号 | 广州新工匠日用品有限公司 | 广东省 | 索尔提手运动水杯 | 8137 500ml | 2024年03月05日 | 可重复使用塑料餐饮具 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 221 | 广州优诺凯机械科技有限公司 | 广州市花都区花东镇永星路2号之一 | 广州优诺凯机械科技有限公司 | 广东省 | 经典随身杯 | 75×75×147mm 360mL | / | 可重复使用塑料餐饮具 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 222 | 广州市宝贝乐婴童用品有限公司 | 广东省广州市白云区蚌湖镇西湖村西街50号 | 陆丰市东海每日蓝宝母婴用品商行 | 广东省 | TRITAN双饮口大肚杯 | 1300ml QW9141300-01 | QWE2022105 | 可重复使用塑料餐饮具 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 223 | 广州市贝贝乐婴童用品有限公司 | 广东省云浮市新兴县新成工业园 | 深圳市永忆婴儿用品有限公司 | 广东省 | PPSU妈宝水杯 | YQ0308 450ml | 2024年04月02日 | 可重复使用塑料餐饮具 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 224 | 广州市力至拓塑料模具有限公司 | 广州市番禺区沙湾镇福涌村福龙路民营工业区一街横一街5号 | 广州市力至拓塑料模具有限公司 | 广东省 | 哈伦运动水杯（风铃紫） | TKK1025 600ml | 2024.05.08 | 可重复使用塑料餐饮具 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 225 | 佛山市南海区嘉澳盛塑料制品厂 | 佛山市南海区西樵儒溪村委会新一队新村 | 惠州市惠阳区新圩汇毅百货店 | 广东省 | 塑料砧板 | 330×210×10mm | 2023年10月15日 | 可重复使用塑料餐饮具 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 226 | 台州市整寰塑业有限公司 | 浙江省台州市黄岩南城工业区 | 深圳市汇金原商贸有限公司 | 广东省 | 切剁砧板 | 405x290x9mm RR-7512 | 2022年02月22日 | 可重复使用塑料餐饮具 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 227 | 广东金泽金属有限公司 | 广东省潮州市潮安区东山湖特色产业基地内B1与B6路交界处 | 潮州市潮安区金石镇潮梵五金商行 | 广东省 | PE砧板 | 28*38*1 | 2024年09月13日 | 可重复使用塑料餐饮具 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 228 | 广州美厨智能家居科技股份有限公司 | 广州市番禺区石北工业路巨大创意产业园 | 深圳市方兴纪元科技有限公司 | 广东省 | 美厨方形双面可用抗菌PE砧板34*24*1.2cm | MCPJ1977 | 2024年03月18日 | 可重复使用塑料餐饮具 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 229 | 广州白云区惠宝塑胶制品厂 | 广州市白云区石井街高埔工业区C3栋 | 广州艾缨美婴儿用品有限公司 | 广东省 | PPSU水杯 | BD 014 400ML | 2024年09月30日 | 可重复使用塑料餐饮具 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 230 | 广州市喜业婴儿用品有限公司 | 广州市白云区人和镇人和村人汉路63号 | 希萌婴童用品（广州）有限公司 | 广东省 | 超宽口径PPSU直饮水杯 | S5307 300ml | 2024年03月18日 | 可重复使用塑料餐饮具 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 231 | 揭阳市三吉五金制品有限公司 | 揭阳产业转移工业园磐东乔南社区灰路下厂房 | 揭阳市三吉五金制品有限公司 | 广东省 | 广意 北欧便当盒 1000ML | 1000ml | 2024年03月29日 | 可重复使用塑料餐饮具 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 232 | 惠州市琪林塑胶制品有限公司 | 广东省惠州市惠阳区新圩镇新联村黄竹场地段（厂房B） | 罗定市鹏泰商贸有限公司 | 广东省 | 克拉熊双饮杯 | 750ml CMSH-0430 | 2023年08月08日 | 可重复使用塑料餐饮具 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 233 | 广东安创塑业有限公司 | 广东省汕头保税区A03-4地块 | 汕头市立安塑胶制品有限公司 | 广东省 | 松鼠饭勺-橙 | / | 2024年06月08日 | 可重复使用塑料餐饮具 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 234 | 广州缤客实业有限公司 | 广东省广州市花都区秀全街毕村北路7号A2栋 | 广州缤客实业有限公司 | 广东省 | 迪恩弹跳运动杯 | 430ML | 2024年06月15日 | 可重复使用塑料餐饮具 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 235 | 广州市宝贝乐婴童用品有限公司 | 广东省广州市白云区蚌湖镇西湖村西街50号 | 佛山市顺德区万此千红电器商行 | 广东省 | PPSU滑盖儿童水壶 | PK0952 450ml | BPKXX002 | 可重复使用塑料餐饮具 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 236 | 汕头市祥进中兴塑料有限公司 | 汕头市龙湖区汕充公路中马工业区内东1号 | 阳山县中昌贸易有限公司 | 广东省 | 微波平圆盘小碟 | / | 00058 | 可重复使用塑料餐饮具 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 237 | 揭阳市贝嘉科技实业有限公司 | 揭阳市榕城区新兴下义村洲上工业区 | 揭阳市一川电子商务有限公司 | 广东省 | 贝合随手太空杯 | 1142-8A 660ML | 2023年08月01日 | 可重复使用塑料餐饮具 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 238 | 广州市旭睿塑料制品有限公司 | 广州市番禺区大龙街新桥村泰安路23号之十四 | 阳春市好邻居超级商场有限公司 | 广东省 | 活力随手杯 | 640ml CZMX-10094 | 2023年11月01日 | 可重复使用塑料餐饮具 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 239 | 惠州市树袋熊实业有限公司 | 惠州市惠城区小金口街道金鸡路9号厂房 | 广州市迪乐贝尔日用品有限公司 | 广东省 | 悦动提扣塑料杯 | PC-D43-350 350ml | 2023年02月06日 | 可重复使用塑料餐饮具 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 240 | 佛山市南海区嘉澳盛塑料制品厂 | 佛山市南海区西樵儒溪村委会新一队新村 | 东莞市钟源百货有限公司 | 广东省 | 塑胶砧板 | 330×210×10mm | / | 可重复使用塑料餐饮具 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 241 | 揭阳市沃德百惠家居用品有限公司 | 广东省揭阳市榕城区东阳街道营前村寨前路西畔 | 中山市合益家百货商行 | 广东省 | 圆形果蔬砧板 | 30×30×1cm | 2023年12月01日 | 可重复使用塑料餐饮具 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 242 | 佛山市南海区嘉澳盛塑料制品厂 | 佛山市南海区西樵儒溪村委会新一队新村 | 中山市港口镇磊慧百货商行 | 广东省 | 塑料砧板 | φ340×10mm | 2023年08月15日 | 可重复使用塑料餐饮具 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 243 | 揭阳空港经济区恒盛五金厂 | 揭阳市空港经济区渔光村厚和陈工业区 | 怀集县幸福街道汇家优选生活百货商行 | 广东省 | 饭瓢 | 8804 | / | 可重复使用塑料餐饮具 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 244 | 深圳市基本生活用品有限公司 | 广东省深圳市华侨城LOFT创意文化园区E5栋3楼 | 深圳市蝌蚪贸易有限公司 | 广东省 | 随身环保杯-480ML | 480ml H1032B | / | 可重复使用塑料餐饮具 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 245 | 惠州市树袋熊实业有限公司 | 惠州市惠城区小金口街道金鸡路9号厂房 | 广州市迪乐贝尔日用品有限公司 | 广东省 | 炫彩杯 | Tritan-D44-300 300ml | 2024年03月06日 | 可重复使用塑料餐饮具 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 246 | 汕头市辉煌塑胶厂有限公司 | 汕头市金园工业城潮阳路中段厂房 | 广宁县嘉盈惠民百货经营部 | 广东省 | 仙人掌圆形六格冰模 | / | 2024年03月01日 | 可重复使用塑料餐饮具 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 247 | 潮州市潮安区金石镇恒希五金制品厂 | 广东省潮州市潮安区工业区 | 潮州市尚宝贸易有限公司 | 广东省 | PE健康菜板 | XQ-FYXK 36*28*1.3红 | / | 可重复使用塑料餐饮具 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 248 | 广东省阳江市环宇工贸有限公司 | 阳江市江城区城西工业区 | 阳江市环宇工贸有限公司 | 广东省 | 分类菜板 | / | 2024年08月01日 | 可重复使用塑料餐饮具 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 249 | 潮州市爵雅塑料制品厂 | 潮州市潮安区彩塘镇彩金路第三巷三栋一楼 | 广东伟纳斯不锈钢实业有限公司 | 广东省 | PE砧板 | 40*3cm | / | 可重复使用塑料餐饮具 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 250 | 中山市联众文具有限公司 | 广东省中山市小榄镇宝丰小榄工业大道南13号之二 | 广州小兔电子商务有限公司 | 广东省 | 冰雪奇缘系列双盖儿童吸管杯 | HC6302F1 520ml | 2024年04月18日 | 可重复使用塑料餐饮具 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 251 | 揭阳市贝嘉科技实业有限公司 | 揭阳市榕城区新兴下义村洲上工业区 | 揭阳市一川电子商务有限公司 | 广东省 | 贝合简约塑料砧板（大）（食品接触用） | BH691-3 | 2023年07月22日 | 可重复使用塑料餐饮具 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 252 | 广东省揭阳市榕城区一帆日用品塑料制品厂 | 揭阳市榕城区北河大桥下埔上路段车间 | 揭阳市森燚网络科技有限公司 | 广东省 | 保鲜盒 | / | 2024年03月01日 | 可重复使用塑料餐饮具 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 253 | 永康市弗洛雷斯工贸有限公司 | 浙江省永康市西城街道烈桥村杭塘山新330国道南侧第一幢 | 佛山市优一搏科技有限公司 | 广东省 | 茶隔款PC轻Max（水杯） | 750ml | 2023年06月20日 | 可重复使用塑料餐饮具 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 254 | 广州市英通日用金属制品有限公司 | 广东省广州市番禺区大石街大涌路 | 广州市天河区长兴合创超市 | 广东省 | 英雪.合金筷（圆顶福） | / | / | 可重复使用塑料餐饮具 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 255 | 广东扬格新材料科技有限公司 | 广东省肇庆高新技术产业开发区大旺大道43号 | 珠海市联景酒店用品设备经销部 | 广东省 | 25－146盅口碗（灰） | / | / | 密胺塑料 餐具 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 256 | 佛山市南海鸿汇美耐磁制品厂 | / | 珠海市键迪能贸易有限公司 | 广东省 | 中华筷 | 27A18 | / | 密胺塑料 餐具 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 257 | 东莞万善美耐皿制品有限公司 | 广东省东莞市桥头镇邓屋管理区友谊路480号 | 东莞万善美耐皿制品有限公司 | 广东省 | 波纹筷子红色10双 | 波纹红色10双 23.5cm | / | 密胺塑料 餐具 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 258 | 东莞市凯柏雅家具用品有限公司 | 广东省东莞市企石镇万丰工业路45号102室 | 广州隆韩柏贸易有限公司 | 广东省 | 密胺筷子 | / | / | 密胺塑料 餐具 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 259 | 东莞市利邦餐具制品有限公司 | 中国广东东莞寮步镇凫山村丰华路19号二楼 | 东莞市利邦餐具制品有限公司 | 广东省 | 3.3英寸味碟 | 990303 | / | 密胺塑料 餐具 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 260 | / | / | 深圳市硕展贸易有限公司 | 广东省 | 密胺斗笠拉面碗 | U6001 650ml | / | 密胺塑料 餐具 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 261 | 东莞市智发实业有限公司 | 中国广东东莞桥头镇桥头桥东路南五街38号 | 东莞市智发实业有限公司 | 广东省 | 蓝色3"儿童杯 | 403003 3" | / | 密胺塑料 餐具 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 262 | 福建省恒新家居用品有限公司 | 福建省泉州市南安市省新镇新桥村299号 | 新会区会城诚博厨房酒店用品经营部 | 广东省 | 浅色碟 | A5009 | / | 密胺塑料 餐具 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 263 | 福建省南安市三恒密胺制品有限公司 | 福建省南安市省新工业区 | 新会区会城诚博厨房酒店用品经营部 | 广东省 | 宝贵竹螺纹碗 | / | / | 密胺塑料 餐具 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 264 | 东莞市旺华日用品有限公司 | 广东省东莞市横沥镇三江 工业区 | 东莞市黄江勇华 百货店 | 广东省 | 9616单彩碗（浅蓝色） | / | / | 密胺塑料 餐具 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 265 | 广东扬格新材料科技有限公司 | 广东省肇庆高新技术产业开发区大旺大道43号 | 广州简米餐具有限公司 | 广东省 | 密胺勺子 | / | / | 密胺塑料 餐具 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 266 | 东莞市东裕餐具制品有限公司 | 中国广东东莞桥头镇新湖工业五街17号2号楼202室 | 东莞市东裕餐具制品有限公司 | 广东省 | 3.5 浮雕斜口小碗 | BY3001K | / | 密胺塑料 餐具 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 267 | 东莞市谢岗瑞丰塑料制品厂 | 广东省东莞市谢岗镇谢岗村岭背村小组 | 广州市雅居餐具有限公司 | 广东省 | 仿瓷餐具黑色盘子 | 7005 | / | 密胺塑料 餐具 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 268 | 东莞市旺华日用品有限公司 | 广东省东莞市横沥镇三江工业区 | 东莞市黄江勇华百货店 | 广东省 | 9616单彩碗（粉红色） | / | / | 密胺塑料 餐具 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 269 | / | / | 佛山市喜尔文餐具有限公司 | 广东省 | 3.5英寸（圆形碟） | 8001 | / | 密胺塑料 餐具 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 270 | 东莞市企石鑫宇餐具厂 | 广东省东莞市企石镇上洞村第一工业区 | 广州市贞凤淘餐具有限公司 | 广东省 | 面碗A5防摔食品级W2007红白 | W2007 | / | 密胺塑料 餐具 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 271 | 广州市番禺区化龙黄永盛塑料制品厂 | 广州市禺区化龙镇山门村石化公路6号101 | 广州市番禺区化龙黄永盛塑料制品厂 | 广东省 | 6寸浅盘 | A006 | / | 密胺塑料 餐具 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 272 | 广东扬格新材料科技有限公司 | 广东省肇庆高新技术产业开发区大旺大道43号 | 珠海市联景酒店用品设备经销部 | 广东省 | 835四方碗磨砂 | / | / | 密胺塑料 餐具 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 273 | 宿迁苏美塑业有限公司 | / | 广州坦德贸易有限公司 | 广东省 | 欢晋密胺面碗 | 黑色 7英寸 -特厚款 7英寸 | 2024年06月05日 | 密胺塑料 餐具 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 274 | 东莞市凯柏雅家居用品有限公司 | 广东省东莞市企石镇万丰工业路45号102室 | 广州市轩利贸易有限公司 | 广东省 | 密胺碗 | 白色W005-3 | 2024年06月05日 | 密胺塑料 餐具 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 275 | 东莞市东裕餐具制品有限公司 | 中国广东东莞桥头镇新湖工业五街17号2号楼202室 | 东莞市东裕餐具制品有限公司 | 广东省 | 浅盘 | P0007 | / | 密胺塑料 餐具 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 276 | 东莞市三创家居用品有限公司 | 中国广东东莞企石镇东平村大帽岭村民小组 | 东莞市三创家居用品有限公司 | 广东省 | 圆味碟 | 0586 | / | 密胺塑料 餐具 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 277 | 东莞市诺森密胺制品有限公司 | 广东省东莞市企石镇东山永福路30号101室 | 佛山市粤百盖电子商务有限公司 | 广东省 | 密胺杯 | D316-2.8 150ml | / | 密胺塑料 餐具 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 278 | 广州互诚密胺制品有限公司 | 广东省广州市番禺区大龙街茶东路36号 | 广州康厨电子商务有限公司 | 广东省 | 密胺勺子 | S0140 长：20.7cm 宽：6.2cm | / | 密胺塑料 餐具 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 279 | 漳州市龙文翰苑化工有限公司 | / | 深圳市环球酒店用品有限公司 | 广东省 | 耐高温方碟 | 3310# | / | 密胺塑料 餐具 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 280 | 东莞市玖月美美耐皿制品有限公司 | 东莞市桥头镇莲城社区桥光大道北三街10号 | 佛山市将生啤酒有限公司 | 广东省 | 密胺餐具（碟） | NO.P109-8.5 | / | 密胺塑料 餐具 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 281 | 东莞市企石鑫宇餐具厂 | 广东省东莞市企石镇上洞村第一工业区 | 广州市雅德餐具有限公司 | 广东省 | 麻辣烫大碗 | 65071 | / | 密胺塑料 餐具 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 282 | / | / | 佛山市南海区旺潮顺餐具商行 | 广东省 | 绿色8英寸圆盘 | 底径13.0cm 直径20.0cm 高2.3cm | / | 密胺塑料 餐具 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 283 | 东莞市福平家居用品有限公司 | 广东省东莞市桥头镇桥头桥东路300号101房 | 普宁市流沙莞和百货店 | 广东省 | 北欧碟子 | A5006 5.5英寸 | / | 密胺塑料 餐具 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 284 | 东莞市利邦餐具制品有限公司 | 中国广东东莞寮步镇凫山村丰华路19号二楼 | 东莞市利邦餐具制品有限公司 | 广东省 | 14.5cm功夫勺 | 09260 | / | 密胺塑料 餐具 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 285 | 中山市恒隆五金塑料制品有限公司 | 中山市坦洲镇永二村永丽路3号1号楼 | 广州盛源餐具有限公司 | 广东省 | 密胺碗-军绿米黄 | GSW90-4.6 宽：11.8cm 高：6.1cm | / | 密胺塑料 餐具 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 286 | 东莞顺大美耐皿制品有限公司 | 广东省东莞市桥头镇田新第二工业区 | 深圳市环球酒店用品有限公司 | 广东省 | 和风筷（密胺塑料餐具） | 十双入 NO.71 | / | 密胺塑料 餐具 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 287 | 东莞市文宇餐具有限公司 | 桥头镇桥头文明路8号5号楼101室 | 东莞市文宇餐具有限公司 | 广东省 | 白色密胺小汤碗 | B703 440ml | / | 密胺塑料 餐具 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 288 | 东莞市盛丰裕实业有限公司 | 东莞市桥头镇山和村雅堤南二路2号B栋 | 深圳市福田区好厨居厨具商场 | 广东省 | 5309 9寸腰碟骨瓷色 | 9寸 NO.5309 | / | 密胺塑料 餐具 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 289 | 广州互诚密胺制品有限公司 | 广东省广州市番禺区大龙街茶东路36号 | 深圳市顺兴鸿贸易行 | 广东省 | 小食碟 | / | / | 密胺塑料 餐具 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 290 | 佛山市贝莱恩餐具有限公司 | 佛山市南海区狮山镇狮山科技园B区工业大道8号A栋一楼（住所申报） | 佛山贝创餐具有限公司 | 广东省 | 5寸平底碗 | NO.M5250 | / | 密胺塑料 餐具 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 291 | 广东扬格新材料科技有限公司 | 广东省肇庆高新技术产业开发区大旺大道43号 | 珠海市联景酒店用品设备经销部 | 广东省 | C－8/J81610勺 | / | / | 密胺塑料 餐具 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 292 | 东莞市东裕餐具制品有限公司 | 中国广东东莞桥头镇新湖工业五街17号2号楼202室 | 东莞市东裕餐具制品有限公司 | 广东省 | 3.5寸小圆碟 | WP-321 | / | 密胺塑料 餐具 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 293 | 东莞万善美耐皿制品有限公司 | 广东省东莞市桥头镇邓屋管理区友谊路480号 | 东莞万善美耐皿制品有限公司 | 广东省 | 青花色勺子 | 09260 14.5cm×4cm | / | 密胺塑料 餐具 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 294 | 东莞市凯柏雅家具用品有限公司 | 广东省东莞市企石镇万丰工业路45号102室 | 广州隆韩柏贸易有限公司 | 广东省 | 凯柏雅密胺斜口碗 | 13061 | / | 密胺塑料 餐具 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 295 | / | / | 深圳市硕展贸易有限公司 | 广东省 | 双色拉丝勺 | C-9 14.6*4.1 | / | 密胺塑料 餐具 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 296 | 东莞市福平家居用品有限公司 | 广东省东莞市桥头镇桥头桥东路300号101房 | 普宁市流沙莞和百货店 | 广东省 | 北欧烧烤盘 | W5408-1 8英寸 | / | 密胺塑料 餐具 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 297 | 东莞市文宇餐具有限公司 | 桥头镇桥头文明路8号5号楼101室 | 东莞市文宇餐具有限公司 | 广东省 | 长方形仿瓷碟 | 1308 8寸 | / | 密胺塑料 餐具 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 298 | 惠州五和实业有限公司 | 广东省惠州市镇隆镇黄洞工业区 | 深圳市格瑞开创科技有限公司 | 广东省 | 美乐蒂双色勺 | MM-S995 17.7×4.6×1.9 | 2022年08月23日 | 密胺塑料 餐具 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 299 | 佛山市贝莱恩餐具有限公司 | 佛山市南海区狮山镇狮山科技园B区工业大道8号A栋一楼（住所申报） | 佛山贝创餐具有限公司 | 广东省 | 5.5寸双色糖水碗 | NO.113-5.5 | / | 密胺塑料 餐具 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 300 | 东莞市台德塑料制品有限公司 | 广东省东莞市桥头镇东江村恒福路5号 | 深圳市福田区聚雅堂密胺餐具贸易商行 | 广东省 | 祥源美密胺碗 | NO.B06 | / | 密胺塑料 餐具 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 301 | 东莞市三创家居用品有限公司 | 中国广东东莞企石镇东平村大帽岭村民小组 | 东莞市三创家居用品有限公司 | 广东省 | 韩式碟 | 4.25寸 | / | 密胺塑料 餐具 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 302 | 东莞市三创家居用品有限公司 | 中国广东东莞企石镇东平村大帽岭村民小组 | 东莞市三创家居用品有限公司 | 广东省 | 长方味碟 | 0564 | / | 密胺塑料 餐具 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 303 | 东莞市诺森密胺制品有限公司 | 广东省东莞市企石镇东山永福路30号101室 | 新会区会城强大厨具厂 | 广东省 | 圆碟 | AB11-10 | / | 密胺塑料 餐具 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 304 | 广州市番禺区新造齐泉筷子工艺厂 | 广州市番禺区新造镇永兴路22号综合楼 | 佛山市南海区旺潮顺餐具商行 | 广东省 | 8寸黄色 十双装 | 全长：24.0cm 重量：217g | / | 密胺塑料 餐具 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 305 | 东莞市诺森密胺制品有限公司 | 广东省东莞市企石镇东山永福路30号101室 | 佛山市粤百盖电子商务有限公司 | 广东省 | 7英寸双色黑橙圆盘 | S100-7 7英寸 | / | 密胺塑料 餐具 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 306 | 广州互诚密胺制品有限公司 | 广东省广州市番禺区大龙街茶东路36号 | 广州康厨电子商务有限公司 | 广东省 | 双色橙白面碗 | SW523-9 1300ML | / | 密胺塑料 餐具 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 307 | / | / | 佛山市喜尔文餐具有限公司 | 广东省 | 弯钩勺【A5白色】 | 8001 | / | 密胺塑料 餐具 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 308 | 东莞市桥头联兴美耐皿加工厂 | 东莞市桥头镇桥头社区文明路（桥头段）177号B栋A区 | 广州市贞凤淘餐具有限公司 | 广东省 | 5.5寸饭碗 | 33565 | / | 密胺塑料 餐具 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 309 | 湖南省锦鑫新材料有限公司 | 湖南省常德经济技术开发区海德路193号 | 广州祥源美酒店用品有限公司 | 广东省 | 密胺餐具盘子黑色 | F8008 | / | 密胺塑料 餐具 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 310 | 湖南省锦鑫新材料有限公司 | 湖南省常德经济技术开发区海德路193号 | 广州祥源美酒店用品有限公司 | 广东省 | 密胺餐具盘子黑色 | 150015 | / | 密胺塑料 餐具 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 311 | 广东扬格新材料科技有限公司 | 广东省肇庆高新技术产业开发区大旺大道43号 | 广州简米餐具有限公司 | 广东省 | 密胺碗 | DS537 17.5×17.5×7.2cm | / | 密胺塑料 餐具 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 312 | 东莞市台德塑料制品有限公司 | 广东省东莞市桥头镇东江村恒福路5号 | 深圳市福田区聚雅堂密胺餐具贸易商行 | 广东省 | 合金筷 | 27.2cm | / | 密胺塑料 餐具 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 313 | 东莞市玖月美美耐皿制品有限公司 | 东莞市桥头镇莲城社区桥光大道北三街10号 | 揭阳市榕城区淘品居餐具店 | 广东省 | 密胺盘子 | NO.23809-7 | / | 密胺塑料 餐具 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 314 | 东莞市玖月美美耐皿制品有限公司 | 东莞市桥头镇莲城社区桥光大道北三街10号 | 揭阳市榕城区淘品居餐具店 | 广东省 | 8寸彩色密胺筷子（中华筷） | NO.78 约24.1cm | / | 密胺塑料 餐具 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 315 | 佛山市贝莱恩餐具有限公司 | 佛山市南海区狮山镇狮山科技园B区工业大道8号A栋一楼（住所申报） | 新会区会城诚博厨房酒店用品经营部 | 广东省 | 味碟 | D7510 | / | 密胺塑料 餐具 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 316 | 中山市恒隆五金塑料制品有限公司 | 中山市坦洲镇永二村永丽路3号1号楼 | 广州盛源餐具有限公司 | 广东省 | c-9勺子 | C-9军绿黄 长14.5cm | / | 密胺塑料 餐具 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 317 | 广州互诚密胺制品有限公司 | 广州市番禺区大龙街茶东路36号 | 广州市天河区车陂柏邦餐具用品店 | 广东省 | 密胺糖水碗 | 16405 150ml | / | 密胺塑料 餐具 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 318 | 惠州市盛广达实业有限公司 | 惠州市惠阳区镇隆镇皇后村 | 惠州市美多实业有限公司胜利广场店 | 广东省 | 成双筷 | 10双 | 2021年05月06日 | 密胺塑料 餐具 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 319 | 东莞市企石鑫宇餐具厂 | 广东省东莞市企石镇上洞村第一工业区 | 广州市贞凤淘餐具有限公司 | 广东省 | 商用平盘A5食品级S100-7双色红白 | S100-7 | / | 密胺塑料 餐具 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 320 | 广州市番禺区新造齐泉筷子工艺厂 | 广州市番禺区新造镇永兴路22号 | 深圳市环球酒店用品有限公司 | 广东省 | 京宴筷 | NO.16 | / | 密胺塑料 餐具 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 321 | 广州市番禺区化龙黄永盛塑料制品厂 | 广州市禺区化龙镇山门村石化公路6号101 | 广州市番禺区化龙黄永盛塑料制品厂 | 广东省 | YST054-单耳碗-岩石灰 | YST054 | / | 密胺塑料 餐具 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 322 | 惠州市盛广达实业有限公司 | 惠州市镇隆镇皇后村 | 翁源县中发贸易有限公司 | 广东省 | 中式糖水勺 | / | 2021年11月01日 | 密胺塑料 餐具 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 323 | 惠州五和实业有限公司 | 广东省惠州市镇隆镇黄洞工业区 | 深圳市格瑞开创科技有限公司 | 广东省 | 萌猴单耳碗 | MH-S1302 13×10.7×5.2cm | 2024年04月01日 | 密胺塑料 餐具 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 324 | 惠州市盛广达实业有限公司 | 惠州市镇隆镇皇后村 | 翁源县中发贸易有限公司 | 广东省 | 大头儿子糖水勺 | / | 2020年09月24日 | 密胺塑料 餐具 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 325 | 广东皇星婴童用品有限公司 | 广东省河源市东源县仙塘镇蝴蝶岭工业园 | 河源市可尼诺婴童用品店 | 广东省 | 吸管杯喝奶专用奶瓶 | BSKE-9861 粉色 300ml | 2023年02月28日 | 奶瓶 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 326 | 东莞市鼎发塑胶制品磨具有限公司 | 广东省虎门镇虎门南北路8号3栋 | 深圳市米乐儿妇幼用品有限公司 | 广东省 | 波波象PPSU奶瓶/水杯 | B8001 240/260ml | 2024年01月01日 | 奶瓶 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 327 | 广州市亿方塑胶制品有限公司 | 广州市白云区均禾街清湖村苏元庄工业区自编9号 | 顺德区大良富韵士百货店 | 广东省 | 有柄自动吸管水杯自然实感翻盖奶瓶 | 一瓶两用奶瓶 | 2024年07月30日 | 奶瓶 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 328 | 东莞市鼎发塑胶制品模具有限公司 | 广东省东莞市虎门镇虎门南北路8号3栋 | 顺德区大良富韵士百货店 | 广东省 | 超宽口带柄吸管PPSU奶瓶 | 240ml | 2024年04月25日 | 奶瓶 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 329 | 广州丫丫婴儿用品有限公司 | 广州市花都区新雅街清布村上向南路自编3号（空港花都） | 伊哺诺（广州）健康科技有限公司 | 广东省 | 康因爱-宽口径奶瓶 | KYA798 | 2024年02月12日 | 奶瓶 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 330 | 广东皇星婴童用品有限公司 | 广东省河源市东源县仙塘镇蝴蝶岭工业园 | 河源市旗佳婴童用品有限公司 | 广东省 | 断奶奶瓶 吸管杯喝奶专用 | YL-68126 300ml | 2024年07月25日 | 奶瓶 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 331 | 广州市丫丫婴儿用品有限公司 | 广州市花都区新雅街清布村上向南路自编3号（空港花都） | 广州千千宝电子商务有限公司 | 广东省 | 防胀气玻璃奶瓶 | BYA115 160ml | 2024年07月18日 | 奶瓶 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 332 | 广州贝贝亲婴童用品有限公司 | 广东省广州市花都区秀全街大布村爱民路4号105房 | 广州春蓓母婴用品有限公司 | 广东省 | 小熊PPSU奶瓶 | 青芥绿 CB806 300ml | 2024年06月25日 | 奶瓶 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 333 | 广州白云区惠宝塑胶制品厂 | 广州市白云区石井街高埔工业区A5栋 | 广州白云区惠宝塑胶制品厂 | 广东省 | 萌兔成长奶瓶 | BD982 | 2024年09月22日 | 奶瓶 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 334 | 深圳市培爱婴儿用品有限公司潮阳分公司 | 汕头市潮阳区和平镇双凤加工区一横路7号 | 深圳市培爱婴儿用品有限公司 | 广东省 | 分阶段成长系列宽口奶瓶 | 8201# 宽口径 | 2024年03月18日 | 奶瓶 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 335 | 广东易普婴童用品有限公司 | 广东省四会市大沙镇富溪工业园工业大道12号万洋众创城二区27栋 | 肇庆市易普电子商务有限公司 | 广东省 | 240ml欧贝妮宽口径ppsu弧形自动奶瓶 | O-2367 240ml | 2024年09月01日 | 奶瓶 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 336 | 广州立德实业有限公司 | 广州市花都区新雅街清布村南阳庄五街66号01 | 东莞市优恩婴幼儿用品有限公司 | 广东省 | G015粉宝宝玻璃奶瓶 | G013 150ml | 2024年09月04日 | 奶瓶 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 337 | 广东金优贝健康用品有限公司 | 广东省江门市江海区高新西路189号2号厂房一楼、二楼 | 佛山市高明区卿爱贝比母婴用品店 | 广东省 | 多米多尔5.0成长型奶瓶 | 180ml | / | 奶瓶 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 338 | 广州市白云区好宜家日用制品厂 | 广州市白云区江高镇镇中北路23号C | 广州艾伊婴幼儿用品有限公司 | 广东省 | 感温奶瓶 | 300ml | 2023年08月09日 | 奶瓶 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 339 | 广州宝贝乐婴童用品有限公司 | 广东省广州市白云区蚌湖镇西湖西街50号 | 广州市宝贝乐婴童用品有限公司 | 广东省 | 拥抱新生PPSU奶瓶（瓶覗蓝） | MW619 240ml | BPKWX201201 | 奶瓶 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 340 | 东莞市简爱母婴用品有限公司 | 东莞市长安镇上角社区新居路212号 | 汕头市澄海区双子星母婴用品店 | 广东省 | 畅享奶瓶 | ES987 240mL | 2024年06月14日 | 奶瓶 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 341 | 珠海市胖孩儿孕婴用品有限公司 | 珠海市金湾区三灶镇金海岸大道东830号 | 化州市乐淘母婴用品店 | 广东省 | 23°护齿学饮期奶瓶 | 240ml 港S-003 | 2024年05月28日/2024/05/28 | 奶瓶 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 342 | 广东诺贝婴童用品有限公司 | / | 中山市阜沙镇爱婴城婴童百货店 | 广东省 | 300ml宽口径尊享PPSU奶瓶 | / | 2024年07月10日 | 奶瓶 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 343 | 广州拓业婴童用品有限公司 | 广东省广州市白云区人和人汉路83号 | 广州比鼻母婴用品有限责任公司 | 广东省 | bibi Baby Box PPSU防喷吸管奶瓶（180ml/280ml） | 180ml | 2022年12月06日 | 奶瓶 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 344 | 广州帝芬婴儿用品有限公司 | 广州市白云区太和镇龙归永兴村榕树塘工业区 | 广宁县萌萌宝宝母婴用品店 | 广东省 | 幼护™宽口径PPSU奶瓶 | 240ml | 2024年04月04日 | 奶瓶 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 345 | 广东爱沃硅胶科技有限公司 | 广东肇庆高新区临江工业园工业大道29号 | 广州卡蜜迪科技有限公司 | 广东省 | 仿母乳硅胶奶瓶（三孔奶嘴） | 三孔150ml | 2022年04月19日 | 奶瓶 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 346 | 惠州市艾贝琪母婴用品有限公司 | 惠州市小金口镇九龙工业区A栋厂房一楼 | 惠州市鑫佰利实业有限公司 | 广东省 | 180ml宽口晶砖玻璃奶瓶 | A9216 | 2024年09月11日/2024091102 | 奶瓶 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 347 | 东莞市贝克母婴用品有限公司 | 东莞市厚街镇厚街西环路155号 | 广州柔莱电器有限公司 | 广东省 | 超宽口径硅胶奶瓶 | RL-1002 250ml | / | 奶瓶 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 348 | 惠州市乐逗精密制造有限公司 | 广东省惠州市惠城区水口街道统升东路7号厂房B栋 | 惠州市乐逗精密制造有限公司 | 广东省 | 小象系列-泡芙白（奶瓶） | LO-1001 一个装 | 2024年01月24日 | 奶瓶 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 349 | 广东爱沃硅胶科技有限公司 | 广东肇庆高新区临江工业园工业大道29号 | 广州卡蜜迪科技有限公司 | 广东省 | PPSU奶瓶 | BYA113 300ml | 2024年01月15日 | 奶瓶 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 350 | 深圳市培爱婴儿用品有限公司潮阳分公司 | 汕头市潮阳区和平镇双凤加工区一横路7号 | 深圳市培爱婴儿用品有限公司 | 广东省 | 宽口奶瓶 | TM8110 宽口径 | 2024年08月02日 | 奶瓶 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 351 | 广州市丫丫婴儿用品有限公司 | 广州市花都区新雅街清布村上向南路自编3号（空港花都） | 广州千千宝电子商务有限公司 | 广东省 | 宽口径PPSU奶瓶 | BYA113 300ml | 2024年04月25日 | 奶瓶 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 352 | 广州星羽实业有限公司 | 广州市白云区太和镇园夏大道东A1号 | 广州星羽实业 有限公司 | 广东省 | 新生儿PPSU奶瓶 | KN150L礼 | 2021年01月20日 | 奶瓶 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 353 | 广东贝贝乐日用品有限公司 | / | 陆丰市东海每日蓝宝母婴用品商行 | 广东省 | BUN天禧带柄自动宽口PPSU奶瓶 | 240ML BUN312 240ml | 2023年10月06日 | 奶瓶 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 354 | 广州市亿方塑胶制品有限公司 | 广州市白云区均禾街清湖村苏元庄工业区自编9号 | 广宁县南街街道弘宇万汇城育婴岛百货 商店 | 广东省 | 有柄自动吸管水杯自然实感翻盖奶瓶 | 300ml 一瓶两用奶瓶 | 2024年07月30日 | 奶瓶 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 355 | 广州立德实业有限公司 | 广州市花都区新雅街清布村南阳庄五街66号 | 东莞市优恩婴幼儿用品有限公司 | 广东省 | 宝宝玻璃奶瓶 | G013 150ml | 2024年07月17日 | 奶瓶 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 356 | 广州卓邦玻璃制品有限公司 | 广州市白云区均禾街罗岗村织萝村路10号101房 | 广州市美萱娜信息科技有限公司 | 广东省 | 玻璃奶瓶 | 180ml | 2024年06月12日 | 奶瓶 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 357 | 广东贝贝乐日用品有限公司 | 广东省云浮市新兴县新城镇新成工业园北园05-01-01地块5栋 | 小橙子（广州）母婴用品有限公司 | 广东省 | PPSU大宝宝奶瓶 | 300ml | 2024年03月22日 | 奶瓶 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 358 | 广东贝贝乐日用品有限公司 | 广东省云浮市新兴县新城镇新成工业园北园5栋 | 广州市白云区京溪贝贝凯母婴用品店 | 广东省 | 萌嘟嘟宽口径梦幻巧克力奶瓶礼盒套装 | 240ml | / | 奶瓶 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 359 | 广州市喜业婴儿用品有限公司 | 广州市白云区人和镇人和村人汉路63号 | 顺德区大良富韵士百货店 | 广东省 | 一瓶多用方形喂养瓶 | / | 2024年08月16日 | 奶瓶 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 360 | 广州市立群橡塑制品有限公司 | 广州市白云区人和镇高增大街99号B栋1-2层 | 广州宝育电器科技有限公司 | 广东省 | PPSU超宽口径奶瓶 | 240ml | 2023年02月08日 | 奶瓶 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 361 | 惠州市艾贝琪母婴用品有限公司 | 惠州市小金口镇九龙工业区A栋厂房一楼 | 惠州市鑫佰利实业有限公司 | 广东省 | 240ML挚爱宽口全自动PPSU奶瓶 | A316 | 2024年04月11日/2024041103 | 奶瓶 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 362 | 东莞市鼎发塑胶制品磨具有限公司 | 广东省东莞市虎门镇虎门南北路8号3栋 | 广州吉米婴童用品有限公司 | 广东省 | 宽口自动PPSU奶瓶 | BLZ-5558 | 2024年03月03日 | 奶瓶 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 363 | 广州昊越婴童用品有限公司 | 广东省广州市花都区新雅街广塘村大坑口一街 | 魏立哲（个体工商户） | 广东省 | 宽口径PPSU自动大奶瓶 | 300ml | / | 奶瓶 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 364 | 东源县源丰莱智能日用制品有限公司 | 广东省河源市东源县蝴蝶岭工业园 | 东莞市合盈电子商务有限公司 | 广东省 | 四方防呛防胀气自动奶瓶300ml | YYL-103 300ml | / | 奶瓶 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 365 | 广州波特婴童用品有限公司 | / | 深圳市手贝科技有限公司 | 广东省 | 成长型奶瓶 | 240ml\300ml | / | 奶瓶 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 366 | 广东宜贝母婴用品有限公司 | 惠州市仲恺高新区沥林镇埔仔村连光村民小组厂房在（A栋）1－5层 | 母婴乐飞扬（深圳）商贸有限公司 | 广东省 | 歪头仿母乳系列PPSU奶瓶 | 160mL BC2306023 | 2024年04月01日 | 奶瓶 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 367 | 广州宝贝乐婴童用品有限公司 | 广东省广州市白云区蚌湖镇西湖西街50号 | 广州市宝贝乐婴童用品有限公司 | 广东省 | PPSU宽口径奶瓶 | MW802 180ml | BPKWX006 | 奶瓶 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 368 | 广州博毅婴儿用品有限公司 | 广州市花都区芙蓉大道北40-9号 | 广州市爱多奇婴童用品有限公司 | 广东省 | 超柔实感宽口径奶嘴 | ADQ8881 | 2023年08月25日 | 奶嘴 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 369 | 广州昊越婴童用品有限公司 | 广东省广州市花都区新雅街广塘村大坑口一街8号1栋101房（空港花都） | 广州比鼻母婴用品有限责任公司 | 广东省 | bibi Baby Box仿母乳仿胀气奶嘴SS/S/M/L/LL（S） | / | 2024年07月05日 | 奶嘴 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 370 | 广州市品果日用品有限公司 | 广东省广州市花都区瑞香路13号 | 广州市添禧母婴用品有限公司 | 广东省 | 奶嘴（圆孔S） | BS050 | 2024年09月25日 | 奶嘴 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 371 | 东莞市纳道五金科技有限公司 | 东莞市长安镇蟹西街2号9号楼105室 | 深圳市米乐儿妇幼用品有限公司 | 广东省 | 奶嘴 | B-8010 | 2023年05月10日 | 奶嘴 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 372 | 中山市康智宝城婴儿用品有限公司 | 广东省中山市神湾镇神湾大道南神溪村利民路7号厂房8首层之一 | 潮州市枫溪区开颜婴幼儿百货店 | 广东省 | 世喜吸管奶嘴 | TN26 12月龄 | 2024年06月01日 | 奶嘴 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 373 | 广州市亿方塑胶制品有限公司 | 广州市白云区清湖村苏元庄工业区9号 | 广宁县萌萌宝宝母婴用品店 | 广东省 | 幼护™宽口径 奶嘴 | 婴儿用 | 2022年03月04日 | 奶嘴 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 374 | 广州市立群橡塑制品有限公司 | 广州市白云区人和镇高增大街99号B栋1-2层 | 广州贝瓦科技 有限公司 | 广东省 | 回气奶嘴S孔 | 单个装 | 2023年01月04日 | 奶嘴 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 375 | 东莞贝克母婴用品有限公司 | 广东省东莞市厚街镇厚街西环路155号 | 广州柔莱电器 有限公司 | 广东省 | 大口径硅胶奶嘴 | RL-005 | 2023年05月 | 奶嘴 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 376 | 广州市喜业婴儿用品有限公司 | 广州市白云区人和镇人和村人汉路63号 | 广州市喜业婴儿用品有限公司 | 广东省 | BAYO7.2口径仿真硅胶奶嘴 | BYX070 | 2022年11月18日 | 奶嘴 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 377 | 惠州市艾贝琪母婴用品有限公司 | 惠州市小金口镇九龙工业区A栋厂房一楼 | 阳江市江城区花与茶饮品店 | 广东省 | 宽口径天然乳实感奶嘴 | A611 | 2024年09月23日/2024092301 | 奶嘴 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 378 | 珠海市胖孩儿孕婴用品有限公司 | 珠海市金湾区三灶镇金海岸大道东830号 | 化州市乐淘母婴 用品店 | 广东省 | 三段 23°护齿学饮期专用奶嘴 | / | 2024年04月24日 | 奶嘴 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 379 | 广州市喜业婴儿用品有限公司 | 广州市白云区人和镇人和村人汉路63号 | 广州市白云区京溪贝贝凯母婴用品店 | 广东省 | 宽口径奶嘴 | Y码 Y字孔 | 2024年01月20日 | 奶嘴 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 380 | 广州市好宜家日用制品厂 | 广州市白云区江高镇镇北中路23号C | 广州森洪婴幼儿用品有限公司 | 广东省 | 宽口径硅胶奶嘴（s孔（适合0-3个月） | / | 2024年01月10日 | 奶嘴 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 381 | 广东皇星婴童用品有限公司（制造） | 广东省河源市东源县仙塘镇蝴蝶岭工业园 | 河源智欣婴童用品有限公司 | 广东省 | 断奶奶嘴 | BSKE-9878A | 2024年05月07日 | 奶嘴 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 382 | 广州市丫丫婴儿用品有限公司 | 广州市花都区新雅街清布村上向南路自编3号（空港花都） | 广州创贝婴童用品有限公司 | 广东省 | 广口径系列配件奶嘴 | ZP031 | 2024年07月25日 | 奶嘴 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 383 | 广东易普婴童用品有限公司 | 广东省四会市大沙镇富溪工业园工业大道12号万洋众创城二区27栋 | 广州市易普婴童用品有限公司 | 广东省 | 欧贝妮宽口径成长型轻柔奶嘴 | 0-8064 | 2024年09月26日 | 奶嘴 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 384 | 东莞市简爱母婴用品有限公司 | 东莞市长安镇上角社区新居路212号 | 汕头市澄海区双子星母婴用品店 | 广东省 | 畅享奶嘴 | ES371 S（零到三个月） | 2024年06月14日 | 奶嘴 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 385 | 东莞市优恩婴幼儿用品有限公司 | 东莞市塘厦镇第一工业路18号3栋 | 东莞市优恩婴幼儿用品有限公司 | 广东省 | 仿真母乳实感婴儿硅胶奶嘴 | T003 T009水滴（3只装）-s | 2024年10月10日 | 奶嘴 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 386 | 广州市品果日用品有限公司 | 广州市花都区瑞香路13号东方珠宝首饰厂3号厂房二楼 | 广州市茵佳宜母婴用品有限公司 | 广东省 | 婴儿奶嘴（6个装【宽口】，十字孔（6个月以上）） | / | 2024年09月01日 | 奶嘴 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 387 | 广州市澳比亚婴童用品有限公司 | 广东省广州市白云区人和镇西成工业区同富路13号-21 | 广州市益新婴儿用品有限公司 | 广东省 | 奶瓶配件（护唇加厚款奶嘴） | 套装 | 2023年03月04日 | 奶嘴 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 388 | 广州市喜业婴儿用品有限公司 | / | 广州太空侠母婴用品有限公司 | 广东省 | 广口仿母乳硅胶奶嘴 | TKX-99135 1只装 | / | 奶嘴 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 389 | 广州盛源优贝橡塑制品有限公司 | 广州市花都区新雅街朝胜路自编5号A栋首层101 | 汕头市金平区捷贸母婴用品店 | 广东省 | 宽口自然实感奶嘴M | ZH-365 | 2020年07月01日 | 奶嘴 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 390 | 广东爱沃硅胶科技有限公司 | 肇庆高新区工业大街29号肇庆市诚业拉链配件有限公司厂房8 | 广州卡蜜迪科技有限公司 | 广东省 | Y孔奶嘴 | / | 2024年03月12日 | 奶嘴 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 391 | 广东宜贝母婴用品有限公司 | 惠州市仲恺高新区沥林镇埔仔村连光村民小组厂房三（A栋）1-5层 | 小橙子（广州）母婴用品有限公司 | 广东省 | 歪头仿母乳系列 防胀气奶嘴 | 单只装 BC2303545 | 2024年01月02日 | 奶嘴 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 392 | 广州市好宜家日用制品厂 | 广州市白云区江高镇镇北中路23号C | 广州森洪婴幼儿用品有限公司 | 广东省 | 宽口径硅胶奶嘴（白色宽口奶嘴L孔（适合6-12个月）） | / | 2023年03月01日 | 奶嘴 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 393 | 广州市品果日用品有限公司 | 广州市花都区瑞香路13号东方珠宝首饰厂3号厂房二楼 | 广州市茵佳宜母婴用品有限公司 | 广东省 | 宽口径自然母乳奶嘴（3L码（15个月以上）十字孔） | / | 2024年09月09日 | 奶嘴 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 394 | 广东宜贝母婴用品有限公司 | 惠州市仲恺高新区沥林镇埔仔村连光村民小组厂房在（A栋）1－5层 | 母婴乐飞扬（深圳）商贸有限公司 | 广东省 | 歪头仿母乳系列奶瓶配件 | V型直饮吸嘴－单只装 BC2304001 | 2024年03月26日 | 奶嘴 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 395 | 广东诺贝婴童用品有限公司 | / | 中山市阜沙镇爱婴城婴童百货店 | 广东省 | 宽口径自尊奶嘴 | / | 2024年07月10日 | 奶嘴 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 396 | 广州市亿方塑胶制品有限公司 | 广州市白云区均禾街清湖村苏元庄工业区自编9号 | 广宁县南街街道弘宇万汇城育婴岛百货商店 | 广东省 | 宽口径水滴奶嘴 | 宽口径水滴奶嘴（L）码 | 2023年01月04日 | 奶嘴 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 397 | 广州菲莱宝婴儿用品有限公司 | 广州市花都区新雅街朝胜路15号 | 化州市萌贝母婴用品店 | 广东省 | 大宝宝PPSU进阶学饮杯 | 320ml | 2024年04月13日 | 婴幼儿餐 饮具 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 398 | 广州市贝贝乐婴童用品有限公司 | 广州市白云区高桥东路南30号A幢一、二、三层 | 东莞瑾宝科技有限公司 | 广东省 | 奶瓶吸管两用杯 | 240ML | / | 婴幼儿餐 饮具 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 399 | 广州鑫爱日用品有限公司 | 广州市白云区人和街高增大街73号D栋 | 广州宝育电器科技有限公司 | 广东省 | PPSU扭扭训练叉勺 | 叉勺 | 2024年03月09日 | 婴幼儿餐 饮具 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 400 | 珠海市胖孩儿孕婴用品有限公司 | 珠海市金湾区三灶镇金海岸大道东830号 | 化州市乐淘母婴用品店 | 广东省 | 50°过渡训练期吸管杯 | 300ml 港S-005 | 2024年04月24日/2024/04/24 | 婴幼儿餐 饮具 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 401 | 广州市宝贝乐婴童用品有限公司 | 广东省广州市白云区蚌湖镇西湖村西街50号 | 小橙子（广州）母婴用品有限公司 | 广东省 | PPSU儿童便携学饮杯 | 480ml PK961 | BPKXX1102. | 婴幼儿餐 饮具 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 402 | 昆山永富硕电子有限公司 | 昆山市玉山镇镇南公路525号3号房 | 深圳市想生活文化传播有限公司 | 广东省 | 米奇家族系列儿童乐奇饭勺 | W42A 1个装 | 2024年07月08日 | 婴幼儿餐 饮具 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 403 | 广州宝育电器科技有限公司 | 广州市花都区花山镇龙口村南路9号之二 | 广州佰加网络科技有限公司 | 广东省 | 纳米银新生软软勺 | 两个装 | 2024年08月08日 | 婴幼儿餐 饮具 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 404 | 广州市童森塑胶制品有限公司 | 广州市白云区人和镇西湖村西湖庄南街西巷自编9号 | 深圳市牛起科技有限公司 | 广东省 | 感温扭扭叉勺 | / | 2024年05月05日 | 婴幼儿餐 饮具 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 405 | 广州市母爱婴童日用品有限公司 | 广东省广州市花都区泰安村南二路五巷4号1层、4层（空港花都） | 东莞市优恩婴幼儿用品有限公司 | 广东省 | 儿童吸管杯 | W031粉（水杯） 240ML | 2023年07月24日 | 婴幼儿餐 饮具 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 406 | 昆山永富硕电子有限公司 | 昆山市玉山镇镇南公路525号3号房 | 深圳市想生活文化传播有限公司 | 广东省 | 米奇家族系列儿童黄苹果硅胶餐盘 | W14A 1个装 | 2024年07月08日 | 婴幼儿餐 饮具 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 407 | 东莞市思派模具有限公司 | 广东省东莞市东城街道温塘砖窑工业区四横路186号 | 广州市白云区京溪贝贝凯母婴用品店 | 广东省 | 婴儿全硅胶匙羹 | / | 2024年06月05日 | 婴幼儿餐 饮具 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 408 | 广州宝育电器科技有限公司 | 广东省广州市花都区花山镇龙口村龙南路9号之二 | 广州佰加网络科技有限公司 | 广东省 | 墩墩肩带水杯 | 300ml | 2023年02月13日 | 婴幼儿餐 饮具 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 409 | 深圳市培爱婴儿用品有限公司潮阳分公司 | 汕头市潮阳区和平镇双凤加工区一横路7号 | 广州市乐臻科技有限公司 | 广东省 | 幼儿碗 | 2615 | 2024年03月22日 | 婴幼儿餐 饮具 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 410 | 广州市喜业婴儿用品有限公司 | 广东省广州市白云区人和镇人汉路63号 | 深圳市橙果网络有限公司 | 广东省 | 刮泥勺 | / | 2024年09月24日 | 婴幼儿餐 饮具 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 411 | 惠州迈雅创新科技有限公司 | 中国广东惠州惠阳区秋长街道白石村地段（厂房B）诚发工业园 | 惠州迈雅创新科技有限公司 | 广东省 | 硅胶小熊碗 | / | / | 婴幼儿餐 饮具 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 412 | 广州昊越婴童用品有限公司 | 广州市花都区新雅街广塘村大坑口一街8号1栋101房 | 母婴乐飞扬（深圳）商贸有限公司 | 广东省 | 婴儿全硅胶勺 | 2PCS BC2304001 | / | 婴幼儿餐 饮具 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 413 | 广州美宸实业有限公司 | 广州市花都区新华街镜湖大道北庄路3号 | 广宁县萌萌宝宝母婴用品店 | 广东省 | 幼护™婴儿卡通水壶 | 260ml | 2023年06月04日 | 婴幼儿餐 饮具 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 414 | 浙江帅宝塑胶制品有限公司 | 浙江省义务市义东工业园区 | 深圳市牛起科技有限公司 | 广东省 | 婴儿硅胶勺子 | / | 2024年04月08日 | 婴幼儿餐 饮具 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 415 | 广州市博毅婴儿用品有限公司 | 广州市花都区狮岭镇芙蓉大道北40-9号 | 深圳市同福禄硅橡胶制品有限公司 | 广东省 | 勺子（新生儿勺+辅食勺） | / | 2024年07月18日 | 婴幼儿餐 饮具 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 416 | 东莞市长安福佑辉塑胶制品厂 | 中国广东东莞长安镇上沙新春路14号3号楼 | 东莞市长安福佑辉塑胶制品厂 | 广东省 | 宝宝辅食碗 | / | / | 婴幼儿餐 饮具 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 417 | 东莞市简爱母婴用品有限公司 | 东莞市长安镇上角社区新居路212号 | 汕头市澄海区双子星母婴用品店 | 广东省 | 畅享喝奶杯 | ES883 300mL | 2024年06月17日 | 婴幼儿餐 饮具 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 418 | 广东诺贝婴童用品有限公司 | / | 中山市阜沙镇爱婴城婴童百货店 | 广东省 | 330ml爵士PPSU儿童成长水杯 | / | 2022年08月02日 | 婴幼儿餐 饮具 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 419 | 翁源县万成塑胶制品有限公司 | 广东省翁源县官渡经济开发试验区瓮城鹏辉工业园 | 广宁县南街街道弘宇万汇城育婴岛百货商店 | 广东省 | 硅胶勺子（大） | MS299 | 2023年07月07日 | 婴幼儿餐 饮具 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 420 | 广州市立群橡胶制品有限公司 | 广州市白云区人和镇高增大街99号B栋1-2层 | 佛山市高明区卿爱贝比母婴用品店 | 广东省 | 萌嘟嘟PPSU成长型喂养杯 | 300ml | / | 婴幼儿餐饮 具 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 421 | 广州贝贝亲婴童用品有限公司 | 广东省广州市花都区秀全街大布村爱民路4号105房 | 婴优莱（广州）科技有限公司 | 广东省 | YYOLA婴优莱宽口径翻盖水瓶 | QK9139 | 2024年06月28日 | 婴幼儿餐 饮具 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 422 | 东莞市涵意橡塑科技有限公司 | 广东省东莞市凤岗镇黄洞旭龙工业园A栋202 | 深圳市橙果网络有限公司 | 广东省 | 螃蟹硅胶餐盘 | / | 2024年08月28日 | 婴幼儿餐 饮具 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 423 | 潮州市潮安区盛杰塑料实业有限公司 | 广东省潮州市潮安区龙湖镇三英村上社刘厝池片工业区 | 广州杰森电子商务有限公司 | 广东省 | 宝宝辅食碗 | DLM-309 400ml | 2024年05月16日 | 婴幼儿餐 饮具 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 424 | 广州鑫爱日用品有限公司 | 广州市白云区人和镇高增大街73号D栋 | 广州杰森电子商务有限公司 | 广东省 | 新生儿喂养勺（新生儿勺6m+） | / | 2024年05月10日 | 婴幼儿餐 饮具 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 425 | 东莞市鹄鑫塑胶工贸有限公司 | 广东省东莞市长安镇上沙社区新村路14号 | 东莞市长安福佑辉塑胶制品厂 | 广东省 | 婴幼儿牙胶（硅胶勺子） | / | / | 婴幼儿餐 饮具 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 426 | 惠州迈雅创新科技有限公司 | 中国广东惠州惠阳区秋长街道白石村地段（厂房B）诚发工业园 | 惠州迈雅创新科技有限公司 | 广东省 | 硅胶大勺子 | / | / | 婴幼儿餐 饮具 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 427 | / | / | 广州坦德贸易有限公司 | 广东省 | 欢晋玻璃瓶泡菜坛子 | 光面650ml 650ml | / | 食品接触用玻璃器皿 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 428 | 广东紫丁香实业股份有限公司 | 广东省中山市小榄镇华成路1号 | 惠东县大岭鑫汇客万家购物广场 | 广东省 | 精彩调味缸套装 | 300ml×3 | 2019年11月08日 | 食品接触用玻璃器皿 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 429 | 杨州宇晶生活用品有限公司 | 江苏省扬州市江都区城北工业园区润峰路北侧（润峰路38号） | 天虹数科商业股份有限公司珠海金湾华发商都店 | 广东省 | 自动开合玻璃油壶 | 500ml ZY3017 | 2023年09月06日 | 食品接触用玻璃器皿 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 430 | 中山市艾可思日用品有限公司 | 中山市三乡镇鸦岗村西边岭大 | 东莞市钟源百货有限公司 | 广东省 | 狐狸玻璃杯 | 340ML H-06013 | / | 食品接触用玻璃器皿 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 431 | 山东华年轻工制品有限公司 | 中国山东 | 广州来逛宝电子商务有限公司 | 广东省 | 维特储物罐 | 2000ml | / | 食品接触用玻璃器皿 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 432 | 河北班宁玻璃制品有限公司 | 河北省沧州市河间市西九吉乡东九吉村 | 江门市新会鹏洲百货有限公司 | 广东省 | 微醺酒杯J811 | 15mL J811 | 2024年01月01日 | 食品接触用玻璃器皿 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 433 | 广州市南沙区振兴塑料有限公司 | 广州市南沙区榄核镇大生村 | 广州市天河区长兴合创超市 | 广东省 | 玻璃调味瓶套装（三个装） | 350ml | 2023年02月02日 | 食品接触用玻璃器皿 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 434 | 广东潮安永鹏五金工艺厂 | 广东潮安县彩塘镇金四工业区 | 深圳市南山区志海天兰茶具店 | 广东省 | 连体钢胆壶 | 800ml J－504 | / | 食品接触用玻璃器皿 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 435 | 佛山市三水有为玻璃制品有限公司 | 佛山市三水区西南街道金祥五路4号 | 中山市盛达百货有限公司 | 广东省 | 金元玻璃小号至尊杯 | 220ml 5408H | / | 食品接触用玻璃器皿 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 436 | 广州豪星实业有限公司 | / | 广州豪星家居用品有限公司 | 广东省 | 220ml高硼硅调味瓶 | 220ml | 2022年08月15日 | 食品接触用玻璃器皿 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 437 | / | / | 广州坦德贸易有限公司 | 广东省 | 欢晋玻璃密封罐 | 光面650ml 口径6.5*高8cm【200ml】 | / | 食品接触用玻璃器皿 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 438 | 台州市优诺模塑有限公司 | 浙江省台州市黄岩澄江工业区香女路107号 | 潮州市好又多壹方商业管理有限公司 | 广东省 | 方形玻璃调味盒 | YN-750 300ml | 2024年01月10日 | 食品接触用玻璃器皿 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 439 | 江门金榕家庭用品制品有限公司 | 广东省江门市蓬江区星河路47号金榕工业园 | 怀集县惠而佳惠诚购物广场有限公司 | 广东省 | 玻璃调味瓶 | 400ml | 2023年10月16日 | 食品接触用玻璃器皿 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 440 | 佛山市南海区乐赢工艺厂 | 广东省佛山市南海区里水镇下亨田工业区 | 佛山市高明区大易佳百货有限公司 | 广东省 | 乐赢LY-5904（玻璃油壶） | 450毫升 | / | 食品接触用玻璃器皿 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 441 | 东莞市基登居家日用有限公司 | 广东省东莞市大朗镇油榨前一路25号 | 东莞市晨图贸易有限公司 | 广东省 | 防摔玻璃杯 | JDB2373 380ML | 2024年06月 | 食品接触用玻璃器皿 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 442 | 祁县喜福来玻璃器皿有限责任公司 | 山西省西六支乡王村工业园区 | 广州易宝酒店用品有限公司 | 广东省 | 300ml锤纹杯矮款 | 高18.5cm | / | 食品接触用玻璃器皿 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 443 | 广东紫丁香实业股份有限公司 | 中山市小榄镇华成路1号 | 广东紫丁香实业股份有限公司 | 广东省 | 紫丁香丹红条纹白酒杯 | WBB555 8mm | 2023年09月19日 | 食品接触用玻璃器皿 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 444 | 广州亿珍莱玻璃制品有限公司 | 广州市番禺区信基迎宾酒店用品博览城51栋5119-5131号 | 佛山华派生活用品有限公司 | 广东省 | 逍遥三件杯 | 83MM×130MM | 2024年01月01日 | 食品接触用玻璃器皿 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 445 | 安徽金民玻璃股份有限公司 | / | 广州豪星家居用品有限公司 | 广东省 | 500ml高硼硅玻璃沙拉碗 | CK8649 500ml | 2024年08月27日 | 食品接触用玻璃器皿 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 446 | 广州亿珍莱玻璃制品有限公司 | 广州市番禺区信基迎宾酒店用品博览城51栋5119-5131号 | 佛山华派生活用品有限公司 | 广东省 | 贝贝智储小号－粉色 | BD05F D115*94MM | 2024年06月24日 | 食品接触用玻璃器皿 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 447 | 揭阳市榕城区八达不锈钢制品厂 | 揭阳市榕城区仙滘工业区 | 化州市福迈家商业有限公司 | 广东省 | 金钻碗12cm | / | / | 食品接触用金属器皿及工具 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 448 | 揭东区宏胜不锈钢制品厂 | 揭东区二中前圩埔工业区 | 新会区会城强大厨具厂 | 广东省 | 宏胜加深7分勺 | HS-0295 | / | 食品接触用金属器皿及工具 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 449 | 广东龙腾兆业家居用品实业有限公司 | 广东省揭阳市揭西县棉湖镇新越工业区 | 东莞市金薪和百货有限公司 | 广东省 | 惠盛加厚圆盘18CM | / | / | 食品接触用金属器皿及工具 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 450 | 广东省阳江市江城区东方五金制品厂 | 阳江市江城银岭科技产业园新325国道和银沙一路交汇处 | 东莞市樟木头樟大厨具经营部 | 广东省 | 肉片刀 | 170mm×72mm | / | 食品接触用金属器皿及工具 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 451 | 广东省揭阳市明之兴不锈钢制品厂 | 东山区山东围村后过火车桥向前100米右边 | 东莞市樟木头樟大厨具经营部 | 广东省 | 3厘尖尾8分壳（加深） | / | / | 食品接触用金属器皿及工具 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 452 | 揭阳市百仕达五金塑胶制品有限公司 | 广东省揭阳市榕城区东阳街道新苏村平湖工业区报） | 揭阳市比达五金塑胶制品有限公司 | 广东省 | 不锈钢用具烹饪（筷子） | / | 2024年05月01日 | 食品接触用金属器皿及工具 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 453 | 潮州市潮安区东凤镇家绿宝五金制品厂 | 潮州市潮安区东凤镇礼阳郑村东彩路郑厝路段 | 潮州市思博成家居有限公司 | 广东省 | 优质不锈钢制品（汤锅） | / | / | 食品接触用金属器皿及工具 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 454 | 揭阳市庆展不锈钢有限公司 | 揭阳市区梅云何厝工业区 | 龙川县腾天生活超市 | 广东省 | 13cm过滤网漏 | 13cm（直径） | 2024年06月30日 | 食品接触用金属器皿及工具 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 455 | 揭阳空港区佳派金属制品厂 | 广东省揭阳市空港区砲台镇丰溪村刘厝神山下 | 友家（茂名市）企业管理科技有限公司 | 广东省 | 16cm网漏（漏勺） | / | 2023年07月20日 | 食品接触用金属器皿及工具 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 456 | 汕头市廣鑫源工贸有限公司 | 汕头市金平区汕樟路北浮东蔡厝洋片2号二楼 | 潮州市枫溪区鲜鸿选购物广场 | 广东省 | 廣鑫源20CM特厚欧式料理盘 | GXY-006 20CM | 2023年03月10日 | 食品接触用金属器皿及工具 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 457 | 彩塘新宝兴不锈钢制品厂 | 潮州市彩塘彩里路华侨内畔 | 广州燕安明商贸有限公司 | 广东省 | 304不锈钢饭盒 | / | 2024年08月14日 | 食品接触用金属器皿及工具 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 458 | 阳江市丰力刀剪制品有限公司 | 广东省阳江市阳东区北惯镇打石山工业区 | 广州市欢乐特卖网络科技有限公司佛山第三分公司 | 广东省 | 宜家系列 厨用刀 | B-0738-B | 2024年04月26日 | 食品接触用金属器皿及工具 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 459 | 潮州市潮安区浮洋镇佳仕发五金厂 | / | 云安区永昌百货商场 | 广东省 | 14cm（有格）圆形多用饭盒 | / | / | 食品接触用金属器皿及工具 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 460 | 广杨不锈钢制品有限公司 | 潮州市潮安区彩塘镇骊二工业区 | 潮州市艾比熊科技有限公司 | 广东省 | 食尚.长方形饭盒（单层） | GY139 2200ml | / | 食品接触用金属器皿及工具 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 461 | 揭阳市百仕达五金塑胶制品有限公司 | 广东省揭阳市榕城区东阳街道新苏村平湖工业区 | 揭阳市比达五金塑胶制品有限公司 | 广东省 | 不锈钢烹饪用具（餐刀） | / | 2024年05月01日 | 食品接触用金属器皿及工具 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 462 | 潮州市速悦不锈钢有限公司 | 中国广东潮州潮安区彩塘镇东里村南兴三路中段北侧 | 潮州市速悦不锈钢有限公司 | 广东省 | 16cm复合底双耳清汤锅 | SY-04款火锅 16cm | / | 食品接触用金属器皿及工具 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 463 | 潮安区彩塘镇喜尔德五金制品厂 | 广东省潮州市潮安区彩塘镇骊二村东路西 | 兴宁市百润商贸有限公司 | 广东省 | 23cm喜悦中式圆盘（惠民品） | XY-ZQH23 | / | 食品接触用金属器皿及工具 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 464 | 揭阳市培利享金属制品实业有限公司 | 揭阳市揭东区月城镇德桥工业区 | 深圳市南山区家万福商店 | 广东省 | 葫芦3号尖匙 | CY-140 | 2023年10月21日 | 食品接触用金属器皿及工具 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 465 | 潮州市潮安区浮洋镇佳仕发五金厂 | 潮州市潮安区浮洋镇花宫工业区 | 阳西县国信生活超市 | 广东省 | A型18cm1.2#特厚深盘 | / | / | 食品接触用金属器皿及工具 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 466 | 潮州市速悦不锈钢有限公司 | 中国广东潮州潮安区彩塘镇东里村南兴三路中段北侧 | 潮州市速悦不锈钢有限公司 | 广东省 | 不锈钢泼油小锅 | 500ml | / | 食品接触用金属器皿及工具 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 467 | 揭阳市揭东经济开发区晨源五金制品厂 | 广东省揭阳市揭东区经济开发试验区 | 汕头市澄海区优诚品生活超市 | 广东省 | 复古7公分汤壳 | CY-7775 | / | 食品接触用金属器皿及工具 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 468 | 揭阳市揭东经济开发区晨源五金制品厂 | 广东省揭阳市揭东区经济开发试验区 | 梅州市美佳福贸易有限公司 | 广东省 | 五双印花不锈筷 | / | / | 食品接触用金属器皿及工具 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 469 | 潮州市潮安区彩塘镇鹏利五金制品厂 | 广东省潮州市潮安区彩塘镇宏六管区 | 中山市港口镇磊慧百货商行 | 广东省 | 22cm汤盆 | / | / | 食品接触用金属器皿及工具 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 470 | 潮州市潮安区东凤镇铭匠不锈钢制品厂 | 潮州市潮安区东凤镇礼阳郑村东彩路中段 | 广州诺威尔贸易有限公司 | 广东省 | 虎登5格不锈钢餐盘 | 35.5*26.5*3cm | / | 食品接触用金属器皿及工具 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 471 | 广杨不锈钢制品有限公司 | 潮州市潮安区彩塘镇骊二工业区 | 潮州市艾比熊科技有限公司 | 广东省 | 食尚.圆饭盒（单层） | GY229 1600ml | / | 食品接触用金属器皿及工具 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 472 | 揭阳市庆展不锈钢有限公司 | 广东省揭阳市梅云何厝工业区 | 惠东县大岭鑫汇客万家购物广场 | 广东省 | 18cm调料缸 | 18cm | 2023年11月20日 | 食品接触用金属器皿及工具 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 473 | 揭阳市鱼得水五金实业有限公司 | 广东省揭阳市空港经济区二十号街中段 | 陆河县城新长江百货商场 | 广东省 | 松鹤1号尖匙 | YS-C001 | / | 食品接触用金属器皿及工具 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 474 | 揭阳市中致不锈钢制品厂 | 揭阳市榕城区王厝工业区 | 揭阳市山牛贸易有限公司 | 广东省 | 304中号线漏【14cm】 | / | 2023年12月 | 食品接触用金属器皿及工具 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 475 | 汕头市广鑫源工贸有限公司 | 汕头市金平区汕樟路北浮东段蔡厝 | 揭西县河婆家佳乐食品商场 | 广东省 | 廣鑫源16CH图管柄带钩不锈钢线罩 | GXY-355 | 2022年02月18日 | 食品接触用金属器皿及工具 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 476 | 潮州市潮安区华新不锈钢器皿有限公司 | 潮州市潮安区彩塘镇骊三斗南区 | 罗定市鹏泰商贸有限公司 | 广东省 | 22 304汤盆 | / | 2024年01月14日 | 食品接触用金属器皿及工具 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 477 | 广州市众得利实业有限公司 | 广州市番禺区沙溪村 | 广州市来达科技有限公司 | 广东省 | 316L抗菌漏勺-标准款 | / | 2023年05月10日 | 食品接触用金属器皿及工具 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 478 | 潮安区锦信不锈钢制品厂 | 广东省潮州市潮安区彩塘镇华侨工业区 | 潮州市潮安区彩塘镇盛锦不锈钢制品厂（个体工商户） | 广东省 | 304不锈钢米酒碗（本色款） | 12cm | / | 食品接触用金属器皿及工具 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 479 | 潮州市潮安区归湖雅厨日用制品厂 | 广东省潮州市潮安区归湖镇狮峰村原老学校操场旁 | 龙川县众合家悦汇超市（中和路店） | 广东省 | 光身加长7分壳（汤勺） | / | / | 食品接触用金属器皿及工具 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 480 | 潮州市潮安区金石镇海鸿五金制品厂 | / | 陈水波个体户 | 广东省 | 18cm 欧式多用盆 | 18cm | / | 食品接触用金属器皿及工具 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 481 | 揭阳市亮美不锈钢制品有限公司 | 揭阳市空港区溪南西寨工业区 | 汕头市澄海区友谊有限公司和泰超级商场 | 广东省 | 18#大圆管带钩线漏304 | LM-P509 | 2023年02月15日 | 食品接触用金属器皿及工具 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 482 | 潮州市潮安区东凤镇粤友不锈钢制品厂 | 潮州市潮安区东凤镇昆江五村张厝园片（东彩路北侧） | 潮州市思博成家居有限公司 | 广东省 | 304汤盆 | / | / | 食品接触用金属器皿及工具 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 483 | 阳江市阳东区金厨达五金刀具厂 | 阳江市阳东区北惯镇打石山工业区C6号 | 阳江市阳东区金达新五金制品厂 | 广东省 | 厨房用品（刀） | DJ002 | 2023年04月 | 食品接触用金属器皿及工具 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 484 | 阳江市爱立德实业有限公司 | 广东省阳江市阳东区工业园永兴五路26号 | 广宁南街街道灏轩百货商场 | 广东省 | 切片刀 | / | 2021年01月15日 | 食品接触用金属器皿及工具 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 485 | 潮州市潮安区伟华五金电器有限公司 | 广东省潮州市潮安区东山湖农场（金石片） | 天虹数科商业股份有限公司珠海金湾华发商都店 | 广东省 | 菲尔芙木柄304不锈钢火锅漏勺 | 29cm×7.5cm | 2023年12月01日 | 食品接触用金属器皿及工具 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 486 | 潮州市潮安区金石镇金鹰五金制品厂 | 潮州市潮安区金石镇仙都三村 | 阳山县中昌贸易有限公司 | 广东省 | 圆盘-304 | 22cm | 2023年09月25日 | 食品接触用金属器皿及工具 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 487 | 广东巧得妙不锈钢制品有限公司 | 揭阳市榕城区马仙滘码头后工业区 | 中山市乐惠购超市有限公司 | 广东省 | 仿木柄7CM汤壳 | / | 2023年07月05日 | 食品接触用金属器皿及工具 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 488 | 阳江十八子集团有限公司 | 广东省阳江市阳东区东城镇那霍工业区 | 阳江十八子商务科技有限公司 | 广东省 | 如意切片刀 | SL2020-B | 2024年03月07日 | 食品接触用金属器皿及工具 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 489 | 阳江十八子厨业有限公司 | 广东省阳江市岭东工业区登峰路一号 | 广东佳恩购物广场有限公司 | 广东省 | 切味斩切刀 | 176mm R102 | 2023年07月07日 | 食品接触用金属器皿及工具 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 490 | 潮州市潮安区沙溪金佳泽五金制品厂 | 潮州市潮安区东山湖特色产业基地内B1与B6路交界处 | 广州华晖酒店用品有限公司 | 广东省 | 复古单层杯【200ml】 | / | / | 食品接触用金属器皿及工具 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 491 | 潮州市潮安区沙溪金佳泽五金制品厂 | 潮州市潮安区东山湖特色产业基地内B1与B6路交界处 | 广州华晖酒店用品有限公司 | 广东省 | 复古双耳小菜碟【8cm】 | / | / | 食品接触用金属器皿及工具 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 492 | 潮安区锦信不锈钢制品厂 | 广东省潮州市潮安区彩塘镇华侨工业区 | 潮州市潮安区彩塘镇盛锦不锈钢制品厂（个体工商户） | 广东省 | 元宝平底勺 | / | / | 食品接触用金属器皿及工具 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 493 | 揭阳市榕城新兴银星五金厂 | 广东揭阳榕城区上义工业区 | 揭阳市山牛贸易有限公司 | 广东省 | 不锈钢餐具（筷子） | / | 2023年12月 | 食品接触用金属器皿及工具 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 494 | 潮州市潮安区金石镇金鹰五金制品厂 | 潮州市潮安区金石镇仙都三村 | 阳春市春湾镇果山超市 | 广东省 | 家之典激光福字筷子-5对庄（304） | / | 2023年06月10日 | 食品接触用金属器皿及工具 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 495 | 广州珍艺宝金属制品有限公司 | 广东省广州市番禺区洛浦街道上漖村1409档 | 广州燕安明商贸有限公司 | 广东省 | 304不锈钢隔油碗 | / | / | 食品接触用金属器皿及工具 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 496 | 广州市众得利实业有限公司 | 广州市番禺区沙溪村 | 广州市来达科技有限公司 | 广东省 | 12cm方形味盅【带闭口盖】 | / | 2023年05月10日 | 食品接触用金属器皿及工具 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 497 | 潮州市潮安区刚博士日用品有限公司 | 潮州市潮安区金石镇仙都三村迎宾路 | 翁源县盒小马商贸有限公司 | 广东省 | 刚博士18cm经典汤盆-304 | 18cm TP5188 | 2023年04月01日 | 食品接触用金属器皿及工具 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 498 | 揭阳市森斯尔日用塑料制品有限公司 | 揭阳市蓝城区月城篮头工业区 | 深圳市坪山新区金梓环保餐具批发商行 | 广东省 | 特厚型铝箔 | 00422 30cm×5m | / | 食品接触用铝制品 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 499 | 广州辉腾酒店用品有限公司 | 广州市番禺区钟村街钟村二村金山湖大街36号 | 广州美纯百货有限公司 | 广东省 | 铝制8英寸披萨网盘 | / | 2024年01月05日 | 食品接触用铝制品 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 500 | 台山市大江镇喜得利日用制品厂 | 广东省台山市大江镇五星新村（2）41号 | 汕头市澄海区优诚品生活超市 | 广东省 | 圆形铝箔盘 | A6222 | 2024年01月25日 | 食品接触用铝制品 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 501 | 广东家宝纸塑新材料有限公司 | 广东省普宁市池尾工业区上寮园253幢0101号 | 曲江区天惠百货商场 | 广东省 | 好妙防烧焦5米锡纸 | 30cm×5M | 2024年03月14日 | 食品接触用铝制品 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 502 | 广东广兴万和纸塑有限公司 | 广东清远高新技术产业开发区永平路5号 | 罗定市天河城商贸有限公司工业路购物广场 | 广东省 | 万和铝箔 | 30cm×5m | 2024年01月11日 | 食品接触用铝制品 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 503 | 广州市家星日用百货有限公司 | 广州市番禺区桥南街陈涌村兴业路西6横路北自编2号 | 汕头鹏泰超市有限公司澄海区分公司 | 广东省 | 食品铝箔锡纸 | NO.2336 30cm×3m×1卷 | 2022年07月02日 | 食品接触用铝制品 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 504 | 广州市万臻铝箔制品有限公司 | 广州市南沙区榄核镇灵岗路36号 | 惠州市美多实业有限公司胜利广场店 | 广东省 | 家用锡纸 | 宽38cm×长8m | 2024年01月03日 | 食品接触用铝制品 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 505 | 广州市华凤铝箔科技有限公司 | 广州市南沙区裕丰路109号（厂房B及办公楼）之一 | 韶关市曲江区佳和超市 | 广东省 | 10米铝箔锡纸 | 30厘米×10米 | 2023年04月17日 | 食品接触用铝制品 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 506 | 东莞市新城市百货有限公司 | 中国广东省东莞市道滘镇蔡白工业区 | 高州市永浩超市 | 广东省 | 満意龍心牌錫紙5米 | 長5m×寛30cm | 2024年01月10日 | 食品接触用铝制品 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 507 | 江门市中博铝箔制品有限公司 | 鹤山市鹤城镇工业大道中163号之一 | 阳西县惠多多东湖超市 | 广东省 | 烘烤蛋糕模 | φ8×3.5cm | 2024年02月26日 | 食品接触用铝制品 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 508 | 江门市中博铝箔制品有限公司 | / | 珠海市键迪能贸易有限公司 | 广东省 | 方型多功能铝箔盘 | 22×16×4CM QX135 | 2024年03月05日 | 食品接触用铝制品 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 509 | 佛山市热动商贸有限公司 | 广东省佛山市顺德区容里天富来工业城三期17座401 | 佛山市热腾文化传媒有限公司 | 广东省 | 锡纸碗－8.4cm－30个装 | MK-Z03801 8.6*6.4*3.6cm | A160924 | 食品接触用铝制品 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 510 | 揭阳市森斯尔日用塑料制品有限公司 | 揭阳市蓝城区月城篮头工业区 | 深圳市坪山新区金梓环保餐具批发商行 | 广东省 | 特厚型铝箔 | 615 615×100E | / | 食品接触用铝制品 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 511 | 广州用了么铝箔制品有限公司 | 广州市番禺区钟村街钟四村钟四工业开发区2号3号之八 | 饶平县鑫晟百货中心 | 广东省 | 吸塑蛋挞铝箔盘（48个） | DLS-1162 74×40×21（mm） | 2023年09月25日 | 食品接触用铝制品 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 512 | 广州市华钰铝箔制品有限公司 | 广州市南沙区东涌镇稳发路997号（厂房） | 广宁县供销大厦购物中心 | 广东省 | 烘焙盘 | φ183×39MM | 2024年01月25日 | 食品接触用铝制品 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 513 | 佛山市热动商贸有限公司 | 广东省佛山市顺德区容里天富来工业城三期17座401 | 佛山市热腾文化传媒有限公司 | 广东省 | 一次性锡纸盘-380ml-20个装 | MK-Z03109 15*12.4*4.6cm | 2024年04月09日 | 食品接触用铝制品 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 514 | 广州市华凤铝箔科技有限公司 | 广州市南沙区裕丰路109号之一 | 中山市百乐购百货有限公司阜沙分公司 | 广东省 | 铝膜 | 30cm×5m | 2023年04月03日 | 食品接触用铝制品 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 515 | 广州用了么铝箔制品有限公司 | 广州市番禺区钟村街四村钟四工业开发区2路3号之八 | 汕尾市明盛天和商贸有限公司 | 广东省 | 圆形锡纸盘（6个） | φ24×3（CM） DLS-0135 | 2023年08月16日 | 食品接触用铝制品 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 516 | 深圳市赛卓塑业有限公司 | 深圳市龙岗区平湖街道罗山工业区C3区 | 深圳市赛卓塑业有限公司 | 广东省 | 加厚铝箔盒 | 112×112×40mm | 2023年10月04日 | 食品接触用铝制品 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 517 | / | 广东省潮安区彩塘工业区 | 广州美纯百货有限公司 | 广东省 | 铝饭盒 | / | / | 食品接触用铝制品 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 518 | 广州市华钰铝箔制品有限公司 | 广州市南沙区东涌镇稳发路997号（厂房） | 兴宁市好润万家超市 | 广东省 | 方型铝箔盘（6个） | 34×23×2.8cm | 2023年08月09日 | 食品接触用铝制品 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 519 | 武义英婷厨具有限公司 | 武义县白洋街道百花山工业园 | 汕头市澄海区福佳购物店 | 广东省 | 中号披萨烤盘 | 3831 φ23.5×3cm | 2023年05月15日 | 食品接触用涂层制品 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 520 | 小熊电器股份有限公司 | 佛山市顺德区勒流街道富裕村委会富安集约工业区5-2-1号地 | 佛山市云章电器有限公司 | 广东省 | 炒锅 | CP-G0061 炒锅直径28.0cm | / | 食品接触用涂层制品 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 521 | 潮州市潮安区刚博士日用品有限公司 | 潮州市潮安区金石镇仙都三村迎宾路 | 东莞市樟木头万佳盛百货店（个体工商户） | 广东省 | 刚博士28CM惠美不粘煎锅 | 28cm JG7977 | / | 食品接触用涂层制品 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 522 | 广州市丰铭塑料制品有限公司 | 广州市南沙区东涌镇大鱼公路291号（厂房1）102 | 韶关市万润商贸有限责任公司万润惠民广场 | 广东省 | 小号烤盘 | 24×18×2cm | 2021年04月30日 | 食品接触用涂层制品 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 523 | 广东美的生活电器制造有限公司 | 广东省佛山市顺德区北滘镇三乐路19号 | 美的集团电子商务有限公司 | 广东省 | 炒锅 | MP-CJ28WOK302 | 2407217502 | 食品接触用涂层制品 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 524 | （中外合资）佛山市南海鹤峰电化厂有限公司 | 广东省佛山市南海区里水镇和顺鹤峰村 | 深圳市顺兴鸿贸易行 | 广东省 | 20CM 不粘单柄煎锅无盖 | 20CM GF-20 | / | 食品接触用涂层制品 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 525 | 浙江斯诺厨具有限公司 | 浙江武义深塘工业区 | 潮州市蚂头五金有限公司 | 广东省 | 24麦饭石系列不粘锅 | 颜色：麦饭石 尺寸：27×9.5×47 CM | 2023年05月21日 | 食品接触用涂层制品 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 526 | 美亚（肇庆）金属制品有限公司 | 中国广东省肇庆市端州一路147号 | 美亚（中国）贸易有限公司 | 广东省 | 20CM铝合金单柄不粘煎锅 | 91142（红色） | 2022年09月01日 | 食品接触用涂层制品 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 527 | 广州美厨智能家居科技股份有限公司 | 广州市番禺区大石街石北工业路684号（巨大创意产业园）12栋1211 | 广州美厨智能家居科技股份有限公司 | 广东省 | 美厨铝合金平底三孔早餐煎锅燃气款 | MCJ8787 | 2024年06月27日 | 食品接触用涂层制品 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 528 | 武义英婷厨具有限公司 | 武义县白洋街道百花山工业园 | 汕头市澄海区福佳购物店 | 广东省 | 中号四方烤盘 | 3832 22×22×5cm | 2023年05月15日 | 食品接触用涂层制品 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 529 | 广东顺发五金制品有限公司 | 广东省潮安县彩塘镇坽头工业区 | 广宁县供销大厦购物中心 | 广东省 | 硅橡胶密封圈 | 26cm | / | 食品接触用橡胶制品 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 530 | 揭阳市嘉必盛日用品有限公司 | 揭阳市榕城区炮台镇桃山三和工业区 | 揭阳市金全顺贸易有限公司 | 广东省 | 食品级硅胶厨具- | / | 2024年03月 | 食品接触用橡胶制品 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 531 | 广州市金全顺贸易有限公司 | 广东省广州市天河区华观路1963号1栋303A-70房 | 揭阳市金全顺贸易有限公司 | 广东省 | 食品级硅胶厨具（勺子） | 硅胶BG-4809 | / | 食品接触用橡胶制品 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 532 | 揭阳市榕城区新兴银星五金厂 | 广东揭阳榕城区上义工业区 | 揭阳市山牛贸易有限公司 | 广东省 | 硅胶油刷 | / | 2024年05月10日 | 食品接触用橡胶制品 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 533 | 阳江市万腾五金制品有限公司 | 阳江市江城银岭科技产业园A8 | 阳江市江城区蜜雪儿商贸有限公司 | 广东省 | 家居用品（汤勺） | / | 2024年08月20日 | 食品接触用橡胶制品 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 534 | 阳江华强实业有限公司 | 阳江市城西镇牛扼垌市科研基地内 | 阳江悠客电子商务有限公司 | 广东省 | 折叠保鲜盒（婴儿粉） | 1250ml | 2024年08月25日 | 食品接触用橡胶制品 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 535 | 揭阳市榕城区华兴泰塑料五金制品厂 | 揭阳市榕城区东阳砂松社区五间过前片区 | 饶平县鑫晟百货中心 | 广东省 | 复古硅胶勺 | HXT-8441 | 2021年07月01日 | 食品接触用橡胶制品 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 536 | 阳江市天成日用制品有限公司 | 广东省阳江市东区东城镇工业园裕东十路 | 揭阳市榕城区户之鹰百货商行 | 广东省 | 硅胶用品（小号青色刮刀） | / | 2024年09月 | 食品接触用橡胶制品 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 537 | 阳江市洪迪工贸有限公司 | 阳江市阳东区工业四区永兴七路南 | 普宁市流沙泽兴食品经营部（个体工商户） | 广东省 | 油扫刷 | C1626 两个装 | 2023年11月27日 | 食品接触用橡胶制品 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 538 | 阳江万腾五金制品有限公司 | 阳江市江城区银岭科技产业园A8 | 阳江市江城区乐莎淇日用品店 | 广东省 | 家居日用-漏勺 | 022 | / | 食品接触用橡胶制品 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 539 | 阳江市万丰实业有限公司 | 阳江市阳东区东城镇裕东八路33号 | 阳江市美怡多商贸有限公司 | 广东省 | 旅行折叠硅胶碗 | / | / | 食品接触用橡胶制品 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 540 | 江西顺达金属制品有限公司 | 江西省赣州市赣州开发区香港工业园北区紫荆路以北、纬一路以南、宝福以东 | 汕头市澄海区友谊有限公司和泰超级商场 | 广东省 | 硅橡胶察封圈 | / | 2023年12月29日 | 食品接触用橡胶制品 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 541 | 揭阳市厨立得金属制品有限公司 | 揭东区月城镇西河村德桥工业区 | 潮州市好又多壹方商业管理有限公司 | 广东省 | 钢柄硅胶炒铲 | C2254 | 2023年09月01日 | 食品接触用橡胶制品 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 542 | 东莞伟顺硅胶科技有限公司 | 广东省东莞市横沥镇横沥振兴中路64号1号楼 | 佛山市学厨家居用品有限公司 | 广东省 | Hello Kitty硅胶冰格模 | / | 2024年06月18日 | 食品接触用橡胶制品 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 543 | 深圳凌锋贸易有限公司 | 深圳市龙岗区南湾街道龙岗大道452号宝岭大厦7M | 揭阳市正源贸易有限公司 | 广东省 | 黄色硅胶刮刀小号 | / | / | 食品接触用橡胶制品 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 544 | 阳江市万腾五金制品有限公司 | 阳江市江城银岭科技产业园A8 | 阳江市德顺工贸有限公司 | 广东省 | 家居日用-制冰盒 | HLGJ-01 | 2024年08月20日 | 食品接触用橡胶制品 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 545 | 揭阳市国丰五金实业有限公司 | 广东省揭阳市空港经济区11号路富远路段北 | 世纪华联商贸（肇庆）有限公司 | 广东省 | 国风G宝硅胶勺 | GF-1867# | 2022年09月21日 | 食品接触用橡胶制品 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 546 | 揭东区宏胜不锈钢制品厂 | 揭东区二中前圩埔工业区 | 新会区会城强大厨具厂 | 广东省 | 无磁9寸硅胶食品夹 | HS-0649 | / | 食品接触用橡胶制品 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 547 | 阳江市江城区千禾 | 广东省阳江市阳东工业园B3 | 东莞市东城六颗糖电子商务经营部 | 广东省 | 硅胶厨具（勺子） | / | / | 食品接触用橡胶制品 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 548 | 中山市仟亚新材料有限公司 | 广东省中山市南头镇同济西路23号（宏基E谷工业城二期6号楼102房） | 佛山市觅物电子商务有限公司 | 广东省 | 硅胶厨具（锅铲） | E23111 | 2024年09月26日 | 食品接触用橡胶制品 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 549 | 阳江市万腾五金制品有限公司 | 阳江市江城区银岭科技产业园A8 | 阳江市汇斯雅商贸有限公司 | 广东省 | 居家日用（铲） | / | 2024年06月12日 | 食品接触用橡胶制品 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 550 | 广东恒力实业有限公司 | 广东省阳江市阳东区北惯打石山工业区工业大道C1 | 惠州市美多实业有限公司胜利广场店 | 广东省 | 硅胶油刷Oil brush | / | 2023年07月28日 | 食品接触用橡胶制品 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 551 | 揭阳市岛奇五金制品有限公司 | 广东揭阳市榕城区梅云镇厚洋田美工业区 | 揭阳市岛奇五金制品有限公司 | 广东省 | 硅胶饭勺 | / | 2024年08月01日 | 食品接触用橡胶制品 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 552 | 中山冠航塑胶制品有限公司 | 广东省中山市小榄镇裕民社区广耀路6号之二 | 佛山市觅物电子商务有限公司 | 广东省 | 雪糕模（单个装） | E2310 | 2024年04月23日 | 食品接触用橡胶制品 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 553 | 中山市粤翰五金硅胶制品厂 | 中山市阜沙镇阜港东路（游志彬房产首层第二间） | 中山市粤翰五金硅胶制品厂 | 广东省 | 电压力锅原装密封圈 | 5L/6L | / | 食品接触用橡胶制品 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 554 | 江门市嘉伊家实业有限公司 | 江门市蓬江区荷塘镇六坊中泰西路5号 | 江门市嘉伊家实业有限公司 | 广东省 | 全硅胶饭盒 | / | 2024年04月18日 | 食品接触用橡胶制品 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 555 | 东莞伟顺硅胶科技有限公司 | 广东省东莞市横沥镇横沥振兴中路64号1号楼 | 佛山市学厨家居用品有限公司 | 广东省 | Hello Kitty硅胶巧克力模 | / | 2023年12月18日 | 食品接触用橡胶制品 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 556 | 阳江市江城区健邦实业有限公司 | 广东阳江市江城区龙涛燕子岗工业区57号 | 阳江市米鹿电器有限公司 | 广东省 | 折叠硅胶水杯 | / | 2024年09 | 食品接触用橡胶制品 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 557 | 揭阳市岛奇五金制品有限公司 | 广东揭阳市榕城区梅云镇厚洋田美工业区 | 揭阳市岛奇五金制品有限公司 | 广东省 | 硅胶保鲜盒-圆 | / | 2024年08月01日 | 食品接触用橡胶制品 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 558 | 珠海双喜炊具销售有限公司 | 广东省珠海市金鼎上栅第二工业区 | 高州市永浩超市 | 广东省 | 硅橡胶密封圈 | 26cm | / | 食品接触用橡胶制品 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 559 | 浙江家得宝科技股份有限公司 | 台州市海丰路2579号 | 深圳市福田区好厨居厨具商场 | 广东省 | 纸桨模塑碗 | 500ml DF-P705 | 2023年02月17日 | 食品接触用纸容器 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 560 | 东莞市畅享纸塑包装有限公司 | 广东省东莞市东坑镇初坑工业路15号101室 | 东莞市畅享纸塑包装有限公司 | 广东省 | 500ML牛皮纸碗 | / | / | 食品接触用纸容器 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 561 | 广东悦盛日塑科技有限公司 | 汕头市澄海区岭海工业区凤岗路南侧、岭海路东广东信宇工艺玩具有限公司厂房第一幢、第三幢 | 广东悦盛日塑科技有限公司 | 广东省 | 500ml沙拉碗 | / | / | 食品接触用纸容器 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 562 | 广东悦盛日塑科技有限公司 | 汕头市澄海区岭海工业区凤岗路南侧、岭海路东广东信宇工艺玩具有限公司厂房第一幢、第三幢 | 广东悦盛日塑科技有限公司 | 广东省 | 木纹双面纸船盒 | / | / | 食品接触用纸容器 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 563 | 安徽翌诺环保科技有限公司 | 安徽省滁州市全椒县经济开发区经五路89 | 罗定市果千代甜品店 | 广东省 | 旺角亭小吃盒 | / | / | 食品接触用纸容器 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 564 | 东莞市新康纸塑包装有限公司 | / | 东莞市启程纸塑制品有限公司 | 广东省 | 熊猫小料碗 | 50个/条 | 2024年08月07日/2109272532 | 食品接触用纸容器 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 565 | 广州宝阳食品包装有限公司 | 广东省广州市南沙区市鱼路233号之200号2栋201室2栋301室 | 广州市南沙区东涌欧诺格食品商行 | 广东省 | 国潮风鸡米花盒 | 50个/20扎 | 2024年09月26日/BY20240926 | 食品接触用纸容器 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 566 | 汕头市泰源印务有限公司 | 广东省汕头市金平区北华路二直巷3号之一 | 汕头市泰源印务有限公司 | 广东省 | 章鱼纸盒 | 162×53×40mm | 2024年09月12日 | 食品接触用纸容器 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 567 | 中山市简悠丰盛纸制品有限公司 | / | 中山市春杞餐具有限公司 | 广东省 | 24安舌尖美味（环保纸碗） | / | 2024年08月25日 | 食品接触用纸容器 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 568 | 山东昱炫纸塑包装有限公司 | 山东省潍坊市昌乐县昌明西街888号 | 韶关市万润商贸有限责任公司万润惠民广场 | 广东省 | 空气炸锅纸盘 | φ160mm×45mm | 2024年03月02日 | 食品接触用纸容器 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 569 | 惠州市燊睿兴环保餐具有限公司 | 惠州市惠阳区新圩镇布新路79号（厂房） | 惠州市燊睿兴环保餐具有限公司 | 广东省 | 6#纸托盘 | / | / | 食品接触用纸容器 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 570 | 武汉东麟缘工贸有限公司 | 武汉市东西湖区临空港东光工业园2号楼1楼 | 广州唯品质美纸业有限公司 | 广东省 | 纸碗 | 4盎司高档美食碗（120ml） | 2024年09月26日 | 食品接触用纸容器 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 571 | 河南省康存实业有限公司 | / | 广州唯品质美纸业有限公司 | 广东省 | 牛皮纸方盒 | ZHS-F500 | 2024年10月11日 | 食品接触用纸容器 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 572 | 惠州市燊睿兴环保餐具有限公司 | 惠州市惠阳区新圩镇布新路79号（厂房） | 惠州市燊睿兴环保餐具有限公司 | 广东省 | 24安通用纸碗 | / | / | 食品接触用纸容器 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 573 | 东莞市畅享纸塑包装有限公司 | 广东省东莞市东坑镇初坑工业路15号101室 | 东莞市畅享纸塑包装有限公司 | 广东省 | 12A小号淋膜纸碗 | / | / | 食品接触用纸容器 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 574 | 天津冠之星纸制品有限责任公司 | 天津市武清区黄花店镇八里桥村北侧 | 广州象本工贸有限公司 | 广东省 | 牛皮色10个【4寸】戚风蛋糕纸模 | 4寸 | 2024年08月11日 | 食品接触用纸容器 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 575 | 广州雅均纸塑有限公司 | 广州市番禺区大龙街新桥村祥顺大街1号101 | 广州雅均纸塑有限公司 | 广东省 | 敞口牛皮纸托盘 | / | / | 食品接触用纸容器 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 576 | 韶能集团绿洲生态（新丰）科技有限公司 | 新丰县马头镇工业园鑫马大道18号 | 惠州市天虹商场有限公司惠东店 | 广东省 | 本色纸浆碟 | 直径20.5cm | 2023年11月22日 | 食品接触用纸容器 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 577 | 韶能集团绿洲生态（新丰）科技有限公司 | 广东省新丰县马头镇工业园鑫马大道18号 | 广东韶能集团绿洲科技发展有限公司 | 广东省 | 纸浆模塑纸碗 | LZ-350WZ-DY20 窄边350ml碗 | / | 食品接触用纸容器 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 578 | 深圳市鸿达纸制品有限公司惠州分公司 | 惠州市惠阳区新圩镇长布村新陂村民小组惠淡公路旁（厂房1） | 深圳市光明区佳兴餐具用品店 | 广东省 | 淋膜纸碗 | / | 2024年08月09日 | 食品接触用纸容器 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 579 | 广州雅均纸塑有限公司 | 广州市番禺区大龙街新桥村祥顺大街1号101 | 广州雅均纸塑有限公司 | 广东省 | 长方形白卡纸塑西点盒 | / | / | 食品接触用纸容器 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 580 | 广东悦盛日塑科技有限公司 | 汕头市澄海区岭海工业区凤岗路南侧、岭海路东广东信宇工艺玩具有限公司厂房第一幢、第三幢 | 广东悦盛日塑科技有限公司 | 广东省 | 敞口免折纸船盒 | / | / | 食品接触用纸容器 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 581 | 浙江百易新环保科技有限公司 | 浙江省温州市龙港市世纪大道603弄8号（浙江苍南县新华书店有限公司厂房内三楼）浙江省 | 阳西县斯味洛奶茶店 | 广东省 | 斯味洛纸碗（小料杯） | / | / | 食品接触用纸容器 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 582 | 广州金洁沣纸业有限公司 | 广州番禺大龙街金龙路201号之三 | 揭西县福家欣贸易有限公司 | 广东省 | 空气炸锅纸托 | 40张 φ16×4.5cm | 2024年06月15日 | 食品接触用纸容器 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 583 | 广州金洁沣纸业有限公司 | 广州番禺大龙街金龙路201号之三 | 阳春市春湾镇果山超市 | 广东省 | 空气炸锅纸托方形 | / | 2024年04月20日 | 食品接触用纸容器 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 584 | 贵州中美龙包装有限公司 | 贵州省安顺市西秀区产业园区两六路中段（汇通管业厂区内） | 佛山市竞辉百货有限公司 | 广东省 | 纸碗20只 | 550ml | 2024年03月25日 | 食品接触用纸容器 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 585 | 湖北陆联环保科技有限公司 | 湖北省孝感市孝南经济开发区长兴三路华隆产业园 | 东莞市塘厦逸趣饮品店（个体工商户） | 广东省 | 花开几叶90纸碗 | 160ml 50个/条 | 2024年04月06日 | 食品接触用纸容器 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 586 | 浙江金晟环保股份有限公司 | 浙江省台州市仙居县安洲街道艺城二路28号 | 惠州市惠阳区新圩沃美霄百货超市（个体工商户） | 广东省 | 纸碟（大号） | φ208mm | 2024年04月12日 | 食品接触用纸容器 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 587 | 安徽商吉包装有限公司 | 安徽省准南寿县新桥国际产业园永乐路49号 | 汕头市澄海区六星集咖啡店 | 广东省 | 12oz纸汤桶 | 9.0×7.3×8.6cm | 2024年01月30日 | 食品接触用纸容器 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 588 | 天津冠之星纸制品有限责任公司 | 天津市武清区黄花店镇八里桥村北侧 | 广州象本工贸有限公司 | 广东省 | 【4寸】戚风蛋糕纸模50个 | 4寸 | 2024年08月11日 | 食品接触用纸容器 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 589 | 佛山市思彩包装有限公司 | 广东省佛山市顺德区北滘镇启德慧业园6栋102 | 佛山市思彩包装有限公司 | 广东省 | 1号打包盒 | / | 2024年10月02日 | 食品接触用纸容器 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 590 | 佛山市瑜贵堂礼品包装有限公司 | 广东省佛山市南海区里水镇河村巫庄村巫庄西路3号B栋四楼401 | 翁源县中发贸易有限公司 | 广东省 | 蛋糕杯 | 50只/桶 | 2023年10月01日 | 食品接触用纸容器 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 591 | 河南沐睿包装有限公司 | 河南省开封市通许县经四路8号 | 广州唯品质美纸业有限公司 | 广东省 | 8oz-235ml汤桶 | / | 2024年10月13日 | 食品接触用纸容器 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 592 | 广州雅均纸塑有限公司 | 广州市番禺区大龙街新桥村祥顺大街1号101 | 广州雅均纸塑有限公司 | 广东省 | 方形牛皮卡纸塑西点盒 | / | / | 食品接触用纸容器 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 593 | 安徽星光纸业有限公司 | 安徽省安庆市怀宁县工业园雄山东路 | 天虹数科商业股份有限公司珠海金湾华发商都店 | 广东省 | 欢享纸碗 | 20+5只 HCO87972 | 2024年02月02日 | 食品接触用纸容器 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 594 | 广州市佳厨日用塑料制品有限公司 | 广州市白云区太和镇夏良工业区高桥东路南30号 | 广州市白云区同和家家联超市商场 | 广东省 | 空气炸锅纸盘 | φ160mm×高45mm×30张 | 2023年12月08日 | 食品接触用纸容器 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 595 | 浙江金晟环保股份有限公司 | 浙江省台州市仙居县安洲街道艺城二路28号 | 惠州市惠阳区新圩沃美霄百货超市（个体工商户） | 广东省 | 纸碗（500ml） | 500ml | 2024年04月15日 | 食品接触用纸容器 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 596 | 广州市海鹏纸业有限公司 | 广州市增城区石滩镇三江第一工业区7栋、8栋 | 中山市百乐购百货有限公司阜沙分公司 | 广东省 | 大号蛋糕杯 | 底径60×高55mm | 2023年09月01日 | 食品接触用纸容器 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 597 | 广州宝阳食品包装有限公司 | 广东省广州市南沙区市鱼路233号之200号2栋201室2栋301室 | 广州市南沙区东涌欧诺格食品商行 | 广东省 | 国潮风8＃餐盒 | 40个/8扎 | 2024年06月14日/BY20240612 | 食品接触用纸容器 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 598 | 汕头市泰源印务有限公司 | 广东省汕头市金平区北华路二直巷3号之一 | 汕头市泰源印务有限公司 | 广东省 | 纸盒（船盒） | 90×85×72mm | 2024年09月02日 | 食品接触用纸容器 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 599 | 汕头市泰源印务有限公司 | 广东省汕头市金平区北华路二直巷3号之一 | 汕头市泰源印务有限公司 | 广东省 | 纸盒（打包盒） | 185×110×57mm | 2024年08月15日 | 食品接触用纸容器 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 600 | 中山森秋塑胶工业有限公司 | 广东省中山市横栏镇中横大道91号 | 茂名市明湖百货有限公司明湖超市高州东门连锁店 | 广东省 | 空气炸锅纸盘 | 底部φ160mm×高45mm | 2024年01月03日 | 食品接触用纸容器 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 601 | 惠州市燊睿兴环保餐具有限公司 | 惠州市惠阳区新圩镇布新路79号（厂房） | 惠州市燊睿兴环保餐具有限公司 | 广东省 | 8oz汤桶 | / | / | 食品接触用纸容器 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 602 | 广州宝阳食品包装有限公司 | 广东省广州市南沙区市鱼路233号之200号2栋201室2栋301室 | 广州市南沙区东涌欧诺格食品商行 | 广东省 | 国潮风汉堡盒 | 100个/10扎 | 2024年10月08日/BY20241007 | 食品接触用纸容器 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 603 | 广州昕晟包装制品有限公司 | 广州市番禺区石基镇新桥村祥顺大街1号 | 兴宁市好润万家超市 | 广东省 | 空气炸锅纸 | 160×45mm×30片装 | 2023年08月30日 | 食品接触用纸容器 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 604 | 韶能集团绿洲生态（新丰）科技有限公司 | 广东省新丰县马头镇工业园鑫马大道18号 | 广东韶能集团绿洲科技发展有限公司 | 广东省 | 纸浆模塑纸盘 | LZ-YP09-DY50 9寸圆盘 | / | 食品接触用纸容器 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 605 | 佛山市思彩包装有限公司 | 广东省佛山市顺德区北滘镇启德慧业园6栋102 | 佛山市思彩包装有限公司 | 广东省 | 汉堡盒 | / | 2024年09月27日 | 食品接触用纸容器 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 606 | 东莞市辰卓纸品有限公司 | 广东省东莞市万江街道汾溪路48号 | 汕头市澄海区麦味餐饮店 | 广东省 | 麦卡基大号纸袋 | 宽14×3×高18 | 2024年04月10日 | 食品接触用纸容器 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 607 | 汕头市东吉塑料制品有限公司 | 汕头市潮南区胪岗镇三片工业区73号 | 珠海市前山诚丰广场蛙来哒餐饮店 | 广东省 | 390圆形汤碗 | M-390P | 2024年04月01日 | 塑料一次性餐饮具 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 608 | 佛山市金玉包装有限公司 | 广东省佛山市顺德区龙江镇325国道龙江段285号 | 中山市坦洲镇锋雨食品商店 | 广东省 | 航空杯（50个） | / | 2024年09月25日 | 塑料一次性餐饮具 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 609 | 深圳市赛卓塑业有限公司 | 深圳市龙岗区平湖街道山厦社区罗山工业区C3区16、17号厂房 | 深圳市赛卓塑业有限公司 | 广东省 | 单格餐盒 | SZ-M181 17.4×11.3×4.5cm | 2024年08月28日/A2024082876G | 塑料一次性餐饮具 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 610 | 揭西县河婆天益塑料制品厂 | 广东省揭西县河婆街道后埔村委圹肚垅上段 | 广州庭柚科技有限公司 | 广东省 | 一次性汤勺 | / | / | 塑料一次性餐饮具 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 611 | 河源市源城区河塑塑料制品厂 | 广东省河源市源城区河浦大道北面明珠工业区内 | 阳山县阳城镇福旺来商行 | 广东省 | 金盈福杯 | 180ml×50只 | 2023年06月07日 | 塑料一次性餐饮具 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 612 | 佛山海卓力塑业有限公司 | 广东省佛山市南海区狮山科技工业园B区博爱东路6号 | 佛山海卓力塑业有限公司 | 广东省 | 待客碗 | 0004 20只装，≈500ML | 2024年04月29日 | 塑料一次性餐饮具 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 613 | 江门市仑滕塑胶制品厂 | 江门市新会区司前镇石步猪山工业区 | 揭西河婆文尚奶茶店（个体工商户） | 广东省 | 五星叉更 | / | / | 塑料一次性餐饮具 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 614 | 东莞市丰嘉环保包装有限公司 | 广东省东莞市寮步镇石步成业一路6号1栋103室 | 江门市布维记餐饮管理有限公司新会金田分公司 | 广东省 | PP500透明杯（布维记） | 25个/条 | 2024年07月10日 | 塑料一次性餐饮具 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 615 | / | / | 中山市石岐区三浦茶饮店 | 广东省 | PET环保杯 | 700ml 9805-24oz | / | 塑料一次性餐饮具 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 616 | 惠州市惠阳区秋长盛源塑胶制品厂 | 广东省惠州市惠阳区秋长镇西湖村边水 | 广州亿唐网络技术有限公司 | 广东省 | 航空杯 | 220ml | 2024年04月03日 | 塑料一次性餐饮具 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 617 | 潮州市飞扬包装制品有限公司 | 潮州市潮安区彩塘镇华美二村华埠路中段8号 | 揭西县河婆南巷旧人小吃店 | 广东省 | 杯盖 | / | / | 塑料一次性餐饮具 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 618 | 佛山市南海翰闻包装材料有限公司 | 佛山市南海区松岗石泉工业区 | 惠州市惠阳区淡水双裕百货店 | 广东省 | 环保碗360ML | / | / | 塑料一次性餐饮具 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 619 | 潮州市潮安区怡泰环保科技有限公司 | 广东省潮州市潮安区江东镇民营工业区（洋肚片） | 广州锐星电子商务有限公司 | 广东省 | 钻石碗 | 20±2只/包 | 2024年01月15日 | 塑料一次性餐饮具 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 620 | 化州市澳威塑业有限公司 | 化州市长岐镇石宁坡巷村93号 | 湛江市坡头区龙头鲜汇佳超市 | 广东省 | 360胶碗 | 360ml | 2023年10月09日 | 塑料一次性餐饮具 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 621 | 东莞市翰永包装科技有限公司 | 广东省东莞市茶山镇寒溪水甲塘路35号 | 新兴县新城镇星辉餐饮店（个体工商户） | 广东省 | 90口米色PP分体直饮盖（2406B版） | / | 2024年07月01日/20240701 | 塑料一次性餐饮具 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 622 | 揭西县南山镇裕发塑料加工厂 | 揭西县南山镇关西村石排园 | 汕尾市城区美如月百货商行（个体工商户） | 广东省 | 航空杯 | / | 2024年05月09日 | 塑料一次性餐饮具 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 623 | 广东中谷美工业科技有限公司 | 惠州市惠城区小金口街道九龙高新工业区东胜路228号 | 丰顺县乜茶奶茶店 | 广东省 | 方杯盖 | / | / | 塑料一次性餐饮具 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 624 | 易利塑料制品厂 | 翁源县官波镇利龙接龙谭 | 翁源县鲜回家超市 | 广东省 | 聪明茶艺QQ杯 | 75±3只 | 2024年01月02日 | 塑料一次性餐饮具 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 625 | 祥亨旅游制品有限公司 | 广东省中山市火炬开发区宫花工业区环山路3号 | 东莞市新城市百货有限公司 | 广东省 | 龙心牌胶碗 | NC083 20个装 | 2024年01月05日 | 塑料一次性餐饮具 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 626 | 佛山市顺德区楗业五金塑料有限公司 | 佛山市顺德区大良街道办事处古鉴村委会成功路11号 | 龙川宝润来商贸发展有限公司 | 广东省 | 鑫雅50装超值航空杯 | 170ml×50个 | 2024年08月02日 | 塑料一次性餐饮具 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 627 | 佛山海卓力塑业有限公司 | 佛山市南海区狮山科技工业园B区博爱东路6号 | 佛山海卓力塑业有限公司 | 广东省 | 一次性待客杯 | 0009 100PCS | 2024年03月17日 | 塑料一次性餐饮具 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 628 | 佛山市博瑞塑料制品有限公司 | 佛山市南海区里水镇和顺逢涌西工业区横一路8号之6 | 广州诺威尔贸易有限公司 | 广东省 | 虎登一次性汤勺 | / | 2023年12月18日 | 塑料一次性餐饮具 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 629 | 惠州市德怡兴塑胶制品有限公司 | 惠州市沥林镇英光村 | 潮州市潮安区江东镇双喜日用百货商行 | 广东省 | 超能量饮杯 | 50土1只装 | 2024年10月03日 | 塑料一次性餐饮具 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 630 | 广州市新博利塑料制品有限公司 | 广州市番禺区桥南街草河工业区南五排2号 | 广州市新博利塑料制品有限公司 | 广东省 | 康溢绿松石塑杯KY-00189 | KY-00189 180ml×50个 | 2023年05月06日 | 塑料一次性餐饮具 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 631 | 深圳市赛卓塑业有限公司 | 深圳市龙岗区平湖街道罗山工业区C3区 | 深圳市赛卓塑业有限公司 | 广东省 | 一次性餐具 | 1020ML10套 | 2024年04月20日 | 塑料一次性餐饮具 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 632 | 湖北泓润锦塑料制品有限公司 | 湖北省孝感市汉川市经济开发区霍城大道亿扬工业园 | 高州市李拔锋奶茶店 | 广东省 | 90口径塑料杯（蓝茶） | / | 2024年07月04日 | 塑料一次性餐饮具 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 633 | 盛源塑胶制品厂 | 广东省惠州市惠阳区秋长镇西湖村边水 | 广州迈育贸易有限公司 | 广东省 | 一次性环保水杯 | SY-B013 约170ml | 2024年04月08日 | 塑料一次性餐饮具 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 634 | 佛山市金玉包装有限公司 | 广东省佛山市顺德区龙江镇325国道 | 珠海市香洲伟立盛商行 | 广东省 | 250洁亭孖装（50个） | 50只装 JY3002 | 2024年05月03日 | 塑料一次性餐饮具 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 635 | 揭阳市揭东区康晖塑料制品厂 | 揭阳市揭东区锡场镇锡东村西埔路脚地段 | 广州拓德电子商务有限公司 | 广东省 | 航空杯 | A-367 | 2024年06月01日 | 塑料一次性餐饮具 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 636 | 惠州市千容科技有限公司 | 惠州市惠阳区镇隆镇长龙村 | 惠州市千容科技有限公司 | 广东省 | 一次性四格餐盒 | 1100ml | 2024年10月12日/20241012 | 塑料一次性餐饮具 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 637 | 惠州市千容科技有限公司 | 惠州市惠阳区镇隆镇长龙村 | 惠州市千容科技有限公司 | 广东省 | 一次性四格内托 | 500ml | 2024年10月12日/20241012 | 塑料一次性餐饮具 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 638 | 深圳市宝辉新材料科技有限公司 | 深圳市龙岗区横岗镇西湖工业园26栋 | 阳春市春湾镇虹福美优乐餐厅（个体工商户） | 广东省 | 500ML美优乐定制印刷U型透明杯500装（塑料盖） | / | 2024年06月19日 | 塑料一次性餐饮具 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 639 | 深圳市宝辉新材料科技有限公司 | 深圳市龙岗区横岗镇西湖工业园26栋 | 阳春市春湾镇虹福美优乐餐厅（个体工商户） | 广东省 | 500ML美优乐定制印刷U型透明杯500装（塑料杯） | / | 2024年06月19日 | 塑料一次性餐饮具 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 640 | / | / | 阳山县是但餐饮店 | 广东省 | 98口径奶茶杯 | 500ml | / | 塑料一次性餐饮具 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 641 | 佛山市南海区翰康塑料制品厂 | 佛山市南海区盐步东秀聚龙村四队工业区 | 东莞市金亿瑞百货有限公司 | 广东省 | 150ml透明杯（100个） | 35厘米×43厘米×100只 | 2023年11月01日 | 塑料一次性餐饮具 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 642 | 深圳市广福美辉塑胶制品有限公司 | 深圳市龙岗区横岗街道安良社区油田路24号101之1 | 新会区叁丘咖啡店 | 广东省 | 环保杯24OZ | 50个/条 9805 | / | 塑料一次性餐饮具 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 643 | 揭西县京溪园镇君兴塑料制品厂 | 广东省揭西县京溪园镇揭西县第一工业区 | 揭阳市圣者商贸有限公司 | 广东省 | 蓝天航空杯 | K0803 100只±2 | 2024年04月26日 | 塑料一次性餐饮具 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 644 | 佛山海卓力塑业有限公司 | 广东省佛山市南海区狮山镇博爱东路6号 | 罗定市鹏泰商贸有限公司 | 广东省 | 透明汤勺 | 12支 | 2024年01月18日 | 塑料一次性餐饮具 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 645 | 中山市耀康塑料制品有限公司 | 中山市黄圃镇新丰北路（广东蓝雁冷藏实业公司侧） | 中山市耀康塑料制品有限公司 | 广东省 | 厚质塑杯 | 170ml±10ml | 2024年02月20日 | 塑料一次性餐饮具 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 646 | 惠州市德怡兴塑胶制品有限公司 | 惠州市沥林镇英光村 | 潮州市潮安区江东镇金雅盛日用百货商行 | 广东省 | 帅童航空杯 | D-006 容量180ml，100只装 | 2024年07月19日 | 塑料一次性餐饮具 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 647 | 佛山市顺德区楗业五金塑料有限公司 | 佛山市顺德区大良街道办事处古鉴村委会成功路11号 | 江门市蓬江区洁顺纸业商行 | 广东省 | 楗业聪萌杯 | 006 110ml | 2024年08月01日 | 塑料一次性餐饮具 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 648 | 佛山市顺德区楗业五金塑料有限公司 | 佛山市顺德区大良街道办事处古鉴村委会成功路11号 | 丰顺县好乐多商贸有限公司 | 广东省 | 鑫雅360ML水晶胶碗 | 360ml*20只 | 2024年04月02日 | 塑料一次性餐饮具 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 649 | 揭阳市博奇塑胶实业有限公司 | 广东省揭阳市榕城区渔湖镇望江北路三大塑胶车间1-2号 | 揭阳市榕城区予昇塑料制品厂（个体工商户） | 广东省 | bq金龟勺独立 | 35×22×29 CM | 2024年09月22日 | 塑料一次性餐饮具 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 650 | 肇庆市德庆县富丰塑料制品厂 | 广东省德庆县官圩镇细塘二号厂区20号 | 广州市天河区长兴佳惠购百货店 | 广东省 | 时尚商务沸腾杯 | 180ml×50只 | 2023年04月01日 | 塑料一次性餐饮具 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 651 | 深圳市宝辉新材料科技有限公司区26号 | 深圳市龙岗区西坑社区西湖工业区26号 | 深圳我会壹点餐饮管理有限公司 | 广东省 | 95-550ml注塑杯 | 25个 | 2024年04月01日 | 塑料一次性餐饮具 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 652 | 梅州市华荣塑料制品有限公司 | 广东梅州市梅江区长沙镇长沙村（老206国道）小学旁 | 丰顺县好乐多商贸有限公司 | 广东省 | 金洁航空杯 | 160ml 160ml | 2023年06月08日 | 塑料一次性餐饮具 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 653 | 东莞市莞通包装科技有限公司 | 东莞市沙田镇四围中路3号之一106室 | 深圳市好佳洁实业有限公司 | 广东省 | 好佳洁保鲜餐盒 | 0134 10套 750ml | 2024年06月01日 | 塑料一次性餐饮具 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 654 | 揭西县京溪园镇友豪塑料厂 | 广东省揭阳市揭西县京溪园镇第一工业区内第五界6号 | （聂信杰）个体工商户 | 广东省 | 长冰羹 | / | 2024年08月06日 | 塑料一次性餐饮具 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 655 | 惠州市惠阳区秋长盛源塑胶制品厂 | 广东省惠州市惠阳区秋长镇西湖村边水 | 广州艾尚壳科技有限公司 | 广东省 | 高卡饮杯 | NC0289 | 2024年04月03日 | 塑料一次性餐饮具 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 656 | 中山市耀康塑料制品有限公司 | / | 中山市知康电子商务有限公司 | 广东省 | 知康一次性奶茶杯 | 50只/条 | 2024年04月25日 | 塑料一次性餐饮具 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 657 | 佛山市南海区翰康塑料制品厂 | 佛山市南海区盐步东秀聚龙村四队工业区 | 中山市港口镇循彧百货店 | 广东省 | 170ml航空杯（50个） | / | 2024年06月10日 | 塑料一次性餐饮具 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 658 | 惠州嘉瑞达纸制品有限公司 | 广东省惠州市博罗龙溪街道埔上村草埔 | 韶关市曲江区佳和超市 | 广东省 | 奥运饮杯 | 170ml | / | 塑料一次性餐饮具 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 659 | 揭西县京溪园镇君兴塑料制品厂 | 广东省揭西县京溪园揭西县第一工业区内岭子段2号东侧 | 紫金县城宝成商业广场日用品部 | 广东省 | 佳胜雅一次性9寸PP椭圆碟 | 190mm×250mm×10只 | 2023年12月01日 | 塑料一次性餐饮具 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 660 | 深圳市广福美辉塑胶制品有限公司 | 深圳市龙岗区油田路24号101 | 珠海市前山诚丰广场蛙来哒餐饮店 | 广东省 | 蛙来哒98饮品杯 | / | 2024年07月24日 | 塑料一次性餐饮具 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 661 | 龙门县永发实业有限公司永盈塑料制品厂 | 广东省惠州市龙门县永汉镇锦城电站 | 广宁县嘉盈惠民百货经营部 | 广东省 | 欢顺碗 | 320ml | 2023年05月03日 | 塑料一次性餐饮具 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 662 | 惠州市永盈塑料制品有限公司 | 广东省惠州市博罗县罗阳街道小金村塘佛小组岗坑口168号 | 化州市福迈家商业有限公司 | 广东省 | 家顺航空杯 | 180ml，100只 | 2023年12月15日 | 塑料一次性餐饮具 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 663 | 河源市源城区河塑塑料制品厂 | 广东省河源市源城区河浦大道背面明珠工业区内 | 广州迈育贸易有限公司 | 广东省 | 熙道暖心水杯 | XD-312 180mL 100只 | 2024年07月16日 | 塑料一次性餐饮具 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 664 | 惠州市永盈塑料制品有限公司 | 广东省惠州市博罗县罗阳街道小金村塘佛小组岗坑口168号 | 深圳美佳电子科技有限公司 | 广东省 | 字母竹航空杯 | 213 180ML | 2024年07月22日 | 塑料一次性餐饮具 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 665 | 泉州市康诚塑料制品有限公司 | / | 广州迈育贸易有限公司 | 广东省 | 高级水晶杯 | SJ-085 30只 | 2024年07月03日 | 塑料一次性餐饮具 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 666 | 揭西县金乐塑料制品厂 | 广东省揭西县河婆街道新四村委木石坑 | 阳山县阳城镇福旺来商行 | 广东省 | 金盈迷你杯 | / | 2023年03月28日 | 塑料一次性餐饮具 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 667 | 惠州市千容科技有限公司 | 惠州市惠阳区镇隆镇长龙村 | 惠州市千容科技有限公司 | 广东省 | 一次性撕条盒 | 1450ml | 2024年10月12日/20241012 | 塑料一次性餐饮具 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 668 | 广东炬隆合溢餐具有限公司 | 佛山市南海区里水镇白岗村棠白路7号之二 | 广东炬隆合溢餐具有限公司 | 广东省 | HY-2500大圆盘 | / | / | 塑料一次性餐饮具 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 669 | 广东耐德科技有限公司（出品方） | 广东省揭阳市揭东经济开发区25#地块人民大道东侧 | 汕头市日兴科技有限公司 | 广东省 | 耐德一次性航旅杯 | 180ml/只 50只装 | 2024年04月01日 | 塑料一次性餐饮具 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 670 | 深圳市广福美辉塑胶制品有限公司 | 深圳市龙岗区横岗街道安良社区油田路24号101之1 | 新会区叁丘咖啡店 | 广东省 | 90多功能注塑杯盖 | 50个/条 | / | 塑料一次性餐饮具 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 671 | 佛山市必得利包装材料有限公司 | 佛山市南海区丹灶镇横江五金工业区淘金路10号 | 佛山市必得利包装材料有限公司 | 广东省 | 航空杯 | 50只装±2 | / | 塑料一次性餐饮具 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 672 | 长沙福之格环保科技发展有限公司 | 湖南省长沙县黄兴镇干衫社区2#厂房 | 汕头市德丰塑料制品有限公司 | 广东省 | 加厚航空杯 | Q9228 200ml，50只装 | 2024年07月17日 | 塑料一次性餐饮具 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 673 | 惠州皇美塑料制品有限公司 | 惠州市惠城区三栋镇上洞第三工业区 | 汕头市龙湖区锐飞阳商贸商行 | 广东省 | 活力饮杯 | 50只装 | 2024年07月26日 | 塑料一次性餐饮具 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 674 | 惠州皇美塑料制品有限公司 | 惠州市惠城区三栋镇上洞管理区 | 惠州市惠阳区淡水双裕百货店 | 广东省 | 一次性塑杯 | 约170ml 50 | 2024年05月22日 | 塑料一次性餐饮具 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 675 | 中山市耀康塑料制品有限公司 | 中山市黄圃镇新丰北路 | 江门市蓬江区洁顺纸业商行 | 广东省 | 耀康迷尔杯 | YK-048 | 2024年01月07日 | 塑料一次性餐饮具 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 676 | 潮州市飞扬包装制品有限公司 | 潮州市潮安区彩塘镇华美二村华埠路中段8号 | 普宁市流沙宜宏餐饮店 | 广东省 | PET 奶茶杯 | 500ml | 2024年06月 | 塑料一次性餐饮具 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 677 | / | / | 汕头市超众饮食有限公司潮阳乐旺佳分店 | 广东省 | PET杯 | / | / | 塑料一次性餐饮具 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 678 | 遵义遵道智造实业有限公司 | 贵州省遵义市汇川区高坪街道檬泗路高新标准化厂房5号楼1-5层 | 惠东县平山曼曼香香饮品店（个体工商户） | 广东省 | “520”注塑杯 | 25个/包 | 2024年06月30日 | 塑料一次性餐饮具 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 679 | 兴宁市爱家日用品有限公司 | / | 兴宁市百润商贸有限公司 | 广东省 | 骏裕塑料杯 | 160mm | 2023年10月17日 | 塑料一次性餐饮具 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 680 | 广东中谷美工业科技有限公司 | 惠州市惠城区小金口街道九龙高新工业区东胜路228号 | 丰顺县乜茶奶茶店 | 广东省 | 90透明磨砂面连体盖 1000装 | / | 2024年08月23日 | 塑料一次性餐饮具 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 681 | 广东中谷美工业科技有限公司 | 惠州市惠城区小金口街道九龙高新工业区东胜路228号 | 丰顺县乜茶奶茶店 | 广东省 | 700杯 | / | / | 塑料一次性餐饮具 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 682 | 东莞市翰永包装科技有限公司 | 东莞市寮步镇石步金富二路15号 | 翁源县龙仙镇子辰饮品店 | 广东省 | 90球形盖 | 50只/条 | 2024年05月27日/YHT20240527 | 塑料一次性餐饮具 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 683 | 化州市雄邦塑业有限公司 | 化州市鉴江区山底岭茂化公路边 | 佛山市高明区广昇商场 | 广东省 | 180型航空杯 | 180型 | 2023年09月12日 | 塑料一次性餐饮具 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 684 | 广东骏宝实业有限公司 | 广东省汕头市龙湖区龙新西街6号 | 陆河县闽辉购物有限公司 | 广东省 | Qidai随心杯 | 180ml/个 JB-QLB006 | 2023年04月13日 | 塑料一次性餐饮具 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 685 | 中山市力丰塑料制品有限公司 | 广东省中山市小榄镇泰丰工业大道南16号七栋首层之二四楼之一 | 深圳环东包装有限公司 | 广东省 | 一次性丰收碗 | 20个/包 | 2024年05月25日 | 塑料一次性餐饮具 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 686 | 佛山市金玉包装有限公司 | 广东省佛山市顺德区龙江镇325国道龙江段285号 | 中山市坦洲镇锋雨食品商店 | 广东省 | 时尚360环保碗 | / | 2024年09月19日 | 塑料一次性餐饮具 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 687 | 广东巧妙家居用品有限公司 | 佛山市南海区里水镇逢涌逢西村南水路自编20号 | 揭阳市图域电子商务有限公司 | 广东省 | 休闲胶杯 | 7901 170ml/50只装 | 2022年05月05日 | 塑料一次性餐饮具 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 688 | 惠州市艾田实业有限公司 | 惠州市惠阳区新圩镇新联村大岭下小组大山塘336号 | 广东艾田日用品有限公司 | 广东省 | 一次性航空餐具套装（碗） | AT-7090 10套装/包 | 2024年07月23日 | 塑料一次性餐饮具 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 689 | 浙江百易新环保科技有限公司 | 浙江省温州市龙港市世纪大道603弄8号（浙江苍南县新华书店有限公司厂房内三楼） | 阳西县斯味洛奶茶店 | 广东省 | 斯味洛杯盖（小料杯盖） | / | / | 塑料一次性餐饮具 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 690 | 广东铭星餐具有限公司 | 广东省揭西县灰寨镇向阳村委河棉公路88号A区 | 阳山县阳城镇福旺来商行 | 广东省 | 216mm圆碟 | 约9寸 | 2023年04月02日 | 塑料一次性餐饮具 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 691 | 东莞市道滘德康塑料制品厂 | 东莞市道滘镇大岭丫村大氹小组新兴一街 | 陆丰市幸福城商贸有限公司 | 广东省 | 航空胶杯 | 180ml/40只装 8087 | 2024年02月01日 | 塑料一次性餐饮具 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 692 | 中山市横栏镇兆亿塑料制品厂 | 广东省中山市横栏镇五沙工业区益辉二路26号一楼 | 广州一选电子商务有限公司 | 广东省 | 一次性勺子（加厚特硬808水晶勺） | 白色 | 2023年09月01日 | 塑料一次性餐饮具 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 693 | 揭西县河婆天益塑料制品厂 | 广东省揭西县河婆街道后埔村委圹肚垅上段 | 汕头市德丰塑料制品有限公司 | 广东省 | 一次性卫生餐具 | 黄色 | 2022年08月15日 | 塑料一次性餐饮具 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 694 | 广州市炜业塑胶有限公司 | 广州市花都区新华街清布村南阳经济社新圩路边自编1号 | 揭西县河婆南巷旧人小吃店 | 广东省 | 浅砂杯 | 25个/条 | 2024年03月20日 | 塑料一次性餐饮具 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 695 | 化州市澳威塑业有限公司 | 广东省茂名市化州市长岐镇石宁坡巷村93号 | 湛江市坡头区龙头新汇家超市 | 广东省 | 170型晶莹杯 | 170型 | 2024年01月23日 | 塑料一次性餐饮具 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 696 | 肇庆市德庆县富丰塑料制品厂 | 广东省德庆县官圩镇细塘二号厂区20号 | 广州连构贸易有限公司 | 广东省 | 航空杯 | OYS-1632 170ml×50只+2只 | 2024年03月20日 | 塑料一次性餐饮具 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 697 | 祥亨旅游制品有限公司 | 广东省中山市火炬开发区宫花工业区环山路3号 | 东莞市新城市百货有限公司 | 广东省 | 迷你杯 | NC076 100只装 | 2023年08月03日 | 塑料一次性餐饮具 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 698 | 佛山海卓力塑业有限公司 | 佛山市南海区狮山科技工业园B区博爱东路6号 | 佛山海卓力塑业有限公司 | 广东省 | 待客碗 | 0004 20只装≈500ML | 2024年05月06日 | 塑料一次性餐饮具 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 699 | 东莞市铭星餐具有限公司 | 东莞市桥头镇岭头社区工业大路315号-楼A区 | 东莞市铭星餐具有限公司 | 广东省 | 简优生活180注塑杯 | 货号128 50+4个 | / | 塑料一次性餐饮具 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 700 | / | / | 韶关市曲江区益茗饮品店 | 广东省 | 700ml塑杯 | 700ml | / | 塑料一次性餐饮具 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 701 | 佛山佰宝利科技有限公司 | 佛山市南海区丹灶镇南沙工业区聚北路2号高茂柱厂房 | 潮州市潮安区金石镇艳若餐饮店（个体工商户） | 广东省 | 一次性塑料勺 | 100支/包 | 2024年06月05日 | 塑料一次性餐饮具 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 702 | 佛山市南海盈丹日用品有限公司 | 广东省佛山市南海区丹灶镇金沙新安工业开发区 | 广州美琳日用品有限公司 | 广东省 | 一次性塑杯（100只） | YC1906 250ML*100只 | 2024年08月15日 | 塑料一次性餐饮具 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 703 | 惠州洋瑞印刷包装有限公司 | 惠州市惠阳区沙田镇花塘村东部工业园富顺科技园厂房一一楼至五楼、厂房二一楼惠州市 | 惠州洋瑞印刷包装有限公司 | 广东省 | 黑色打包盒 | / | / | 塑料一次性餐饮具 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 704 | 惠州洋瑞印刷包装有限公司 | 惠州市惠阳区沙田镇花塘村东部工业园富顺科技园厂房一一楼至五楼、厂房二一楼 | 惠州洋瑞印刷包装有限公司 | 广东省 | 一次性塑料餐饮具（打包盒） | 500ml | 2024年06月17日 | 塑料一次性餐饮具 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 705 | 厦门市永诚鑫塑胶有限公司 | 厦门市翔安区内厝镇民安大道3868-3900号（3870号第一层之一） | 江门市瑝玛灯饰制造有限公司 | 广东省 | 品酒杯 | 8994 30只装，75ml | 2024年03月01日 | 塑料一次性餐饮具 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 706 | 东莞金钰美厨具有限公司 | 广东省东莞市茶山镇茶山金山路92号 | 阳山县是但餐饮店 | 广东省 | 咖啡杯 | 400ml | / | 塑料一次性餐饮具 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 707 | 清远市捷达塑料制品有限公司 | 清远市清城区龙塘大荣工业区 | 广州市派代贸易有限公司 | 广东省 | 幸可一次性加厚航空杯 | B28 180ml | 2023-10-09 | 塑料一次性餐饮具 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 708 | 湖北亿富隆纸塑有限公司 | 汉川市霍城大道131号嘉帝产业园2号、3号 | 紫金县城林香柠餐饮店 | 广东省 | pet冷饮杯 | 9801（98-20） | 2023年05月10日 | 塑料一次性餐饮具 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 709 | 湖北亿富隆纸塑有限公司 | 汉川市霍城大道131号嘉帝产业园2号、3号 | 紫金县城林香柠餐饮店 | 广东省 | 林香柠（精品奶茶杯） | 9802 98-16oz-13.5 | 2024年08月11日 | 塑料一次性餐饮具 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 710 | / | / | 东莞市塘厦千滋饮食店 | 广东省 | 16APET杯 | / | / | 塑料一次性餐饮具 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 711 | 信宜市宜品塑料制品有限公司 | 信宜市东镇镇旺同工业区 | 信宜市百村香果贸易商行 | 广东省 | 宜品360碗 | / | 2024年07月05日 | 塑料一次性餐饮具 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 712 | 东莞市莞通包装科技有限公司 | 广东省东莞市沙田镇围垦路5号 | 广州凯耿贸易商行（个人独资） | 广东省 | 胶杯 | CEO-7907 200只装，170ml | 2024年08月11日 | 塑料一次性餐饮具 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 713 | 普宁市新潮胜电器有限公司 | 普宁市军埠镇山家工业区 | 新会区赣安食品店（个体工商户） | 广东省 | D1000方盒 | 1000方盒 | 2024年07月21日 | 塑料一次性餐饮具 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 714 | 惠州大亚湾洁龙塑料制品加工厂 | 广东省惠州市大亚湾西区新察新四村 | 惠州市惠阳区淡水双裕百货店 | 广东省 | 迎宾碗 | / | 2024年03月01日 | 塑料一次性餐饮具 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 715 | 中山市耀康塑料制品有限公司 | 中山市黄圃镇新丰北路（广东蓝雁冷藏实业公司侧） | 中山市耀康塑料制品有限公司 | 广东省 | 一次性碗（500碗） | / | 2024年07月19日 | 塑料一次性餐饮具 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 716 | 亦程（广东）包装科技有限公司 | 广东省东莞市茶山镇南社东山路1号 | 普宁市瑾萱餐饮服务有限公司 | 广东省 | Y90口径黑色拱盖 V | 50个/包 | 2024年03月01日/24030103E | 塑料一次性餐饮具 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 717 | 东莞怡联科技有限公司 | 广东省东莞市万江街道新村新河路51号 | 普宁市瑾萱餐饮服务有限公司 | 广东省 | I方底700杯-喜悦发生V | 650ml 25个/包 | 2024年08月17日/24030103E | 塑料一次性餐饮具 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 718 | 龙门县永发实业有限公司永盈塑料制品厂 | 广东省惠州市龙门县永汉锦城电站 | 湛江市坡头区龙头新汇家超市 | 广东省 | 透明胶碗 | 360ml | 2023年03月12日 | 塑料一次性餐饮具 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 719 | 安徽诚宇新材料科技有限公司 | 安徽省六安市集中示范园区一元大道与汉中路交叉口 | 惠来县魂彬奶茶店 | 广东省 | 98杯PET平盖 | / | 2024年09月10日 | 塑料一次性餐饮具 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 720 | 东莞市莞通包装科技有限公司 | 广东省东莞市沙田镇围垦路5号 | 中山市合益家百货商行 | 广东省 | 金装胶碗 | 600ml/20只 | 2024年04月16日 | 塑料一次性餐饮具 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 721 | 河源市源城区河塑塑料制品厂 | 广东省河源市源城区河埔大道北面明珠工业区内 | 深圳市伊酷斯得科技有限公司 | 广东省 | 四排吉祥杯 | 135 200ml 100只 | 2024年05月04日 | 塑料一次性餐饮具 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 722 | 皇美塑料制品有限公司 | / | （聂信杰）个体工商户 | 广东省 | 700环保碗 | / | / | 塑料一次性餐饮具 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 723 | 东莞市飞兔包装科技 | / | 龙川县老隆镇饮茶饮品店 | 广东省 | 16oz冷饮杯 | / | / | 塑料一次性餐饮具 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 724 | 厦门三禾正工贸有限公司 | 福建省厦门翔安区马巷镇巷北路 965,967一层二层 | 饶平县琼姐姐饮品店 | 广东省 | 90注塑盖绿色 | 90口径 | 2024年01月19日 | 塑料一次性餐饮具 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 725 | 高州市圣邦塑料制品有限公司 | 高州市宝光街道西镇高岭工业园 | 友家（茂名市）企业管理科技有限公司 | 广东省 | 品尚航空杯 | 约170ml 170ml | 2024年01月19日 | 塑料一次性餐饮具 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 726 | 惠州市德怡兴塑胶制品有限公司 | 惠州市沥林镇英光村 | 潮州市潮安区江东镇双喜日用百货商行 | 广东省 | 八角杯 | 100只装/容量170ml | 2024年09月03日 | 塑料一次性餐饮具 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 727 | 祥亨旅游制品有限公司 | 广东省中山市火炬开发区.宫花工业区环山路3号。 | 紫金县城宝成商业广场日用品部 | 广东省 | 龍心飲杯 | 200ml | 2024年03月05日 | 塑料一次性餐饮具 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 728 | 湖北亿富隆纸塑有限公司 | 汉川市霍城大道131号嘉帝产业园2号、3号 | 紫金县城林香柠餐饮店 | 广东省 | pet杯盖 | 98平盖 | 2024年08月05日 | 塑料一次性餐饮具 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 729 | 丰盛塑料厂 | 广东省韶关市浈江区犁市镇产业转移工业园创业路8号韶关市嘉昶实业有限公司厂房D5 | 曲江区天惠百货商场 | 广东省 | 好客碗 | / | 2024年02月24日 | 塑料一次性餐饮具 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 730 | 广州市潮华塑料制品有限公司 | 广州市番禺区桥南街陈涌村兴业路西6横路北自编3号 | 陆丰市东海佳年华百货超市 | 广东省 | 休闲胶杯 | 155ml/50只装 K-7068 | 2023年10月02日 | 塑料一次性餐饮具 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 731 | 佛山市顺德区东创塑料五金有限公司 | 佛山市顺德区大良五沙社区居民委员会新悦路28号之十 | 广州泰益家环保包装品有限公司 | 广东省 | 中华红500单格餐盒 | 15套/包 | 2024年06月06日 | 塑料一次性餐饮具 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 732 | 佛山海卓力塑业有限公司 | 广东省佛山市南海区狮山科技工业园B区博爱东路6号 | 佛山海卓力塑业有限公司 | 广东省 | 一次性饮水杯 | 0025 50PCS，≈200ML | 2023年06月12日 | 塑料一次性餐饮具 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 733 | 东莞市莞通包装科技有限公司 | 广东省东莞市沙田镇围垦路5号 | 汕头市日兴科技有限公司 | 广东省 | 一次性茶语杯 | 40ml | 2024年04月 | 塑料一次性餐饮具 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 734 | 揭阳市揭东区新亨镇兴明塑料制品厂 | 揭阳市揭东区新亨镇白石村206国道旁 | 揭阳市快易消餐具有限公司 | 广东省 | 航空杯 | MJ-901 | 2024年05月20日 | 塑料一次性餐饮具 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 735 | 昆山纳博容器科技有限公司 | 江苏省昆山市千灯镇石浦龚巷路187号 | 珠海市金湾区陆陆大顺餐饮店 | 广东省 | PET98-520（茶救星球）胶杯 | / | 2024年07月16日 | 塑料一次性餐饮具 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 736 | 广州市炜业塑胶有限公司 | 广州市花都区新华街清布村南阳经济社新圩路 | 揭西河婆文尚奶茶店（个体工商户） | 广东省 | 90-700注塑杯 | / | 2024年07月06日 | 塑料一次性餐饮具 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 737 | 广东炬隆合溢餐具有限公司 | 佛山市南海区里水镇白岗村棠白路7号之二 | 广东炬隆合溢餐具有限公司 | 广东省 | OK水果叉 | / | 2024年06月12日 | 塑料一次性餐饮具 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 738 | / | / | 阳山县是但餐饮店 | 广东省 | 98口径奶茶杯盖 | / | / | 塑料一次性餐饮具 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 739 | 中山市横栏镇兆亿塑料制品厂 | 广东省中山市横栏镇五沙工业区益辉二路26号一楼 | 广州一选电子商务有限公司 | 广东省 | 一次性勺子（金龟勺） | 黑色 | 2024年01月15日 | 塑料一次性餐饮具 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 740 | 惠州市永盈塑料制品有限公司 | 广东省惠州市博罗县罗阳街道小金村塘佛小组岗坑口168号 | 惠州快时光贸易有限公司 | 广东省 | 一次性环保碗 | 360碗型 20只装 | 2023年11月09日 | 塑料一次性餐饮具 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 741 | / | / | 罗定市果千代甜品店 | 广东省 | 90-500注塑杯 | / | 2024年04月28日 | 塑料一次性餐饮具 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 742 | 广西用了么新型材料有限公司 | 柳州市柳江区穿山镇四方塘北一路2号3厂房 | 广东宝鸿环保科技有限公司 | 广东省 | 吸塑碗 | 360 300个装±5% | 2024年04月01日 | 塑料一次性餐饮具 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 743 | 禾滕（厦门）塑胶实业有限公司 | 厦门市翔安区巷北工业区巷北路977号 | 中山市耀康塑料制品有限公司 | 广东省 | 一次性航空杯 | 6盎司×30只 | 2024年04月01日 | 塑料一次性餐饮具 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 744 | 中山市宝莎蒂家居用品有限公司 | 中山市东区兴政路1号中山中环广场2座606号 | 中山市宝莎蒂家居用品有限公司 | 广东省 | 一次性碗 | 一套（10个） | / | 塑料一次性餐饮具 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 745 | 惠州翔福欧纸塑制品有限公司 | 广东省惠州市龙门县惠州产业转移工业园工业七路1号 | 湛江市坡头区龙头鲜汇佳超市 | 广东省 | 一次性味碟 | 20个 | 2023年08月09日 | 塑料一次性餐饮具 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 746 | / | / | 汕头市超众饮食有限公司潮阳乐旺佳分店 | 广东省 | 塑料叉 | / | / | 塑料一次性餐饮具 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 747 | 惠州大亚湾洁龙塑料制品加工厂 | 广东省惠州市大亚湾西区新察新四村 | 博罗县罗阳街道深雅百货商行 | 广东省 | 功夫杯 | 85ml | 2024年06月07日 | 塑料一次性餐饮具 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 748 | 佛山市顺德区楗业五金塑料有限公司 | 佛山市顺德区大良街道办事处古鉴村委会成功路11号 | 中山美易乐日用制品有限公司 | 广东省 | 枫康臻鲜航空杯 | 180ml×100个 | 2024年01月02日 | 塑料一次性餐饮具 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 749 | 广州市炜业塑胶有限公司 | 广州市花都区新华街清布村南阳庄新圩路边自编1号 | 翁源县龙仙镇子辰饮品店 | 广东省 | 中塑杯 | 25个/条 | 2024年06月05日 | 塑料一次性餐饮具 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 750 | 汕头市金平区金新环塑料制品厂 | 汕头市金平区潮汕路中宫建明工业区内八幢之二 | （聂信杰）个体工商户 | 广东省 | 700Aφ90注塑杯 | / | / | 塑料一次性餐饮具 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 751 | 惠州市永硕塑料制品有限公司 | 广东省惠州市博罗县罗阳镇小金村塘佛小组岗坑口 | 中山市港口镇磊慧百货商行 | 广东省 | 170mL航空胶杯（100个） | 170ML | 2023年11月02日 | 塑料一次性餐饮具 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 752 | 佛山市南海盈丹日用品有限公司 | 广东省佛山市南海区丹灶镇金沙新安工业开发区 | 广州美琳日用品有限公司 | 广东省 | 一次性塑胶碗（50只） | YC1803 50只 | 20240520 | 塑料一次性餐饮具 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 753 | 龙门县粤飞龙家庭用品有限公司 | 龙门县龙潭镇禾仓村大达斜 | 龙门县粤飞龙家庭用品有限公司 | 广东省 | 晶莹碗 | YEL-091 50只装 | 2024年01月29日 | 塑料一次性餐饮具 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 754 | 广东铭星餐具有限公司 | 广东省揭西县灰寨镇向阳村委河棉公路88号A区 | 深圳环东包装有限公司 | 广东省 | 简优生活180注塑杯 | 货号128 50+4个 | 2024年05月26日 | 塑料一次性餐饮具 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 755 | 广州市南沙区榄核建乐塑料制品厂 | 广东省广州市南沙区榄核镇九比村 | 佛山市顺德区茂金源百货贸易行 | 广东省 | 高卡杯（50个） | 200ML | 2023年01月05日 | 塑料一次性餐饮具 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 756 | 东莞市友欣环保新材料有限公司 | 东莞市沙田镇猴皇洲中路18号101室 | 潮州市潮安区金石镇艳若餐饮店（个体工商户） | 广东省 | 塑料杯 | 9050 | 2024年04月01日 | 塑料一次性餐饮具 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 757 | 江门市希艺欧铭家居日用品有限公司 | 江门市蓬江区建设二路141号厂房首层B区 | 陆丰市金生福商业有限公司 | 广东省 | 方形打包盒 | 950ml Y8456 | 2024年03月28日 | 塑料一次性餐饮具 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 758 | 弘蓝欧（深圳）实业有限公司 | 深圳市宝安区新桥街道南浦路2-201 | 弘蓝欧（深圳）实业有限公司 | 广东省 | 圆形300餐盒 | / | / | 塑料一次性餐饮具 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 759 | 保定贝佳宝纸塑制品制造有限公司 | 河北省保定市清苑区冉庄镇蒋庄村 | 陆丰市东海冰雪有约奶茶店 | 广东省 | 700磨砂注塑杯 | 25只/提 | 2024年04月09日 | 塑料一次性餐饮具 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 760 | / | / | 广宁县拾壹点城市行动奶茶店 | 广东省 | PET98-16OZ（9802）（杯） | / | / | 塑料一次性餐饮具 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 761 | 佛山市南海区盈丹日用品有限公司 | 广东省佛山市南海区丹灶镇金沙新安工业开发区 | 怀集县惠而佳惠诚购物广场有限公司 | 广东省 | 一次性航空杯 | 60只×200ml | 2023年03月17日 | 塑料一次性餐饮具 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 762 | 惠州市艾田实业有限公司 | 惠州市惠阳区新圩镇新联村大岭下小组大山塘336号 | 广东艾田日用品有限公司 | 广东省 | 一次性航空杯 | 30只/袋，容量≤140ml | 2024年08月25日 | 塑料一次性餐饮具 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 763 | 惠州市腾辉塑胶制品有限公司 | 惠州市惠阳区镇隆镇甘陂村特商禾必账地段 | 东莞市飞兔包装科技有限公司 | 广东省 | 一次性塑料碗 | 50个/1包 | 2024-06-26 | 塑料一次性餐饮具 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 764 | 佛山市顺德区楗业五金塑料有限公司 | 广东省佛山市顺德区大良街道办事处古鉴村委会成功路11号 | 东莞市飞兔包装科技有限公司 | 广东省 | 楗业航空杯 | 180ml | 2024-05-02 | 塑料一次性餐饮具 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 765 | / | / | 中山市石岐区三浦茶饮店 | 广东省 | 98平盖 | / | / | 塑料一次性餐饮具 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 766 | 揭阳市揭东区康晖塑料制品厂 | 揭阳市揭东区锡场镇锡东村西埔路脚地段 | 揭阳市快生活贸易有限公司 | 广东省 | 航空杯 | A-367 | 2024年07月01日 | 塑料一次性餐饮具 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 767 | 广东骏宝实业有限公司 | 广东省汕头市金平区大学路30号 | 汕头市宏诚工艺制品有限公司 | 广东省 | 一次性塑料杯 | 1920050 7.2cm×4.5cm×7.5cm,200ml | 2022年08月30日 | 塑料一次性餐饮具 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 768 | / | / | 东莞市塘厦逸趣饮品店（个体工商户） | 广东省 | PP-P89咖啡盖（亚光白） | / | / | 塑料一次性餐饮具 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 769 | / | / | 东莞市塘厦千滋饮食店 | 广东省 | 650ML易拉罐 | / | / | 塑料一次性餐饮具 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 770 | 东莞市道滘德康塑料制品厂 | 东莞市道滘镇大岭丫村大氹小组新兴一街 | 广州市白云区同和家家联超市商场 | 广东省 | 航空胶杯 | 180ml/80只装 | 2024年01月21日 | 塑料一次性餐饮具 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 771 | 湖北亚奇包装材料有限公司 | 湖北省孝感市汉川市仙女山街道办事处泰昌路8号四台产业园公司内7栋厂房附1号湖北省 | 新会区赣安食品店（个体工商户） | 广东省 | 90-500注塑光杯（砂） | ø90/500CC | 2024年07月09日 | 塑料一次性餐饮具 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 772 | 化州市伟嘉塑业有限公司 | 广东省茂名市化州市同庆镇排塘村委会玉山村 | 湛江市坡头区龙头鲜汇佳超市 | 广东省 | 850ML圆形保鲜盒10套装 | / | 2023年08月16日 | 塑料一次性餐饮具 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 773 | 南阳中跃科技有限公司 | 河南省南阳市新野县产业集聚区标准化厂房二期 | 普宁市流沙宜宏餐饮店 | 广东省 | 打包盒 | 1000方盒 | / | 塑料一次性餐饮具 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 774 | 惠州大亚湾洁龙塑料制品加工厂 | 广东省惠州市大亚湾西区新察新四村 | 博罗县罗阳街道深雅百货商行 | 广东省 | 玲珑杯 | / | 2024年08月08日 | 塑料一次性餐饮具 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 775 | 苏州丰连实业有限公司 | 江苏省苏州市吴江区黎里镇新黎路435号 | 汕头市澄海区六星集咖啡店 | 广东省 | 1H-2117体<IPC-0E8身〉（打包盒） | 50 只/袋 | 2024年07月12日 | 塑料一次性餐饮具 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 776 | 广东裕发塑纸制品有限公司 | 广东省揭西县南山镇关西村石排园 | 汕尾市城区美如月百货商行（个体工商户） | 广东省 | 千福优质塑杯 | 220ML | 2024年05月09日 | 塑料一次性餐饮具 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 777 | 武汉鑫永安纸塑有限公司 | / | 兴宁市伊朵食坊 | 广东省 | 高透奶茶杯（伊朵食坊） | 90-420U-10g | 2024年05月31日 | 塑料一次性餐饮具 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 778 | 东莞市飞兔包装科技 | / | 龙川县老隆镇饮茶饮品店 | 广东省 | φ90/700CC（700注塑饮料杯） | / | / | 塑料一次性餐饮具 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 779 | 惠州市艾田实业有限公司 | 惠州市惠阳区新圩镇新联村大岭下小组大山塘 | 惠州市艾田实业有限公司 | 广东省 | 打包盒 | AT-7070 750ML*10套 | 2023年10月29日 | 塑料一次性餐饮具 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 780 | 兴宁市雄丰纸塑制品俄三厂 | 广东省梅州市兴宁市兴田二路俄三段宁中开发区 | 龙川县众合家悦汇超市（中和路店） | 广东省 | 雄丰迷你杯 | 90mL | 2024年01月15日 | 塑料一次性餐饮具 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 781 | 广东巧妙家居用品有限公司 | 佛山市南海区里水镇逢涌逢西村南水路自编20号 | 陆河县城新长江百货商场 | 广东省 | 休闲胶碗 | 355ml/20只装 Q-7336 | 2023年10月27日 | 塑料一次性餐饮具 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 782 | 东莞市道滘德康塑料制品厂 | 东莞市道滘镇大岭丫村大氹小组新兴一街3号 | 茂名市明湖百货有限公司明湖超市高州东门连锁店 | 广东省 | 一次性啤酒杯 | 220ml，40只装 | 2023年08月22日 | 塑料一次性餐饮具 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 783 | 湖北康之佳纸塑包装有限公司 | 湖北省孝感市汉川市汈东街道办事处长乐村北区工业园 | 高州市李拔锋奶茶店 | 广东省 | 90口径冷饮杯（A杯）（蓝茶） | / | 2024年06月14日 | 塑料一次性餐饮具 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 784 | 广东骏宝实业有限公司 | 广东省汕头市龙湖区龙新西街6号 | 陆丰市东海佳年华百货超市 | 广东省 | Qidai健康圆胶碟 | 直径约19cm JB-QLD002 | 2023年06月02日 | 塑料一次性餐饮具 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 785 | 厦门钰得沣塑胶有限公司 | 福建省厦门市翔安区市头路100号101单元、502单元 | 饶平县琼姐姐饮品店 | 广东省 | 170mm小叉勺 | 170mm（独立包装） | 2024年05月08日 | 塑料一次性餐饮具 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 786 | 龙门县粤飞龙家庭用品有限公司 | 广东省惠州市龙门县龙潭镇禾仓村大达斜 | 陆丰市金生福商业有限公司 | 广东省 | 胶碗 | 320ml Y8412 | 2023年09月21日 | 塑料一次性餐饮具 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 787 | 惠州翔福欧纸塑制品有限公司 | 广东省惠州市龙门县惠州产业转移工业园工业七路1号 | 广宁县供销大厦购物中心 | 广东省 | 圆形胶碟 | 直径25cm×10只 | 2023年01月03日 | 塑料一次性餐饮具 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 788 | 化州市雄邦塑业有限公司 | 化州市鉴江区山底岭茂化公路边 | 阳西县惠多多东湖超市 | 广东省 | 好太太航空杯 | / | 2024年04月18日 | 塑料一次性餐饮具 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 789 | 惠州翔福欧纸塑制品有限公司 | / | 阳春市晟鸿福百货连锁有限公司 | 广东省 | 170泡茶杯 | 165ml | 2024年01月08日 | 塑料一次性餐饮具 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 790 | 惠州洋瑞印刷包装有限公司 | 惠州市惠阳区沙田镇花塘村东部工业园富顺科技园厂房一一楼至五楼、厂房二一楼 | 惠州洋瑞印刷包装有限公司 | 广东省 | 塑料一次性餐饮具（分体酱料杯） | 5A酱料杯 | 2023年10月16日 | 塑料一次性餐饮具 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 791 | 广东炬隆合溢餐具有限公司 | 佛山市南海区里水镇白岗村棠白路7号之二 | 广东炬隆合溢餐具有限公司 | 广东省 | 210长柄羹（独立）（塑料勺） | / | 2023年08月22日 | 塑料一次性餐饮具 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 792 | 东莞市三泽塑料制品有限公司 | 东莞市中堂镇南潢路湛翠段10号 | 东莞市三泽塑料制品有限公司 | 广东省 | 三泽日料盒 | / | 2023年04月29日 | 塑料一次性餐饮具 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 793 | 河源市源城区河塑塑料制品厂 | 广东省河源市源城区河浦大道北面明珠工业区内 | 佛山市竞辉百货有限公司 | 广东省 | 啤酒杯 | 240ml×80只装 | 2024年06月01日 | 塑料一次性餐饮具 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 794 | / | / | 罗定市果千代甜品店 | 广东省 | 90-700注塑杯 | / | 2024年03月04日 | 塑料一次性餐饮具 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 795 | 揭西县京溪园镇君兴塑料制品厂 | 广东省揭西县京溪园第一工业区内岭子段2号东侧 | 惠州市惠阳区新圩汇毅百货店 | 广东省 | 碗中靓碗 | 18±2个装 330ml | 2024年06月16日 | 塑料一次性餐饮具 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 796 | 惠州市惠众兴科技有限公司 | 惠州市惠阳区井龙村万祥大道280号 | 广东宝鸿环保科技有限公司 | 广东省 | 塑料一次性餐饮具 | 分体两格 | 2024年07月22日 | 塑料一次性餐饮具 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 797 | 信宜市宜品塑料制品有限公司 | 信宜市东镇镇旺同工业区 | 信宜市百村香果贸易商行 | 广东省 | 加厚航空杯（170ml） | 170ml100只装 | 2024年07月10日 | 塑料一次性餐饮具 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 798 | 佛山市禅城区盛发塑料五金有限公司 | / | 广州简米餐具有限公司 | 广东省 | 新直桶套装（碗） | 300 | 2024年07月20日 | 塑料一次性餐饮具 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 799 | 揭阳市榕城区盈兴塑料制品厂 | 揭阳市榕城区溪南街道前光村港溪片1号 | 揭阳市山牛贸易有限公司 | 广东省 | 一次性航空杯 | 50只装 180ml | 2024年08月14日 | 塑料一次性餐饮具 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 800 | 汕头市慧盈塑料科技有限公司 | 汕头市金平区月浦大港路水泥仓5号 | 普宁市流沙宜宏餐饮店 | 广东省 | 航空杯 | 027 约170mI | 2023年11月25日 | 塑料一次性餐饮具 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 801 | 广东裕发塑纸制品有限公司 | 广东省揭西县南山镇关西村石排园 | 汕尾市城区美如月百货商行（个体工商户） | 广东省 | 千福迷尔®杯 | / | 2024年07月05日 | 塑料一次性餐饮具 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 802 | 河源市源城区河塑塑料制品厂 | 广东省河源市源城区河埔大道北面明珠工业区内 | 深圳市好佳洁实业有限公司 | 广东省 | 好佳洁佳洁杯 | 0058 200ml×50只 | 2024年04月02日 | 塑料一次性餐饮具 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 803 | 武汉市东西湖亚奇纸塑制品厂 | / | 兴宁市伊朵食坊 | 广东省 | 90-700磨砂财圆滚滚（注塑杯） | / | 2023年12月03日 | 塑料一次性餐饮具 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 804 | 武汉市东西湖亚奇纸塑制品厂 | / | 兴宁市伊朵食坊 | 广东省 | 90绿色连体盖 | / | 2023年07月25日 | 塑料一次性餐饮具 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 805 | 龙门县粤飞龙家庭用品有限公司 | 龙门县龙潭镇禾仓村大达斜 | 龙门县粤飞龙家庭用品有限公司 | 广东省 | 航空杯 | YEL-074 50个装/包 | 2024年01月29日 | 塑料一次性餐饮具 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 806 | 厦门三禾正工贸有限公司 | 厦门翔安区马巷镇巷北路967号 | 新会区赣安食品店（个体工商户） | 广东省 | PLA 可降解超长吸管 | Φ11.5MM*290MM | 2023年06月22日 | 吸管（纸吸管、可降解吸管） | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 807 | 东莞市特冠实业有限公司 | 广东省东莞市厚街镇厚新北路52号 | 东莞市特冠实业有限公司 | 广东省 | 牛皮纸包PLA小吸管 | 7mm×190mm | 2024年09月15日 | 吸管（纸吸管、可降解吸管） | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 808 | 广东丰华纸业股份有限公司 | 广东省东莞市常平镇土塘工业区一横路15号 | 广州市兴旺达贸易有限公司 | 广东省 | 6*150牛皮色平口纸吸管 | / | 2024年08月05日 | 吸管（纸吸管、可降解吸管） | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 809 | 开平市展图塑料制品有限公司 | 广东省开平市沙冈区开庄管理区 | 深圳市盈洁日用品制造有限公司 | 广东省 | 纸吸管 | φ6mm×21Omm | 2023年11月02日 | 吸管（纸吸管、可降解吸管） | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 810 | 东莞市元润新材料科技有限公司 | 广东省东莞市茶山镇京山第三工业区四路11号3号楼102室 | 东莞市元润新材料科技有限公司 | 广东省 | 斜口管 | 12×190mm | / | 吸管（纸吸管、可降解吸管） | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 811 | 台州市佳艺清洁用品厂（普通合伙） | 浙江省台州市台州湾新区海虹街道开发大道东段888号5幢3层、6幢3层 | 江门市新会区永利超市有限公司 | 广东省 | 白色纸吸管 | Ф6×197mm,50支/袋 JX-7201 | 2024年01月20日 | 吸管（纸吸管、可降解吸管） | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 812 | 亦程（广东）包装科技有限公司 | 广东省东莞市寮步镇向西东区路15号5栋 | 惠来县魂彬奶茶店 | 广东省 | 英歌魂.可降解珍珠吸管19cm（2024款） | 100支/包 | 2024年08月02日 | 吸管（纸吸管、可降解吸管） | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 813 | 佛山绿牛环保科技有限公司 | 广东省佛山市顺德区勒流锦力智飞园4栋 | 佛山吸管生物降解材料厂 | 广东省 | 白色6*190mm斜口独立纸吸管 | 白色6*190mm | 2024年10月14日 | 吸管（纸吸管、可降解吸管） | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 814 | 东莞市康源新材料有限公司 | / | 广东派客包装制品有限公司 | 广东省 | PLA聚乳酸可降解吸管（白） | / | 2024年09月01日 | 吸管（纸吸管、可降解吸管） | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 815 | 广州睿琪琳塑料制品有限公司 | 广东广州南沙区榄核镇榄九路96号（MB厂房）102 | 广州睿琪琳塑料制品有限公司 | 广东省 | PLA聚乳酸可降解吸管 | / | 2024年08月26日 | 吸管（纸吸管、可降解吸管） | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 816 | 广东丰华纸业股份有限公司 | 广东省东莞市常平镇土塘工业区一横路15号 | 广州市兴旺达贸易有限公司 | 广东省 | 6*197白色平口纸吸管 | / | 2024年08月05日 | 吸管（纸吸管、可降解吸管） | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 817 | 广东丰华纸业股份有限公司 | 广东省东莞市常平镇土塘工业区一横路15号 | 广州市兴旺达贸易有限公司 | 广东省 | 6*230白色斜口纸吸管 | / | 2024年08月05日 | 吸管（纸吸管、可降解吸管） | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 818 | 汉川杰安塑料科技有限公司 | 湖北省汉川市经济开发区徐家口村徐家渠路东 | 陆丰市东海冰雪有约奶茶店 | 广东省 | 可降解三孔吸管 | 尖头吸管φ6×220mm，1.25g 200支/包 | 2024年06月20日 | 吸管（纸吸管、可降解吸管） | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 819 | 惠州市琪恒泰新材料制品有限公司 | / | 东莞市企石姚一姚电商商行（个体工商户） | 广东省 | 全生物降解PLA吸管（白色） | 6×190mm | 2024年08月10日 | 吸管（纸吸管、可降解吸管） | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 820 | 长沙盛吉塑料制品制造有限公司 | 湖南省长沙市长沙县黄兴镇沿江村 | 东莞市塘厦逸趣饮品店（个体工商户） | 广东省 | 花开几叶三孔咖啡管 | 220mm | 2024年03月18日 | 吸管（纸吸管、可降解吸管） | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 821 | 东莞市蝶彩塑胶制品有限公司 | 东莞市黄江镇盛业路43号 | 广州美信环保材料有限公司 | 广东省 | PLA聚乳酸全降解吸管（牛皮纸） | / | 2024年08月29日 | 吸管（纸吸管、可降解吸管） | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 822 | 东莞市新康纸塑包装有限公司 | / | 东莞市启程纸塑制品有限公司 | 广东省 | 1.2*23原色纸吸管 | 100支/包 | 2024年08月12日/2109272532 | 吸管（纸吸管、可降解吸管） | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 823 | 东莞市康源新材料有限公司 | / | 广东派客包装制品有限公司 | 广东省 | PLA吸管（蓝色） | / | 2024年09月01日 | 吸管（纸吸管、可降解吸管） | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 824 | 福建省恒圣达包装有限公司 | 福建省莆田市涵江区国欢镇码头村励浦80号 | 汕头鹏泰超市有限公司澄海区分公司 | 广东省 | 纸质直吸管 | 1961 6×197mm | 2023年02月01日 | 吸管（纸吸管、可降解吸管） | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 825 | 漳州杰安塑料有限公司 | 福建省漳州市龙文区小港北路25号 | 翁源县龙仙镇子辰饮品店 | 广东省 | 可降解粗吸管 | 12.5×230mm，2.5g | 2024年06月13日 | 吸管（纸吸管、可降解吸管） | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 826 | 深圳市宝辉新材料科有限公司 | 深圳市龙岗区园山街道西坑社区西湖工业园26号 | 阳春市春湾镇虹福美优乐餐厅（个体工商户） | 广东省 | PLA小吸管 | / | 2024年04月24日 | 吸管（纸吸管、可降解吸管） | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 827 | 江门市意奇高工贸有限公司 | 江门市新会区大泽镇创利来工业区创业路 | 江门市意奇高工贸有限公司 | 广东省 | 聚乳酸PLA可降解吸管（斜口直管） | 12*230mm | / | 吸管（纸吸管、可降解吸管） | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 828 | 东莞市得轩塑胶五金制品有限公司 | 广东省东莞市东坑镇黄麻岭凤凰西路5号2号楼 | 东莞市得轩塑胶五金制品有限公司 | 广东省 | 白色pla耐高温三孔咖啡管 | / | / | 吸管（纸吸管、可降解吸管） | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 829 | 东莞子图包装有限公司 | 广东省东莞市清溪镇香芒西路285号2栋5楼 | 东莞子图包装有限公司 | 广东省 | 全生物降解咖啡渣吸管 | 6*190mm 斜口 | 2024年09月04日 | 吸管（纸吸管、可降解吸管） | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 830 | 广东福瑞斯包装科技有限公司 | 广东省惠州市博罗县石湾镇科技北二路 | 广东福瑞斯包装科技有限公司 | 广东省 | PLA聚乳酸吸管（粗） | ∅12＊190mm | 2024年07月05日 | 吸管（纸吸管、可降解吸管） | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 831 | 东莞市元润新材料科技有限公司 | 广东省东莞市茶山镇京山第三工业区四路11号3号楼102室 | 东莞市元润新材料科技有限公司 | 广东省 | 环保吸管 | 12×230mm | / | 吸管（纸吸管、可降解吸管） | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 832 | 揭阳华品汇塑料制品有限公司 | 广东省揭阳市榕城区凤美街道团友村望江北路北侧 | 广州辉腾酒店用品有限公司 | 广东省 | PLA吸管（可降解吸管11*190mm） | / | 2024年06月01日 | 吸管（纸吸管、可降解吸管） | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 833 | 佛山绿牛环保科技有限公司 | / | 广州玖陆包材商贸发展有限公司 | 广东省 | 纸吸管 | / | 2024年08月02日 | 吸管（纸吸管、可降解吸管） | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 834 | 安徽新多旺智能包装科技有限公司 | 明光市潘村镇潘村返乡创业园4号标准化厂房3层 | 阳西县斯味洛奶茶店 | 广东省 | PLA可降解吸管（细吸管） | / | / | 吸管（纸吸管、可降解吸管） | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 835 | 江门市意奇高工贸有限公司 | 江门市新会区大泽镇创利来工业区创业路 | 江门市意奇高工贸有限公司 | 广东省 | 聚乳酸PLA可降解吸管（平口直管） | 6*190mm | / | 吸管（纸吸管、可降解吸管） | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 836 | 东莞子图包装有限公司 | 广东省东莞市清溪镇香芒西路285号2栋5楼 | 东莞子图包装有限公司 | 广东省 | 全生物降解甘蔗渣吸管 | 12×230mm | 2024年09月02日 | 吸管（纸吸管、可降解吸管） | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 837 | 福建南王环保科技股份有限公司 | 福建省泉州市惠安县惠东工业区（东桥镇燎原村） | 普宁市瑾萱餐饮服务有限公司 | 广东省 | 喜悦发生纸吸管V | 11.2×240MM | 2024年01月31日/BZ0100702 | 吸管（纸吸管、可降解吸管） | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 838 | 厦门三禾正工贸有限公司 | 福建省厦门翔安区马巷镇巷北路 965,967一层二层 | 饶平县琼姐姐饮品店 | 广东省 | PLA可降解环保小吸管 | φ5.5MM*230MM | 2024年06月07日 | 吸管（纸吸管、可降解吸管） | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 839 | 东莞管虎环保包装制品有限公司 | 广东省东莞市东城街道莞长路东城段226号3栋201室 | 广宁县拾壹点城市行动奶茶店 | 广东省 | 白牛皮纸包17cm三孔咖啡吸管 | 170mm | / | 吸管（纸吸管、可降解吸管） | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 840 | 爱降解环保科技（广东）有限公司 | 广东省江门市蓬江区宏兴路88号13栋 | 珠海市金湾区陆陆大顺餐饮店 | 广东省 | PLA吸管 | / | 2024年06月15日 | 吸管（纸吸管、可降解吸管） | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 841 | 漳州杰安塑料有限公司 | 福建省漳州市龙文区小港北路25号 | 惠东县平山曼曼香香饮品店（个体工商户） | 广东省 | PLA细吸管 | 6×230mm，1.2g | 2024年07月23日 | 吸管（纸吸管、可降解吸管） | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 842 | 日照东方缘日用制品有限公司 | 山东日照市东港区秦楼街道聊城路118号 | 深圳我会壹点餐饮管理有限公司 | 广东省 | 三孔吸管加长款230*6mm | 100支/包 | 2024年01月16日 | 吸管（纸吸管、可降解吸管） | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 843 | 佛山绿牛环保科技有限公司 | 广东省佛山市顺德区勒流锦力智飞园4栋 | 佛山吸管生物降解材料厂 | 广东省 | 黑色6*197mm平口裸管纸吸管 | 白色6*190mm | 2024年10月14日 | 吸管（纸吸管、可降解吸管） | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 844 | 揭阳华品汇塑料制品有限公司 | 广东省揭阳市榕城区凤美街道团友村望江北路北侧 | 广州辉腾酒店用品有限公司 | 广东省 | PLA吸管（可降解吸管12*230mm） | / | 2024年06月01日 | 吸管（纸吸管、可降解吸管） | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 845 | 东莞市康源新材料有限公司 | / | 广东派客包装制品有限公司 | 广东省 | PLA聚乳酸可降解吸管（原色） | / | 2024年09月01日 | 吸管（纸吸管、可降解吸管） | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 846 | 广州睿琪琳塑料制品有限公司 | 广东广州南沙区榄核镇榄九路96号（MB厂房）102 | 广州睿琪琳塑料制品有限公司 | 广东省 | 塑包珍珠奶茶饮管 | / | 2024年08月26日 | 吸管（纸吸管、可降解吸管） | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 847 | 义乌市双童日用品有限公司 | 义乌市北苑工业园北苑路378-379号 | 广州美琳日用品有限公司 | 广东省 | PLA可降解吸管60支（可弯吸管） | YC1510 φ6*210mm | 2024年05月22日 | 吸管（纸吸管、可降解吸管） | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 848 | 东莞市元润新材料科技有限公司 | 广东省东莞市茶山镇京山第三工业区四路11号3号楼102室 | 东莞市元润新材料科技有限公司 | 广东省 | PLA聚乳酸可降解环保吸管（斜口吸管） | 6×19mm | / | 吸管（纸吸管、可降解吸管） | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 849 | 东莞市康源新材料有限公司 | 广东省东莞市厚街镇汀山路70号501室 | 东莞市得轩塑胶五金制品有限公司 | 广东省 | PLA吸管 食品接触用 | PLA-6*190原色独包 | 2024年06月21日/240315 | 吸管（纸吸管、可降解吸管） | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 850 | 东莞子图包装有限公司 | 广东省东莞市清溪镇香芒西路285号2栋5楼 | 东莞子图包装有限公司 | 广东省 | 全生物降解竹纤维吸管 | 6*190mm 斜口 | 2024年09月04日 | 吸管（纸吸管、可降解吸管） | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 851 | 东莞市蝶彩塑胶制品有限公司 | 东莞市黄江镇盛业路43号 | 广州美信环保材料有限公司 | 广东省 | PLA聚乳酸全降解吸管（白纸） | / | 2024年08月29日 | 吸管（纸吸管、可降解吸管） | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 852 | 广东福瑞斯新材料科技有限公司 | 广东省惠州市博罗县石湾镇科技北二路 | 广东福瑞斯包装科技有限公司 | 广东省 | PLA聚乳酸吸管（细） | ∅06＊190mm | 2024年08月13日 | 吸管（纸吸管、可降解吸管） | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 853 | 佛山市顺德区楗业五金塑料有限公司 | 佛山市顺德区大良街道办事处古鉴村委会成功路11号 | 广州市用了么餐具有限公司 | 广东省 | 楗业多色纸杯 | JY-930 230ml | 2024年07月20日 | 纸杯 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 854 | 南宁市帝辉纸业有限公司 | 南宁市良庆区月湖一里2号 | 佛山市南海区君智顺纸餐具用品有限公司 | 广东省 | 玫瑰花边图案一次性纸杯 | 200ml（7.0盎司） | 2023年11月31日 | 纸杯 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 855 | 深圳市鸿达纸制品有限公司惠州分公司 | 惠州市惠阳区新圩镇长布惠淡公路旁厂房1 | 广东宝鸿环保科技有限公司 | 广东省 | 幸福杯 | 250ml | 2024年09月06日 | 纸杯 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 856 | 安徽商吉包装有限公司 | 安徽省准南寿县新桥国际产业园永乐路49号 | 汕头市澄海区六星集咖啡店 | 广东省 | 12oz纸杯 | 9.0×5.9×11.0cm | 2024年06月28日 | 纸杯 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 857 | 广州市绿泰纸杯有限公司 | 广州市白云区钟落潭金盆老屋街49号 | 曲江区天惠百货商场 | 广东省 | 森泰宝加厚时尚纸杯 | 180ml | 2024年03月20日 | 纸杯 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 858 | 浙江羽鑫纸业有限公司 | 浙江省台州市黄岩区沙埠镇南工路21号 | 广州立洁日用品有限公司 | 广东省 | 欢乐家庭加厚纸杯 | Y－9558 250ml | 2024年04月01日 | 纸杯 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 859 | 佛山市顺德区楗业五金塑料有限公司 | 佛山市顺德区大良街道办事处古鉴村委会成功路11号 | 广州市用了么餐具有限公司 | 广东省 | 楗业茶道纸杯 | JY-920 230ml | 2024年03月25日 | 纸杯 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 860 | 潮州市潮安区金石镇益康纸塑工艺厂 | 广东省潮州市潮安区金石镇龙下村村址路8号 | 潮州市柏雀贸易有限公司 | 广东省 | 纸杯 | 250ml | / | 纸杯 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 861 | 广州市白云区康保纸杯厂 | 广州市白云区太和镇田心村第四经济合作社自编83号 | 广东光华纸制品有限公司 | 广东省 | 一次性纸杯 | C750 200ml 50只 | 2023年03月06日 | 纸杯 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 862 | 东莞市一众纸业有限公司 | 广东省东莞市石排镇福隆刘屋十三路1号2号楼501室 | 佛山市顺德区嘉文贸易有限公司 | 广东省 | 一次性纸杯100个装（180ml） | 180ml×100个装 | 2023年07月02日 | 纸杯 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 863 | 东莞市新美纸制品有限公司 | 广东省东莞市道滘镇小河新基街17号2号楼 | 紫金县城宝成商业广场日用品部 | 广东省 | 一次性纸杯 | 230ml/50只装 | 2023年05月20日 | 纸杯 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 864 | / | / | 韶关市曲江区益茗饮品店 | 广东省 | 700ml纸杯 | 700ml | / | 纸杯 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 865 | 东莞市一众纸业有限公司 | 广东省东莞市石排镇福隆刘屋十三路1号2号楼501室 | 台山市大江镇万鸿超市 | 广东省 | 鑫净康一次性环保纸杯 | 80只装200ml（7安士） | 2024年02月02日 | 纸杯 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 866 | 东莞市新康纸塑包装有限公司 | 东莞市塘厦镇石鼓村高园路9号 | 潮州市潮安区金石镇艳若餐饮店（个体工商户） | 广东省 | 纸杯 | / | 2024年04月01日 | 纸杯 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 867 | 深圳市盈洁日用品制造有限公司东莞分公司 | 广东省东莞市横沥镇山厦工业区一路12号 | 深圳市盈洁日用品制造有限公司 | 广东省 | 无塑纸杯 | 230毫升 40只 | 2023年10月04日 | 纸杯 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 868 | 湖南中松纸塑制品有限公司 | 湖南省株洲市攸县新市镇 | 阳春市好邻居超级商场有限公司 | 广东省 | 康洁诺欢喜本色纸杯 | 80只×230ML | 2024年01月16日 | 纸杯 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 869 | 湖北鑫拓航纸塑包装有限公司 | 湖北省汉川市汈东街道办事处新乐村8号 | 江门市布维记餐饮管理有限公司新会金田分公司 | 广东省 | 布维记-16A中空杯 | / | 2024年03月19日 | 纸杯 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 870 | 深圳市信佳旺纸塑包装有限公司 | / | 深圳市龙岗区坪地裕佳兴日用品店 | 广东省 | 环保纸杯 | / | / | 纸杯 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 871 | 佛山市旭航智造科技有限公司 | 广东省佛山市南海区里水镇宏岗村里和路宏岗段46号之一（住所申报） | 揭西河婆文尚奶茶店（个体工商户） | 广东省 | 16A纸杯 | / | 2024年03月20日 | 纸杯 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 872 | 江苏宜之禾包装科技实业有限公司 | 江苏省南京市江宁区湖熟街道盛达路17号1幢 | 惠东县平山曼曼香香饮品店（个体工商户） | 广东省 | 纸杯/大杯（人闲桂花落） | 650ml | 2024年07月16日/202407C | 纸杯 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 873 | 湖南世容纸塑包装有限公司 | 湖南浏阳市镇头镇环保科技示范园 | 江门市蓬江区森榕商贸行 | 广东省 | 一次性纸碗 | B-4131 20只装550ml | 2023年11月20日 | 纸杯 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 874 | 广东巧妙家居用品有限公司 | 佛山市南海区里水镇逢涌逢西村南水路自编20号 | 陆河县闽辉购物有限公司 | 广东省 | 时尚纸杯 | 190ml/50只装 C-8200 | 2023年11月02日 | 纸杯 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 875 | 广州市新博利塑料制品有限公司 | 广州市番禺区桥南街草河工业区南五排2号 | 广州市新博利塑料制品有限公司 | 广东省 | 康溢筒装纸杯230ml（28个） | KY-5160 230ml（28个） | 2024年04月25日 | 纸杯 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 876 | 广州市白云康保纸杯厂 | 广州市白云大道太和田心工业区田心路83号 | 高州市永浩超市 | 广东省 | 家顺7盎司纸杯 | 200ml 100只 | 2024年01月03日 | 纸杯 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 877 | 东莞市新康纸塑包装有限公司 | 东莞市塘厦镇石鼓村高园联合体4号C栋一楼 | 新会区叁丘咖啡店 | 广东省 | 10A白中空（纸杯） | 50个/条 | 2024年03月22日 | 纸杯 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 878 | 惠州市鑫顺来纸塑制品有限公司 | 惠州市博罗县龙溪街道小蓬岗村明盛路13号 | 云安区永昌百货商场 | 广东省 | 加厚纸杯 | 180mL | 2023年12月24日 | 纸杯 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 879 | 广州市绿泰纸杯有限公司 | 广州市白云区钟落潭金盆老屋街49号 | 广州连构贸易有限公司 | 广东省 | 上品纸杯 | OYS-1638 190ml×50只+2只 | 2024年03月20日 | 纸杯 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 880 | 东莞市一众纸业有限公司 | 广东省东莞市石排镇福隆刘屋十三路1号2号楼501室 | 中山市喜鸿多百货有限公司 | 广东省 | 一次性纸杯50个装（230ml） | 230ml×50个装 | 2023年12月04日 | 纸杯 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 881 | 湖北鑫拓航纸塑包装有限公司 | 湖北省孝感市汉川市汈东街道新乐村8号 | 陆丰市东海冰雪有约奶茶店 | 广东省 | 牛乳茶16A双层纸杯 | 16A双层纸杯 20个/袋 | 2024年06月20日 | 纸杯 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 882 | 深圳市宝辉新材料科技有限公司 | 深圳市龙岗区园山街道西坑社区西湖工业区26号厂房1层，2层，3层，4层 | 珠海市金湾区陆陆大顺餐饮店 | 广东省 | 纸杯 | / | 2024年04月13日 | 纸杯 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 883 | 深圳市鸿达纸制品有限公司惠州分公司 | 惠州市惠阳区新圩镇长布惠淡公路旁厂房1 | 广东宝鸿环保科技有限公司 | 广东省 | 楗业迎客纸杯 | JY－720 180ml | 2024年04月25日 | 纸杯 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 884 | 东莞市乐顺包装有限公司 | 广东省东莞市东坑镇创基路8号2号楼302室 | 新兴县新城镇星辉餐饮店（个体工商户） | 广东省 | 90口双层纸杯（600毫升）（2403B版） | / | 2024年05月13日/062303039A2 | 纸杯 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 885 | 湖南省维克奇纸塑包装有限公司 | 湖南省长沙县黄花镇工业园财富大道23号 | 新兴县新城镇星辉餐饮店（个体工商户） | 广东省 | 90口双层纸杯（500毫升）（2403版） | / | 2024年05月12日/0512 04/A0514 | 纸杯 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 886 | 湖南世容纸塑包装有限公司 | 湖南浏阳市镇头镇环保科技示范园 | 江门市蓬江区森榕商贸行 | 广东省 | 一次性纸杯 | B-4252 20只装230ml | 2023年11月12日 | 纸杯 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 887 | 深圳市鸿达纸制品有限公司惠州分公司 | 惠州市惠阳区新圩镇长布惠淡公路旁厂房1 | 广东四合一仓储服务有限公司 | 广东省 | 幸福杯 | / | 2024年09月06日 | 纸杯 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 888 | 东莞市新美纸制品有限公司 | 广东省东莞市道滘镇小河新基街17号 | 中山市港口镇循彧百货店 | 广东省 | 德康纸杯 | 230ml/50只装 | 2023年01月02日 | 纸杯 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 889 | 南宁市帝辉纸业有限公司 | 南宁市良庆区月湖一里2号 | 佛山市南海区君智顺纸餐具用品有限公司 | 广东省 | 加厚福字纸杯 | 200ml（7.0盎司） | 2023年11月31日 | 纸杯 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 890 | 深圳市盈洁日用品制造有限公司东莞分公司 | 广东省东莞市横沥镇山厦工业区一路12号 | 广州市白云区同和家家联超市商场 | 广东省 | 无塑纸杯 | 230ml | 2024年03月01日/0751 | 纸杯 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 891 | 东莞市先达美域高印刷有限公司 | 东莞市石排镇中坑村 | 东莞市先达美域高印刷有限公司 | 广东省 | 4安士 单层空白杯约120ml | 50只/条 | 2024年09月01日 | 纸杯 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 892 | 湖北紫丹包装科技有限公司 | 湖北省荆门市钟祥市大柴湖经济开发工业园区三号路以北、四号路以东 | 深圳我会壹点餐饮管理有限公司 | 广东省 | 90-200 ml忌廉杯 | 50个 | 2023年11月30日 | 纸杯 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 893 | 东莞市辰卓纸品有限公司 | 广东省东莞市万江街道汾溪路48号 | 汕头市澄海区麦味餐饮店 | 广东省 | 百事可乐杯22安 | 22A | 2024年04月18日 | 纸杯 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 894 | 东莞市畅享纸塑包装有限公司 | / | 龙川县老隆镇饮茶饮品店 | 广东省 | 16安一次性环保纸杯 | / | / | 纸杯 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 895 | / | / | 广宁县拾壹点城市行动奶茶店 | 广东省 | 16A中空杯 | / | / | 纸杯 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 896 | 灵川县兴荣竹木纸塑制品厂 | 桂林市灵川县八里街开发区29#15-1A2号 | 佛山市南海区君智顺纸餐具用品有限公司 | 广东省 | 兴荣喜庆杯 | / | 2024年03月21日 | 纸杯 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 897 | 安徽星光纸业有限公司 | 安徽省安庆市怀宁县工业园雄山东路 | 东莞市钟源百货有限公司 | 广东省 | 纸杯（家庭装） | 228ml,80只 AGW-4637 | 2024年02月20日 | 纸杯 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 898 | 东莞市先达美域高印刷有限公司 | 东莞市石排镇中坑村 | 东莞市先达美域高印刷有限公司 | 广东省 | 6oz单层纸杯（春暖花开系列） | 50只/盒 | 2024年09月01日 | 纸杯 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 899 | / | / | 汕头市超众饮食有限公司潮阳乐旺佳分店 | 广东省 | 纸杯 | / | / | 纸杯 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 900 | 广东赢德包装纸业有限公司 | 广东中山市西区广佑街9号一楼 | 惠来县魂彬奶茶店 | 广东省 | 英歌魂16A-500ml纸杯（英歌舞款-黄色） | 100支/包 | 2024年08月30日 | 纸杯 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 901 | 深圳市鸿达纸制品有限公司惠州分公司 | 惠州市惠阳区新圩镇长布惠淡公路旁厂房1 | 广东四合一仓储服务有限公司 | 广东省 | 吉祥杯 | / | 2024年09月06日 | 纸杯 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 902 | 东莞市新美纸制品有限公司 | 广东省东莞市道滘镇小河新基街17号2号楼 | 翁源县龙仙镇广客隆农产品商行（个体工商户） | 广东省 | 分色纸杯 | 230ml/100只装 | 2024年03月12日 | 纸杯 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 903 | / | / | 中山市砚田装饰有限公司 | 广东省 | 砚正乌檀木整木菜板 | 30*20*2.5cm | / | 竹木餐饮具 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 904 | 新会区罗坑镇华越木制品厂 | 广东省江门市新会区罗坑镇牛湾升平工业区第四条巷 | 深圳市祥乐家电子商务有限公司 | 广东省 | 木筷子 | 25cm | 2024年07月25日 | 竹木餐饮具 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 905 | 广州市番禺区南村希艺欧塑料制品厂 | 广州市番禺区南村镇金坑工业区路19号1栋101、1栋201 | 茂名市明湖百货有限公司明湖超市高州东门连锁店 | 广东省 | 铁木筷 | / | 2024年05月02日 | 竹木餐饮具 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 906 | 深圳增永康竹木制品贸易有限公司 | 深圳市龙岗区布吉街道甘坑社区凉帽工业区4幢1楼部分 | 陆河县闽辉购物有限公司 | 广东省 | 卫生筷子 | 40对装 C-8657 | 2023年06月02日 | 竹木餐饮具 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 907 | 龙门县龙潭镇志诚牙签加工厂 | 惠州市龙门县龙潭镇思湖29号 | 东莞市金薪和百货有限公司 | 广东省 | 一次性竹卫生筷 | 30双 | 2024年02月25日 | 竹木餐饮具 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 908 | 浙江省仙居县华立工艺厂 | 浙江省仙居县横溪镇环镇南路5号 | 中山市乐惠购超市有限公司 | 广东省 | 工艺砧板 | 38×26×1.9cm | 2023年10月10日 | 竹木餐饮具 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 909 | 深圳增永康竹木制品贸易有限公司 | 深圳市龙岗区布吉街道甘坑社区凉帽工业区4幢1楼部分 | 广州市欢乐特卖网络科技有限公司佛山第三分公司 | 广东省 | 一次性竹制筷子 | 25对/包 | 2024年04月02日 | 竹木餐饮具 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 910 | 台山市俊材木制品有限公司 | 台山市大江镇东头松一新村41号 | 普宁市流沙泽兴食品经营部（个体工商户） | 广东省 | 无漆黄檀木筷 | C1699 长25cm | 2024年06月10日 | 竹木餐饮具 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 911 | 惠州市佳拍档家居用品有限公司 | 惠州市惠城区南岸路399号 | 惠州市佳拍档家居用品有限公司 | 广东省 | 木棍（雪糕棒） | JPD0074-1 一包 | 2024年07月23日 | 竹木餐饮具 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 912 | 好景（江门）实业有限公司 | 台山市大江镇山前路76号 | 佛山市顺德区嘉文贸易有限公司 | 广东省 | 黄檀木筷 | 250mm | 2023年08月02日 | 竹木餐饮具 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 913 | 江西木子氏实业有限公司 | 江西省宜春市袁州区彬江机电产业基地 | 珠海市前山诚丰广场蛙来哒餐饮店 | 广东省 | 一次性筷子 | / | 2024年04月01日 | 竹木餐饮具 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 914 | 天胜竹制品厂 | 广东省惠州市龙门县天堂三坑谭村5号 | 龙门县地派镇晨晨竹签销售店 | 广东省 | 烧烤竹签 | / | 2024年10月05日 | 竹木餐饮具 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 915 | 惠州市启益竹木工艺制品厂 | 广东省惠州市惠阳区长布村 | 深圳市龙岗区长美电脑配件店 | 广东省 | 一次性竹筷 | 464 | 2024年06月22日 | 竹木餐饮具 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 916 | 大余县赣江源竹制品加工厂 | 江西省赣州市大余县吉村镇游仙村排子上 | 广州铭奕朗有限公司 | 广东省 | 一次性卫生竹筷 | 025195 25双装 | 2024年08月13日 | 竹木餐饮具 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 917 | 广东台山市卓荣木器制品厂 | / | 陈水波个体户 | 广东省 | 香木筷 | Q-328 | 2024年01月20日 | 竹木餐饮具 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 918 | 台山市大江渡头国胜木厂有限公司 | 广东省台山市大江镇山前街二巷3号 | 佛山市竞辉百货有限公司 | 广东省 | 国胜无漆鸡翅木筷 | 253mm（长度） | 2023年11月08日 | 竹木餐饮具 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 919 | 东莞市壹腾实业有限公司 | 广东省东莞市石排镇庙边王兴龙七路29号201室 | 惠州市惠阳区新圩沃美霄百货超市（个体工商户） | 广东省 | 50双一次性竹筷子 | 50PCS（±5%） | 2024年01月20日 | 竹木餐饮具 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 920 | 台山市健民木业有限公司 | 台山市大江镇沙冲管区名贤村5号 | 台山市迈居贸易有限公司 | 广东省 | 鸡翅木锅铲 | 0953 1个入 | 2024年05月29日 | 竹木餐饮具 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 921 | 广州树可家居用品有限公司 | 广州市海珠区江怡路212号首层 | 广州今树贸易有限公司 | 广东省 | 抗菌红檀木筷套装（中文创意许愿筷） | 25*0.75cm | 2024年08月30日 | 竹木餐饮具 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 922 | 台山市大江渡头国胜木厂有限公司 | 台山市大江镇山前街二巷3号 | 广州巨子星企业管理有限公司 | 广东省 | 红檀木筷子 | MC-246419-99 25×0.5cm（10对装） | 2024年08月10日 | 竹木餐饮具 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 923 | 兴宁市大成竹制品厂 | 兴宁宁永和镇大成村上杠6号 | 深圳市南山区家万福商店 | 广东省 | 好佳洁欢庆圆筷 | 20双 0165 | 2024年01月25日 | 竹木餐饮具 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 924 | 广州合一健康科技有限公司 | 广州市荔湾区陆居路长堤街111号东北裙楼3F | 兴宁市百润商贸有限公司 | 广东省 | 唐九宫便捷卫生竹筷 | C型 45双装 | 2024年01月18日 | 竹木餐饮具 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 925 | 广州丽家实业有限公司 | 广州市番禺区南村镇樟边村为民北路小塘坊五巷6号 | 中山市合益家百货商行 | 广东省 | 安康30对一次性烧烤用竹筷 | / | 2024年05月01日 | 竹木餐饮具 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 926 | 新会区司前镇桂乐日用品厂 | 广东省江门市新会区司前镇建中和村大洋片 | 佛山市高明区广昇商场 | 广东省 | 一次性竹筷 | / | / | 竹木餐饮具 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 927 | 广州番禺大石深联发筷子厂 | / | 饶平县鑫晟百货中心 | 广东省 | 一次性筷子（约25对） | XY033 | 2024年05月15日 | 竹木餐饮具 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 928 | 中山市原森太木制品有限公司 | 广东中山 | 佛山市原森太文化艺术有限公司 | 广东省 | 橡胶木水果板 | YSTCB115 | 2024年09月24日 | 竹木餐饮具 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 929 | 龙门县龙潭镇君菊竹制品厂 | / | 潮州市枫溪区鲜鸿选购物广场 | 广东省 | 鑫雅203-25cm竹签 | 0004 | 2023年11月03日 | 竹木餐饮具 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 930 | 台山市大江镇公益恒新木业制品厂 | 广东省台山市大江镇公益圩箩星工业区3号 | 怀集县幸福街道汇家优选生活百货商行 | 广东省 | 黄金木（木筷） | 十对装 | / | 竹木餐饮具 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 931 | 广东省龙门县粤飞龙家庭用品有限公司 | 广东省惠州市龙门县龙潭镇禾仓村大达斜 | 阳西县国信生活超市 | 广东省 | 粤飞龙一次性卫生竹筷 | / | 2023年09月15日 | 竹木餐饮具 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 932 | 广州达惠日用品有限公司 | 广州市天河区岑村圣堂大街工业园3号 | 紫金县城家佳日杂店 | 广东省 | 幸福鸭·雕花工艺竹筷 | / | 2023年12月05日 | 竹木餐饮具 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 933 | 珠海三樱日用品有限公司 | 广东省珠海市金湾区红旗镇虹晖二路 | 江门市新会鹏洲百货有限公司 | 广东省 | 一次性竹筷 | 20双装 A5918 | 2024年04月01日 | 竹木餐饮具 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 934 | 龙门县龙潭镇志诚牙签加工厂 | 惠州市龙门县龙潭镇思湖29号 | 汕头市潮阳区铜盂乐旺佳购物广场 | 广东省 | 竹卫生筷 | 312 50双 | 2023年10月02日 | 竹木餐饮具 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 935 | 广州市明达日用品有限公司 | 广州市番禺区大龙街市莲路新桥路段240号1栋204 | 广州市天河区长兴佳惠购百货店 | 广东省 | 竹筷 | 30双 | 2024年06月20日 | 竹木餐饮具 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 936 | 广东雅纶家居实业有限公司 | 中山市阜沙镇东威大道11号 | 中山木雅轩电子商务有限公司 | 广东省 | 鸡翅木筷子（10双装） | K301-10S | 2024年09月30日 | 竹木餐饮具 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 937 | 台山市兴业工艺制品有限公司 | 台山市大江镇渡头新区山前大道99号 | 江门市兴华电子商务有限公司 | 广东省 | 巴新红檀木筷 | 250MM士5 | 2024年08月01日 | 竹木餐饮具 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 938 | 广州美厨智能家居科技股份有限公司 | 广州市番禺区大石街石北工业路巨大创意产业园 | 广州美厨智能家居科技股份有限公司 | 广东省 | 美厨乌檀木家用双面可用整木砧板34×22×2.5cm | / | 2023年10月09日 | 竹木餐饮具 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 939 | 江门市锦木源日用品有限公司 | 广东省江门市蓬江区杜阮镇双楼村工业大道6号 | 江门市名尚进出口有限公司 | 广东省 | 乌檀木砧板 | / | 2024年08月13日 | 竹木餐饮具 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 940 | 湛江市鑫恒竹餐具包装 | / | 高州市李拔锋奶茶店 | 广东省 | 恒竹 天然竹筷（一次性竹筷） | / | 2024年04月07日 | 竹木餐饮具 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 941 | 龙门县龙潭镇君菊竹制品厂 | / | 阳山县阳城镇南峰光好又多商场 | 广东省 | 鑫雅25cm烧烤竹签 | 80支 | 2024年01月10日 | 竹木餐饮具 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 942 | 东莞市长安好旺运环保餐具加工部 | 东莞市长安镇新安恒泰路2号2栋203室 | 连州市清连天福购物广场有限公司 | 广东省 | 竹制筷子 | 30双装 | 2024年04月09日 | 竹木餐饮具 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 943 | 九江箸工坊家居用品有限公司 | 江西省九江市濂溪区沿江工业基地芳兰大道318号 | 佛山市高明区大易佳百货有限公司 | 广东省 | 一次性筷子 | 50双装 | 2024年07月22日 | 竹木餐饮具 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 944 | 台山市大江渡头国胜木厂有限公司 | 广东省台山市大江镇山前街二巷3号 | 阳春市春湾镇果山超市 | 广东省 | 国胜南美红檀木筷 | 253mm（长度） | 2023年11月08日 | 竹木餐饮具 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 945 | 台山市李氏恒达木器有限公司 | 台山市大江镇益兴路123号 | 紫金县城家佳日杂店 | 广东省 | 南美香木筷（高级木筷） | / | 2024年08月03日 | 竹木餐饮具 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 946 | 中山市家禾木业制造有限公司 | 中山市小榄镇绩西祥丰北路83号第5卡 | 普宁市流沙泽兴食品经营部（个体工商户） | 广东省 | 黑金檀方形整木菜板 | C1786 42×30×3厘米 | 2024年05月31日 | 竹木餐饮具 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 947 | 广州市番禺区大石鸿辉筷子牙签加工厂 | 广州市番禺区大石街涌口工业二路2号 | 湛江市霞山昌大昌超级购物广场有限公司吴川金沙广场店 | 广东省 | 一次性筷子 | / | 2024年07月05日 | 竹木餐饮具 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 948 | 阳江创新户外用品有限公司 | 广东省阳江市阳东区工业园裕园五路140号 | 湛江市霞山昌大昌超级购物广场有限公司吴川金沙广场店 | 广东省 | 25CM竹签 | 总长25CM | 2024年08月12日 | 竹木餐饮具 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 949 | 广州市振卓贸易有限公司 | 广州市番禺区大龙街新水坑新环村路2号 | 汕头市潮阳区铜盂乐旺佳购物广场 | 广东省 | 竹筷子50双 | YT-6007 50双 | 2023年09月10日 | 竹木餐饮具 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 950 | 龙门县龙潭镇其乐竹木制品厂 | 龙门县龙潭镇左潭龙塘路22-2号 | 惠州市天虹商场有限公司惠东店 | 广东省 | 方形橡木菜板40cm | 40*30*2cm | 2024年04月10日 | 竹木餐饮具 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 951 | 龙门县龙潭镇竹村竹木制品厂 | 龙门县龙潭镇石坋思湖13号 | 惠州市天虹商场有限公司惠东店 | 广东省 | 乌檀木菜板 | 直径36cm 厚3cm | 2024年06月19日 | 竹木餐饮具 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 952 | 台山市大江镇公益恒峰筷子厂 | 台山市大江镇公益圩黄湾工业开发区22号 | 湛江市坡头区龙头新汇家超市 | 广东省 | 黄金檀木筷 | 7.0×250MM（数量：10双） | 2023年10月31日 | 竹木餐饮具 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 953 | 惠州探竹日用品有限公司 | 龙门县龙潭镇左潭前进路粮仓3栋 | 梅州市美佳福贸易有限公司 | 广东省 | 一次性竹筷（30双） | 19.2CM | 2023年12月26日 | 竹木餐饮具 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 954 | 台山市兴业工艺制品有限公司 | 台山市大江镇渡头新区山前大道99号 | 江门市兴华电子商务有限公司 | 广东省 | 精品红木工艺筷子（10对装） | DY-710A 250MM士5 | 2024年07月01日 | 竹木餐饮具 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 955 | 佛山市池嘉 有限公司 | 佛山市顺德区北滘镇龙涌工业大道北路6号 | 佛山市顺德区语物圩家居有限公司 | 广东省 | 乌檀木水果板 | 30×20×2.2cm | / | 竹木餐饮具 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 956 | 佛山市池嘉 有限公司 | 佛山市顺德区 | 佛山市顺德区语物圩家居有限公司 | 广东省 | 棋盘格实木砧板 | 38×26×2.5cm | / | 竹木餐饮具 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 957 | 广州俏妮日用品有限公司 | 广州市番禺区南村镇坑头南园大道12号103 | 汕尾市明盛天和商贸有限公司 | 广东省 | 烧烤野餐方便筷 | 19CM 3306 | 2022年10月15日 | 竹木餐饮具 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 958 | 台山市大江镇公益鸿业筷子厂 | 台山市大江镇五星村委会上冲街167号 | 陈水波个体户 | 广东省 | 黄檀木筷 | KD-608 250mm | 2024年08月13日 | 竹木餐饮具 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 959 | / | 广东省龙门县龙潭镇左铁新路 | 揭西县河婆家佳乐食品商场 | 广东省 | 一次性竹筷 | 1025 25对 | 2024年04月10日 | 竹木餐饮具 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 960 | 高要区朝胜砧板厂 | 广东省肇庆市高要区大湾镇汇丰大道六号 | 惠州市惠阳区新圩汇毅百货店 | 广东省 | 橡胶原木菜板 | 方350×250×20MM | 2024年06月05日 | 竹木餐饮具 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 961 | 台山市健民木业 有限公司 | 台山市大江镇大巷大新北街一巷13号之二第二卡 | 惠州市惠阳区淡水德成百货商店 | 广东省 | 10对无漆鸡翅 木筷 | 10双装 | 2023年08月02日 | 竹木餐饮具 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 962 | 台山市诺昇木业 有限公司 | 台山市大江镇公益圩东安街18号之三 | 揭阳市诺昇电子商务有限公司 | 广东省 | 木筷子 | / | 2024年07月15日 | 竹木餐饮具 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 963 | 台山市大江镇兴立木器厂 | 台山市大江镇铁滘工业开发区10之一 | 云安区永昌百货商场 | 广东省 | 红檀木筷 | 250mm（长度） | 2024年03月30日 | 竹木餐饮具 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 964 | 广州树可家居用品有限公司 | 广州市海珠区江怡路212号 首层 | 广州今树贸易 有限公司 | 广东省 | 吐司形砧板 | 24*20*2cm | 2023年10月20日 | 竹木餐饮具 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 965 | 台山市达乐木业 有限公司 | / | 台山市达乐木业 有限公司 | 广东省 | 达乐丰鸡翅木小礼盒筷 | 25*0.7CM | 2024年09月13日 | 竹木餐饮具 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 966 | 台山市大江镇峰源木制品厂 | 台山市大江镇鉄滘开发区 | 翁源县龙仙镇广客隆农产品商行（个体工商户） | 广东省 | 芸香木筷 | 250mm | 2023年10月05日 | 竹木餐饮具 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 967 | 广州丽家实业 有限公司 | 广州市番禺区南村镇樟边村为民北路小塘坊五巷6号 | 韶关市曲江区 佳和超市 | 广东省 | 安康20对精装一次性竹筷 | 20对装 | 2024年02月01日 | 竹木餐饮具 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 968 | 中山市山丘电器 有限公司 | 广东省中山市南头镇东福南路142号 | 中山市山丘电器有 限公司 | 广东省 | 花梨木天然整木（木砧板） | Delicious life 360*250*25mm | / | 竹木餐饮具 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 969 | 佛山市南海区桂乐贵打包服务部 | 广东省佛山市南海区大沥镇奇槎社区奇槎社区仇东路10号 | 佛山市南海区淇浩文具商行 | 广东省 | 桂乐一次性竹筷 | 76008 25±2 | 2024年09月03日 | 竹木餐饮具 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 970 | 广州市高曼家庭用品有限公司 | 广州市番禺区大石街涌口村雅苑街五巷12号101 | 江门市新会区永利超市有限公司 | 广东省 | 一次性竹筷 | 30对装 | 2024年01月25日 | 竹木餐饮具 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 971 | 桂乐筷子厂 | 广东省佛山市南海区大沥镇奇槎仇边九亩北自编8号之2 | 罗定市壹号货仓超市有限公司龙园店 | 广东省 | 一次性竹筷 | / | 2024年01月06日 | 竹木餐饮具 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 972 | 广州市宝毅日用品贸易有限公司 | 广州市番禺区汉溪村 第二工业区 | 广州市天河区长兴 合创超市 | 广东省 | 一次性筷子 | 50对 | 2023年11月14日 | 竹木餐饮具 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 973 | 龙门县龙潭镇志诚牙签加工厂 | 龙门县龙潭镇左潭思湖29号 | 惠州市惠阳区淡水德成百货商店 | 广东省 | 卫生筷子 | 22对装 | 2024年03月18日 | 竹木餐饮具 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 974 | 广东雅纶家居实业有限公司 | 中山市阜沙镇东威大道11号 | 中山木雅轩电子商务有限公司 | 广东省 | 南美花梨整木 砧板 | C6801-38S 38*26*2.5cm | 2024年04月13日 | 竹木餐饮具 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 975 | 中山市柏本木艺 制品厂 | 广东省中山市长安南路213号 | 中山市柏本木艺 制品厂 | 广东省 | 实木筷子 | 拾双装 | / | 竹木餐饮具 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 976 | 台山市达乐木业有限公司 | 广东省台山市大江镇潭江工业区23号 | 台山市达乐木业 有限公司 | 广东省 | 无漆鸡翅木饭勺 | 22.5*7.6*1.5 | 2024年09月21日 | 竹木餐饮具 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 977 | 广州美厨智能家居科技股份有限公司 | 广州市番禺区大石街石北工业路巨大创意产业园 | 广州美厨智能家居科技股份有限公司 | 广东省 | 美厨鸡翅木筷子10双装 | MCPJ183 | 2024年09月21日 | 竹木餐饮具 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 978 | 广州市番禺区新造齐泉筷子工艺厂 | 广州市番禺区新造镇 永兴路22号 | 梅州市美佳福贸易 有限公司 | 广东省 | 红檀木筷 | 250mm | 2023年03月19日 | 竹木餐饮具 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 979 | 广州厚森供应链 有限公司 | 广州市白云区人和太成丰穗路西街41号 | 广州木语网络科技 有限公司 | 广东省 | 方形辅食板-乌檀木（整木） | / | 2024年06月14日 | 竹木餐饮具 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 980 | 广州厚森供应链 有限公司 | 广州市白云区人和太成丰穗路西街41号 | 广州木语网络科技 有限公司 | 广东省 | ji翅木平头筷 | 10双装 | 2024年09月29日 | 竹木餐饮具 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 981 | 龙门县华记牙签厂 | 惠州市龙门县水贝大隆光彩 小学内 | 广宁县嘉盈惠民百货经营部 | 广东省 | 烧烤竹签 | 100支入 | 2023年05月01日 | 竹木餐饮具 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 982 | 邵武市万家美家居用品制造有限公司 | 福建省邵武市城郊镇紫金大道17号 | 连州市清连天福购物广场有限公司 | 广东省 | 竹制筷 | 48双 | 2024年06月01日 | 竹木餐饮具 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 983 | 阳江市简居日用品制造有限公司 | 阳江市江城区石湾北路坪郊工业区C座7号 | 广州简居家居用品有限公司 | 广东省 | 榉木木铲 | JA9109 | 2024年07月28日 | 竹木餐饮具 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 984 | 龙门县三笑牙签厂 | 惠州市龙门县龙城梨 新路26号 | 湛江市霞山昌大昌超级购物广场有限公司吴川金沙广场店 | 广东省 | 38双竹卫生筷 | 38双装 | 2023年04月03日 | 竹木餐饮具 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 985 | 台山市健民木业有限公司 | 台山市大江镇大巷大新北街一巷13号之二第二卡 | 台山市迈居贸易有限公司 | 广东省 | 花梨木砧板 | 8046 40*28 | 2024年07月27日 | 竹木餐饮具 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 986 | 广东金达五金制品有限公司 | 佛山市三水区西南街三水大道南78号（F1，F4） | 翁源县盒小马商贸有限公司 | 广东省 | 日美竹筷子 | 十双装［268*6mm］ RM31302 | 2023年10月24日 | 竹木餐饮具 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 987 | 好景（江门）实业 有限公司 | 台山市大江镇山前路76号 | 好景（江门）实业有限公司 | 广东省 | 无漆鸡翅木筷 | KA189 10双装 | 2024年10月04日 | 竹木餐饮具 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 988 | 江门市锦木源日用品有限公司 | 广东省江门市蓬江区杜阮镇双楼村工业大道6号 | 江门市名尚进出口有限公司 | 广东省 | 鸡翅木整木斜 煎铲 | 32.5cm 7.7cm | 2024年08月13日 | 竹木餐饮具 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 989 | 好景（江门）实业有限公司 | 台山市大江镇山前路76号 | 好景（江门）实业有限公司 | 广东省 | 相思木工艺砧板 | DBF2802 一块装 | 2024年06月24日 | 竹木餐饮具 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 990 | 江门市锦木源日用品有限公司 | 广东省江门市蓬江区工业大道6号 | 江门市锦木源日用品有限公司 | 广东省 | 鸡翅木整木饭勺 | / | 2024年08月13日 | 竹木餐饮具 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 991 | / | 中山市南头镇南和西路66号 | 中山市砚田装饰有限公司 | 广东省 | 无漆鸡翅木筷 | 长25cm×10双 | / | 竹木餐饮具 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 992 | 中山市欧能木器 实业有限公司 | 广东省中山市南头镇同济西路30号 | 佛山市顺德区苏子木百货商行（个人独资） | 广东省 | 乌檀木披萨板 | 27×16×1.5cm | 2024年09月04日 | 竹木餐饮具 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 993 | 惠州探竹日用品 有限公司 | 龙门县龙潭镇左潭前进路粮仓3栋 | 陆丰市幸福城商贸 有限公司 | 广东省 | 烧烤竹签 | 30cm（60支） 3302 | 2024年02月20日/2024/02/20 S | 竹木餐饮具 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 994 | 新会区罗坑伟鸿木制品厂 | 江门市新会区罗坑镇六堡开发区马山岗（土名） | 怀集县幸福街道汇家优选生活百货商行 | 广东省 | 无漆黄檀木筷 | 10双装 | 2024年04月09日 | 竹木餐饮具 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 995 | 江门市苏鼎木业制品有限公司 | 广东省江门市新会区罗坑六堡工业区 | 广州市天河区长兴佳惠购百货店 | 广东省 | 金铁木筷 | 25cm（长度） | 2023年08月 | 竹木餐饮具 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 996 | 惠州探竹日用品 有限公司 | 龙门县龙潭镇左潭前进路 粮仓3栋 | 台山市大江镇 万鸿超市 | 广东省 | 一次性竹筷 | 38双×19.5cm | 2023年09月06日 | 竹木餐饮具 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 997 | 台山市花厨子木制品有限公司 | 广东省台山市大江镇公益箩星新村34号A座 | 揭阳市揭东经济开发区花厨子电子商务 经营部 | 广东省 | 抗菌木筷 | / | 2024年03月20日 | 竹木餐饮具 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 998 | 浙江众山工贸有限公司 | 庆元县竹口工业区 | 深圳市汇金原商贸有限公司 | 广东省 | 雕刻筷 | 10双装 99139 | / | 竹木餐饮具 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 999 | 江门市锦木源日用品有限公司 | 广东省江门市蓬江区工业大道6号 | 江门市锦木源日用品有限公司 | 广东省 | 乌檀木整木（小号）（木砧板） | / | 2024年08月13日 | 竹木餐饮具 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 1000 | 台山市大江渡头国胜木厂有限公司 | 台山市大江镇山前街二巷3号 | 广州巨子星企业管理有限公司 | 广东省 | 鸡翅木筷子 | 10双装 | 2024年07月25日 | 竹木餐饮具 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |
| 1001 | 龙门县龙潭康乐 牙签厂 | 广东省惠州市龙门县龙潭镇铁岗圩 | 龙川县腾天生活超市 | 广东省 | 竹筷子50双 | / | 2024年01月22日 | 竹木餐饮具 | 广东省省级监督抽检 | 广东产品质量监督检验研究院 | -- |

附件4

关于部分检验项目的说明

一、挥发性物质

挥发性物质是常压条件下沸点低于200℃的一系列物质的总称。挥发性物质超标的奶嘴，在使用过程中可能会析出挥发性物质，长时间接触可能对婴幼儿身体健康造成影响。不合格的原因可能是生产企业对产品硫化时间或温度的设置不合理，对原材料采购和生产过程控制不严。

二、总有效物含量

总有效物含量是指餐具洗涤剂中所有具备清洁作用的活性成分的总量，这些活性成分通常涵盖表面活性剂、助洗剂、酶、漂白剂等，是衡量清洁能力的重要指标。总有效物含量不足会影响洗涤剂的去污能力，增加用户使用量并导致残留风险。不合格的原因可能是配方设计中活性成分比例偏低，或使用了质量低劣的原材料；其次可能是原料混合不均匀，生产工艺控制不严。

三、菌落总数

菌落总数是衡量餐具洗涤剂被污染程度的一项重要指标。餐具洗涤剂菌落总数超标，可能会在使用过程中将微生物残留于餐具表面，进而影响人体健康。菌落总数不合格的原因可能是生产企业对原料质量把关不严，或者是生产过程对中环境卫生控制不到位；其次可能是产品在包装、储存、运输和销售过程中被污染。

四、总迁移量

总迁移量是指从食品接触材料及制品中迁移到与之接触的食品模拟物中的所有非挥发性物质的总量。在相应使用条件下，总迁移量不合格的产品接触酸性食品时，可能会导致迁移至食品的非挥发性物质过量，存在食品安全风险。总迁移量不合格的原因可能是生产企业使用的原材料未能满足食品安全国家标准要求，如使用了劣质原料，或者使用的填料、添加剂等小分子物质比例不当；其次可能是生产过程对温度、压力等工艺参数控制不当，容易造成高分子物质降解为易迁移的小分子物质。

五、五氯苯酚及其盐类（以五氯苯酚计）

五氯苯酚及其盐类能阻止真菌的生长和抑制细菌对竹木纤维的腐蚀，可作为抑霉剂用于竹木制品的抑菌处理。五氯苯酚及其盐类（以五氯苯酚计）迁移量超标的产品在接触食品时，可能会存在五氯苯酚及其盐类污染食品的风险，影响食品的安全性。不合格的原因可能是企业原料进货查验把关不严，使用了经五氯苯酚及其盐类防霉抑菌处理的竹木原材料生产食品用竹木制品，对产品中的五氯苯酚及其盐类残留及迁移量的监测和控制把关不严。

六、铅（Pb）

铅（Pb）是食品安全国家标准中一项重要指标，具有较强的蓄积性。食品接触用纸容器中铅（Pb）含量超标，在与食品接触过程中可能会迁移到食品中，进而被人体摄入影响健康。铅（Pb）不合格的原因可能是生产企业对原材料把关不严；其次可能是生产过程中使用了劣质的油墨或其他加工助剂。

七、3-氯-1，2-丙二醇

- 3-氯-1，2-丙二醇是一种有机化合物，主要来源于纸张中广泛使用的湿强剂（聚酰胺-环氧氯丙烷树脂）、环氧氯丙烷改性的淀粉等添加剂的水解产物。食品接触用纸容器3-氯-1，2-丙二醇超标，使用时可能会迁移到食品中，对食品造成污染，影响消费者的身体健康。该项目不合格的原因可能是生产企业对原材料把关不严，或者是生产工艺参数如温度、压力、时间等控制不当，促使3-氯-1，2-丙二醇的生成。

八、保温效能、耐冲击性、容量

保温效能、耐冲击性和容量都是不锈钢真空杯的重要参数。保温效能是衡量不锈钢真空杯质量好坏的关键指标之一，该项目不合格将影响产品保温效果的使用体验。保温效能不合格可能是杯体的真空度不足、产品的结构设计如：容量、有无内塞、口径、杯盖密封结构等存在不合理等。耐冲击性指耐冲击性试验后，产品应无漏水、裂纹和破损现象，且保温效能仍符合规定，该项目不合格可能使产品遭受撞击时容易变形、开裂，严重时可能发生漏液或损坏，导致产品保温效能下降。耐冲击性不合格原因可能杯体材质过薄或设计不合理，以及焊接工艺及内部支撑结构不达标造成的。不锈钢真空杯的容量与保温效能存在着直接关联，容量不合格可能由于模具精度不足、企业对标准中的容量的定义理解不够、工艺控制问题等。