附件1

广东省建筑用密封胶产品质量监督抽查实施细则

（2025年版）

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽查经营主体的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

对单组分支装产品，从同批产品中随机抽取8支，4支为检验样品，4支为备用样品。

对双组分桶装产品，从同批产品中随机抽取主剂、固化剂各1包装桶，再从中分别抽取主剂、固化剂样品。主剂样品总量不小于4kg，固化剂样品总量不小于1kg，将主剂样品和固化剂样品各分为两份，主剂样品每份至少2kg，固化剂样品每份至少0.5kg，其中一份为检验样品，另一份为备用样品。

注：

1.当独立包装产品重量（体积）低于抽样数量要求时，应尽量整包装抽取，避免分装。

2.当抽查产品为多组分密封胶时，受检单位应提供该种密封胶专用的配套组分及其施工要求和配比（质量比/体积比）等。

3.对于执行企业产品标准的产品，受检单位或生产单位还应在抽样时提供有效的企业产品标准。

2 检验依据

表1 建筑用硅酮结构密封胶

| 序号 | 检验项目 |  | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 下垂度 |  | GB 16776—2005 GB/T 13477.6—2002 |
| 2 | 表干时间 |  | GB/T 13477.5—2002 |
| 3 | 硬度 |  | GB 16776—2005 |
| 4 | 拉伸粘结性 | 23℃ | GB 16776—2005 |
|  |  | 90℃ | GB 16776—2005 |
|  |  | -30℃ | GB 16776—2005 |
|  |  | 浸水后 | GB 16776—2005 |
| 5 | 热老化 |  | GB 16776—2005 |
| 6 | VOC含量 |  | GB 33372—2020 |

表2 硅酮和改性硅酮建筑密封胶

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 下垂度 | GB/T 14683—2017 GB/T 13477.6—2002 |
| 2 | 表干时间 | GB/T 14683—2017 GB/T 13477.5—2002 |
| 3 | 弹性恢复率 | GB/T 13477.17—2017 |
| 4 | 拉伸模量 | GB/T 13477.8—2017 |
| 5 | 浸水后定伸粘结性 | GB/T 13477.11—2017 GB/T 22083—2008 |
| 6 | 烷烃增塑剂 | GB/T 31851—2015 |
| 7 | VOC含量 | GB 33372—2020 |

表3 中空玻璃用硅酮结构密封胶

| 序号 | 检验项目 |  | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 下垂度 |  | GB 24266—2009 GB/T 13477.6—2002 |
| 2 | 表干时间 |  | GB 24266—2009 GB/T 13477.5—2002 |
| 3 | 硬度 |  | GB 24266—2009 |
| 4 | 拉伸粘结性 | 23℃ | GB 16776—2005 |
|  |  | 90℃ | GB 16776—2005 |
|  |  | -30℃ | GB 16776—2005 |
|  |  | 浸水后 | GB 16776—2005 |
| 5 | 热老化 |  | GB 16776—2005 |
| 6 | VOC含量 |  | GB 33372—2020 |

表4 石材用建筑密封胶

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 下垂度 | GB/T 23261—2009 GB/T 13477.6—2002 |
| 2 | 表干时间 | GB/T 23261—2009 GB/T 13477.5—2002 |
| 3 | 弹性恢复率 | GB/T 13477.17—2002 |
| 4 | 拉伸模量 | GB/T 13477.8—2002 |
| 5 | 浸水后定伸粘结性 | GB/T 13477.11—2002 GB/T 22083—2008 |
| 6 | VOC含量 | GB 33372—2020 |

表5 中空玻璃用弹性密封胶

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 下垂度 | GB/T 29755—2013 GB/T 13477.6—2002 |
| 2 | 表干时间 | GB/T 29755—2013 GB/T 13477.5—2002 |
| 3 | 硬度 | GB/T 29755—2013 |
| 4 | 弹性恢复率 | GB/T 13477.17—2002 |
| 5 | 拉伸粘结性 | GB/T 29755—2013 |
| 6 | VOC含量 | GB 33372—2020 |

表6 建筑窗用弹性密封胶

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 下垂度 | JC/T 485—2007 GB/T 13477.6—2002 |
| 2 | 表干时间 | GB/T 13477.5—2002 |
| 3 | 拉伸粘结性能 | JC/T 485—2007 |
| 4 | 低温柔性 | JC/T 485—2007 GB/T 13477.7—2002 |
| 5 | VOC含量 | GB 33372—2020 |

表7 混凝土接缝用建筑密封胶

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 流动性 | JC/T 881—2017 GB/T 13477.6—2002 |
| 2 | 表干时间 | JC/T 881—2017 GB/T 13477.5—2002 |
| 3 | 弹性恢复率 | GB/T 13477.17—2017 |
| 4 | 拉伸模量 | GB/T 13477.8—2017 |
| 5 | 浸水后定伸粘结性 | GB/T 13477.11—2017 GB/T 22083—2008 |
| 6 | VOC含量 | GB 33372—2020 |

表8 建筑用防霉密封胶

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 下垂度 | JC/T 885—2016 GB/T 13477.6—2002 |
| 2 | 表干时间 | GB/T 13477.5—2002 |
| 3 | 弹性恢复率 | GB/T 13477.17—2017 |
| 4 | 拉伸模量 | GB/T 13477.8—2017 |
| 5 | 浸水后定伸粘结性 | GB/T 13477.11—2017 GB/T 22083—2008 |
| 6 | 防霉等级 | JC/T 885—2016 |
| 7 | VOC含量 | GB 33372—2020 |

表9 聚氨酯建筑密封胶

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 表干时间 | JC/T 482—2022 GB/T 13477.5—2002 |
| 2 | 拉伸模量 | GB/T 13477.8—2017 |
| 3 | 弹性恢复率 | GB/T 13477.17—2017 |
| 4 | 浸水后定伸粘结性 | GB/T 13477.11—2017 GB/T 22083—2008 |
| 5 | VOC含量 | GB 33372—2020 |

表10 聚硫建筑密封胶

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 表干时间 | JC/T 483—2022 GB/T 13477.5—2002 |
| 2 | 拉伸模量 | GB/T 13477.8—2017 |
| 3 | 弹性恢复率 | GB/T 13477.17—2017 |
| 4 | 浸水后定伸粘结性 | GB/T 13477.11—2017 GB/T 22083—2008 |
| 5 | 低温柔性 | JC/T 483—2022 GB/T 13477.7—2002 |
| 6 | VOC含量 | GB 33372—2020 |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1 依据标准

GB 16776—2005 建筑用硅酮结构密封胶

GB/T 14683—2017 硅酮和改性硅酮建筑密封胶

GB 24266—2009 中空玻璃用硅酮结构密封胶

GB/T 23261—2009 石材用建筑密封胶

GB/T 29755—2013 中空玻璃用弹性密封胶

JC/T 485—2007 建筑窗用弹性密封胶

JC/T 881—2017 混凝土接缝用建筑密封胶

JC/T 885—2016 建筑用防霉密封胶

JC/T 482—2022 聚氨酯建筑密封胶

JC/T 483—2022 聚硫建筑密封胶

GB 33372—2020 胶粘剂挥发性有机化合物限量

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求。

3.2 判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。

附件2

广东省建筑用石材产品质量监督抽查实施细则

（2025年版）

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽查经营主体的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

每批次产品抽取2组样本，第1组用于检验，第2组用于备样。

具体抽样数量如下：

表1 天然花岗石建筑板材抽样数量表

| 产品种类 | 试样尺寸（单位为mm） | 抽样数量（块） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 抽样总数量 | 检验样品 | 备用 样品 |
| 试样最大颗粒≤5mm | 50×50×50或Φ50×50 1） | 10 | 5 | 5 |
|  | 50×50×50或Φ50×50 2） | 20 | 10 | 10 |
|  | 建筑幕墙、室内墙地面用石材：350×100×30或（10H+50）×100×H（H为实际厚度） 室外广场、路面用石材：250×50×50 | 20 | 10 | 10 |
|  | 50×50×（15～50） | 8 | 4 | 4 |
| 5mm＜试样最大颗粒≤7mm | 50×50×50或Φ50×50 1） | 10 | 5 | 5 |
|  | 70×70×70或Φ70×70 2） | 20 | 10 | 10 |
|  | 建筑幕墙、室内墙地面用石材：350×100×30或（10H+50）×100×H（H为实际厚度） 室外广场、路面用石材：250×50×50 | 20 | 10 | 10 |
|  | 50×50×（15～50） | 8 | 4 | 4 |
| 试样最大颗粒＞7mm | 50×50×50或Φ50×50 1） | 10 | 5 | 5 |
|  | 70×70×70或Φ70×70 2） | 40 | 20 | 20 |
|  | 建筑幕墙、室内墙地面用石材：350×100×30或（10H+50）×100×H（H为实际厚度） 室外广场、路面用石材：250×50×50 | 20 | 10 | 10 |
|  | 50×50×（15～50） | 8 | 4 | 4 |
| 注：1.样品厚度无法满足要求时，制取实际厚度的样品。 2.样品厚度无法满足要求时，采用叠加粘结的方式达到规定尺寸。粘结面应磨平达到细面要求，采用环氧型胶粘剂，用加压的方式挤净多余的胶粘剂。 |  |  |  |  |

表2 天然大理石建筑板材抽样数量表

| 产品种类 | 试样尺寸（单位为mm） | 抽样数量（块） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 抽样总数量 | 检验样品 | 备用 样品 |
| 试样最大颗粒≤5mm | 50×50×50或Φ50×50 1） | 10 | 5 | 5 |
|  | 50×50×50或Φ50×50 2） | 20 | 10 | 10 |
|  | 建筑幕墙、室内墙地面用石材：350×100×30或（10H+50）×100×H（H为实际厚度） 室外广场、路面用石材：250×50×50 | 20 | 10 | 10 |
|  | 50×50×（15～50） | 8 | 4 | 4 |
| 5mm＜试样最大颗粒≤7mm | 50×50×50或Φ50×50 1） | 10 | 5 | 5 |
|  | 70×70×70或Φ70×70 2） | 20 | 10 | 10 |
|  | 建筑幕墙、室内墙地面用石材：350×100×30或（10H+50）×100×H（H为实际厚度） 室外广场、路面用石材：250×50×50 | 20 | 10 | 10 |
|  | 50×50×（15～50） | 8 | 4 | 4 |
| 试样最大颗粒＞7mm | 50×50×50或Φ50×50 1） | 10 | 5 | 5 |
|  | 70×70×70或Φ70×70 2） | 40 | 20 | 20 |
|  | 建筑幕墙、室内墙地面用石材：350×100×30或（10H+50）×100×H（H为实际厚度） 室外广场、路面用石材：250×50×50 | 20 | 10 | 10 |
|  | 50×50×（15～50） | 8 | 4 | 4 |
| 注：1.样品厚度无法满足要求时，制取实际厚度的样品。 2.样品厚度无法满足要求时，采用边长20mm～50mm的立方块。 |  |  |  |  |

表3 树脂型合成石板材抽样数量表

| 产品种类 | 试样尺寸（单位为mm） | 抽样数量（块） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 抽样总数量 | 检验样品 | 备用样品 |
| 墙面用板材 | 100×100×实际板厚 | 12 | 6 | 6 |
|  | 50×50×501） | 12 | 6 | 6 |
|  | 200×50×实际板厚 | 12 | 6 | 6 |
|  | 200×50×实际板厚 | 242） | 12 | 12 |
|  | 200×50×实际板厚 | 243） | 12 | 12 |
|  | 骨料尺寸大于6mm：250×20×实际板厚 骨料尺寸小于等于6mm：50×5×5 | 4 | 2 | 2 |
| 地面、台面用板材 | 100×100×实际板厚 | 12 | 6 | 6 |
|  | 50×50×501） | 12 | 6 | 6 |
|  | 200×50×实际板厚 | 12 | 6 | 6 |
|  | 200×50×实际板厚 | 242） | 12 | 12 |
|  | 200×50×实际板厚 | 243） | 12 | 12 |
|  | 100×70×实际板厚 | 12 | 6 | 6 |
|  | 骨料尺寸大于6mm：250×20×实际板厚 骨料尺寸小于等于6mm：50×5×5 | 4 | 2 | 2 |
| 注：1.压缩强度试样标准尺寸为50mm×50mm×50 mm，无法满足时用粘结叠加的方式使试样厚度达到与边长之比为0.9~1.1，即粘结叠加后样品尺寸为50mm×50mm×（45～55）mm。 2.适用于室外或特殊需求场合的板材（有耐人工气候老化性能要求），室内一般用途板材不需要此项样品。 3.适用于室外或特殊需求场合的板材（有抗冻性能要求），室内一般用途板材不需要此项样品。 |  |  |  |  |

2 检验依据

2.1 天然花岗石建筑板材

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 体积密度 | GB/T 9966.3—2020 |
| 2 | 吸水率 | GB/T 9966.3—2020 |
| 3 | 压缩强度 | GB/T 9966.1—2020 GB/T 18601—2009或GB/T 18601—20241） |
| 4 | 弯曲强度 | GB/T 9966.2—2020 |
| 5 | 耐磨性 | GB/T 9966.4—2020方法A 或GB/T 19766—2005附录A2） |
| 6 | 放射性 | GB 6566—2010 |
| 注：1.2025年5月1日前生产的采用GB/T 9966.1—2020、GB/T 18601—2009，2025年5月1日后（含5月1日）生产的采用GB/T 9966.1—2020、GB/T 18601—2024。 2.2025年5月1日前生产的采用GB/T 19766—2005附录A，2025年5月1日后（含5月1日）生产的采用GB/T 9966.4—2020方法A。 |  |  |

2.2 天然大理石建筑板材

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 体积密度 | GB/T 9966.3—2020 |
| 2 | 吸水率 | GB/T 9966.3—2020 |
| 3 | 压缩强度 | GB/T 9966.1—2020 GB/T 19766—2016 |
| 4 | 弯曲强度 | GB/T 9966.2—2020 |
| 5 | 耐磨性 | GB/T 9966.4—2020方法A |
| 6 | 岩相分析 | GB/T 18601—2009 附录A GB/T 19766—2016 |

2.3 树脂型合成石板材

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 吸水率 | GB/T 35160.1—2017 |
| 2 | 压缩强度 | GB/T 35160.3—2017 |
| 3 | 弯曲强度 | GB/T 35160.2—2017 |
| 4 | 耐磨性1） | GB/T 35160.4—2017 |
| 5 | 线性热膨胀系数 | GB/T 35157—2017附录B |
| 6 | 放射性核素限量 | GB 6566—2010 |
| 7 | 耐人工气候老化性能2） | GB/T 35157—2017 |
| 8 | 抗冻性能2） | GB/T 35157—2017 |
| 注：1.该项目指标仅适用地面用、台面用板材，墙面用板材不适用。 2.适用于室外或特殊需求场合的板材，室内一般用途板材可不检测。 |  |  |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1 依据标准

3.1.1 强制性标准

GB 6566—2010 建筑材料放射性核素限量

3.1.2 推荐性标准

GB/T 18601—2009 天然花岗石建筑板材（2025年5月1日前生产的适用）

GB/T 18601—2024 天然花岗石建筑板材（2025年5月1日后（含5月1日）生产的适用）

GB/T 19766—2016 天然大理石建筑板材

GB/T 35157—2017 树脂型合成石板材

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求。

3.2 判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。

附件3

广东省建筑钢材产品质量监督抽查实施细则

（2025年版）

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

具体抽样数量和方法如下：

1.1 热轧带肋钢筋

对直条热轧带肋钢筋取样时，在同一批次（同一牌号、同一规格）的产品中随机抽取1捆，在该捆中随机抽取5根钢筋，每根钢筋截取的长度为2400mm（d≥28mm的钢筋取样长度为3400mm），逐根顺序编号为1～5，再把每根钢筋分成2支长度为1200mm的样品（d≥28mm的每根钢筋分成2支长度为1700mm的样品），2支样品逐支编号标记，并一一对应（如1-a，1-b），每支样品要保证有完整的表面标志，标记a的5支样品为检验样品，标记b的5支样品为备用样品。

检样和备样分别包装和封存。

对盘卷热轧带肋钢筋取样时，随机抽取同一批次（同一牌号、同一规格）产品的5盘产品，在每盘钢筋上距头或尾至少2000mm处，随机截取1根长度为2400mm 的钢筋，逐根顺序编号为1～5，再把每根钢筋分成2支长度为1200mm的样品，2支样品逐支编号标记，并一一对应（如1-a，1-b）。标记a的5支样品为检验样品，标记b的5支样品为备用样品。

检样和备样分别包装和封存。

1.2 热轧光圆钢筋

对直条热轧光圆钢筋取样时，在同一批次（同一牌号、同一规格）的产品中随机抽取1捆，在该捆中随机抽取5根钢筋，每根钢筋截取的长度为2400mm，逐根顺序编号为1～5，再把每根钢筋分成2支长度为1200mm的样品，2支样品逐支编号标记，并一一对应（如1-a，1-b），标记a的5支样品为检验样品，标记b的5支样品为备用样品。

对盘卷热轧光圆钢筋取样时，随机抽取同一批次（同一牌号、同一规格）的5盘产品，在每盘钢筋上距头或尾至少2000mm处，随机截取1根长度为2400mm的钢筋，逐根顺序编号为1～5，再把每根钢筋分成2支长度为1200mm的样品，2支样品逐支编号标记，并一一对应（如1-a，1-b）。标记a的5支样品为检验样品，标记b的5支样品为备用样品。

检样和备样分别包装和封存。

1.3 冷轧带肋钢筋

对直条冷轧带肋钢筋取样时，在同一批次（同一牌号、同一规格）的产品中随机抽取1捆，在该捆中随机抽取5根长度为2000mm的冷轧带肋钢筋，逐根顺序编号为1～5，再把每根冷轧带肋钢筋分成2支长度为1000mm的样品，2支样品逐支编号标记，并一一对应（如1-a，1-b）0。标记a的5支样品为检验样品，标记b的5支样品为备用样品。检样和备样分别包装和封存。

对盘卷冷轧带肋钢筋取样时，随机抽取同一批次（同一牌号、同一规格）产品的5盘产品，在每盘冷轧带肋钢筋随机截取1根长度为2000mm的钢筋，逐根顺序编号为1～5，再把每根产品分成2支长度为1000mm的样品，2支样品逐支编号标记，并一一对应（如1-a，1-b）。标记a的5支样品为检验样品，标记b的5支样品为备用样品。

检样和备样分别包装和封存。

1.4 热轧型钢

在同一批次（同一牌号、同一规格）的产品中抽取3根型钢，每根型钢截取的长度为2000mm，逐根顺序编号为1～3，再把每根型钢分成2支长度为1000mm的样品，2支样品逐支编号标记，并一一对应（如1-a，1-b），标记a的3支样品为检验样品，标记b的3支样品为备用样品。

检样和备样分别包装和封存。

2 检验依据

2.1 热轧带肋钢筋

| 序号 | 检验项目 |  | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 力学性能 | 下屈服强度ReL | GB 1499.2—2024 GB/T 28900—2022 |
|  |  | 抗拉强度Rm |  |
|  |  | 断后伸长率A |  |
|  |  | 实测抗拉强度与实测屈服强度之比R°m/ R°eL |  |
|  |  | 实测屈服强度与屈服强度特征值之比R°eL/ ReL |  |
|  |  | 最大力总延伸率Agt |  |
| 2 | 工艺性能 | 弯曲性能 | GB 1499.2—2024 GB/T 28900—2022 |
|  |  | 反向弯曲性能 | GB 1499.2—2024 GB/T 28900—2022 |
| 3 | 化学 成分 | C | GB/T 223.5—2008 GB/T 223.11—2008 GB/T 223.12—1991 GB/T 223.14—2000 GB/T 223.19—1989 GB/T 223.23—2008 GB/T 223.26—2008 GB/T 223.40—2007 GB/T 223.59—2008 GB/T 223.63—2022 GB/T 223.85—2009 GB/T 223.86—2009 GB/T 4336—2016 GB/T 20123—2006 GB/T 20125—2006 |
|  |  | Si |  |
|  |  | Mn |  |
|  |  | P |  |
|  |  | S |  |
| 4 | 碳当量Ceq |  |  |
| 5 | 尺寸外形 | 横肋高h | GB 1499.2—2024 |
|  |  | 肋间距l | GB 1499.2—2024 |
|  |  | 横肋末端最大间隙fi | GB 1499.2—2024 |
|  |  | 每米弯曲度 | GB 1499.2—2024 |
| 6 | 重量偏差 |  | GB 1499.2—2024 |
| 7 | 金相组织 |  | GB 1499.2—2024 GB/T 13298—2015 |
| 8 | 表面标志 |  | GB 1499.2—2024 |

2.2 热轧光圆钢筋

| 序号 | 检验项目 |  | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 力学性能 | 下屈服强度ReL | GB 1499.1—2024 GB/T 28900—2022 |
|  |  | 抗拉强度Rm |  |
|  |  | 断后伸长率A |  |
|  |  | 最大力总延伸率Agt |  |
| 2 | 工艺性能 | 弯曲试验 | GB 1499.1—2024 GB/T 28900—2022 |
| 3 | 化学成分 | C | GB/T 223.5—2008 GB/T 223.59—2008 GB/T 223.63—2022 GB/T 223.85—2009 GB/T 223.86—2009 GB/T 4336—2016 GB/T 20123—2006 GB/T 20125—2006 |
|  |  | Si |  |
|  |  | Mn |  |
|  |  | P |  |
|  |  | S |  |
| 4 | 尺寸 | 不圆度 | GB 1499.1—2024 |
|  |  | 每米弯曲度 | GB 1499.1—2024 |
| 5 | 重量偏差 |  | GB 1499.1—2024 |

2.3 冷轧带肋钢筋

| 序号 | 检验项目 |  | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 力学性能 | 规定塑性延伸强度RP0.2 | GB 13788—2024 GB/T 28900—2022 |
|  |  | 抗拉强度Rm |  |
|  |  | 断后伸长率 |  |
|  |  | 强屈比Rm/ RP0.2 |  |
|  |  | 最大力总延伸率 |  |
| 2 | 工艺性能 | 弯曲试验 | GB 13788—2024 GB/T 28900—2022 |
| 3 | 尺寸 | 横肋中点高h | GB 13788—2024 |
|  |  | 横肋间距l | GB 13788—2024 |
| 4 | 重量偏差 |  | GB 13788—2024 |
| 5 | 表面标志 |  | GB 13788—2024 |

2.4 热轧型钢

- 2.4.1 热轧型钢

| 序号 | 检验项目 |  |  | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 化学成分 |  | C | GB/T 223.5—2008 GB/T 223.11—2008 GB/T 223.12—1991 GB/T 223.14—2000 GB/T 223.19—1989 GB/T 223.23—2008 GB/T 223.26—2008 GB/T 223.40—2007 GB/T 223.59—2008 GB/T 223.63—2022 GB/T 223.85—2009 GB/T 223.86—2009 GB/T 4336-2016 |
|  |  |  | Si |  |
|  |  |  | Mn |  |
|  |  |  | P |  |
|  |  |  | S |  |
| 2 | 力学性能 |  | 屈服强度 | GB/T 228.1—2021 |
|  |  |  | 抗拉强度 | GB/T 228.1—2021 |
|  |  |  | 断后伸长率 | GB/T 228.1—2021 |
|  |  |  | 冲击试验 | GB/T 229—2020 |
| 3 | 工艺性能 |  | 弯曲试验 | GB/T 232—2024 |
| 4 | 尺寸外形 | 工字钢 槽钢 | 高度 | GB/T 706—2016 |
|  |  |  | 腿宽度 |  |
|  |  |  | 腰厚度 |  |
|  |  |  | 外缘斜度 |  |
|  |  |  | 弯腰挠度 |  |
|  |  | 工字钢 | 中心偏差 |  |
|  |  | 角钢 | 边宽度 |  |
|  |  |  | 边厚度 |  |
|  |  |  | 顶端直角 |  |

- 2.4.2 热轧H型钢和部分T型钢

| 序号 | 检验项目 |  |  | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 化学成分 |  | C | GB/T 223.5—2008 GB/T 223.11—2008 GB/T 223.12—1991 GB/T 223.14—2000 GB/T 223.19—1989 GB/T 223.23—2008 GB/T 223.26—2008 GB/T 223.40—2007 GB/T 223.59—2008 GB/T 223.63—2022 GB/T 223.85—2009 GB/T 223.86—2009 GB/T 4336-2016 |
|  |  |  | Si |  |
|  |  |  | Mn |  |
|  |  |  | P |  |
|  |  |  | S |  |
| 2 | 力学性能 |  | 屈服强度 | GB/T 228.1—2021 |
|  |  |  | 抗拉强度 | GB/T 228.1—2021 |
|  |  |  | 断后伸长率 | GB/T 228.1—2021 |
|  |  |  | 冲击试验 | GB/T 229—2020 |
| 3 | 工艺性能 |  | 弯曲试验 | GB/T 232—2024 |
| 4 | 尺寸外形 | H型钢 | 高度 | GB/T 11263—2017 GB/T 11263—2024 |
|  |  |  | 宽度 |  |
|  |  |  | 厚度 |  |
|  |  |  | 翼缘斜度 |  |
|  |  |  | 中心偏差 |  |
|  |  |  | 腹板弯曲 |  |
|  |  |  | 翼缘弯曲 |  |
|  |  | 剖分T 型钢 | 高度 |  |
|  |  |  | 翼缘弯曲 |  |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1 依据标准

GB 1499.2-2024《钢筋混凝土用钢第2部分：热轧带肋钢筋》

GB 1499.1-2024《钢筋混凝土用钢 第1部分：热轧光圆钢筋》

GB 13788-2024《冷轧带肋钢筋》

GB/T 706—2016《热轧型钢》

GB/T 11263—2017《热轧H型钢和部分T型钢》

GB/T 11263—2024《热轧H型钢和部分T型钢》

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2 判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。

附件4

广东省建筑防水涂料产品质量监督抽查

实施细则

（2025年版）

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

每批次抽样数量应不少于表1要求。

表1 抽取样品数量

| 序号 | 产品品种 | 抽样数量（kg） |  | 检验样品数量（kg） | 备用样品数量（kg） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 聚氨酯防水涂料 | 第一组 | 10 | 5 | 5 |  |
|  |  | 第二组 | 4 | 2 | 2 | 单项复验用 |
| 2 | 聚合物水泥防水涂料 | 第一组 | 12 | 6 | 6 |  |
|  |  | 第二组 | 6 | 3 | 3 | 单项复验用 |
|  |  | 第三组 | 6 | 3 | 3 | 单项复验用 |
| 3 | 水乳型沥青防水涂料 | 第一组 | 6 | 3 | 3 |  |
|  |  | 第二组 | 2 | 1 | 1 | 单项复验用 |
|  |  | 第三组 | 2 | 1 | 1 | 单项复验用 |
| 4 | 聚合物乳液建筑防水涂料 | 第一组 | 8 | 4 | 4 |  |
|  |  | 第二组 | 4 | 2 | 2 | 单项复验用 |
|  |  | 第三组 | 4 | 2 | 2 | 单项复验用 |

注：1.产品或外包装上标注产品执行企业标准时，应填写在抽样单相应栏，受检单位或生产单位还应在抽样时提供有效的企业产品标准。

2.当独立包装产品重量（体积）低于抽样数量要求时，应尽量整包装抽取，避免分装。

3.当抽查产品为多组分涂料时，按配比抽取，总量符合要求，受检单位应提供该种涂料专用的配套组分及其施工要求和配比（质量比/体积比）等。

2 检验依据

表2 聚氨酯防水涂料

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 挥发性有机化合物（VOC） | JC 1066—2008 |
| 2 | 苯 | JC 1066—2008 |
| 3 | 甲苯+乙苯+二甲苯 | JC 1066—2008 |
| 4 | 苯酚 | JC 1066—2008 |
| 5 | 蒽 | JC 1066—2008 |
| 6 | 萘 | JC 1066—2008 |
| 7 | 游离TDI | JC 1066—2008 |
| 8 | 固体含量 | GB/T 19250—2013 |
| 9 | 拉伸强度 | GB/T 19250—2013 |
| 10 | 断裂伸长率 | GB/T 19250—2013 |
| 11 | 撕裂强度 | GB/T 19250—2013 |
| 12 | 低温弯折性 | GB/T 16777—2008 |
| 13 | 不透水性 | GB/T 19250—2013 |
| 14 | 粘结强度 | GB/T 16777—2008 |
| 15 | 吸水率 | GB/T 19250—2013 |
| 16 | 定伸时老化（加热老化） | GB/T 16777—2008 |
| 17 | 热处理 | GB/T 16777—2008 |

表3 聚合物水泥防水涂料

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 挥发性有机化合物（VOC） | JC 1066—2008 |
| 2 | 游离甲醛 | GB/T 23993—2009 |
| 3 | 苯、甲苯、乙苯和二甲苯总和 | JC 1066—2008 |
| 4 | 氨 | JC 1066—2008 |
| 5 | 固体含量 | GB/T 23445—2009 |
| 6 | 拉伸强度（无处理） | GB/T 23445—2009 |
| 7 | 拉伸强度（加热处理后保持率） | GB/T 23445—2009 |
| 8 | 拉伸强度（浸水处理后保持率） | GB/T 23445—2009 |
| 9 | 断裂伸长率（无处理） | GB/T 23445—2009 |
| 10 | 断裂伸长率（加热处理） | GB/T 23445—2009 |
| 11 | 断裂伸长率（浸水处理） | GB/T 23445—2009 |
| 12 | 低温柔性 | GB/T 23445—2009 |
| 13 | 粘结强度（无处理） | GB/T 23445—2009 |
| 14 | 粘结强度（潮湿基层） | GB/T 23445—2009 |
| 15 | 粘结强度（浸水处理） | GB/T 23445—2009 |
| 16 | 不透水性 | GB/T 23445—2009 |

表4 水乳型沥青防水涂料

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 挥发性有机化合物（VOC） | JC 1066—2008 |
| 2 | 游离甲醛 | GB/T 23993—2009 |
| 3 | 苯、甲苯、乙苯和二甲苯总和 | JC 1066—2008 |
| 4 | 氨 | JC 1066—2008 |
| 5 | 固体含量 | JC/T 408—2005 |
| 6 | 耐热度 | JC/T 408—2005 |
| 7 | 不透水性 | JC/T 408—2005 |
| 8 | 粘结强度 | JC/T 408—2005 |
| 9 | 低温柔度（标准条件） | JC/T 408—2005 |
| 10 | 低温柔度（热处理） | JC/T 408—2005 |
| 11 | 断裂伸长率（标准条件） | JC/T 408—2005 |
| 12 | 断裂伸长率（热处理） | JC/T 408—2005 |

表5 聚合物乳液建筑防水涂料

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 挥发性有机化合物（VOC） | JC 1066—2008 |
| 2 | 游离甲醛 | GB/T 23993—2009 |
| 3 | 苯、甲苯、乙苯和二甲苯总和 | JC 1066—2008 |
| 4 | 氨 | JC 1066—2008 |
| 5 | 拉伸强度（标准状态） | JC/T 864—2023 |
| 6 | 断裂伸长率（标准状态） | JC/T 864—2023 |
| 7 | 低温弯折 | JC/T 864—2023 |
| 8 | 不透水性 | JC/T 864—2023 |
| 9 | 固体含量 | GB/T 16777—2008 |
| 10 | 热处理（拉伸强度） | JC/T 864—2023 |
| 11 | 碱处理（拉伸强度） | JC/T 864—2023 |
| 12 | 酸处理（拉伸强度） | JC/T 864—2023 |
| 13 | 热处理（断裂伸长率） | JC/T 864—2023 |
| 14 | 碱处理（断裂伸长率） | JC/T 864—2023 |
| 15 | 酸处理（断裂伸长率） | JC/T 864—2023 |
| 16 | 加热伸缩率 | GB/T 16777—2008 |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1 依据标准

GB/T 19250—2013 聚氨酯防水涂料

GB/T 23445—2009 聚合物水泥防水涂料

JC/T 408—2005 水乳型沥青防水涂料

JC/T 864—2023 聚合物乳液建筑防水涂料

JC 1066—2008 建筑防水涂料中有害物质限量

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2 判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。

附件5

广东省点型感烟火灾探测器产品质量监督抽查

实施细则

（2025年版）

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

每款产品抽取2组样本，第1组用于检验，第2组用于备样。第1组抽取样品3只，第2组抽取样品3只。

注：抽取样品需与相关设备配接后方可正常工作的，配接设备应一并抽回配合检测。（如火灾报警控制器、编码器等）

2 检验依据

表1  GB 4715-2005

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 重复性试验 | GB 4715-2005 |
| 2 | 方位试验 | GB 4715-2005 |
| 3 | 一致性试验 | GB 4715-2005 |
| 4 | 电压波动试验 | GB 4715-2005 |
| 5 | 气流试验 | GB 4715-2005 |
| 6 | 高温试验 | GB 4715-2005 |

表2  GB 4715-2024

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 重复性试验 | GB 4715-2024 |
| 2 | 方位试验 | GB 4715-2024 |
| 3 | 一致性试验 | GB 4715-2024 |
| 4 | 电压波动试验 | GB 4715-2024 |
| 5 | 气流试验 | GB 4715-2024 |
| 6 | 高温试验 | GB 4715-2024 |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1 依据标准

GB 4715-2005《点型感烟火灾探测器》

GB 4715-2024《点型感烟火灾探测器》

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求。

3.2 判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。

附件6

广东省防火卷帘产品质量监督抽查实施细则

（2025年版）

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

每批次产品抽取样品2樘，其中1樘为检验样品、1樘为备用样品。

样品包含安装所需的所有配件。如有需要，企业可配合现场安装。

2 检验依据

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 耐火性能 | GB/T 7633-2008 |
|  |  | GB/T 7633-2008、GB 14102.1-2024 |
| 说明：根据抽查产品的生产日期决定使用标准的版本，2025年5月1日前生产的产品，按GB 14102-2005；2025年5月1日及之后生产的产品，按GB 14102.1-2024。 |  |  |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1 依据标准

GB 14102-2005《防火卷帘》

GB 14102.1-2024《防火卷帘 第1部分：通用技术条件》

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2 判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。

附件7

广东省火灾报警控制器产品质量监督抽查

实施细则

（2025年版）

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

每款产品抽取2组样本，第1组用于检验，第2组用于备样。第1组抽取样品1台，第2组抽取样品1台。

注：抽取样品需与相关设备配接后方可正常工作的，配接设备应一并抽回配合检测。（如点型感烟或感温火灾探测器4只、手动火灾报警按钮4只、编码器等；对GB 4717-2005还需抽取火灾声和/或光警报器、火灾报警传输设备（如具备）、一个回路的满容量真实负载等。）

2 检验依据

表1  GB 4717-2005

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 火灾报警功能试验 | GB 4717-2005 |
| 2 | 火灾报警控制功能试验 | GB 4717-2005 |
| 3 | 故障报警功能试验 | GB 4717-2005 |
| 4 | 屏蔽功能试验 | GB 4717-2005 |
| 5 | 监管功能试验 | GB 4717-2005 |
| 6 | 自检功能试验 | GB 4717-2005 |
| 7 | 电源功能试验 | GB 4717-2005 |
| 8 | 信息显示与查询功能试验 | GB 4717-2005 |
| 9 | 系统兼容功能试验 | GB 4717-2005 |
| 10 | 软件控制功能试验 | GB 4717-2005 |
| 11 | 绝缘电阻试验 | GB 4717-2005 |
| 12 | 泄漏电流试验 | GB 4717-2005 |
| 13 | 电气强度试验 | GB 4717-2005 |

表2  GB 4717-2024

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 火灾报警功能试验 | GB 4717-2024 |
| 2 | 绝缘电阻试验 | GB 4717-2024 |
| 3 | 泄漏电流试验 | GB 4717-2024 |
| 4 | 电气强度试验 | GB 4717-2024 |
| 5 | 电源瞬变试验 | GB 4717-2024 |
| 6 | 碰撞试验 | GB 4717-2024 |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1 依据标准

GB 4717-2005《火灾报警控制器》

GB 4717-2024《火灾报警控制器》

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求。

3.2 判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。

附件8

广东省手提式干粉灭火器产品质量监督抽查

实施细则

（2025年版）

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

每批次产品抽取样品8具，其中4具为检验样品、4具为备用样品。

2 检验依据

表1 手提式干粉灭火器（GB 4351.1-2005）产品检验项目

| 序号 | 检验项目 |  | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 20℃温度喷射性能 试验 | 最小有效喷射时间 | GB 4351.1-2005 |
|  |  | 最小喷射距离 |  |
|  |  | 喷射滞后时间 |  |
|  |  | 喷射剩余率 |  |
| 2 | 质量 | 灭火器总质量 | GB 4351.1-2005 |
|  |  | 灭火剂充装总量误差 |  |
| 3 | 水压试验（筒体） |  | GB 4351.1-2005 |
| 4 | 爆破试验 | 筒体爆破压力 | GB 4351.1-2005 |
|  |  | 筒体容积膨胀率 |  |
|  |  | 筒体爆破口情况 |  |
| 5 | 灭火剂和驱动气体（干粉灭火剂） | 第一主要组分含量 | GB 4066-2017 |

表2 手提式干粉灭火器（GB 4351-2023）产品检验项目

| 序号 | 检验项目 |  | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 20℃时喷射性能 | 有效喷射时间 | GB 4351-2023 |
|  |  | 喷射滞后时间 |  |
|  |  | 喷射剩余率 |  |
|  |  | 喷射距离 |  |
| 2 | 充装要求 | 充装量 | GB 4351-2023 |
|  |  | 充装误差 |  |
| 3 | 瓶体 | 爆破性能 | GB 4351-2023 |
| 4 | 灭火剂（干粉灭火剂） | 第一主要组分含量 | GB 4066-2017 |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1 依据标准

GB 4351.1-2005《手提式灭火器 第 1 部分：性能和结构要求》

GB 4351-2023《手提式灭火器》

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求。

3.2 判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。

附件9

广东省消防风机产品质量监督抽查实施细则

（2025年版）

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

每批次产品抽取样品2台，其中1台为检验样品、1台为备用样品。

2 检验依据

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 耐高温性能 | XF 211-2009 |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1 依据标准

XF 211-2009《消防排烟风机耐高温试验方法》

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求。

3.2 判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。

附件10

广东省消防应急灯具产品质量监督抽查实施细则

（2025年版）

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

每款产品抽取2组样本，第1组用于检验，第2组用于备样。第1组抽取样品2台，第2组抽取样品2台。

注：抽取样品需与相关设备配接后方可正常工作的，配接设备应一并抽回配合检测。（如集中电源集中控制型消防应急灯具需配接应急照明控制器和应急照明集中电源；自带电源集中控制型消防应急灯具需配接应急照明控制器和应急照明配电箱等）。

2 检验依据

表1  GB 17945-2010

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 外壳防护等级 | GB 17945-2010 |
| 2 | 接地保护 | GB 17945-2010 |
| 3 | 基本功能试验 | GB 17945-2010 |
| 4 | 充、放电性能 | GB 17945-2010 |
| 5 | 重复转换性能 | GB 17945-2010 |
| 6 | 电压波动性能 | GB 17945-2010 |
| 7 | 转换电压性能 | GB 17945-2010 |
| 8 | 充、放电耐久性能 | GB 17945-2010 |
| 9 | 绝缘性能 | GB 17945-2010 |
| 10 | 耐压性能 | GB 17945-2010 |
| 11 | 气候环境耐受性能 | GB 17945-2010 |
| 12 | 机械环境耐受性能 | GB 17945-2010 |
| 13 | 结构 | GB 17945-2010 |
| 14 | 爬电距离和电气间隙 | GB 17945-2010 |
| 15 | 主要部件性能 | GB 17945-2010 |
| 16 | 标志 | GB 17945-2010 |
| 17 | 使用说明书 | GB 17945-2010 |

表2  GB 17945-2024

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 外观 | GB 17945-2024 6.3 |
| 2 | 标志和使用说明书 | GB 17945-2024 6.5 |
| 3 | 结构 | GB 17945-2024 6.6 |
| 4 | 爬电距离和电气间隙 | GB 17945-2024 6.7 |
| 5 | 外部接线拉扭力 | GB 17945-2024 6.8 |
| 6 | 电源检查 | GB 17945-2024 6.10.1.1 |
| 7 | 光源控制功能检查 | GB 17945-2024 6.10.1.3 |
| 8 | 照明灯具 | GB 17945-2024 6.10.1.5 |
| 9 | 标志灯具 | GB 17945-2024 6.10.1.6 |
| 10 | 光源工作状态保持功能检查 | GB 17945-2024 6.10.1.7 |
| 11 | 电源转换功能检查 | GB 17945-2024 6.10.1.8 |
| 12 | 最小初装持续应急工作时间检查 | GB 17945-2024 6.10.1.9 |
| 13 | 蓄电池（组）充、放电功能和性能检查 | GB 17945-2024 6.10.1.10 |
| 14 | 自复式试验和控制关断应急工作输出功能检查 | GB 17945-2024 6.10.1.14 |
| 15 | 照明标志复合灯具 | GB 17945-2024 6.10.1.16 |
| 16 | 重复转换试验 | GB 17945-2024 6.11 |
| 17 | 电压波动试验 | GB 17945-2024 6.12 |
| 18 | 转换电压试验 | GB 17945-2024 6.13 |
| 19 | 绝缘电阻试验 | GB 17945-2024 6.14 |
| 20 | 接地电阻试验 | GB 17945-2024 6.15 |
| 21 | 电气强度试验 | GB 17945-2024 6.16 |
| 22 | 低温（运行）试验 | GB 17945-2024 6.18 |
| 23 | 外壳防护等级试验 | GB 17945-2024 6.22 |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1 依据标准

GB 17945-2010《消防应急照明和疏散指示系统》

GB 17945-2024《消防应急照明和疏散指示系统》

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求。

3.2 判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。

附件11

广东省独立式感烟火灾探测报警器产品质量

监督抽查实施细则

（2025年版）

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

每款产品抽取2组样本，第1组用于检验，第2组用于备样。第1组抽取样品4只，第2组抽取样品4只。

2 检验依据

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 声压试验 | GB 20517-2006 |
| 2 | 重复性试验 | GB 20517-2006 |
| 3 | 方位试验 | GB 20517-2006 |
| 4 | 气流试验 | GB 20517-2006 |
| 5 | 低温试验 | GB 20517-2006 |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1 依据标准

GB 20517-2006《独立式感烟火灾探测报警器》

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求。

3.2 判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。

附件12

广东省工业及商业可燃气体探测器产品质量

监督抽查实施细则

（2025年版）

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

每款产品抽取2组样本，第1组用于检验，第2组用于备样。第1组抽取样品2只，第2组抽取样品2只。

注：抽取样品需与相关设备配接后方可正常工作的，配接设备应一并抽回配合检测。（如可燃气体报警控制器、编码器等）

2 检验依据

表1 工业及商业用途点型可燃气体探测器

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 报警动作值试验 | GB 15322.1-2019 |
| 2 | 高速气流 | GB 15322.1-2019 |
| 3 | 绝缘电阻 | GB 15322.1-2019 |
| 4 | 电气强度 | GB 15322.1-2019 |
| 5 | 高温（运行）试验 | GB 15322.1-2019 |
| 6 | 跌落试验 | GB 15322.1-2019 |

表2 工业及商业用途便携式可燃气体探测器

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 报警动作值 | GB 15322.3-2019 |
| 2 | 高速气流 | GB 15322.3-2019 |
| 3 | 高温（运行）试验 | GB 15322.3-2019 |
| 4 | 跌落试验 | GB 15322.3-2019 |

表3 工业及商业用途线型光束可燃气体探测器

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 报警动作性能 | GB 15322.4—2019 |
| 2 | 光强衰减适应性能 | GB 15322.4—2019 |
| 3 | 光束偏转适应性能 | GB 15322.4—2019 |
| 4 | 抗光干扰性能 | GB 15322.4—2019 |
| 5 | 抗蒸汽干扰性能 | GB 15322.4—2019 |
| 6 | 高温（运行）试验 | GB 15322.4—2019 |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1 依据标准

GB 15322.1-2019《可燃气体探测器 第1部分：工业及商业用途点型可燃气体探测器》

GB 15322.3—2019《可燃气体探测器 第3部分：工业及商业用途便携式可燃气体探测器》

GB 15322.4—2019《可燃气体探测器 第4部分：工业及商业用途线型光束可燃气体探测器》

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求。

3.2 判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。

附件13

广东省锂离子电池产品质量监督抽查实施细则

（2025年版）

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

每款产品抽取2组样本，第1组用于检验，第2组用于备样。

每组样本需抽取样品数量如下表所示：

| 序号 | 产品名称 |  | 第1组数量（款） | 第2组数量（款） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 便携式电子产品用锂离子电池和电池组 | 电池 | 15 | 9 |
|  |  | 电池组 | 15 | 7 |
| 2 | 电动自行车用锂离子蓄电池 | 电池组 （产品明示执行标准GB 43854—2024的电池组） | 3 | 3 |
| 3 | 固定式电子设备用锂离子电池和电池组 | 电池组（n≥15） | 4 | 1 |
|  |  | 电池组（n＜15） | [15/n]+4 | 2 |
| 4 | 电动平衡车、滑板车用锂离子电池和电池组 | 电池 | 5 | 2 |
|  |  | 电池组 | 3 | 1 |
| 5 | 电动摩托车和电动轻便摩托车用锂离子电池 |  | 2 | 1 |
| 6 | 电力储能用锂离子电池 |  | 2 | 1 |

注：1.对于电动平衡车、滑板车用锂离子电池和电池组产品，若所抽产品为电池组，进行电池、电池组的检验。在生产领域抽电池组产品时，若生产企业有原材料-电池，且数量满足抽样要求，将原材料-电池当作电池组产品配件进行抽样，电池抽样数量按上表电池检、备样数量；

2.n为电池组内部电芯数量；当n无法确定时，n取1；

3.[15/n]为取整函数，表示取15/n的整数部分，例如当15/n =3.14时，[15/n]=3；15/n =4时，[15/n]=4。

2 检验依据

2.1 便携式电子产品用锂离子电池和电池组

| 电池产品 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| 1 | 样品容量测试 | GB 31241-2022 |
| 2 | 高温外部短路 | GB 31241-2022 |
| 3 | 过充电 | GB 31241-2022 |
| 4 | 重物冲击 | GB 31241-2022 |
| 5 | 热滥用 | GB 31241-2022 |
| 6 | 燃烧喷射 | GB 31241-2022 |
| 电池组产品 |  |  |
| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| 1 | 样品容量测试 | GB 31241-2022 |
| 2 | 高温使用 | GB 31241-2022 |
| 3 | 过压充电保护 | GB 31241-2022 |
| 4 | 过流充电保护 | GB 31241-2022 |
| 5 | 短路保护 | GB 31241-2022 |
| 6 | 过压充电 | GB 31241-2022 |
| 7 | 过流充电 | GB 31241-2022 |
| 8 | 外部短路 | GB 31241-2022 |

注：以上项目的检测需要提供产品参数信息表（见附件13-1、附件13-2）。

2.2 电动自行车用锂离子蓄电池（GB 43854—2024的电池组）

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | I2(A)放电 | GB 43854-2024 |
| 2 | 过放电 | GB 43854-2024 |
| 3 | 过充电 | GB 43854-2024 |
| 4 | 外部短路 | GB 43854-2024 |
| 5 | 过流放电 | GB 43854-2024 |
| 6 | 阻燃性a | GB 43854-2024 |

注：1.a 只测非金属外壳；

- 以上项目的检测需要提供产品参数信息表（见附件13-3）。

2.3 固定式电子设备用锂离子电池和电池组

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 电池样品容量测试a | GB 40165-2021 |
| 2 | 高温外部短路 | GB 40165-2021 |
| 3 | 过充电 | GB 40165-2021 |
| 4 | 强制放电 | GB 40165-2021 |
| 5 | 重物冲击/挤压 | GB 40165-2021 |
| 6 | 热滥用 | GB 40165-2021 |
| 7 | 过压充电b | GB 40165-2021 |
| 8 | 短路b | GB 40165-2021 |
| 9 | 过热b | GB 40165-2021 |

注：1.所有项目的检测需要提供产品参数信息表（见附件13-4）。

2.a抽查样品为电池组，对电池组的电芯进行容量测试，检测方法参照GB 40165-2021中第4.6.3条，结果按照电芯明示的额定容量/能量进行判定。电池组仅测试a、b项目，b不适用于电池单体。

2.4 电动平衡车、滑板车用锂离子电池和电池组

| 电池产品 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| 1 | 样品容量测试 | GB 40559-2024 |
| 2 | 高温外部短路 | GB 40559-2024 |
| 3 | 过充电 | GB 40559-2024 |
| 4 | 强制放电 | GB 40559-2024 |
| 5 | 重物冲击/挤压 | GB 40559-2024 |
| 6 | 热滥用 | GB 40559-2024 |
| 电池组产品 |  |  |
| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| 1 | 耐久性 | GB 40559-2024 |
| 2 | 样品容量测试 | GB 40559-2024 |
| 3 | 过压充电 | GB 40559-2024 |
| 4 | 欠压放电 | GB 40559-2024 |
| 5 | 外部短路 | GB 40559-2024 |

注：1.所有项目的检测需要提供产品参数信息表（见附件13-5、见附件13-6）；

2.“过压充电、外部短路”试验只在电池组系统正常工作条件下进行测试。

2.5 电动摩托车和电动轻便摩托车用锂离子电池

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 室温放电容量 | GB/T 36672-2018 |
| 2 | 过充电保护 | GB/T 36672-2018 |
| 3 | 过放电保护 | GB/T 36672-2018 |
| 4 | 过温保护 | GB/T 36672-2018 |
| 5 | 短路保护 | GB/T 36672-2018 |
| 6 | 海水浸泡 | GB/T 36672-2018 |
| 7 | 跌落 | GB/T 36672-2018 |

注：若制造商未声明充放电方法，采用标准规定的方法进行充放电。若电芯正极材料为磷酸铁锂，则电池组充电限制电压为n×3.65 V；电芯正极材料为其他材料类型的电池组，则充电限制电压为n×4.2 V（n为电池组内单体电池或单体电池并联块的串联级数）；电池组放电终止电压为制造商明示电压值，若制造商未进行明示则放电至电池组保护动作。

2.6 电力储能用锂离子电池

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 绝缘性能试验（电池模块） | GB/T 36276-2023 |
| 2 | 耐压性能试验（电池模块） | GB/T 36276-2023 |
| 3 | 过充电性能试验（电池模块） | GB/T 36276-2023 |

注：1.抽取3个月以内出厂的样品；

2.所检项目的检测需要提供产品参数信息表（见附件13-7）。

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1 依据标准

3.1.1 强制性标准

GB 31241-2022《便携式电子产品用锂离子电池和电池组 安全技术规范》

GB 40165-2021《固定式电子设备用锂离子电池和电池组 安全技术规范》

GB 43854-2024《电动自行车用锂离子蓄电池安全技术规范》

GB 40559-2024《电动平衡车、滑板车用锂离子电池和电池组 安全技术规范》

3.1.2 推荐性标准

GB/T 36672-2018《电动摩托车和电动轻便摩托车用锂离子电池》

GB/T 36276-2023《电力储能用锂离子电池》

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2 判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。

附件：13-1.便携式电子产品用锂离子电池产品参数信息表

13-2.便携式电子产品用锂离子电池组产品参数信息表

13-3.电动自行车用锂离子蓄电池产品参数信息表

13-4.固定式电子设备用锂离子电池和电池组产品参数信息表

13-5.电动平衡车、滑板车用锂离子电池产品参数信息表

13-6.电动平衡车、滑板车用锂离子电池组产品参数信息表

13-7.电力储能用锂离子电池产品参数信息表

附件13-1

便携式电子产品用锂离子电池

产品参数信息表

| 受检单位名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 受检产品名称 |  |  |  |
| 受检产品型号 |  |  |  |
| 抽样单编号 |  |  |  |
| 参数信息 |  |  |  |
| 制造商规定的充电方法 |  | 以 mA恒流充电至充电限制电压 V，然后以该电压恒压充电至电流减少至 mA或□0.02C |  |
| 额定容量 |  |  | mAh |
| 额定电压 |  |  | V |
| 推荐放电电流 |  |  | mA |
| 放电终止电压 |  |  | V |
| 充电限制电压 |  |  | V |
| 最大充电电流 |  |  | mA |
| 受检单位签字（盖章）： 年 月 日 |  |  |  |

附件13-2

便携式电子产品用锂离子电池组产品

参数信息表

| 受检单位名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 受检产品名称 |  |  |  |
| 受检产品型号 |  |  |  |
| 抽样单编号 |  |  |  |
| 参数信息 |  |  |  |
| 制造商规定的充电方法 |  | 以 mA恒流充电至充电限制电压 V，然后以该电压恒压充电至电流减少至 mA或□0.02C |  |
| 额定容量 |  |  | mAh |
| 额定电压 |  |  | V |
| 推荐放电电流 |  |  | mA |
| 放电终止电压 |  |  | V |
| 充电限制电压 |  |  | V |
| 充电上限电压 |  |  | V |
| 电池组充电上限温度 |  |  | ℃ |
| 电池组放电上限温度 |  |  | ℃ |
| 电池充电上限温度 |  |  | ℃ |
| 电池放电上限温度 |  |  | ℃ |
| 最大充电电流 |  |  | mA |
| 过流充电保护电流 |  |  | A |
| 过压充电/过压充电保护项目中可能承受的最高电压值 |  |  | V |
| n（电池组内电池或电池并联块的串联级数） |  |  |  |
| 受检单位签字（盖章）： 年 月 日 |  |  |  |

附件13-3

电动自行车用锂离子蓄电池产品参数信息表

| 受检单位名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 受检产品名称 |  |  |  |
| 受检产品型号 |  |  |  |
| 抽样单编号 |  |  |  |
| 参数信息（电池组） |  |  |  |
| 制造商规定的充电方法 |  | 以 A恒流充电至充电限制电压 V，然后以该电压恒压充电至电流减少至 A或□0.04C |  |
| 额定容量 |  |  | Ah |
| 额定电压 |  |  | V |
| 充电限制电压 |  |  | V |
| 放电终止电压 |  |  | V |
| 最大充电电流 |  |  | A |
| 最大放电电流 |  |  | A |
| 受检单位签字（盖章）： 年 月 日 |  |  |  |

附件13-4

固定式电子设备用锂离子电池和电池组产品

参数信息表

抽样单号：               受检单位名称：

受检产品名称：           型号：             额定容量：

| 安全工作参数 | 符号 | 电池 | 电池组 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 充电限制电压 | Ucl |  |  |
| - 充电上限电压 | Uup |  |  |
| - 放电截止电压 | Udo |  |  |
| - 放电终止电压 | Ude |  |  |
| - 推荐充电电流 | Icr |  |  |
| - 最大充电电流 | Icm |  |  |
| - 推荐放电电流 | Idr |  |  |
| - 最大放电电流 | Idm |  |  |
| - 过压充电保护电压 | Ucp | —— |  |
| - 过流充电保护电流 | Icp | —— |  |
| - 欠压放电保护电压 | Udp | —— |  |
| - 过流放电保护电流 | Idp | —— |  |
| 上限充电温度 | Tcm |  |  |
| 下限充电温度 | Tlc |  |  |
| 上限放电温度 | Tdm |  |  |
| 下限放电温度 | Tld |  |  |

注：抽查产品为电池组，需填写电池和电池组所有的相关技术参数。

产品充电方式：

□制造商规定充电方法：

□标准充电：电池或电池组充电前先在23℃±2℃的环境温度下以0.2It A进行放电至截止电压，然后电池在相同的环境温度条件下，以0.2It A电流进行充电，当电池或电池组端电压达到充电限制电压时，改为恒压充电，直到充电电流小于或等于0.02It A，最长充电时间不大于8h，停止充电。

受检单位签字（盖章）：

年    月    日

附件13-5

电动平衡车、滑板车用锂离子电池

产品参数信息表

| 受检单位名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 受检产品名称 |  |  |  |
| 受检产品型号 |  |  |  |
| 抽样单编号 |  |  |  |
| 参数信息 |  |  |  |
| 制造商规定的充电方法 |  | 以 A恒流充电至充电限制电压 V，然后以该电压恒压充电至电流减少至 A或□0.02C |  |
| 额定容量 |  |  | Ah |
| 额定电压 |  |  | V |
| 推荐放电电流 |  |  | A |
| 放电终止电压 |  |  | V |
| 充电限制电压 |  |  | V |
| 最大充电电流 |  |  | A |
| 充电上限电压 |  |  | V |
| 受检单位签字（盖章）： 年 月 日 |  |  |  |

附件13-6

电动平衡车、滑板车用锂离子电池组

产品参数信息表

| 受检单位名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 受检产品名称 |  |  |  |
| 受检产品型号 |  |  |  |
| 抽样单编号 |  |  |  |
| 参数信息 |  |  |  |
| 制造商规定的充电方法 |  | 以 mA恒流充电至充电限制电压 V，然后以该电压恒压充电至电流减少至 mA或□0.02C |  |
| 额定容量 |  |  | Ah |
| 额定电压 |  |  | V |
| 推荐放电电流 |  |  | A |
| 最大放电电流 |  |  | A |
| 放电终止电压 |  |  | V |
| 放电截止电压 |  |  | V |
| 充电限制电压 |  |  | V |
| 最大充电电流 |  |  | A |
| 充电上限电压 |  |  | V |
| 过压充电/欠压放电项目中可能承受的 最高电压值 |  |  | V |
| 受检单位签字（盖章）： 年 月 日 |  |  |  |

附件13-7

电力储能用锂离子电池模块产品参数信息表

| 抽样单编号 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 受检单位名称 |  |  |  |
| 受检产品名称 |  | 电池模块型号 |  |
| 电池模块内单体串并联方式 | 并 串 |  |  |
| 项目 | 符号 | 单位 | 数值 |
| - 额定充电功率 | Prc | kW |  |
| - 额定放电功率 | Prd | kW |  |
| - 标称电压 | Unom | V |  |
| - 电池模块充电截止电压 | / | V |  |
| - 电池模块放电截止电压 | / | V |  |
| - 电池单体充电截止电压 | / | V |  |
| - 电池单体放电截止电压 | / | V |  |
| 受检单位签字（盖章）： 年 月 日 |  |  |  |

附件14

广东省国旗、红领巾产品质量监督抽查

实施细则

（2025年版）

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

每批次产品抽取2组样本，第1组用于检验，第2组用于备样。每组样本需抽取样品数量如下表所示：

| 序号 | 产品名称 | 抽样总数量 | 第1组数量 | 第2组数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1号～5号国旗 | 4面 | 2面 | 2面 |
| 2 | 车旗、签字旗、桌旗 | 4面 | 3面 | 1面 |
| 3 | 红领巾 | 6条 | 4条 | 2条 |

2 检验依据

2.1 国旗

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 国旗的形状和图案 | GB 12982—2004 |
| 2 | 标准国旗尺寸和允许误差 | GB 12982—2004 |
| 3 | 国旗缝制 | GB 12982—2004 |
| 4 | 旗面外观评定 | GB 12982—2004 |
| 5 | 耐气候色牢度 | GB/T 8430—1998 |
| 6 | 耐洗色牢度（原样褪色） | GB/T 3921—2008 |

2.2 红领巾

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 甲醛含量 | GB/T 2912.1—2009 |
| 2 | pH值 | GB/T 7573—2009 |
| 3 | 可分解致癌芳香胺染料 | GB/T 17592—2024 GB/T 23344—2009 |
| 4 | 耐水色牢度 | GB/T 5713—2013 |
| 5 | 耐酸汗渍色牢度 | GB/T 3922—2013 |
| 6 | 耐碱汗渍色牢度 | GB/T 3922—2013 |
| 7 | 耐干摩擦色牢度 | GB/T 3920—2008 |
| 8 | 耐湿摩擦色牢度 | GB/T 3920—2008 |
| 9 | 耐唾液色牢度 | GB/T 18886—2019 |
| 10 | 耐皂洗色牢度 | GB/T 3921—2008 |
| 11 | 耐光色牢度 | GB/T 8427—2019 |
| 12 | 规格尺寸允差 | GB/T 28846—2022 |
| 13 | 纤维含量 | FZ/T 01057.1—2007 FZ/T 01057.2—2007 FZ/T 01057.3—2007 FZ/T 01057.4—2007 FZ/T 01057.6—2007 GB/T 2910.1—2009 GB/T 2910.2—2009 GB/T 2910.3—2009 GB/T 2910.4—2022 GB/T 2910.6—2009 GB/T 2910.7—2009 GB/T 2910.8—2009 GB/T 2910.11—2009 GB/T 2910.12—2023 GB/T 2910.18—2009 GB/T 2910.20—2009 GB/T 2910.22—2009 GB/T 2910.101—2009 FZ/T 01101—2008 FZ/T 01112—2012 FZ/T 01026—2017 FZ/T 30003—2009 GB/T 16988—2013 GB/T 38015—2019 |

注：规格尺寸允差仅考核单个样品。

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1 依据标准

GB 12982—2004《国旗》

GB/T 28846—2022《红领巾》

GB 31701—2015《婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范》

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求。

3.2 判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。

附件15

广东省体育用品产品质量监督抽查实施细则

（2025年版）

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

每一抽检批次产品抽样数量见表1。

表1 抽样数量表

| 产品 | 抽样数量 | 检验用数量 | 备样数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 羽毛球 | 2筒（不少于12个） | 1筒（不少于6个） | 1筒（不少于6个） |
| 乒乓球拍 | 2副（4支） | 1副（2支） | 1副（2支） |
| 乒乓球 | 6个 | 3个 | 3个 |
| 篮球 | 2个 | 1个 | 1个 |
| 排球 | 2个 | 1个 | 1个 |
| 足球 | 2个 | 1个 | 1个 |
| 羽毛球拍 | 2副（4支） | 1副（2支） | 1副（2支） |
| 网球拍 | 2副（4支） | 1副（2支） | 1副（2支） |
| 网球 | 4个 | 2个 | 2个 |

2 检验依据

2.1 羽毛球（GB/T 11881—2006）

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 球口外径 | GB/T 11881—2006 |
| 2 | 球头直径 | GB/T 11881—2006 |
| 3 | 球头高度 | GB/T 11881—2006 |
| 4 | 毛片插长 | GB/T 11881—2006 |
| 5 | 线距离 | GB/T 11881—2006 |
| 6 | 外观 | GB/T 11881—2006 |
| 7 | 毛片与球头粘合牢度 | GB/T 11881—2006 |
| 8 | 球头硬度 | GB/T 11881—2006 |
| 9 | 毛片数量 | GB/T 11881—2006 |
| 10 | 球口不变形受压次数 | GB/T 11881—2006 |

2.2 乒乓球拍（GB/T 23115—2008）

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 开胶 | GB/T 23115—2008 |
| 2 | 缺粒 | GB/T 23115—2008 |
| 3 | 颜色 | GB/T 23115—2008 |
| 4 | 胶粒片、海绵、粘合剂总厚度 | GB/T 23115—2008 |
| 5 | 球拍外观 | GB/T 23115—2008 |
| 6 | 球拍的底板构成 | GB/T 23115—2008 |

2.3 乒乓球（GB/T 19851.8—2005）

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 直径 | GB/T 19851.8—2005 |
| 2 | 重量 | GB/T 19851.8—2005 |
| 3 | 外观 | GB/T 19851.8—2005 |
| 4 | 弹跳 | GB/T 19851.8—2005 |
| 5 | 圆度 | GB/T 19851.8—2005 |

2.4 乒乓球（GB/T 20045—2005）

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 球重 | GB/T 20045—2005 |
| 2 | 外观 | GB/T 20045—2005 |
| 3 | 弹跳 | GB/T 20045—2005 |
| 4 | 圆度 | GB/T 20045—2005 |
| 5 | 偏心 | GB/T 20045—2005 |
| 6 | 硬度 | GB/T 20045—2005 |

2.5 篮球（GB/T 22868—2008）

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 外观质量 | GB/T 22868—2008 |
| 2 | 质量 | GB/T 22868—2008 |
| 3 | 圆周长 | GB/T 14625.5—2008 |
| 4 | 圆周差 | GB/T 14625.5—2008 |
| 5 | 圆度 | GB/T 14625.1—2008 |
| 6 | 气密性 | GB/T 22868—2008 |

2.6 篮球（GB/T 19851.4—2005）

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 外观质量 | GB/T 19851.4—2005 |
| 2 | 质量 | GB/T 19851.4—2005 |
| 3 | 圆周长 | GB/T 19851.4—2005 |
| 4 | 圆周差 | GB/T 19851.4—2005 |

2.7 排球（GB/T 19851.5—2005）

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 外观质量 | GB/T 19851.5—2005 |
| 2 | 质量 | GB/T 19851.5—2005 |
| 3 | 圆周长 | GB/T 19851.5—2005 |
| 4 | 圆周差 | GB/T 19851.5—2005 |
| 5 | 气压下降率 | GB/T 19851.5—2005 |

2.8 排球（GB/T 22882—2008）

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 外观质量 | GB/T 22882—2008 |
| 2 | 质量 | GB/T 22882—2008 |
| 3 | 圆周长 | GB/T 14625.5—2008 |
| 4 | 圆周差 | GB/T 14625.5—2008 |
| 5 | 圆度 | GB/T 14625.1—2008 |
| 6 | 气密性 | GB/T 22882—2008 |

2.9 足球（GB/T 22892—2008）

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 外观质量 | GB/T 22892—2008 |
| 2 | 质量 | GB/T 22892—2008 |
| 3 | 圆周长 | GB/T 14625.5—2008 |
| 4 | 圆周差 | GB/T 14625.5—2008 |
| 5 | 圆度 | GB/T 14625.1—2008 |
| 6 | 气密性 | GB/T 22892—2008 |

2.10 橡胶篮球、排球、足球（HG/T 2290—2009）

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 外观质量 | HG/T 2290—2009 |
| 2 | 质量 | HG/T 2290—2009 |
| 3 | 圆周长 | HG/T 2290—2009 |
| 4 | 圆周差 | HG/T 2290—2009 |
| 5 | 气密性试验 | HG/T 2290—2009 |

2.11 羽毛球拍（GB/T 19851.9—2005）

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 球拍总长度 | GB/T 19851.9—2005 |
| 2 | 球拍宽度 | GB/T 19851.9—2005 |
| 3 | 球拍拍弦面长度 | GB/T 19851.9—2005 |
| 4 | 球拍重量 | GB/T 19851.9—2005 |
| 5 | 拍弦直径 | GB/T 19851.9—2005 |
| 6 | 截面形状 | GB/T 19851.9—2005 |
| 7 | 握柄护皮 | GB/T 19851.9—2005 |
| 8 | 贴标图案 | GB/T 19851.9—2005 |
| 9 | 拍框表面 | GB/T 19851.9—2005 |
| 10 | 线孔及护套 | GB/T 19851.9—2005 |

2.12 网球拍（GB/T 19851.10—2005）

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 球拍长度 | GB/T 19851.10—2005 |
| 2 | 质量 | GB/T 19851.10—2005 |
| 3 | 网线—线径 | GB/T 19851.10—2005 |
| 4 | 网线—纵横线数 | GB/T 19851.10—2005 |
| 5 | 网线—线强度 | GB/T 19851.10—2005 |
| 6 | 顶压 | GB/T 19851.10—2005 |
| 7 | 侧压 | GB/T 19851.10—2005 |
| 8 | 手柄—长 | GB/T 19851.10—2005 |
| 9 | 手柄—周长 | GB/T 19851.10—2005 |
| 10 | 外观 | GB/T 19851.10—2005 |
| 11 | 线孔及护套 | GB/T 19851.10—2005 |
| 12 | 粘合要求 | GB/T 19851.10—2005 |
| 13 | 握柄护面 | GB/T 19851.10—2005 |

2.13 网球拍（GB/T 32609—2016）

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 球拍总长度 | GB/T 32609—2016 |
| 2 | 球拍宽度 | GB/T 32609—2016 |
| 3 | 球拍拍弦面长度 | GB/T 32609—2016 |
| 4 | 球拍拍弦面宽度 | GB/T 32609—2016 |
| 5 | 平衡点长度 | GB/T 32609—2016 |
| 6 | 拍框对称点偏差 | GB/T 32609—2016 |
| 7 | 歪度 | GB/T 32609—2016 |
| 8 | 翘度 | GB/T 32609—2016 |
| 9 | 拍弦直径 | GB/T 32609—2016 |
| 10 | 拍弦抗拉力 | GB/T 32609—2016 |
| 11 | 拍弦延伸率 | GB/T 32609—2016 |
| 12 | 框顶抗压强度 | GB/T 32609—2016 |
| 13 | 框顶抗压残余变形量 | GB/T 32609—2016 |
| 14 | 拍头侧面抗压强度 | GB/T 32609—2016 |
| 15 | 拍头侧面抗压残余变形量 | GB/T 32609—2016 |
| 16 | 拍体抗压强度 | GB/T 32609—2016 |
| 17 | 拍体抗压残余变形量 | GB/T 32609—2016 |
| 18 | 拍柄抗压强度 | GB/T 32609—2016 |
| 19 | 落地试验 | GB/T 32609—2016 |
| 20 | 拍弦面 | GB/T 32609—2016 |
| 21 | 拍弦 | GB/T 32609—2016 |
| 22 | 拍框和拍柄 | GB/T 32609—2016 |

2.14 网球（GB/T 22754—2008）

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 质量 | GB/T 22754—2008 |
| 2 | 直径 | GB/T 22754—2008 |
| 3 | 推进变形 | GB/T 22754—2008 |
| 4 | 复原变形 | GB/T 22754—2008 |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1 依据标准

GB/T 11881—2006羽毛球

GB/T 19851.5—2005中小学体育器材和场地第5部分：排球

GB/T 19851.4—2005中小学体育器材和场地第4部分：篮球

GB/T 19851.8—2005中小学体育器材和场地第8部分：乒乓球

GB/T 19851.9—2005中小学体育器材和场地第9部分：羽毛球拍

GB/T 19851.10—2005中小学体育器材和场地 第10部分：网球拍

GB/T 20045—2005 40mm乒乓球

GB/T 22754—2008 网球

GB/T 22868—2008篮球

GB/T 22882—2008排球

GB/T 22892—2008足球

GB/T 23115—2008乒乓球拍

GB/T 32609—2016网球拍及部件的物理参数和试验方法

HG/T 2290—2009橡胶篮球、排球、足球

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2 判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。

附件16

广东省涂料产品质量监督抽查实施细则

（2025年版）

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

每款产品抽取独立包装的2组样本，第1组用于检验，第2组用于备样。

具体抽样数量如下：

| 序号 | 产品名称 |  | 第1组数量（款） | 第2组数量（款） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 地坪涂装材料 | 地坪涂装材料（水性，面涂） | 主剂≥3 kg(L)，配套产品按配比抽取适量样品。 | 主剂≥3 kg(L)，配套产品按配比抽取适量样品。 |
| 2 |  | 地坪涂装材料（溶剂型，面涂） |  |  |
| 3 |  | 地坪涂装材料（无溶剂型，面涂） |  |  |
| 4 |  | 地坪涂装材料（水性，底涂） | 主剂≥2 kg(L)，配套产品按配比抽取适量样品。 | 主剂≥2 kg(L)，配套产品按配比抽取适量样品。 |
| 5 |  | 地坪涂装材料（溶剂型、无溶剂型，底涂） |  |  |
| 6 |  | 室内地坪涂料 |  |  |
| 7 | 合成树脂乳液内墙涂料 | 合成树脂乳液内墙涂料（限面漆） | 主剂≥3 kg(L)，配套产品按配比抽取适量样品。 | 主剂≥3 kg(L)，配套产品按配比抽取适量样品。 |
| 8 |  | 合成树脂乳液墙面涂料（限内墙面漆） |  |  |
| 9 |  | 弹性建筑涂料（内墙） |  |  |
| 10 |  | 儿童房装饰用内墙涂料 |  |  |
| 11 | 建筑室内用腻子 | 建筑室内用腻子 | 主剂≥5 kg(L) ，配套产品按配比抽取适量样品。 | 主剂≥5 kg(L) ，配套产品按配比抽取适量样品。 |
| 12 | 建筑外墙用腻子 | 建筑外墙用腻子 |  |  |
| 13 | 外墙涂料 | 合成树脂乳液外墙涂料（限面漆） | 主剂≥3 kg(L)，配套产品按配比抽取适量样品。 | 主剂≥3 kg(L)，配套产品按配比抽取适量样品。 |
| 14 |  | 合成树脂乳液墙面涂料（限外墙面漆） |  |  |
| 15 |  | 溶剂型外墙涂料 |  |  |
| 16 |  | 弹性建筑涂料（外墙） |  |  |
| 17 | 建筑质感涂料 | 合成树脂乳液砂壁状建筑涂料 |  |  |
| 18 |  | 水性多彩建筑涂料 |  |  |
| 19 | 木器涂料 | 室内装饰装修用溶剂型聚氨酯木器涂料（双组分，面漆） | 主剂≥2 kg(L)，配套产品按配比抽取适量样品。 | 主剂≥2 kg(L)，配套产品按配比抽取适量样品。 |
| 20 |  | 室内装饰装修用溶剂型聚氨酯木器涂料（双组分，底漆） |  |  |
| 21 |  | 潮（湿）气固化聚氨酯涂料（单组分） |  |  |
| 22 |  | 室内装饰装修用溶剂型硝基木器涂料（面漆） |  |  |
| 23 |  | 室内装饰装修用溶剂型硝基木器涂料（底漆） |  |  |
| 24 |  | 室内装饰装修用溶剂型醇酸木器涂料 |  |  |
| 25 |  | 醇酸树脂涂料（清漆） |  |  |
| 26 |  | 醇酸树脂涂料（色漆，底漆） |  |  |
| 27 |  | 醇酸树脂涂料（色漆，调合漆） |  |  |
| 28 |  | 醇酸树脂涂料（色漆，磁漆） |  |  |
| 29 |  | 室内装饰装修用水性木器涂料 |  |  |
| 30 |  | 儿童房装饰用水性木器涂料 |  |  |
| 31 |  | 室内装饰装修用天然树脂木器涂料 |  |  |
| 32 |  | 紫外光（UV）固化木器涂料 |  |  |
| 33 |  | 水性紫外光（UV）固化木器涂料 |  |  |
| 34 | 工业漆、溶剂型油漆 | 汽车用底漆 | 主剂≥2 kg(L)，配套产品按配比抽取适量样品。 | 主剂≥2 kg(L)，配套产品按配比抽取适量样品。 |
| 35 |  | 各色汽车用面漆 |  |  |
| 36 |  | 汽车用水性涂料（底漆、中间漆） |  |  |
| 37 |  | 汽车用水性涂料（面漆） |  |  |
| 38 |  | 富锌底漆 |  |  |
| 39 |  | 低锌底漆 |  |  |
| 40 |  | 水性醇酸树脂涂料 |  |  |
| 41 |  | 醇酸树脂涂料（清漆） |  |  |
| 42 |  | 醇酸树脂涂料（色漆，底漆） |  |  |
| 43 |  | 醇酸树脂涂料（色漆，调合漆） |  |  |
| 44 |  | 醇酸树脂涂料（色漆，磁漆） |  |  |
| 45 |  | 硝基涂料 |  |  |
| 46 |  | 过氯乙烯树脂防腐涂料 |  |  |
| 47 |  | 氯化橡胶防腐涂料 |  |  |
| 48 |  | 建筑用钢结构防腐涂料 |  |  |
| 49 |  | 环氧沥青防腐涂料 |  |  |
| 50 |  | 玻璃鳞片防腐涂料 |  |  |
| 51 |  | 高氯化聚乙烯防腐涂料 |  |  |
| 52 |  | 水性环氧树脂防腐涂料 |  |  |
| 53 |  | 水性无机磷酸盐耐溶剂防腐涂料 |  |  |
| 54 |  | 酚醛树脂防锈涂料 |  |  |
| 55 |  | 溶剂型聚氨酯涂料（双组分、面漆） |  |  |
| 56 |  | 水性聚氨酯涂料（面漆） |  |  |
| 57 |  | 氨基醇酸树脂涂料 |  |  |
| 58 |  | 酚醛树脂涂料 |  |  |
| 59 |  | 水性丙烯酸树脂涂料（面漆） |  |  |
| 60 |  | 热固性和热塑性粉末涂料 | ≥1kg | ≥1kg |

注：1.产品或外包装上标注产品执行企业标准时，应填写在抽样单相应栏，受检单位或生产单位还应在抽样时提供有效的企业产品标准。

2.当独立包装产品重量（体积）低于抽样数量要求时，应尽量整包装抽取，避免分装。

3.当抽查产品为多组分涂料时，受检单位应提供该种涂料专用的配套组分及其施工要求和配比（质量比/体积比）等。

2 检验依据

2.1 地坪涂装材料[地坪涂装材料（水性，面涂）]

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 挥发性有机化合物含量（VOC） | GB/T 22374-2018 |
| 2 | 游离甲醛 | GB/T 22374-2018 |
| 3 | 苯、甲苯、乙苯、二甲苯的总和 | GB/T 22374-2018 |
| 4 | 游离二异氰酸酯（TDI、HDI）a（限聚氨酯类） | GB/T 22374-2018 |
| 5 | 乙二醇醚及醚酯总和 | GB/T 22374-2018 |
| 6 | 游离4,4'-二氨基二苯甲烷（MDA）b（限环氧类） | GB/T 22374-2018 |
| 7 | 可溶性重金属（铅、镉、汞、铬）c | GB/T 22374-2018 |
| 8 | 耐磨性 | GB/T 22374-2018 |
| 9 | 拉伸粘结强度（标准条件） | GB/T 22374-2018 |
| 10 | 耐冲击性 | GB/T 22374-2018 |
| 11 | 防滑性 | GB/T 22374-2018 |
| 12 | 耐化学性（耐碱性） | GB/T 22374-2018 |
| 13 | 耐化学性（耐酸性） | GB/T 22374-2018 |
| 备注： a.单组分水性地坪涂装材料不测 b.仅适用于室内地坪涂装材料 c.仅适用于有色地坪涂装材料 |  |  |

2.2 地坪涂装材料[地坪涂装材料（溶剂型，面涂）]

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 挥发性有机化合物含量（VOC） | GB/T 22374-2018 |
| 2 | 游离甲醛 | GB/T 22374-2018 |
| 3 | 苯 | GB/T 22374-2018 |
| 4 | 甲苯、乙苯、二甲苯的总和 | GB/T 22374-2018 |
| 5 | 游离二异氰酸酯（TDI、HDI）（限聚氨酯类） | GB/T 22374-2018 |
| 6 | 乙二醇醚及醚酯总和 | GB/T 22374-2018 |
| 7 | 邻苯二甲酸酯含量（邻苯二甲酸二异辛酯、邻苯二甲酸二丁酯和邻苯二甲酸丁卞酯总和，邻苯二甲酸二异壬酯、邻苯二甲酸二异癸酯和邻苯二甲酸二辛酯总和） | GB/T 22374-2018 |
| 8 | 游离4,4'-二氨基二苯甲烷（MDA）a（限环氧类） | GB/T 22374-2018 |
| 9 | 可溶性重金属（铅、镉、汞、铬）b | GB/T 22374-2018 |
| 10 | 耐磨性 | GB/T 22374-2018 |
| 11 | 拉伸粘结强度（标准条件） | GB/T 22374-2018 |
| 12 | 耐冲击性 | GB/T 22374-2018 |
| 13 | 防滑性 | GB/T 22374-2018 |
| 14 | 耐化学性（耐碱性） | GB/T 22374-2018 |
| 15 | 耐化学性（耐酸性） | GB/T 22374-2018 |
| 备注： a.仅适用于室内地坪涂装材料 b.仅适用于有色地坪涂装材料 |  |  |

2.3 地坪涂装材料[地坪涂装材料（无溶剂型，面涂）]

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 挥发性有机化合物含量（VOC） | GB/T 22374-2018 |
| 2 | 游离甲醛 | GB/T 22374-2018 |
| 3 | 苯 | GB/T 22374-2018 |
| 4 | 甲苯、乙苯、二甲苯的总和 | GB/T 22374-2018 |
| 5 | 游离二异氰酸酯（TDI、HDI）（限聚氨酯类） | GB/T 22374-2018 |
| 6 | 乙二醇醚及醚酯总和 | GB/T 22374-2018 |
| 7 | 邻苯二甲酸酯含量（邻苯二甲酸二异辛酯、邻苯二甲酸二丁酯和邻苯二甲酸丁卞酯总和，邻苯二甲酸二异壬酯、邻苯二甲酸二异癸酯和邻苯二甲酸二辛酯总和） | GB/T 22374-2018 |
| 8 | 游离4,4'-二氨基二苯甲烷（MDA）a（限环氧类） | GB/T 22374-2018 |
| 9 | 可溶性重金属（铅、镉、汞、铬）b | GB/T 22374-2018 |
| 10 | 耐磨性 | GB/T 22374-2018 |
| 11 | 抗压强度 | GB/T 22374-2018 |
| 12 | 拉伸粘结强度（标准条件） | GB/T 22374-2018 |
| 13 | 耐冲击性 | GB/T 22374-2018 |
| 14 | 防滑性 | GB/T 22374-2018 |
| 15 | 耐化学性（耐碱性） | GB/T 22374-2018 |
| 16 | 耐化学性（耐酸性） | GB/T 22374-2018 |
| 备注： a.仅适用于室内地坪涂装材料 b.仅适用于有色地坪涂装材料 |  |  |

2.4 地坪涂装材料[地坪涂装材料（水性，底涂）]

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 挥发性有机化合物含量（VOC） | GB/T 22374-2018 |
| 2 | 游离甲醛 | GB/T 22374-2018 |
| 3 | 苯、甲苯、乙苯、二甲苯的总和 | GB/T 22374-2018 |
| 4 | 游离二异氰酸酯（TDI、HDI）a（限聚氨酯类） | GB/T 22374-2018 |
| 5 | 乙二醇醚及醚酯总和 | GB/T 22374-2018 |
| 6 | 游离4,4'-二氨基二苯甲烷（MDA）b（限环氧类） | GB/T 22374-2018 |
| 7 | 可溶性重金属（铅、镉、汞、铬）c | GB/T 22374-2018 |
| 8 | 耐碱性 | GB/T 22374-2018 |
| 9 | 拉伸粘结强度 | GB/T 22374-2018 |
| 备注： a.单组分水性地坪涂装材料不测 b.仅适用于室内地坪涂装材料 c.仅适用于有色地坪涂装材料 |  |  |

2.5 地坪涂装材料[地坪涂装材料（溶剂型、无溶剂型，底涂）]

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 挥发性有机化合物含量（VOC） | GB/T 22374-2018 |
| 2 | 游离甲醛 | GB/T 22374-2018 |
| 3 | 苯 | GB/T 22374-2018 |
| 4 | 甲苯、乙苯、二甲苯的总和 | GB/T 22374-2018 |
| 5 | 游离二异氰酸酯（TDI、HDI）（限聚氨酯类） | GB/T 22374-2018 |
| 6 | 乙二醇醚及醚酯总和 | GB/T 22374-2018 |
| 7 | 邻苯二甲酸酯含量（邻苯二甲酸二异辛酯、邻苯二甲酸二丁酯和邻苯二甲酸丁卞酯总和，邻苯二甲酸二异壬酯、邻苯二甲酸二异癸酯和邻苯二甲酸二辛酯总和） | GB/T 22374-2018 |
| 8 | 游离4,4'-二氨基二苯甲烷（MDA）a（限环氧类） | GB/T 22374-2018 |
| 9 | 可溶性重金属（铅、镉、汞、铬）b | GB/T 22374-2018 |
| 10 | 耐碱性 | GB/T 22374-2018 |
| 11 | 拉伸粘结强度 | GB/T 22374-2018 |
| 备注： a.仅适用于室内地坪涂装材料 b.仅适用于有色地坪涂装材料 |  |  |

2.6 地坪涂装材料（室内地坪涂料）

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 挥发性有机化合物（VOC）含量 | GB 38468-2019 |
| 2 | 苯、甲苯、乙苯和二甲苯总和a | GB 38468-2019 |
| 3 | 苯b | GB 38468-2019 |
| 4 | 甲苯、乙苯和二甲苯总和b | GB 38468-2019 |
| 5 | 乙二醇醚及醚酯总和（限乙二醇甲醚、乙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇乙醚、乙二醇乙醚醋酸酯和二乙二醇丁醚醋酸酯） | GB 38468-2019 |
| 6 | 甲醛a | GB 38468-2019 |
| 7 | 游离二异氰酸酯（TDI和HDI总和）（限以异氰酸酯作为固化剂的地坪涂料） | GB 38468-2019 |
| 8 | 邻苯二甲酸酯类总和b（以干膜计）（邻苯二甲酸二异辛酯、邻苯二甲酸二丁酯和邻苯二甲酸丁卞酯总和，邻苯二甲酸二异壬酯、邻苯二甲酸二异癸酯和邻苯二甲酸二辛酯总和） | GB 38468-2019 |
| 9 | 可溶性重金属（铅、镉、汞、铬）（限色漆） | GB 38468-2019 |
| 备注： a.仅适用于水性地坪涂料 b.水性地坪涂料不测 |  |  |

2.7 合成树脂乳液内墙涂料

[合成树脂乳液内墙涂料（限面漆）]

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | VOC含量 | GB 18582-2020 |
| 2 | 甲醛含量 | GB 18582-2020 |
| 3 | 苯系物总和含量[限苯、甲苯、二甲苯（含乙苯）] | GB 18582-2020 |
| 4 | 总铅（Pb）含量（限色漆） | GB 18582-2020 |
| 5 | 可溶性重金属含量（镉、铬、汞）（限色漆） | GB 18582-2020 |
| 6 | 烷基酚聚氧乙烯醚总和含量{限辛基酚聚氧乙烯醚[C8H17-C6H4-(OC2H4)nOH,简称OPnEO]和壬基酚聚氧乙烯醚[C9H19-C6H4-(OC2H4)nOH,简称NPnEO],n=2~16} | GB 18582-2020 |
| 7 | 低温稳定性（3次循环） | GB/T 9756-2018 |
| 8 | 低温成膜性 | GB/T 9756-2018 |
| 9 | 对比率（白色和浅色） | GB/T 9756-2018 |
| 10 | 耐碱性 | GB/T 9756-2018 |
| 11 | 耐洗刷性 | GB/T 9756-2018 |

2.8 合成树脂乳液内墙涂料

[合成树脂乳液墙面涂料（限内墙面漆）]

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | VOC含量 | GB 18582-2020 |
| 2 | 甲醛含量 | GB 18582-2020 |
| 3 | 苯系物总和含量[限苯、甲苯、二甲苯（含乙苯）] | GB 18582-2020 |
| 4 | 总铅（Pb）含量（限色漆） | GB 18582-2020 |
| 5 | 可溶性重金属含量（镉、铬、汞）（限色漆） | GB 18582-2020 |
| 6 | 烷基酚聚氧乙烯醚总和含量{限辛基酚聚氧乙烯醚[C8H17-C6H4-(OC2H4)nOH,简称OPnEO]和壬基酚聚氧乙烯醚[C9H19-C6H4-(OC2H4)nOH,简称NPnEO],n=2~16} | GB 18582-2020 |
| 7 | 低温稳定性（3次循环） | GB/T 9755-2024 |
| 8 | 低温成膜性 | GB/T 9755-2024 |
| 9 | 对比率（白色和浅色a） | GB/T 9755-2024 |
| 10 | 耐碱性 | GB/T 9755-2024 |
| 11 | 耐洗刷性 | GB/T 9755-2024 |
| 备注： a.含铝粉、珠光颜料的涂料除外 |  |  |

2.9 合成树脂乳液内墙涂料[弹性建筑涂料（内墙）]

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | VOC含量 | GB 18582-2020 |
| 2 | 苯系物总和含量[限苯、甲苯、二甲苯（含乙苯）] | GB 18582-2020 |
| 3 | 甲醛含量 | GB 18582-2020 |
| 4 | 可溶性重金属含量（镉、铬、汞）（限色漆） | GB 18582-2020 |
| 5 | 总铅含量（限色漆） | GB 18582-2020 |
| 6 | 烷基酚聚氧乙烯醚总和含量{限辛基酚聚氧乙烯醚[C8H17-C6H4-(OC2H4)nOH,简称OPnEO]和壬基酚聚氧乙烯醚[C9H19-C6H4-(OC2H4)nOH,简称NPnEO],n=2~16} | GB 18582-2020 |
| 7 | 干燥时间 | JG/T 172-2014 |
| 8 | 对比率（白色和浅色） | JG/T 172-2014 |
| 9 | 拉伸强度 | JG/T 172-2014 |
| 10 | 断裂伸长率(标准状态下) | JG/T 172-2014 |

2.10 合成树脂乳液内墙涂料（儿童房装饰用内墙涂料）

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 挥发性有机化合物（VOC）含量 | GB/T 34676-2017 |
| 2 | 苯、甲苯、乙苯、二甲苯的总量 | GB/T 34676-2017 |
| 3 | 游离甲醛含量 | GB/T 34676-2017 |
| 4 | 乙二醇醚及其酯类的总量a | GB/T 34676-2017 |
| 5 | 可溶性元素含量（锑、砷、钡、镉、铬、铅、汞、硒） | GB/T 34676-2017 |
| 6 | 烷基酚聚氧乙烯醚（APEO）含量b | GB/T 34676-2017 |
| 7 | 干燥时间 | GB/T 34676-2017 |
| 8 | 耐冻融性 | GB/T 34676-2017 |
| 9 | 对比率（白色和浅色）（限面漆） | GB/T 34676-2017 |
| 10 | 耐洗刷性（限面漆） | GB/T 34676-2017 |
| 备注： a.乙二醇甲醚、乙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇乙醚、乙二醇乙醚醋酸酯、二乙二醇丁醚醋酸酯的总量 b.烷基酚聚氧乙烯醚（APEO）含量为壬基酚（NP）、壬基酚聚氧乙烯醚（NPnEO）、辛基酚（OP)、辛基酚聚氧乙烯醚（OPnEO）的总和 |  |  |

2.11 建筑室内用腻子

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | VOC含量 | GB 18582-2020 |
| 2 | 苯系物总和含量[限苯、甲苯、二甲苯（含乙苯）] | GB 18582-2020 |
| 3 | 甲醛含量 | GB 18582-2020 |
| 4 | 可溶性重金属含量（镉、铬、汞） | GB 18582-2020 |
| 5 | 总铅含量 | GB 18582-2020 |
| 6 | 干燥时间 | JG/T 298-2010 |
| 7 | 初期干燥抗裂性 | JG/T 298-2010 |
| 8 | 耐水性（限柔韧型、耐水型） | JG/T 298-2010 |
| 9 | 粘结强度（标准状态） | JG/T 298-2010 |

2.12 建筑外墙用腻子

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | VOC含量 | GB 18582-2020 |
| 2 | 苯系物总和含量[限苯、甲苯、二甲苯（含乙苯）] | GB 18582-2020 |
| 3 | 甲醛含量 | GB 18582-2020 |
| 4 | 可溶性重金属含量（镉、铬、汞） | GB 18582-2020 |
| 5 | 总铅含量 | GB 18582-2020 |
| 6 | 初期干燥抗裂性 | JG/T 157-2009 |
| 7 | 耐水性 | JG/T 157-2009 |
| 8 | 耐碱性 | JG/T 157-2009 |
| 9 | 粘结强度（标准状态） | JG/T 157-2009 |

2.13 外墙涂料[合成树脂乳液外墙涂料（限面漆）]

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | VOC含量 | GB 18582-2020 |
| 2 | 甲醛含量 | GB 18582-2020 |
| 3 | 苯系物总和含量[限苯、甲苯、二甲苯（含乙苯）] | GB 18582-2020 |
| 4 | 总铅含量 (限色漆) | GB 18582-2020 |
| 5 | 可溶性重金属含量 （镉、铬、汞） (限色漆) | GB 18582-2020 |
| 6 | 烷基酚聚氧乙烯醚总和含量{限辛基酚聚氧乙烯醚[C8H17-C6H4-(OC2H4)nOH,简称OPnEO]和壬基酚聚氧乙烯醚[C9H19-C6H4-(OC2H4)nOH,简称NPnEO],n=2~16} | GB 18582-2020 |
| 7 | 低温稳定性 | GB/T 9755-2014 |
| 8 | 对比率（白色和浅色） | GB/T 9755-2014 |
| 9 | 耐沾污性（白色和浅色） | GB/T 9755-2014 |
| 10 | 耐洗刷性 | GB/T 9755-2014 |
| 11 | 耐碱性 | GB/T 9755-2014 |
| 12 | 耐水性 | GB/T 9755-2014 |

2.14 外墙涂料[合成树脂乳液墙面涂料（限外墙面漆）]

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | VOC含量 | GB 18582-2020 |
| 2 | 甲醛含量 | GB 18582-2020 |
| 3 | 苯系物总和含量[限苯、甲苯、二甲苯（含乙苯）] | GB 18582-2020 |
| 4 | 总铅（Pb）含量（限色漆） | GB 18582-2020 |
| 5 | 可溶性重金属含量（镉、铬、汞）（限色漆） | GB 18582-2020 |
| 6 | 烷基酚聚氧乙烯醚总和含量{限辛基酚聚氧乙烯醚[C8H17-C6H4-(OC2H4)nOH,简称OPnEO]和壬基酚聚氧乙烯醚[C9H19-C6H4-(OC2H4)nOH,简称NPnEO],n=2~16} | GB 18582-2020 |
| 7 | 低温稳定性（3次循环） | GB/T 9755-2024 |
| 8 | 低温成膜性 | GB/T 9755-2024 |
| 9 | 对比率（白色和浅色a） | GB/T 9755-2024 |
| 10 | 耐碱性 | GB/T 9755-2024 |
| 11 | 耐洗刷性 | GB/T 9755-2024 |
| 12 | 耐水性 | GB/T 9755-2024 |
| 备注： a.含铝粉、珠光颜料的涂料除外 |  |  |

2.15 外墙涂料（溶剂型外墙涂料）

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | VOC含量 | GB 18582-2020 |
| 2 | 总铅(Pb)含量（限色漆） | GB 18582-2020 |
| 3 | 可溶性重金属含量（镉、铬、汞）（限色漆） | GB 18582-2020 |
| 4 | 乙二醇醚及醚酯总和含量总和(限乙二醇甲醚、乙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇乙醚、乙二醇乙醚醋酸酯、乙二醇二甲醚、乙二醇二乙醚、二乙二醇二甲醚、三乙二醇二甲醚) | GB 18582-2020 |
| 5 | 卤代烃总和含量(限二氯甲烷、三氯甲烷、四氯化碳、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、1,2-二氯丙烷、1,2,3-三氯丙烷、三氯乙烯、四氯乙烯) | GB 18582-2020 |
| 6 | 苯含量 | GB 18582-2020 |
| 7 | 甲苯和二甲苯（乙苯）总和含量 | GB 18582-2020 |
| 备注： a.所有检验项目仅适用于建筑物外表面用溶剂型装饰板涂料 |  |  |

2.16 外墙涂料[弹性建筑涂料（外墙）]

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | VOC含量 | GB 18582-2020 |
| 2 | 苯系物总和含量[限苯、甲苯、二甲苯（含乙苯）] | GB 18582-2020 |
| 3 | 甲醛含量 | GB 18582-2020 |
| 4 | 可溶性重金属含量（镉、铬、汞）（限色漆） | GB 18582-2020 |
| 5 | 总铅含量（限色漆） | GB 18582-2020 |
| 6 | 烷基酚聚氧乙烯醚总和含量{限辛基酚聚氧乙烯醚[C8H17-C6H4-(OC2H4)nOH,简称OPnEO]和壬基酚聚氧乙烯醚[C9H19-C6H4-(OC2H4)nOH,简称NPnEO],n=2~16} | GB 18582-2020 |
| 7 | 干燥时间 | JG/T 172-2014 |
| 8 | 对比率（白色和浅色） | JG/T 172-2014 |
| 9 | 拉伸强度 | JG/T 172-2014 |
| 10 | 断裂伸长率(标准状态下) | JG/T 172-2014 |

2.17 建筑质感涂料（合成树脂乳液砂壁状建筑涂料）

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | VOC含量 | GB 18582-2020 |
| 2 | 苯系物总和含量[限苯、甲苯、二甲苯（含乙苯）] | GB 18582-2020 |
| 3 | 甲醛含量 | GB 18582-2020 |
| 4 | 可溶性重金属含量（镉、铬、汞）（限色漆） | GB 18582-2020 |
| 5 | 总铅含量（限色漆） | GB 18582-2020 |
| 6 | 烷基酚聚氧乙烯醚总和含量{限辛基酚聚氧乙烯醚[C8H17-C6H4-(OC2H4)nOH,简称OPnEO]和壬基酚聚氧乙烯醚[C9H19-C6H4-(OC2H4)nOH,简称NPnEO],n=2~16} | GB 18582-2020 |
| 7 | 低温稳定性（3次循环） | JG/T 24-2018 |
| 8 | 耐碱性 | JG/T 24-2018 |
| 9 | 粘结强度（标准状态） | JG/T 24-2018 |

2.18 建筑质感涂料（水性多彩建筑涂料）

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | VOC含量 | GB 18582-2020 |
| 2 | 苯系物总和含量[限苯、甲苯、二甲苯（含乙苯）] | GB 18582-2020 |
| 3 | 甲醛含量 | GB 18582-2020 |
| 4 | 可溶性重金属含量（镉、铬、汞）（限色漆） | GB 18582-2020 |
| 5 | 总铅含量（限色漆） | GB 18582-2020 |
| 6 | 烷基酚聚氧乙烯醚总和含量{限辛基酚聚氧乙烯醚[C8H17-C6H4-(OC2H4)nOH,简称OPnEO]和壬基酚聚氧乙烯醚[C9H19-C6H4-(OC2H4)nOH,简称NPnEO],n=2~16} | GB 18582-2020 |
| 7 | 干燥时间 | HG/T 4343-2012 |
| 8 | 耐水性 | HG/T 4343-2012 |
| 9 | 耐碱性 | HG/T 4343-2012 |
| 10 | 耐洗刷性 | HG/T 4343-2012 |

2.19 建筑质感涂料（水性多彩建筑涂料）

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | VOC含量 | GB 18582-2020 |
| 2 | 苯系物总和含量[限苯、甲苯、二甲苯（含乙苯）] | GB 18582-2020 |
| 3 | 甲醛含量 | GB 18582-2020 |
| 4 | 可溶性重金属含量（镉、铬、汞）（限色漆） | GB 18582-2020 |
| 5 | 总铅含量（限色漆） | GB 18582-2020 |
| 6 | 烷基酚聚氧乙烯醚总和含量{限辛基酚聚氧乙烯醚[C8H17-C6H4-(OC2H4)nOH,简称OPnEO]和壬基酚聚氧乙烯醚[C9H19-C6H4-(OC2H4)nOH,简称NPnEO],n=2~16} | GB 18582-2020 |
| 7 | 干燥时间a | HG/T 4343-2024 |
| 8 | 耐碱性b | HG/T 4343-2024 |
| 9 | 耐水性b | HG/T 4343-2024 |
| 10 | 粘结强度（标准状态）bc | HG/T 4343-2024 |
| 11 | 划格试验（标准状态）bd | HG/T 4343-2024 |
| 备注： a.仅适用于主涂料 b.仅适用于复合涂层 c.仅适用于质感型涂层 d.仅适用于平面型涂层 |  |  |

2.20 木器涂料

[室内装饰装修用溶剂型聚氨酯木器涂料（双组分，面漆）]

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | VOC含量 | GB 18581-2020 |
| 2 | 总铅（Pb）含量（限色漆） | GB 18581-2020 |
| 3 | 可溶性重金属含量（镉、铬、汞）（限色漆） | GB 18581-2020 |
| 4 | 乙二醇醚及醚酯总和含量（限乙二醇甲醚、乙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇乙醚、乙二醇乙醚醋酸酯、乙二醇二甲醚、乙二醇二乙醚、二乙二醇二甲醚、三乙二醇二甲醚） | GB 18581-2020 |
| 5 | 苯含量 | GB 18581-2020 |
| 6 | 甲苯与二甲苯（含乙苯）总和含量 | GB 18581-2020 |
| 7 | 多环芳烃总和含量（限萘、蒽） | GB 18581-2020 |
| 8 | 游离二异氰酸酯总和含量（限甲苯二异氰酸酯、六亚甲基二异氰酸酯） | GB 18581-2020 |
| 9 | 卤代烃总和含量(限二氯甲烷、三氯甲烷、四氯化碳、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、1,2-二氯丙烷、1,2,3-三氯丙烷、三氯乙烯、四氯乙烯) | GB 18581-2020 |
| 10 | 铅笔硬度（擦伤） | GB/T 23997-2009 |
| 11 | 附着力 | GB/T 23997-2009 |
| 12 | 耐干热性 | GB/T 23997-2009 |
| 13 | 耐水性 | GB/T 23997-2009 |
| 14 | 耐碱性 | GB/T 23997-2009 |
| 15 | 耐醇性 | GB/T 23997-2009 |
| 16 | 耐磨性 | GB/T 23997-2009 |
| 17 | 耐黄变性a | GB/T 23997-2009 |
| 备注： a.该项目仅限标称具有耐黄变等类似功能的产品 |  |  |

2.21 木器涂料

[室内装饰装修用溶剂型聚氨酯木器涂料（双组分，底漆）]

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | VOC含量 | GB 18581-2020 |
| 2 | 总铅（Pb）含量（限色漆） | GB 18581-2020 |
| 3 | 可溶性重金属含量（镉、铬、汞）（限色漆） | GB 18581-2020 |
| 4 | 乙二醇醚及醚酯总和含量（限乙二醇甲醚、乙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇乙醚、乙二醇乙醚醋酸酯、乙二醇二甲醚、乙二醇二乙醚、二乙二醇二甲醚、三乙二醇二甲醚） | GB 18581-2020 |
| 5 | 苯含量 | GB 18581-2020 |
| 6 | 甲苯与二甲苯（含乙苯）总和含量 | GB 18581-2020 |
| 7 | 多环芳烃总和含量（限萘、蒽） | GB 18581-2020 |
| 8 | 游离二异氰酸酯总和含量（限甲苯二异氰酸酯、六亚甲基二异氰酸酯） | GB 18581-2020 |
| 9 | 卤代烃总和含量(限二氯甲烷、三氯甲烷、四氯化碳、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、1,2-二氯丙烷、1,2,3-三氯丙烷、三氯乙烯、四氯乙烯) | GB 18581-2020 |
| 10 | 附着力 | GB/T 23997-2009 |
| 11 | 耐黄变性a | GB/T 23997-2009 |
| 备注： a.该项目仅限标称具有耐黄变等类似功能的产品 |  |  |

2.22 木器涂料[潮（湿）气固化聚氨酯涂料（单组分）]

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | VOC含量 | GB 18581-2020 |
| 2 | 总铅（Pb）含量（限色漆） | GB 18581-2020 |
| 3 | 可溶性重金属含量（镉、铬、汞）（限色漆） | GB 18581-2020 |
| 4 | 乙二醇醚及醚酯总和含量（限乙二醇甲醚、乙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇乙醚、乙二醇乙醚醋酸酯、乙二醇二甲醚、乙二醇二乙醚、二乙二醇二甲醚、三乙二醇二甲醚） | GB 18581-2020 |
| 5 | 苯含量 | GB 18581-2020 |
| 6 | 甲苯与二甲苯（含乙苯）总和含量 | GB 18581-2020 |
| 7 | 多环芳烃总和含量（限萘、蒽） | GB 18581-2020 |
| 8 | 游离二异氰酸酯总和含量（限甲苯二异氰酸酯、六亚甲基二异氰酸酯） | GB 18581-2020 |
| 9 | 卤代烃总和含量(限二氯甲烷、三氯甲烷、四氯化碳、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、1,2-二氯丙烷、1,2,3-三氯丙烷、三氯乙烯、四氯乙烯) | GB 18581-2020 |
| 10 | 铅笔硬度（擦伤） | HG/T 2240-2012 |
| 11 | 划格试验 | HG/T 2240-2012 |
| 12 | 耐干热性 | HG/T 2240-2012 |
| 13 | 耐磨性 | HG/T 2240-2012 |
| 14 | 耐水性 | HG/T 2240-2012 |
| 15 | 耐醇性 | HG/T 2240-2012 |

2.23 木器涂料

[室内装饰装修用溶剂型硝基木器涂料（面漆）]

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | VOC含量 | GB 18581-2020 |
| 2 | 总铅（Pb）含量（限色漆） | GB 18581-2020 |
| 3 | 可溶性重金属含量（镉、铬、汞）（限色漆） | GB 18581-2020 |
| 4 | 乙二醇醚及醚酯总和含量（限乙二醇甲醚、乙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇乙醚、乙二醇乙醚醋酸酯、乙二醇二甲醚、乙二醇二乙醚、二乙二醇二甲醚、三乙二醇二甲醚） | GB 18581-2020 |
| 5 | 苯含量 | GB 18581-2020 |
| 6 | 甲苯与二甲苯（含乙苯）总和含量 | GB 18581-2020 |
| 7 | 多环芳烃总和含量（限萘、蒽） | GB 18581-2020 |
| 8 | 甲醇含量 | GB 18581-2020 |
| 9 | 卤代烃总和含量(限二氯甲烷、三氯甲烷、四氯化碳、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、1,2-二氯丙烷、1,2,3-三氯丙烷、三氯乙烯、四氯乙烯) | GB 18581-2020 |
| 10 | 邻苯二甲酸酯总含量（限邻苯二甲酸二丁酯、邻苯二甲酸丁苄酯、邻苯二甲酸异辛酯、邻苯二甲酸二辛脂、邻苯二甲酸二异壬酯、邻苯二甲酸二异癸酯） | GB 18581-2020 |
| 11 | 回粘性 | GB/T 23998-2009 |
| 12 | 附着力 | GB/T 23998-2009 |
| 13 | 耐干热性 | GB/T 23998-2009 |
| 14 | 耐水性 | GB/T 23998-2009 |
| 15 | 耐碱性 | GB/T 23998-2009 |

2.24 木器涂料

[室内装饰装修用溶剂型硝基木器涂料（底漆）]

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | VOC含量 | GB 18581-2020 |
| 2 | 总铅（Pb）含量（限色漆） | GB 18581-2020 |
| 3 | 可溶性重金属含量（镉、铬、汞）（限色漆） | GB 18581-2020 |
| 4 | 乙二醇醚及醚酯总和含量（限乙二醇甲醚、乙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇乙醚、乙二醇乙醚醋酸酯、乙二醇二甲醚、乙二醇二乙醚、二乙二醇二甲醚、三乙二醇二甲醚） | GB 18581-2020 |
| 5 | 苯含量 | GB 18581-2020 |
| 6 | 甲苯与二甲苯（含乙苯）总和含量 | GB 18581-2020 |
| 7 | 多环芳烃总和含量（限萘、蒽） | GB 18581-2020 |
| 8 | 甲醇含量 | GB 18581-2020 |
| 9 | 卤代烃总和含量(限二氯甲烷、三氯甲烷、四氯化碳、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、1,2-二氯丙烷、1,2,3-三氯丙烷、三氯乙烯、四氯乙烯) | GB 18581-2020 |
| 10 | 邻苯二甲酸酯总含量（限邻苯二甲酸二丁酯、邻苯二甲酸丁苄酯、邻苯二甲酸异辛酯、邻苯二甲酸二辛脂、邻苯二甲酸二异壬酯、邻苯二甲酸二异癸酯） | GB 18581-2020 |
| 11 | 附着力 | GB/T 23998-2009 |

2.25 木器涂料（室内装饰装修用溶剂型醇酸木器涂料）

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | VOC含量 | GB 18581-2020 |
| 2 | 总铅（Pb）含量 | GB 18581-2020 |
| 3 | 可溶性重金属含量（镉、铬、汞） | GB 18581-2020 |
| 4 | 乙二醇醚及醚酯总和含量（限乙二醇甲醚、乙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇乙醚、乙二醇乙醚醋酸酯、乙二醇二甲醚、乙二醇二乙醚、二乙二醇二甲醚、三乙二醇二甲醚） | GB 18581-2020 |
| 5 | 苯含量 | GB 18581-2020 |
| 6 | 甲苯与二甲苯（含乙苯）总和含量 | GB 18581-2020 |
| 7 | 多环芳烃总和含量（限萘、蒽） | GB 18581-2020 |
| 8 | 卤代烃总和含量(限二氯甲烷、三氯甲烷、四氯化碳、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、1,2-二氯丙烷、1,2,3-三氯丙烷、三氯乙烯、四氯乙烯) | GB 18581-2020 |
| 9 | 附着力 | GB/T 23995-2009 |
| 10 | 耐干热性 | GB/T 23995-2009 |
| 11 | 耐水性 | GB/T 23995-2009 |
| 12 | 耐碱性 | GB/T 23995-2009 |

2.26 木器涂料[醇酸树脂涂料（清漆）]

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | VOC含量 | GB 18581-2020 |
| 2 | 总铅（Pb）含量 | GB 18581-2020 |
| 3 | 可溶性重金属含量（镉、铬、汞） | GB 18581-2020 |
| 4 | 乙二醇醚及醚酯总和含量（限乙二醇甲醚、乙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇乙醚、乙二醇乙醚醋酸酯、乙二醇二甲醚、乙二醇二乙醚、二乙二醇二甲醚、三乙二醇二甲醚） | GB 18581-2020 |
| 5 | 苯含量 | GB 18581-2020 |
| 6 | 甲苯与二甲苯（含乙苯）总和含量 | GB 18581-2020 |
| 7 | 多环芳烃总和含量（限萘、蒽） | GB 18581-2020 |
| 8 | 卤代烃总和含量(限二氯甲烷、三氯甲烷、四氯化碳、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、1,2-二氯丙烷、1,2,3-三氯丙烷、三氯乙烯、四氯乙烯) | GB 18581-2020 |
| 9 | 弯曲试验 | GB/T 25251-2010 |
| 10 | 回粘性 | GB/T 25251-2010 |

2.27 木器涂料[醇酸树脂涂料（色漆，底漆）]

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | VOC含量 | GB 18581-2020 |
| 2 | 总铅（Pb）含量 | GB 18581-2020 |
| 3 | 可溶性重金属含量（镉、铬、汞） | GB 18581-2020 |
| 4 | 乙二醇醚及醚酯总和含量（限乙二醇甲醚、乙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇乙醚、乙二醇乙醚醋酸酯、乙二醇二甲醚、乙二醇二乙醚、二乙二醇二甲醚、三乙二醇二甲醚） | GB 18581-2020 |
| 5 | 苯含量 | GB 18581-2020 |
| 6 | 甲苯与二甲苯（含乙苯）总和含量 | GB 18581-2020 |
| 7 | 多环芳烃总和含量（限萘、蒽） | GB 18581-2020 |
| 8 | 卤代烃总和含量(限二氯甲烷、三氯甲烷、四氯化碳、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、1,2-二氯丙烷、1,2,3-三氯丙烷、三氯乙烯、四氯乙烯) | GB 18581-2020 |
| 9 | 划格试验 | GB/T 25251-2010 |

2.28 木器涂料[醇酸树脂涂料（色漆，调合漆）]

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | VOC含量 | GB 18581-2020 |
| 2 | 总铅（Pb）含量 | GB 18581-2020 |
| 3 | 可溶性重金属含量（镉、铬、汞） | GB 18581-2020 |
| 4 | 乙二醇醚及醚酯总和含量（限乙二醇甲醚、乙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇乙醚、乙二醇乙醚醋酸酯、乙二醇二甲醚、乙二醇二乙醚、二乙二醇二甲醚、三乙二醇二甲醚） | GB 18581-2020 |
| 5 | 苯含量 | GB 18581-2020 |
| 6 | 甲苯与二甲苯（含乙苯）总和含量 | GB 18581-2020 |
| 7 | 多环芳烃总和含量（限萘、蒽） | GB 18581-2020 |
| 8 | 卤代烃总和含量(限二氯甲烷、三氯甲烷、四氯化碳、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、1,2-二氯丙烷、1,2,3-三氯丙烷、三氯乙烯、四氯乙烯) | GB 18581-2020 |
| 9 | 遮盖力 | GB/T 25251-2010 |
| 10 | 硬度 | GB/T 25251-2010 |

2.29 木器涂料[ 醇酸树脂涂料（色漆，磁漆）]

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | VOC含量 | GB 18581-2020 |
| 2 | 总铅（Pb）含量 | GB 18581-2020 |
| 3 | 可溶性重金属含量（镉、铬、汞） | GB 18581-2020 |
| 4 | 乙二醇醚及醚酯总和含量（限乙二醇甲醚、乙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇乙醚、乙二醇乙醚醋酸酯、乙二醇二甲醚、乙二醇二乙醚、二乙二醇二甲醚、三乙二醇二甲醚） | GB 18581-2020 |
| 5 | 苯含量 | GB 18581-2020 |
| 6 | 甲苯与二甲苯（含乙苯）总和含量 | GB 18581-2020 |
| 7 | 多环芳烃总和含量（限萘、蒽） | GB 18581-2020 |
| 8 | 卤代烃总和含量(限二氯甲烷、三氯甲烷、四氯化碳、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、1,2-二氯丙烷、1,2,3-三氯丙烷、三氯乙烯、四氯乙烯) | GB 18581-2020 |
| 9 | 遮盖力 | GB/T 25251-2010 |
| 10 | 硬度 | GB/T 25251-2010 |
| 11 | 弯曲试验 | GB/T 25251-2010 |

2.30 木器涂料（室内装饰装修用水性木器涂料）

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | VOC含量 | GB 18581-2020 |
| 2 | 甲醛含量 | GB 18581-2020 |
| 3 | 总铅(Pb)含量 | GB 18581-2020 |
| 4 | 可溶性重金属含量（镉、铬、汞） | GB 18581-2020 |
| 5 | 乙二醇醚及醚酯总和含量（限乙二醇甲醚、乙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇乙醚、乙二醇乙醚醋酸酯、乙二醇二甲醚、乙二醇二乙醚、二乙二醇二甲醚、三乙二醇二甲醚） | GB 18581-2020 |
| 6 | 苯系物总和含量[限苯、甲苯、二甲苯（含乙苯）] | GB 18581-2020 |
| 7 | 烷基酚聚氧乙烯醚总和含量{限辛基酚聚氧乙烯醚[C8H17-C6H4-(OC2H4)nOH,简称OPnEO]和壬基酚聚氧乙烯醚[C9H19-C6H4-(OC2H4)nOH,简称NPnEO],n=2~16} | GB 18581-2020 |
| 8 | 干燥时间（表干） | GB/T 23999-2009 |
| 9 | 干燥时间（实干） | GB/T 23999-2009 |
| 10 | 硬度（擦伤）（限面漆） | GB/T 23999-2009 |
| 11 | 附着力 | GB/T 23999-2009 |

2.31 木器涂料（儿童房装饰用水性木器涂料）

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 挥发性有机化合物（VOC）含量 | GB/T 33394-2016 |
| 2 | 苯、甲苯、二甲苯、乙苯的总量 | GB/T 33394-2016 |
| 3 | 甲醛含量 | GB/T 33394-2016 |
| 4 | 卤代烃（以二氯甲烷计） | GB/T 33394-2016 |
| 5 | 乙二醇醚及其酯类的总量 | GB/T 33394-2016 |
| 6 | 可溶性元素含量（锑、砷、钡、镉、铬、铅、汞、硒）（限色漆、腻子） | GB/T 33394-2016 |
| 7 | 邻苯二甲酸酯含量（邻苯二甲酸二异辛酯、邻苯二甲酸二丁酯、邻苯二甲酸丁基苄酯含量总和，邻苯二甲酸二异壬酯、邻苯二甲酸二异癸酯、邻苯二甲酸二正辛酯含量总和） | GB/T 33394-2016 |
| 8 | 烷基酚聚氧乙烯醚（APEO）含量 | GB/T 33394-2016 |
| 9 | 干燥时间 | GB/T 33394-2016 |
| 10 | 铅笔硬度（限面漆） | GB/T 33394-2016 |
| 11 | 附着力 | GB/T 33394-2016 |

2.32 木器涂料（室内装饰装修用天然树脂木器涂料）

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 乙二醇醚及醚酯总和含量（限乙二醇甲醚、乙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇乙醚、乙二醇乙醚醋酸酯、乙二醇二甲醚、乙二醇二乙醚、二乙二醇二甲醚、三乙二醇二甲醚） | GB 18581-2020 |
| 2 | 多环芳烃总和含量（限萘、蒽） | GB 18581-2020 |
| 3 | 挥发性有机化合物（VOC）含量 | GB/T 27811-2011 |
| 4 | 苯含量 | GB/T 27811-2011 |
| 5 | 甲苯、二甲苯、乙苯含量总和 | GB/T 27811-2011 |
| 6 | 卤代烃含量a | GB/T 27811-2011 |
| 7 | 可溶性重金属含量（铅、镉、铬、汞） | GB/T 27811-2011 |
| 8 | 干燥时间（表干） | GB/T 27811-2011 |
| 9 | 干燥时间（实干） | GB/T 27811-2011 |
| 10 | 硬度（擦伤） | GB/T 27811-2011 |
| 11 | 附着力 | GB/T 27811-2011 |
| 备注： a.包括二氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、三氯甲烷、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、四氯化碳。 |  |  |

2.33 木器涂料[紫外光（UV）固化木器涂料]

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | VOC含量 | GB 18581-2020 |
| 2 | 总铅(Pb)含量 | GB 18581-2020 |
| 3 | 可溶性重金属含量（镉、铬、汞） | GB 18581-2020 |
| 4 | 乙二醇醚及醚酯总和含量（限乙二醇甲醚、乙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇乙醚、乙二醇乙醚醋酸酯、乙二醇二甲醚、乙二醇二乙醚、二乙二醇二甲醚、三乙二醇二甲醚） | GB 18581-2020 |
| 5 | 苯含量 | GB 18581-2020 |
| 6 | 甲苯与二甲苯（含乙苯）总和含量 | GB 18581-2020 |
| 7 | 多环芳烃总和含量（限萘、蒽） | GB 18581-2020 |
| 8 | 甲醇 | GB 18581-2020 |
| 9 | 卤代烃总和含量（限二氯甲烷、三氯甲烷、四氯化碳、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、1,2-二氯丙烷、1,2,3-三氯丙烷、三氯乙烯、四氯乙烯） | GB 18581-2020 |
| 10 | 耐磨性（限面漆） | HG/T 3655-2012 |
| 11 | 铅笔硬度（擦伤）（限面漆） | HG/T 3655-2012 |
| 12 | 耐黄变性a | HG/T 3655-2012 |
| 备注： a.该项目仅限标称具有耐黄变等类似功能的产品 |  |  |

2.34 木器涂料[水性紫外光（UV）固化木器涂料]

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | VOC含量 | GB 18581-2020 |
| 2 | 甲醛含量 | GB 18581-2020 |
| 3 | 总铅(Pb)含量 | GB 18581-2020 |
| 4 | 可溶性重金属含量（镉、铬、汞） | GB 18581-2020 |
| 5 | 乙二醇醚及醚酯总和含量（限乙二醇甲醚、乙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇乙醚、乙二醇乙醚醋酸酯、乙二醇二甲醚、乙二醇二乙醚、二乙二醇二甲醚、三乙二醇二甲醚） | GB 18581-2020 |
| 6 | 苯系物总和含量[限苯、甲苯、二甲苯（含乙苯）] | GB 18581-2020 |
| 7 | 烷基酚聚氧乙烯醚总和含量{限辛基酚聚氧乙烯醚[C8H17-C6H4-(OC2H4)nOH,简称OPnEO]和壬基酚聚氧乙烯醚[C9H19-C6H4-(OC2H4)nOH,简称NPnEO],n=2~16} | GB 18581-2020 |
| 8 | 耐磨性（限面漆） | HG/T 5183-2017 |
| 9 | 铅笔硬度（擦伤）（限面漆） | HG/T 5183-2017 |
| 10 | 耐黄变性a | HG/T 5183-2017 |
| 备注： a.该项目仅限标称具有耐黄变等类似功能的产品 |  |  |

2.35 木器涂料[紫外光（UV）固化木器涂料]

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | VOC含量 | GB 18581-2020 |
| 2 | 甲醛含量a | GB 18581-2020 |
| 3 | 总铅(Pb)含量 | GB 18581-2020 |
| 4 | 可溶性重金属含量（镉、铬、汞） | GB 18581-2020 |
| 5 | 乙二醇醚及醚酯总和含量（限乙二醇甲醚、乙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇乙醚、乙二醇乙醚醋酸酯、乙二醇二甲醚、乙二醇二乙醚、二乙二醇二甲醚、三乙二醇二甲醚） | GB 18581-2020 |
| 6 | 苯含量b | GB 18581-2020 |
| 7 | 甲苯与二甲苯（含乙苯）总和含量b | GB 18581-2020 |
| 8 | 苯系物总和含量a[限苯、甲苯、二甲苯（含乙苯）] | GB 18581-2020 |
| 9 | 多环芳烃总和含量（限萘、蒽）b | GB 18581-2020 |
| 10 | 甲醇b | GB 18581-2020 |
| 11 | 卤代烃总和含量b（限二氯甲烷、三氯甲烷、四氯化碳、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、1,2-二氯丙烷、1,2,3-三氯丙烷、三氯乙烯、四氯乙烯） | GB 18581-2020 |
| 12 | 烷基酚聚氧乙烯醚总和含量a{限辛基酚聚氧乙烯醚[C8H17-C6H4-(OC2H4)nOH,简称OPnEO]和壬基酚聚氧乙烯醚[C9H19-C6H4-(OC2H4)nOH,简称NPnEO],n=2~16} | GB 18581-2020 |
| 13 | 耐磨性（限面漆） | HG/T 3655-2024 |
| 14 | 铅笔硬度（内聚破坏中擦伤）（限面漆） | HG/T 3655-2024 |
| 15 | 耐黄变性c | HG/T 3655-2024 |
| 备注： a.仅适用于水性紫外光固化木器涂料 b.仅适用于非水性紫外光固化木器涂料 c.该项目仅限标称具有耐黄变功能的涂料品种 |  |  |

2.36 工业漆、溶剂型油漆（汽车用底漆）

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | VOC含量 | GB 24409-2020 |
| 2 | 苯含量 | GB 24409-2020 |
| 3 | 甲苯与二甲苯（含乙苯）总和含量 | GB 24409-2020 |
| 4 | 卤代烃总和含量(限二氯甲烷、三氯甲烷、四氯化碳、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、1,2-二氯丙烷、1,2,3-三氯丙烷、三氯乙烯、四氯乙烯) | GB 24409-2020 |
| 5 | 乙二醇醚及醚酯总和含量（限乙二醇甲醚、乙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇乙醚、乙二醇乙醚醋酸酯、乙二醇二甲醚、乙二醇二乙醚、二乙二醇二甲醚、三乙二醇二甲醚） | GB 24409-2020 |
| 6 | 重金属含量（铅、镉、六价铬、汞）（限色漆） | GB 24409-2020 |
| 7 | 干燥时间 | GB/T 13493-1992 |
| 8 | 铅笔硬度 | GB/T 13493-1992 |
| 9 | 杯突试验 | GB/T 13493-1992 |
| 10 | 划格试验 | GB/T 13493-1992 |
| 11 | 耐酸性 | GB/T 13493-1992 |
| 12 | 耐碱性 | GB/T 13493-1992 |
| 13 | 耐盐雾性 | GB/T 13493-1992 |
| 14 | 耐湿热性 | GB/T 13493-1992 |

2.37 工业漆、溶剂型油漆（各色汽车用面漆）

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | VOC含量 | GB 24409-2020 |
| 2 | 苯含量 | GB 24409-2020 |
| 3 | 甲苯与二甲苯（含乙苯）总和含量 | GB 24409-2020 |
| 4 | 卤代烃总和含量(限二氯甲烷、三氯甲烷、四氯化碳、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、1,2-二氯丙烷、1,2,3-三氯丙烷、三氯乙烯、四氯乙烯) | GB 24409-2020 |
| 5 | 乙二醇醚及醚酯总和含量（限乙二醇甲醚、乙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇乙醚、乙二醇乙醚醋酸酯、乙二醇二甲醚、乙二醇二乙醚、二乙二醇二甲醚、三乙二醇二甲醚） | GB 24409-2020 |
| 6 | 重金属含量（铅、镉、六价铬、汞）（限色漆） | GB 24409-2020 |
| 7 | 划格试验 | GB/T 13492-1992 |
| 8 | 铅笔硬度 | GB/T 13492-1992 |
| 9 | 弯曲试验 | GB/T 13492-1992 |
| 10 | 光泽 | GB/T 13492-1992 |
| 11 | 杯突试验 | GB/T 13492-1992 |
| 12 | 耐汽油性 | GB/T 13492-1992 |

2.38 工业漆[汽车用水性涂料（底漆、中间漆）]

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | VOC含量 | GB 24409-2020 |
| 2 | 苯系物总和含量 | GB 24409-2020 |
| 3 | 乙二醇醚及醚酯总和含量（限乙二醇甲醚、乙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇乙醚、乙二醇乙醚醋酸酯、乙二醇二甲醚、乙二醇二乙醚、二乙二醇二甲醚、三乙二醇二甲醚） | GB 24409-2020 |
| 4 | 重金属含量（铅、镉、六价铬、汞）（限色漆） | GB 24409-2020 |
| 5 | 划格试验 | HG/T 4570-2013 |
| 6 | 耐冲击性 | HG/T 4570-2013 |
| 7 | 弯曲试验 | HG/T 4570-2013 |
| 8 | 杯突试验 | HG/T 4570-2013 |
| 9 | 耐盐雾性（底漆） | HG/T 4570-2013 |

2.39 工业漆[汽车用水性涂料（面漆）]

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | VOC含量 | GB 24409-2020 |
| 2 | 苯系物总和含量 | GB 24409-2020 |
| 3 | 乙二醇醚及醚酯总和含量（限乙二醇甲醚、乙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇乙醚、乙二醇乙醚醋酸酯、乙二醇二甲醚、乙二醇二乙醚、二乙二醇二甲醚、三乙二醇二甲醚） | GB 24409-2020 |
| 4 | 重金属含量（铅、镉、六价铬、汞）（限色漆） | GB 24409-2020 |
| 5 | 耐冲击性 | HG/T 4570-2013 |
| 6 | 铅笔硬度 | HG/T 4570-2013 |
| 7 | 弯曲试验 | HG/T 4570-2013 |
| 8 | 划格试验 | HG/T 4570-2013 |
| 9 | 杯突试验 | HG/T 4570-2013 |
| 10 | 耐酸性 | HG/T 4570-2013 |
| 11 | 耐盐雾性 | HG/T 4570-2013 |

2.40 工业漆、溶剂型油漆（富锌底漆）

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 不挥发物含量 | HG/T 3668-2020 |
| 2 | 不挥发物中金属锌含量 | HG/T 3668-2020 |
| 3 | 耐冲击性（仅Ⅱ型） | HG/T 3668-2020 |
| 4 | 附着力 | HG/T 3668-2020 |
| 5 | VOC含量 | GB 30981-2020 |
| 6 | 苯含量 | GB 30981-2020 |
| 7 | 甲苯与二甲苯（含乙苯）总和含量 | GB 30981-2020 |
| 8 | 卤代烃总和含量(限二氯甲烷、三氯甲烷、四氯化碳、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、1,2-二氯丙烷、1,2,3-三氯丙烷、三氯乙烯、四氯乙烯) | GB 30981-2020 |
| 9 | 多环芳烃总和含量（限萘、蒽） | GB 30981-2020 |
| 10 | 乙二醇醚及醚酯总和含量（限乙二醇甲醚、乙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇乙醚、乙二醇乙醚醋酸酯、乙二醇二甲醚、乙二醇二乙醚、二乙二醇二甲醚、三乙二醇二甲醚） | GB 30981-2020 |
| 11 | 重金属含量（铅、镉、六价铬、汞）（限色漆） | GB 30981-2020 |

2.41 工业漆、溶剂型油漆（低锌底漆）

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 不挥发物含量 | HG/T 4844-2015 |
| 2 | 不挥发分中金属锌含量 | HG/T 4844-2015 |
| 3 | 耐冲击性（仅Ⅱ型） | HG/T 4844-2015 |
| 4 | 柔韧性（仅Ⅱ型） | HG/T 4844-2015 |
| 5 | 附着力 | HG/T 4844-2015 |
| 6 | VOC含量 | GB 30981-2020 |
| 7 | 苯含量 | GB 30981-2020 |
| 8 | 甲苯与二甲苯（含乙苯）总和含量 | GB 30981-2020 |
| 9 | 卤代烃总和含量(限二氯甲烷、三氯甲烷、四氯化碳、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、1,2-二氯丙烷、1,2,3-三氯丙烷、三氯乙烯、四氯乙烯) | GB 30981-2020 |
| 10 | 多环芳烃总和含量（限萘、蒽） | GB 30981-2020 |
| 11 | 乙二醇醚及醚酯总和含量（限乙二醇甲醚、乙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇乙醚、乙二醇乙醚醋酸酯、乙二醇二甲醚、乙二醇二乙醚、二乙二醇二甲醚、三乙二醇二甲醚） | GB 30981-2020 |
| 12 | 重金属含量（铅、镉、六价铬、汞）（限色漆） | GB 30981-2020 |

2.42 工业漆（水性醇酸树脂涂料）

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 不挥发物含量 | HG/T 4847-2015 |
| 2 | 挥发性有机化合物含量（VOC含量） | HG/T 4847-2015 |
| 3 | 弯曲试验 | HG/T 4847-2015 |
| 4 | 耐冲击性 | HG/T 4847-2015 |
| 5 | 划格试验 | HG/T 4847-2015 |
| 6 | 耐水性（仅面漆） | HG/T 4847-2015 |
| 7 | 耐盐水性（仅底漆） | HG/T 4847-2015 |
| 8 | 乙二醇醚及醚酯总和含量（限乙二醇甲醚、乙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇乙醚、乙二醇乙醚醋酸酯、乙二醇二甲醚、乙二醇二乙醚、二乙二醇二甲醚、三乙二醇二甲醚） | GB 30981-2020 |
| 9 | 重金属含量（铅、镉、六价铬、汞）（限色漆） | GB 30981-2020 |

2.43 工业漆、溶剂型油漆[醇酸树脂涂料（清漆）]

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 弯曲试验 | GB/T 25251-2010 |
| 2 | 回粘性 | GB/T 25251-2010 |
| 3 | VOC含量 | GB 30981-2020 |
| 4 | 苯含量 | GB 30981-2020 |
| 5 | 甲苯与二甲苯（含乙苯）总和含量 | GB 30981-2020 |
| 6 | 卤代烃总和含量(限二氯甲烷、三氯甲烷、四氯化碳、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、1,2-二氯丙烷、1,2,3-三氯丙烷、三氯乙烯、四氯乙烯) | GB 30981-2020 |
| 7 | 多环芳烃总和含量（限萘、蒽） | GB 30981-2020 |
| 8 | 乙二醇醚及醚酯总和含量（限乙二醇甲醚、乙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇乙醚、乙二醇乙醚醋酸酯、乙二醇二甲醚、乙二醇二乙醚、二乙二醇二甲醚、三乙二醇二甲醚） | GB 30981-2020 |

2.44 工业漆、溶剂型油漆[醇酸树脂涂料（色漆，底漆）]

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 划格试验 | GB/T 25251-2010 |
| 2 | VOC含量 | GB 30981-2020 |
| 3 | 苯含量 | GB 30981-2020 |
| 4 | 甲苯与二甲苯（含乙苯）总和含量 | GB 30981-2020 |
| 5 | 卤代烃总和含量(限二氯甲烷、三氯甲烷、四氯化碳、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、1,2-二氯丙烷、1,2,3-三氯丙烷、三氯乙烯、四氯乙烯) | GB 30981-2020 |
| 6 | 多环芳烃总和含量（限萘、蒽） | GB 30981-2020 |
| 7 | 乙二醇醚及醚酯总和含量（限乙二醇甲醚、乙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇乙醚、乙二醇乙醚醋酸酯、乙二醇二甲醚、乙二醇二乙醚、二乙二醇二甲醚、三乙二醇二甲醚） | GB 30981-2020 |
| 8 | 重金属含量（铅、镉、六价铬、汞） | GB 30981-2020 |

2.45 工业漆、溶剂型油漆[醇酸树脂涂料（色漆，调合漆）]

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 遮盖力 | GB/T 25251-2010 |
| 2 | 硬度 | GB/T 25251-2010 |
| 3 | VOC含量 | GB 30981-2020 |
| 4 | 苯含量 | GB 30981-2020 |
| 5 | 甲苯与二甲苯（含乙苯）总和含量 | GB 30981-2020 |
| 6 | 卤代烃总和含量(限二氯甲烷、三氯甲烷、四氯化碳、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、1,2-二氯丙烷、1,2,3-三氯丙烷、三氯乙烯、四氯乙烯) | GB 30981-2020 |
| 7 | 多环芳烃总和含量（限萘、蒽） | GB 30981-2020 |
| 8 | 乙二醇醚及醚酯总和含量（限乙二醇甲醚、乙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇乙醚、乙二醇乙醚醋酸酯、乙二醇二甲醚、乙二醇二乙醚、二乙二醇二甲醚、三乙二醇二甲醚） | GB 30981-2020 |
| 9 | 重金属含量（铅、镉、六价铬、汞） | GB 30981-2020 |

2.46 工业漆、溶剂型油漆[ 醇酸树脂涂料（色漆，磁漆）]

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 遮盖力 | GB/T 25251-2010 |
| 2 | 硬度 | GB/T 25251-2010 |
| 3 | 弯曲试验 | GB/T 25251-2010 |
| 4 | VOC含量 | GB 30981-2020 |
| 5 | 苯含量 | GB 30981-2020 |
| 6 | 甲苯与二甲苯（含乙苯）总和含量 | GB 30981-2020 |
| 7 | 卤代烃总和含量(限二氯甲烷、三氯甲烷、四氯化碳、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、1,2-二氯丙烷、1,2,3-三氯丙烷、三氯乙烯、四氯乙烯) | GB 30981-2020 |
| 8 | 多环芳烃总和含量（限萘、蒽） | GB 30981-2020 |
| 9 | 乙二醇醚及醚酯总和含量（限乙二醇甲醚、乙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇乙醚、乙二醇乙醚醋酸酯、乙二醇二甲醚、乙二醇二乙醚、二乙二醇二甲醚、三乙二醇二甲醚） | GB 30981-2020 |
| 10 | 重金属含量（铅、镉、六价铬、汞） | GB 30981-2020 |

2.47 工业漆、溶剂型油漆（硝基涂料）

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 不挥发物含量 | GB/T 25271-2010 |
| 2 | 耐热性（仅面漆） | GB/T 25271-2010 |
| 3 | 耐水性（仅面漆） | GB/T 25271-2010 |
| 4 | 耐挥发油性（仅面漆） | GB/T 25271-2010 |
| 5 | VOC含量 | GB 30981-2020 |
| 6 | 苯含量 | GB 30981-2020 |
| 7 | 甲苯与二甲苯（含乙苯）总和含量 | GB 30981-2020 |
| 8 | 卤代烃总和含量(限二氯甲烷、三氯甲烷、四氯化碳、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、1,2-二氯丙烷、1,2,3-三氯丙烷、三氯乙烯、四氯乙烯) | GB 30981-2020 |
| 9 | 多环芳烃总和含量（限萘、蒽） | GB 30981-2020 |
| 10 | 乙二醇醚及醚酯总和含量（限乙二醇甲醚、乙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇乙醚、乙二醇乙醚醋酸酯、乙二醇二甲醚、乙二醇二乙醚、二乙二醇二甲醚、三乙二醇二甲醚） | GB 30981-2020 |
| 11 | 重金属含量（铅、镉、六价铬、汞）（限色漆） | GB 30981-2020 |

2.48 工业漆、溶剂型油漆（过氯乙烯树脂防腐涂料）

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 不挥发物含量 | GB/T 25258-2010 |
| 2 | 弯曲试验 | GB/T 25258-2010 |
| 3 | 耐冲击性 | GB/T 25258-2010 |
| 4 | 耐酸性 | GB/T 25258-2010 |
| 5 | 耐碱性 | GB/T 25258-2010 |
| 6 | VOC含量 | GB 30981-2020 |
| 7 | 苯含量 | GB 30981-2020 |
| 8 | 甲苯与二甲苯（含乙苯）总和含量 | GB 30981-2020 |
| 9 | 卤代烃总和含量(限二氯甲烷、三氯甲烷、四氯化碳、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、1,2-二氯丙烷、1,2,3-三氯丙烷、三氯乙烯、四氯乙烯) | GB 30981-2020 |
| 10 | 多环芳烃总和含量（限萘、蒽） | GB 30981-2020 |
| 11 | 乙二醇醚及醚酯总和含量（限乙二醇甲醚、乙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇乙醚、乙二醇乙醚醋酸酯、乙二醇二甲醚、乙二醇二乙醚、二乙二醇二甲醚、三乙二醇二甲醚） | GB 30981-2020 |
| 12 | 重金属含量（铅、镉、六价铬、汞）（限色漆） | GB 30981-2020 |

2.49 工业漆、溶剂型油漆（氯化橡胶防腐涂料）

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 不挥发物含量 | GB/T 25263-2010 |
| 2 | 弯曲试验 | GB/T 25263-2010 |
| 3 | 附着力（仅面漆） | GB/T 25263-2010 |
| 4 | VOC含量 | GB 30981-2020 |
| 5 | 苯含量 | GB 30981-2020 |
| 6 | 甲苯与二甲苯（含乙苯）总和含量 | GB 30981-2020 |
| 7 | 卤代烃总和含量(限二氯甲烷、三氯甲烷、四氯化碳、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、1,2-二氯丙烷、1,2,3-三氯丙烷、三氯乙烯、四氯乙烯) | GB 30981-2020 |
| 8 | 多环芳烃总和含量（限萘、蒽） | GB 30981-2020 |
| 9 | 乙二醇醚及醚酯总和含量（限乙二醇甲醚、乙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇乙醚、乙二醇乙醚醋酸酯、乙二醇二甲醚、乙二醇二乙醚、二乙二醇二甲醚、三乙二醇二甲醚） | GB 30981-2020 |
| 10 | 重金属含量（铅、镉、六价铬、汞）（限色漆） | GB 30981-2020 |

2.50 工业漆、溶剂型油漆（建筑用钢结构防腐涂料）

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 附着力 | JG/T 224-2007 |
| 2 | 耐弯曲性 | JG/T 224-2007 |
| 3 | 耐冲击性 | JG/T 224-2007 |
| 4 | VOC含量 | GB 30981-2020 |
| 5 | 苯含量 | GB 30981-2020 |
| 6 | 甲苯与二甲苯（含乙苯）总和含量 | GB 30981-2020 |
| 7 | 卤代烃总和含量(限二氯甲烷、三氯甲烷、四氯化碳、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、1,2-二氯丙烷、1,2,3-三氯丙烷、三氯乙烯、四氯乙烯) | GB 30981-2020 |
| 8 | 多环芳烃总和含量（限萘、蒽） | GB 30981-2020 |
| 9 | 乙二醇醚及醚酯总和含量（限乙二醇甲醚、乙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇乙醚、乙二醇乙醚醋酸酯、乙二醇二甲醚、乙二醇二乙醚、二乙二醇二甲醚、三乙二醇二甲醚） | GB 30981-2020 |
| 10 | 重金属含量（铅、镉、六价铬、汞）（限色漆） | GB 30981-2020 |

2.51 工业漆、溶剂型油漆（环氧沥青防腐涂料）

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 不挥发物含量 | GB/T 27806-2011 |
| 2 | 弯曲试验 | GB/T 27806-2011 |
| 3 | 耐冲击性 | GB/T 27806-2011 |
| 4 | 耐碱性a | GB/T 27806-2011 |
| 5 | 耐酸性a | GB/T 27806-2011 |
| 6 | 耐盐雾性 | GB/T 27806-2011 |
| 7 | VOC含量 | GB 30981-2020 |
| 8 | 苯含量 | GB 30981-2020 |
| 9 | 甲苯与二甲苯（含乙苯）总和含量 | GB 30981-2020 |
| 10 | 卤代烃总和含量(限二氯甲烷、三氯甲烷、四氯化碳、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、1,2-二氯丙烷、1,2,3-三氯丙烷、三氯乙烯、四氯乙烯) | GB 30981-2020 |
| 11 | 多环芳烃总和含量（限萘、蒽） | GB 30981-2020 |
| 12 | 乙二醇醚及醚酯总和含量（限乙二醇甲醚、乙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇乙醚、乙二醇乙醚醋酸酯、乙二醇二甲醚、乙二醇二乙醚、二乙二醇二甲醚、三乙二醇二甲醚） | GB 30981-2020 |
| 13 | 重金属含量（铅、镉、六价铬、汞）（限色漆） | GB 30981-2020 |
| 备注： a.含铝粉的产品除外 |  |  |

2.52 工业漆、溶剂型油漆（玻璃鳞片防腐涂料）

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 不挥发物含量 | HG/T 4336-2012 |
| 2 | 附着力 | HG/T 4336-2012 |
| 3 | 耐磨性 | HG/T 4336-2012 |
| 4 | 耐酸性 | HG/T 4336-2012 |
| 5 | 耐碱性 | HG/T 4336-2012 |
| 6 | VOC含量 | GB 30981-2020 |
| 7 | 苯含量 | GB 30981-2020 |
| 8 | 甲苯与二甲苯（含乙苯）总和含量 | GB 30981-2020 |
| 9 | 卤代烃总和含量(限二氯甲烷、三氯甲烷、四氯化碳、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、1,2-二氯丙烷、1,2,3-三氯丙烷、三氯乙烯、四氯乙烯) | GB 30981-2020 |
| 10 | 多环芳烃总和含量（限萘、蒽） | GB 30981-2020 |
| 11 | 乙二醇醚及醚酯总和含量（限乙二醇甲醚、乙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇乙醚、乙二醇乙醚醋酸酯、乙二醇二甲醚、乙二醇二乙醚、二乙二醇二甲醚、三乙二醇二甲醚） | GB 30981-2020 |
| 12 | 重金属含量（铅、镉、六价铬、汞）（限色漆） | GB 30981-2020 |

2.53 工业漆、溶剂型油漆（高氯化聚乙烯防腐涂料）

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 不挥发物含量 | HG/T 4338-2012 |
| 2 | 耐冲击性 | HG/T 4338-2012 |
| 3 | 弯曲试验 | HG/T 4338-2012 |
| 4 | 附着力（仅面漆） | HG/T 4338-2012 |
| 5 | VOC含量 | GB 30981-2020 |
| 6 | 苯含量 | GB 30981-2020 |
| 7 | 甲苯与二甲苯（含乙苯）总和含量 | GB 30981-2020 |
| 8 | 卤代烃总和含量(限二氯甲烷、三氯甲烷、四氯化碳、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、1,2-二氯丙烷、1,2,3-三氯丙烷、三氯乙烯、四氯乙烯) | GB 30981-2020 |
| 9 | 多环芳烃总和含量（限萘、蒽） | GB 30981-2020 |
| 10 | 乙二醇醚及醚酯总和含量（限乙二醇甲醚、乙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇乙醚、乙二醇乙醚醋酸酯、乙二醇二甲醚、乙二醇二乙醚、二乙二醇二甲醚、三乙二醇二甲醚） | GB 30981-2020 |
| 11 | 重金属含量（铅、镉、六价铬、汞）（限色漆） | GB 30981-2020 |

2.54 工业漆（水性环氧树脂防腐涂料）

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 不挥发物含量 | HG/T 4759-2014 |
| 2 | 弯曲试验 | HG/T 4759-2014 |
| 3 | 耐冲击性 | HG/T 4759-2014 |
| 4 | 挥发性有机化合物（VOC）含量 | HG/T 4759-2014 |
| 5 | 乙二醇醚及醚酯总和含量（限乙二醇甲醚、乙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇乙醚、乙二醇乙醚醋酸酯、乙二醇二甲醚、乙二醇二乙醚、二乙二醇二甲醚、三乙二醇二甲醚） | GB 30981-2020 |
| 6 | 重金属含量（铅、镉、六价铬、汞）（限色漆） | GB 30981-2020 |

2.55 工业漆（水性无机磷酸盐耐溶剂防腐涂料）

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 不挥发物含量 | HG/T 4846-2015 |
| 2 | 不挥发分中金属锌含量 | HG/T 4846-2015 |
| 3 | 附着力 | HG/T 4846-2015 |
| 4 | 耐热性 | HG/T 4846-2015 |
| 5 | VOC含量 | GB 30981-2020 |
| 6 | 乙二醇醚及醚酯总和含量（限乙二醇甲醚、乙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇乙醚、乙二醇乙醚醋酸酯、乙二醇二甲醚、乙二醇二乙醚、二乙二醇二甲醚、三乙二醇二甲醚） | GB 30981-2020 |
| 7 | 重金属含量（铅、镉、六价铬、汞）（限色漆） | GB 30981-2020 |

2.56 工业漆、溶剂型油漆（酚醛树脂防锈涂料）

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 耐冲击性 | GB/T 25252-2010 |
| 2 | 硬度 | GB/T 25252-2010 |
| 3 | 附着力 | GB/T 25252-2010 |
| 4 | 结皮性 | GB/T 25252-2010 |
| 5 | 耐盐水性 | GB/T 25252-2010 |
| 6 | VOC含量 | GB 30981-2020 |
| 7 | 苯含量 | GB 30981-2020 |
| 8 | 甲苯与二甲苯（含乙苯）总和含量 | GB 30981-2020 |
| 9 | 卤代烃总和含量(限二氯甲烷、三氯甲烷、四氯化碳、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、1,2-二氯丙烷、1,2,3-三氯丙烷、三氯乙烯、四氯乙烯) | GB 30981-2020 |
| 10 | 多环芳烃总和含量（限萘、蒽） | GB 30981-2020 |
| 11 | 乙二醇醚及醚酯总和含量（限乙二醇甲醚、乙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇乙醚、乙二醇乙醚醋酸酯、乙二醇二甲醚、乙二醇二乙醚、二乙二醇二甲醚、三乙二醇二甲醚） | GB 30981-2020 |
| 12 | 重金属含量（铅、镉、六价铬、汞）（限色漆） | GB 30981-2020 |

2.57 工业漆、溶剂型油漆

[溶剂型聚氨酯涂料（双组分、面漆）]

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 不挥发物含量a | HG/T 2454-2014 |
| 2 | 耐冲击性 | HG/T 2454-2014 |
| 3 | 弯曲试验 | HG/T 2454-2014 |
| 4 | 附着力 | HG/T 2454-2014 |
| 5 | 铅笔硬度（仅Ⅱ型） | HG/T 2454-2014 |
| 6 | VOC含量 | GB 30981-2020 |
| 7 | 苯含量 | GB 30981-2020 |
| 8 | 甲苯与二甲苯（含乙苯）总和含量 | GB 30981-2020 |
| 9 | 卤代烃总和含量(限二氯甲烷、三氯甲烷、四氯化碳、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、1,2-二氯丙烷、1,2,3-三氯丙烷、三氯乙烯、四氯乙烯) | GB 30981-2020 |
| 10 | 多环芳烃总和含量（限萘、蒽） | GB 30981-2020 |
| 11 | 乙二醇醚及醚酯总和含量（限乙二醇甲醚、乙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇乙醚、乙二醇乙醚醋酸酯、乙二醇二甲醚、乙二醇二乙醚、二乙二醇二甲醚、三乙二醇二甲醚） | GB 30981-2020 |
| 12 | 重金属含量（铅、镉、六价铬、汞）（限色漆） | GB 30981-2020 |
| 备注： a.含铝粉、珠光颜料的涂料除外 |  |  |

2.58 工业漆[水性聚氨酯涂料（面漆）]

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 铅笔硬度 | HG/T 4761-2014 |
| 2 | 弯曲试验 | HG/T 4761-2014 |
| 3 | 耐冲击性 | HG/T 4761-2014 |
| 4 | 耐磨性 | HG/T 4761-2014 |
| 5 | VOC含量 | GB 30981-2020 |
| 6 | 乙二醇醚及醚酯总和含量（限乙二醇甲醚、乙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇乙醚、乙二醇乙醚醋酸酯、乙二醇二甲醚、乙二醇二乙醚、二乙二醇二甲醚、三乙二醇二甲醚） | GB 30981-2020 |
| 7 | 重金属含量（铅、镉、六价铬、汞）（限色漆） | GB 30981-2020 |

2.59 工业漆、溶剂型油漆（氨基醇酸树脂涂料）

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 不挥发物含量（仅色漆） | GB/T 25249-2010 |
| 2 | 耐冲击性 | GB/T 25249-2010 |
| 3 | 铅笔硬度 | GB/T 25249-2010 |
| 4 | 弯曲试验 | GB/T 25249-2010 |
| 5 | 耐热性（仅色漆） | GB/T 25249-2010 |
| 6 | VOC含量 | GB 30981-2020 |
| 7 | 苯含量 | GB 30981-2020 |
| 8 | 甲苯与二甲苯（含乙苯）总和含量 | GB 30981-2020 |
| 9 | 卤代烃总和含量(限二氯甲烷、三氯甲烷、四氯化碳、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、1,2-二氯丙烷、1,2,3-三氯丙烷、三氯乙烯、四氯乙烯) | GB 30981-2020 |
| 10 | 多环芳烃总和含量（限萘、蒽） | GB 30981-2020 |
| 11 | 乙二醇醚及醚酯总和含量（限乙二醇甲醚、乙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇乙醚、乙二醇乙醚醋酸酯、乙二醇二甲醚、乙二醇二乙醚、二乙二醇二甲醚、三乙二醇二甲醚） | GB 30981-2020 |
| 12 | 重金属含量（铅、镉、六价铬、汞）（限色漆） | GB 30981-2020 |

2.60 工业漆、溶剂型油漆（酚醛树脂涂料）

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 不挥发物含量 | GB/T 25253-2010 |
| 2 | 硬度（除底漆） | GB/T 25253-2010 |
| 3 | 柔韧性（除底漆） | GB/T 25253-2010 |
| 4 | 耐冲击性（仅磁漆） | GB/T 25253-2010 |
| 5 | VOC含量 | GB 30981-2020 |
| 6 | 苯含量 | GB 30981-2020 |
| 7 | 甲苯与二甲苯（含乙苯）总和含量 | GB 30981-2020 |
| 8 | 卤代烃总和含量(限二氯甲烷、三氯甲烷、四氯化碳、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、1,2-二氯丙烷、1,2,3-三氯丙烷、三氯乙烯、四氯乙烯) | GB 30981-2020 |
| 9 | 多环芳烃总和含量（限萘、蒽） | GB 30981-2020 |
| 10 | 乙二醇醚及醚酯总和含量（限乙二醇甲醚、乙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇乙醚、乙二醇乙醚醋酸酯、乙二醇二甲醚、乙二醇二乙醚、二乙二醇二甲醚、三乙二醇二甲醚） | GB 30981-2020 |
| 11 | 重金属含量（铅、镉、六价铬、汞）（限色漆） | GB 30981-2020 |

2.61 工业漆[水性丙烯酸树脂涂料（面漆）]

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 不挥发物含量 | HG/T 4758-2014 |
| 2 | 耐冲击性 | HG/T 4758-2014 |
| 3 | 弯曲试验 | HG/T 4758-2014 |
| 4 | 铅笔硬度 | HG/T 4758-2014 |
| 5 | VOC含量 | GB 30981-2020 |
| 6 | 乙二醇醚及醚酯总和含量（限乙二醇甲醚、乙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇乙醚、乙二醇乙醚醋酸酯、乙二醇二甲醚、乙二醇二乙醚、二乙二醇二甲醚、三乙二醇二甲醚） | GB 30981-2020 |
| 7 | 重金属含量（铅、镉、六价铬、汞）（限色漆） | GB 30981-2020 |

2.62 工业漆（热固性粉末涂料）

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 干附着力 | HG/T 2006-2022 |
| 2 | 铅笔硬度 | HG/T 2006-2022 |
| 3 | 耐冲击性 | HG/T 2006-2022 |
| 4 | 耐酸性（仅1类） | HG/T 2006-2022 |
| 5 | 耐干热性（仅2类） | HG/T 2006-2022 |
| 6 | 耐醇性（仅2类） | HG/T 2006-2022 |
| 7 | 重金属含量（铅、镉、六价铬、汞） | GB 30981-2020 |

2.63 工业漆（热塑性粉末涂料）

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 附着力 | HG/T 2006-2022 |
| 2 | 耐冲击性 | HG/T 2006-2022 |
| 3 | 断裂伸长率 | HG/T 2006-2022 |
| 4 | 重金属含量（铅、镉、六价铬、汞） | GB 30981-2020 |

样品打开后应立即进行搅拌、取样，取样结束后及时装入密闭的容器中在适当的贮存条件下贮存。检验时，应先对样品的有害物质限量进行检测。对于多组分样品，应按照产品配比充分混合后进行试验。

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1 依据标准

3.1.1 强制性标准。

GB 18582-2020 建筑用墙面涂料中有害物质限量

GB 18581-2020 木器涂料中有害物质限量

GB 24409-2020 车辆涂料中有害物质限量

GB 30981-2020 工业防护涂料中有害物质限量

GB 38468-2019 室内地坪涂料中有害物质限量

3.1.2 推荐性标准。

GB/T 22374-2018 地坪涂装材料

GB/T 9756-2018 合成树脂乳液内墙涂料（生产日期在2025年6月1日前）

GB/T 9755-2014 合成树脂乳液外墙涂料（生产日期在2025年6月1日前）

GB/T 9755-2024 合成树脂乳液墙面涂料（生产日期在2025年6月1日及之后）

JG/T 172-2014 弹性建筑涂料

GB/T 34676-2017 儿童房装饰用内墙涂料

JG/T 298-2010 建筑室内用腻子

JG/T 157-2009 建筑外墙用腻子

JG/T 24-2018 合成树脂乳液砂壁状建筑涂料

HG/T 4343-2012 水性多彩建筑涂料（生产日期在2024年10月1日前）

HG/T 4343-2024 水性多彩建筑涂料（生产日期在2024年10月1日及之后）

GB/T 23997-2009 室内装饰装修用溶剂型聚氨酯木器涂料

HG/T 2240-2012 潮（湿）气固化聚氨酯涂料（单组分）

GB/T 23998-2009 室内装饰装修用溶剂型硝基木器涂料

GB/T 23995-2009 室内装饰装修用溶剂型醇酸木器涂料

GB/T 25251-2010 醇酸树脂涂料

GB/T 23999-2009 室内装饰装修用水性木器涂料

GB/T 33394-2016 儿童房装饰用水性木器涂料

GB/T 27811-2011 室内装饰装修用天然树脂木器涂料

HG/T 3655-2012 紫外光(UV)固化木器涂料（生产日期在2024年10月1日前）

HG/T 5183-2017 水性紫外光（UV）固化木器涂料（生产日期在2024年10月1日前）

HG/T 3655-2024 紫外光(UV)固化木器涂料（生产日期在2024年10月1日及之后）

GB/T 13493-1992 汽车用底漆

GB/T 13492-1992 各色汽车用面漆

HG/T 4570-2013 汽车用水性涂料

HG/T 3668-2020 富锌底漆

HG/T 4844-2015 低锌底漆

HG/T 4847-2015 水性醇酸树脂涂料

GB/T 25271-2010 硝基涂料

GB/T 25258-2010 过氯乙烯树脂防腐涂料

GB/T 25263-2010 氯化橡胶防腐涂料

JG/T 224-2007 建筑用钢结构防腐涂料

GB/T 27806-2011 环氧沥青防腐涂料

HG/T 4336-2012 玻璃鳞片防腐涂料

HG/T 4338-2012 高氯化聚乙烯防腐涂料

HG/T 4759-2014 水性环氧树脂防腐涂料

HG/T 4846-2015 水性无机磷酸盐耐溶剂防腐涂料

GB/T 25252-2010 酚醛树脂防锈涂料

HG/T 2454-2014 溶剂型聚氨酯涂料（双组分）

HG/T 4761-2014 水性聚氨酯涂料

GB/T 25249-2010 氨基醇酸树脂涂料

GB/T 25253-2010 酚醛树脂涂料

HG/T 4758-2014 水性丙烯酸树脂涂料

HG/T 2006-2022 热固性和热塑性粉末涂料

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求。

3.2 判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。

附件17

广东省胶粘剂产品质量监督抽查实施细则

（2025年版）

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样市场主体的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

每款产品抽取2组样本，第1组用于检验，第2组用于备样。

具体抽样数量如下：

| 序号 | 产品名称 |  | 第1组数量（款） | 第2组数量（款） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 溶剂型胶粘剂 | 溶剂型多用途氯丁橡胶胶粘剂 | 主剂≥1 kg(L)，配套产品按配比抽取适量样品。 | 主剂≥1 kg(L)，配套产品按配比抽取适量样品。 |
| 2 |  | 木工用氯丁橡胶胶粘剂 |  |  |
| 3 |  | 苯乙烯-丁二烯-苯乙烯嵌段共聚物（SBS）胶粘剂 |  |  |
| 4 |  | 硬聚氯乙烯（PVC-U）塑料管道系统用溶剂型胶粘剂 |  |  |
| 5 |  | 溶剂型聚酯聚氨酯胶粘剂 |  |  |
| 6 | 水基型胶粘剂 | 聚乙酸乙烯酯乳液木材胶粘剂 | 主剂≥1 kg(L)，配套产品按配比抽取适量样品。 | 主剂≥1 kg(L)，配套产品按配比抽取适量样品。 |
| 7 |  | 水溶性聚乙烯醇建筑胶粘剂 |  |  |
| 8 |  | 水基聚合物-异氰酸酯木材胶粘剂 |  |  |
| 9 |  | 壁纸胶粘剂 |  |  |
| 10 | 本体型胶粘剂 | α-氰基丙烯酸乙酯瞬间胶粘剂 | 总质量≥0.3kg(L)。 | 总质量≥0.3kg(L)。 |
| 11 | 胶粘剂 | 聚氯乙烯塑料地板胶粘剂 | 主剂≥1 kg(L)，配套产品按配比抽取适量样品。 | 主剂≥1 kg(L)，配套产品按配比抽取适量样品。 |
| 12 |  | 室内墙面轻质装饰板用免钉胶 |  |  |
| 13 |  | 非结构承载用石材胶粘剂 |  |  |
| 14 |  | 陶瓷砖胶粘剂 （C型） | 主剂≥5 kg(L)，配套产品按配比抽取适量样品。 | 主剂≥5 kg(L)，配套产品按配比抽取适量样品。 |
| 15 |  | 陶瓷砖胶粘剂 （D型、R型） | 主剂≥1 kg(L)，配套产品按配比抽取适量样品。 | 主剂≥1 kg(L)，配套产品按配比抽取适量样品。 |
| 16 |  | 鞋和箱包用胶粘剂 |  |  |
| 17 |  | 装修防开裂用环氧树脂接缝胶 |  |  |

注：当独立包装产品重量（体积）低于抽样数量要求时，应尽量整包装抽取，避免分装。

当抽查产品为多组分胶粘剂时，受检单位应提供该种胶粘剂专用的配套组分及其施工要求和配比（质量比/体积比）等。对于执行企业产品标准的产品，受检单位或生产单位还应在抽样时提供有效的企业产品标准。

2 检验依据

2.1 物理性能

2.1.1 溶剂型胶粘剂（溶剂型多用途氯丁橡胶胶粘剂）

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 剪切强度（48h） | HG/T 3738—2004 |
| 2 | 剥离强度（48h） | HG/T 3738—2004 |

2.1.2 溶剂型胶粘剂（木工用氯丁橡胶胶粘剂）

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 拉伸剪切强度 | LY/T 1206—2008 |

2.1.3 溶剂型胶粘剂

[苯乙烯-丁二烯-苯乙烯嵌段共聚物（SBS）胶粘剂]

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 拉伸剪切强度 | GB/T 27561—2011 |

2.1.4 溶剂型胶粘剂

[硬聚氯乙烯（PVC-U）塑料管道系统用溶剂型胶粘剂]

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 粘结强度（16h） | QB/T 2568—2002 |
| 2 | 水压爆破强度 | QB/T 2568—2002 |

2.1.5 溶剂型胶粘剂（溶剂型聚酯聚氨酯胶粘剂）

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 剪切强度 | HG/T 2814—2009 |

2.1.6 水基型胶粘剂（聚乙酸乙烯酯乳液木材胶粘剂）

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 压缩剪切强度（干强度） | HG/T 2727—2010 |
| 2 | 压缩剪切强度（湿强度） | HG/T 2727—2010 |

2.1.7 水基型胶粘剂（水溶性聚乙烯醇建筑胶粘剂）

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 粘结强度 | JC/T 438—2019 |

2.1.8 水基型胶粘剂（水基聚合物-异氰酸酯木材胶粘剂）

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 压缩剪切强度（常态） | LY/T 1601—2011 |
| 2 | 拉伸剪切强度（常态） | LY/T 1601—2011 |

2.1.9 水基型胶粘剂（壁纸胶粘剂）

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 不挥发物 | JC/T 548—2016 |

2.1.10 本体型胶粘剂（α-氰基丙烯酸乙酯瞬间胶粘剂）

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 拉伸剪切强度 | HG/T 2492—2018 |

2.1.11 胶粘剂（聚氯乙烯塑料地板胶粘剂）

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 90°剥离强度（标准状态） | JC/T 550—2019 |
| 2 | 剪切强度（标准状态） | JC/T 550—2019 |
| 注： a.根据抽查产品分散介质类型和含量确定有害物质检验项目。 |  |  |

2.1.12 胶粘剂（室内墙面轻质装饰板用免钉胶）

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 拉伸剪切强度（标准试验条件24h） | JC/T 2186—2013 |
| 2 | 拉伸剪切强度（标准试验条件168h） | JC/T 2186—2013 |
| 注： a.根据抽查产品分散介质类型和含量确定有害物质检验项目。 |  |  |

2.1.13 胶粘剂（非结构承载用石材胶粘剂）

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 压剪粘结强度（石材-石材，标准条件） | JC/T 989—2016 |
| 2 | 压剪粘结强度（石材-石材，高温处理） | JC/T 989—2016 |
| 3 | 压剪粘结强度（石材-不锈钢，标准条件） | JC/T 989—2016 |
| 注： a.根据抽查产品分散介质类型和含量确定有害物质检验项目。 |  |  |

2.1.14 胶粘剂（陶瓷砖胶粘剂）

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 拉伸粘结强度 | JC/T 547—2017 |
| 2 | 浸水后拉伸粘结强度 | JC/T 547—2017 |
| 3 | 热老化后拉伸粘结强度 | JC/T 547—2017 |
| 4 | 剪切粘结强度 | JC/T 547—2017 |
| 5 | 热老化后剪切粘结强度 | JC/T 547—2017 |
| 6 | 浸水后剪切粘结强度 | JC/T 547—2017 |
| 注： a. C型陶瓷砖胶粘剂检测拉伸粘结强度、浸水后拉伸粘结强度和热老化后拉伸粘结强度项目； b. D型陶瓷砖胶粘剂检测剪切粘结强度和热老化后剪切粘结强度项目； c. R型陶瓷砖胶粘剂检测剪切粘结强度和浸水后剪切粘结强度项目； d.根据抽查产品分散介质类型和含量确定有害物质检验项目。 |  |  |

2.2 有害物质

2.2.1 溶剂型胶粘剂

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | VOC含量 | GB 33372—2020 |
| 2 | 总挥发性有机物 | GB 18583—2008 |
| 3 | 游离甲醛 | GB 18583—2008 |
| 4 | 苯 | GB 18583—2008 GB 30982—2014 |
| 5 | 甲苯+二甲苯 | GB 18583—2008 GB 30982—2014 |
| 6 | 甲苯二异氰酸酯 | GB 18583—2008 GB 30982—2014 |
| 7 | 二氯甲烷、1,2-二氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯 | GB 18583—2008 |
| 8 | 卤代烃（二氯甲烷、1,2-二氯乙烷、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷） | GB 30982—2014 |
| 注： a.游离甲醛项目仅适用于氯丁橡胶胶粘剂、SBS胶粘剂； b.甲苯二异氰酸酯项目仅适用于聚氨酯类胶粘剂； c.聚氨酯类胶粘剂不检测二氯甲烷、1,2-二氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯和卤代烃（二氯甲烷、1,2-二氯乙烷、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷）项目。 |  |  |

2.2.2 水基型胶粘剂

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | VOC含量 | GB 33372—2020 |
| 2 | 总挥发性有机物 | GB 18583—2008 |
| 3 | 苯 | GB 18583—2008 |
| 4 | 甲苯+二甲苯 | GB 18583—2008 |
| 5 | 游离甲醛 | GB 18583—2008 GB 30982—2014 |
| 注： a.聚氨酯类胶粘剂不检测游离甲醛项目； b.若产品明示为“无醛型水溶性聚乙烯醇建筑胶粘剂”，游离甲醛检测依据为JC/T 438-2019。 |  |  |

2.2.3 本体型胶粘剂

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | VOC含量 | GB 33372—2020 HG/T 2492—2018 |
| 2 | 总挥发性有机物 | GB 18583—2008 |
| 3 | 甲苯二异氰酸酯 | GB 30982—2014 |
| 4 | 苯 | GB 30982—2014 |
| 5 | 甲苯 | GB 30982—2014 |
| 6 | 甲苯+二甲苯 | GB 30982—2014 |
| 注： a.α-氰基丙烯酸乙酯瞬间胶粘剂不检测总挥发性有机物项目； b.建筑、室内装饰装修领域的丙烯酸酯类不检测VOC含量项目； c.甲苯二异氰酸酯和甲苯项目仅适用于聚氨酯类胶粘剂； d.苯项目仅适用于氨酯类、环氧类胶粘剂； e.甲苯+二甲苯项目仅适用于环氧类胶粘剂。 |  |  |

2.2.4 胶粘剂（鞋和箱包用胶粘剂）

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 苯 | GB 19340—2014 |
| 2 | 甲苯+二甲苯 | GB 19340—2014 |
| 3 | 游离甲苯二异氰酸酯 | GB 19340—2014 |
| 4 | 正己烷 | GB 19340—2014 |
| 5 | 1,2-二氯乙烷 | GB 19340—2014 |
| 6 | 总卤代烃（含1,2-二氯乙烷、二氯甲烷、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷） | GB 19340—2014 |
| 7 | 总挥发性有机物 | GB 19340—2014 |
| 8 | VOC含量 | GB 33372—2020 |
| 注： a.仅溶剂型聚氨酯类胶粘剂需检游离甲苯二异氰酸酯； b.水基型胶粘剂仅需检测总挥发性有机物和VOC含量项目，其中聚乙烯醇类仅需检测总挥发性有机物； c.溶剂型胶粘剂中丙烯酸酯类不检测VOC含量项目。 |  |  |

2.2.5 胶粘剂（装修防开裂用环氧树脂接缝胶）

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 挥发性有机化合物含量 | GB/T 36797—2018 |
| 2 | 甲醛 | GB/T 36797—2018 |
| 3 | 苯 | GB/T 36797—2018 |
| 4 | （甲苯+二甲苯+乙苯+三甲苯）总和 | GB/T 36797—2018 |
| 5 | 卤代烃（二氯甲烷、1,2-二氯乙烷、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷） | GB/T 36797—2018 |
| 6 | 邻苯二甲酸酯类总和（邻苯二甲酸二异辛酯、邻苯二甲酸二丁酯和邻苯二甲酸丁苄酯总和，邻苯二甲酸二异壬酯、邻苯二甲酸二异癸酯和邻苯二甲酸二辛酯总和） | GB/T 36797—2018 |
| 7 | 乙二醇醚及醚酯（限乙二醇甲醚、乙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇乙醚、乙二醇乙醚醋酸酯和二乙二醇丁醚醋酸酯） | GB/T 36797—2018 |
| 8 | 可溶性重金属（铅、铬、镉、汞）（限面层胶） | GB/T 36797—2018 |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1 依据标准

3.1.1 强制性标准。

GB 18583—2008 室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量

GB 30982—2014 建筑胶粘剂有害物质限量

GB 33372—2020 胶粘剂挥发性有机化合物限量

GB 19340—2014 鞋和箱包用胶粘剂

3.1.2 推荐性标准。

HG/T 2727—2010 聚乙酸乙烯酯乳液木材胶粘剂

HG/T 3738—2004 溶剂型多用途氯丁橡胶胶粘剂

LY/T 1206—2008 木工用氯丁橡胶胶粘剂

JC/T 438—2019 水溶性聚乙烯醇建筑胶粘剂

HG/T 2492—2018 α-氰基丙烯酸乙酯瞬间胶粘剂

GB/T 27561—2011 苯乙烯-丁二烯-苯乙烯嵌段共聚物（SBS）胶粘剂

QB/T 2568—2002 硬聚氯乙烯（PVC-U）塑料管道系统用溶剂型胶粘剂

LY/T 1601—2011 水基聚合物-异氰酸酯木材胶粘剂

JC/T 548—2016 壁纸胶粘剂

HG/T 2814—2009 溶剂型聚酯聚氨酯胶粘剂

GB/T 36797—2018 装修防开裂用环氧树脂接缝胶

JC/T 547—2017 陶瓷砖胶粘剂

JC/T 550—2019 聚氯乙烯塑料地板胶粘剂

JC/T 989—2016 非结构承载用石材胶粘剂

JC/T 2186—2013 室内墙面轻质装饰板用免钉胶

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2 判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。

附件18

广东省电焊机产品质量监督抽查实施细则

（2025年版）

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽查市场主体的待销产品中抽取2个样品。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

抽查数量：每批次产品抽取2台样品，第1台用于检验，第2台用于备样，抽样基数不限。抽样时对检验样品和备用样品应分别签封，检验样品随同企业提供的资料等由抽样人员带回检测机构，备用样品封存于被抽查经营主体。

其他注意事项：抽查过程中应提供产品正常使用时所需的附件、合格证、使用说明书或技术样本、营业执照、CCC自我声明或自愿认证证书，最新型式试验报告或者自愿认证报告等。

2 检验依据

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 铭牌 | GB/T 15579.1-2024条款15 GB/T 15579.1-2013条款15 |
| 2 | 绝缘电阻 | GB/T 15579.1-2024条款6.1.4 GB/T 15579.1-2013条款6.1.4 |
| 3 | 介电强度 | GB/T 15579.1-2024条款6.1.5 GB/T 15579.1-2013条款6.1.5 |
| 4 | 外壳防护 | GB/T 15579.1-2024条款6.2.1 GB/T 15579.1-2013条款6.2.1 |
| 5 | 发热试验和温升限值 | GB/T 15579.1-2024条款7.1和条款7.3 GB/T 15579.1-2013条款7.1和条款7.3 |
| 6 | 动作 | GB/T 15579.1-2024条款8.5 GB/T 15579.1-2013条款9.4 |
| 7 | 复位 | GB/T 15579.1-2024条款8.6 GB/T 15579.1-2013条款9.5 |
| 8 | 能效 | GB 28736-2019 |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1 依据标准

GB/T 15579.1-2024《弧焊设备 第1部分：焊接电源》

GB/T 15579.1-2013《弧焊设备 第1部分：焊接电源》

GB 28736-2019《电焊机能效限定值及能效等级》

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2 判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。

附件19

广东省通用机械产品质量监督抽查实施细则

（2025年版）

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者的合格待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

每批次产品抽取1组样本，用于检验，封存在生产企业。

每批次抽样数量见表1。

表1 抽取样品数量

| 产品类别 | 抽样数量 | 检验样品数量 | 备用样品数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 通用机械（焊接设备） | 2台 | 1台 | 1台 |
| 通用机械（切割设备） | 1台 | 1台 | 0台 |
| 通用机械（钻孔、研磨设备） | 1台 | 1台 | 0台 |
| 通用机械（喷砂机） | 1台 | 1台 | 0台 |
| 注：现场检验，样品检毕封存在受检单位。 |  |  |  |

2 检验依据

表2 通用机械（焊接设备）

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 效率 | GB/T 8118-2010第6.4条 |
| 2 | 功率因数 | GB/T 8118-2010第6.5条 |
| 3 | 空载电流 | GB/T 8118-2010第6.6条 |
| 4 | 机械结构 | GB/T 8118-2010第6.12条 |
| 5 | 输出调节 | GB/T 8118-2010第6.13条 |
| 6 | 电流调节范围 | GB/T 8118-2010第6.14条 |
| 7 | 噪声 | GB/T 8118-2010第6.15条 |

表3 通用机械（切割设备）

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 引入电源线端接法和切断开关 | GB/T 5226.1-2019第5条 |
| 2 | 电击防护 | GB/T 5226.1-2019第6条 |
| 3 | 电气设备的保护 | GB/T 5226.1-2019第7条 |
| 4 | 等电位联结 | GB/T 5226.1-2019第8条 |
| 5 | 控制电路和控制功能 | GB/T 5226.1-2019第9条 |
| 6 | 操作板和安装在机械上的控制器件 | GB/T 5226.1-2019第10条 |
| 7 | 控制设备：位置、安装和电柜 | GB/T 5226.1-2019第11条 |
| 8 | 保护联结电路连续性 | GB/T 5226.1-2019第18.2.2条 |
| 9 | 电阻试验 | GB/T 5226.1-2019第18.3条 |
| 10 | 耐压试验 | GB/T 5226.1-2019第18.4条 |

表4 通用机械（钻孔、研磨设备）

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 引入电源线端接法和切断开关 | GB/T 5226.1-2019第5条 |
| 2 | 电击防护 | GB/T 5226.1-2019第6条 |
| 3 | 电气设备的保护 | GB/T 5226.1-2019第7条 |
| 4 | 等电位联结 | GB/T 5226.1-2019第8条 |
| 5 | 控制电路和控制功能 | GB/T 5226.1-2019第9条 |
| 6 | 操作板和安装在机械上的控制器件 | GB/T 5226.1-2019第10条 |
| 7 | 控制设备：位置、安装和电柜 | GB/T 5226.1-2019第11条 |
| 8 | 保护联结电路连续性 | GB/T 5226.1-2019第18.2.2条 |
| 9 | 电阻试验 | GB/T 5226.1-2019第18.3条 |
| 10 | 耐压试验 | GB/T 5226.1-2019第18.4条 |

表5 通用机械（喷砂机）

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 引入电源线端接法和切断开关 | GB/T 5226.1-2019第5条 |
| 2 | 电击防护 | GB/T 5226.1-2019第6条 |
| 3 | 电气设备的保护 | GB/T 5226.1-2019第7条 |
| 4 | 等电位联结 | GB/T 5226.1-2019第8条 |
| 5 | 控制电路和控制功能 | GB/T 5226.1-2019第9条 |
| 6 | 操作板和安装在机械上的控制器件 | GB/T 5226.1-2019第10条 |
| 7 | 控制设备：位置、安装和电柜 | GB/T 5226.1-2019第11条 |
| 8 | 保护联结电路连续性 | GB/T 5226.1-2019第18.2.2条 |
| 9 | 电阻试验 | GB/T 5226.1-2019第18.3条 |
| 10 | 耐压试验 | GB/T 5226.1-2019第18.4条 |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1 依据标准

GB/T 8118-2010电弧焊机通用技术条件

GB/T 5226.1-2019《机械电气安全 机械电气设备 第1部分:通用技术条件》

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2 判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。