附件1

广东省奶嘴生产领域质量监督抽查

实施细则

（2025年版）

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

对于标准口径产品，每批次产品抽取样品30只，其中25只作为检验样品、5只作为备用样品。

对于宽口径产品，每批次产品抽取样品20只，其中15只作为检验样品、5只作为备用样品。

2 检验依据

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 感官要求 | GB 4806.2—2015 |
| 2 | 总迁移量 | GB 31604.8—2021 |
| 3 | 高锰酸钾消耗量 | GB 31604.2—2016 |
| 4 | 重金属（以铅计） | GB 31604.9—2016 |
| 5 | 锌（Zn）迁移量 | GB 31604.42—2016 或GB 31604.49—2023 |
| 6 | 挥发性物质a | GB 28482—2012 |
| 7 | 2,6-二-叔丁基对甲苯酚迁移量b | GB 28482—2012 |
| 8 | 2,2'-亚甲基双-（4-甲基-6-叔丁基苯酚）迁移量b | GB 28482—2012 |
| 9 | N—亚硝胺和N—亚硝胺可生成物释放量（人工唾液）（N-亚硝胺） | GB 28482—2012 GB/T 24153—2009 |
| 10 | N—亚硝胺和N—亚硝胺可生成物释放量（人工唾液）（N-亚硝胺可生成物） | GB 28482—2012 GB/T 24153—2009 |
| 11 | 邻苯类增塑剂 | GB 31604.30—2016 GB 31604.30—2025 |
| 注：a仅适用于硅橡胶奶嘴。 b仅适用于天然橡胶、顺式-1,4-聚异戊二烯橡胶奶嘴。 |  |  |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

GB 4806.2—2015 食品安全国家标准 奶嘴

GB 9685—2016 食品安全国家标准 食品接触材料及制品用添加剂使用标准

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

# 3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。

附件2

广东省食品用竹木制品（木砧板、重复使用

含有涂层竹木筷子）生产领域质量监督

抽查实施细则

（2025年版）

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

木砧板产品抽样数量为5个，其中3个作为检验样品、2个作为备用样品；重复使用含有涂层竹木筷子抽样数量为60双，其中40双作为检验样品、20双作为备用样品。

## 2 检验依据

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 感官要求 | GB 4806.12—2022 |
| 2 | 总迁移量 | GB 31604.8—2021 |
| 3 | 甲醛 | GB 31604.48—2016 |
| 4 | 二氧化硫 | GB 4806.12—2022附录A |
| 5 | 五氯苯酚及其盐类（以五氯苯酚计） | GB 4806.12—2022 SN/T 2204—2015 |
| 6 | 噻菌灵 | GB 4806.12—2022附录B |
| 7 | 邻苯基苯酚 | GB 4806.12—2022附录B |
| 8 | 抑霉唑 | GB 4806.12—2022附录B |
| 9 | 联苯 | GB 4806.12—2022附录B |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

## 3 判定规则

3.1依据标准

GB 4806.12—2022 食品安全国家标准 食品接触用竹木材料及制品

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。

附件3

广东省餐具洗涤剂生产领域质量监督

抽查实施细则

（2025年版）

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

样品抽取数量见表1。

表1 抽取样品数量

| 序号 | 产品种类 | 抽样数量（个） | 检验样品数量（个） | 备用样品数量（个） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 包装规格＜2kg（L） | 不少于2kg（L）且不少于6个独立包装 | 4 | 2 |
| 2 | 包装规格≥2kg（L）且＜10kg（L）的独立包装 | 不少于3个独立包装 | 2 | 1 |
| 3 | 包装规格≥10kg（L）的大包装 | 3个大包装，从每个大包装产品中分别分装成相应小包装样品，每一个小包装量不少于1kg（L） | 2 | 1 |

2 检验依据

表2 手洗餐具用洗涤剂

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 总砷（以As计） | GB/T 30797—2014 |
| 2 | 重金属（以Pb计） | GB/T 30799—2014 |
| 3 | 甲醇 | GB/T 30795—2014 |
| 4 | 甲醛 | GB/T 30796—2014 |
| 5 | 1,4-二噁烷 | GB/T 26388—2011 气相色谱—质谱（GC—MSD）法 |
| 6 | 菌落总数 | GB 14930.1—2022 GB 4789.2—2022 |
| 7 | 大肠菌群 | GB 14930.1—2022 GB 4789.3—2016大肠菌群平板计数法 GB 4789.3—2025大肠菌群平板计数法 |
| 8 | 总有效物含量 | GB/T 13173—2021 |
| 9 | pH | GB/T 6368—2008 |

表3 果蔬清洗剂

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 总砷（以As计） | GB/T 30797—2014 |
| 2 | 重金属（以Pb计） | GB/T 30799—2014 |
| 3 | 甲醇 | GB/T 30795—2014 |
| 4 | 甲醛 | GB/T 30796—2014 |
| 5 | 1,4-二噁烷 | GB/T 26388—2011 气相色谱—质谱（GC—MSD）法 |
| 6 | 菌落总数 | GB 14930.1—2022 GB 4789.2—2022 |
| 7 | 大肠菌群 | GB 14930.1—2022 GB 4789.3—2016大肠菌群平板计数法 GB 4789.3—2025大肠菌群平板计数法 |
| 8 | 总有效物含量 | GB/T 13173—2021 |
| 9 | 总五氧化二磷含量 | GB/T 13173—2021 |
| 10 | 农药去除效果（P值） | GB/T 24691—2022 |
| 11 | pH | GB/T 6368—2008 |

表4 饮料用瓶清洗剂

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 总砷（以As计） | GB/T 30797—2014 |
| 2 | 重金属（以Pb计） | GB/T 30799—2014 |
| 3 | 甲醇 | GB/T 30795—2014 |
| 4 | 甲醛 | GB/T 30796—2014 |
| 5 | 1,4-二噁烷 | GB/T 26388—2011 气相色谱—质谱（GC—MSD）法 |
| 6 | 菌落总数 | GB 14930.1—2022 GB 4789.2—2022 |
| 7 | 大肠菌群 | GB 14930.1—2022 GB 4789.3—2016大肠菌群平板计数法 GB 4789.3—2025大肠菌群平板计数法 |
| 8 | 总活性物含量 | GB/T 13173—2021 |
| 9 | 总五氧化二磷含量（以P2O5计）a | GB/T 13173—2021 |
| 注：a仅对标注无磷产品要求。 |  |  |

表5 食品工具和工业设备用酸性清洗剂

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 总砷（以As计） | GB/T 30797—2014 |
| 2 | 重金属（以Pb计） | GB/T 30799—2014 |
| 3 | 甲醇 | GB/T 30795—2014 |
| 4 | 甲醛 | GB/T 30796—2014 |
| 5 | 1,4-二噁烷 | GB/T 26388—2011 气相色谱—质谱（GC—MSD）法 |
| 6 | 菌落总数 | GB 14930.1—2022 GB 4789.2—2022 |
| 7 | 大肠菌群 | GB 14930.1—2022 GB 4789.3—2016大肠菌群平板计数法 GB 4789.3—2025大肠菌群平板计数法 |
| 8 | 总五氧化二磷（P2O5）含量a | GB/T 13173—2021 |
| 9 | 表面活性剂含量b | GB/T 13173—2021 |
| 10 | 有效酸的质量分数（以HNO3计） | QB/T 4313—2023 |
| 11 | 腐蚀率 | QB/T 4313—2023 |
| 注：a仅对标注无磷产品要求。 b仅对增效型（B型）产品要求。 |  |  |

表6 食品工具和工业设备用碱性清洗剂

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 总砷（以As计） | GB/T 30797—2014 |
| 2 | 重金属（以Pb计） | GB/T 30799—2014 |
| 3 | 甲醇 | GB/T 30795—2014 |
| 4 | 甲醛 | GB/T 30796—2014 |
| 5 | 1,4-二噁烷 | GB/T 26388—2011 气相色谱—质谱（GC—MSD）法 |
| 6 | 菌落总数 | GB 14930.1—2022 GB 4789.2—2022 |
| 7 | 大肠菌群 | GB 14930.1—2022 GB 4789.3—2016大肠菌群平板计数法 GB 4789.3—2025大肠菌群平板计数法 |
| 8 | 总五氧化二磷（P2O5）含量a | GB/T 13173—2021 |
| 9 | 表面活性剂含量b | GB/T 13173—2021 |
| 10 | 总碱的质量分数（以NaOH计）c | QB/T 4314—2023 |
| 注：a仅对标注无磷产品要求。 b仅对增效型（B型）产品要求。 c仅对普通型（A型）产品要求。 |  |  |

表7 机洗餐具用洗涤剂产品及食品工业用（含复合主剂）洗涤剂

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 总砷（以As计） | GB/T 30797—2014 |
| 2 | 重金属（以Pb计） | GB/T 30799—2014 |
| 3 | 甲醇 | GB/T 30795—2014 |
| 4 | 甲醛 | GB/T 30796—2014 |
| 5 | 1,4-二噁烷 | GB/T 26388—2011 气相色谱—质谱（GC—MSD）法 |
| 6 | 菌落总数 | GB 14930.1—2022 GB 4789.2—2022 |
| 7 | 大肠菌群 | GB 14930.1—2022 GB 4789.3—2016大肠菌群平板计数法 GB 4789.3—2025大肠菌群平板计数法 |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

GB 14930.1—2022 食品安全国家标准 洗涤剂

GB/T 9985—2022 手洗餐具用洗涤剂

GB/T 24691—2022 果蔬清洗剂

QB/T 2967—2023 饮料用瓶清洗剂

QB/T 4313—2023 食品工具和工业设备用酸性清洗剂

QB/T 4314—2023 食品工具和工业设备用碱性清洗剂

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。

依据GB 4789.1—2016 《食品安全国家标准 食品微生物学检验 总则》第7.3条“检验结果报告后，剩余样品和同批产品不进行微生物项目的复检”的规定，微生物指标不合格不进行复检。

附件4

广东省食品接触用金属制品生产领域

质量监督抽查实施细则

（2025年版）

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

样品抽取数量见表1。

表1 抽样产品名称及抽样数量

| 序号 | 产品名称 | 抽样数量（个） | 检样数量（个） | 备样数量（个） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 餐刀、叉、餐勺、筷子等 | 14 | 8 | 6 |
| 2 | 勺、铲、漏勺 | 8 | 6 | 2 |
| 3 | 菜刀 | 7 | 5 | 2 |
| 4 | 锅、杯、盘、盆、桶等 | 7 | 5 | 2 |
| 5 | 家用钢制锅具（不含内表面搪瓷制品） | 5 | 3 | 2 |
| 6 | 其他金属制品（铝箔等） | 5 | 3 | 2 |

## 2 检验依据

表2 食品接触用金属器皿及工具（餐刀、叉、餐勺、筷子等）

产品检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 感官要求 | GB 4806.9—2023 |
| 2 | 砷 | GB 31604.38—2016第二部分或 GB 31604.49—2023 第二篇 |
| 3 | 镉 | GB 31604.24—2016或 GB 31604.49—2023 第二篇 |
| 4 | 镍 | GB 31604.33—2016或 GB 31604.49—2023 第二篇 |
| 5 | 铬 | GB 31604.25—2016 或 GB 31604.49—2023 第二篇 |
| 6 | 铅 | GB 31604.34—2016 第二部分或 GB 31604.49—2023 第二篇 |
| 7 | 锑 | GB 31604.49—2023 第二篇 |
| 8 | 铝 | GB 31604.49—2023 第二篇 |
| 9 | 钴 | GB 31604.49—2023 第二篇 |
| 10 | 铜 | GB 31604.49—2023 第二篇 |
| 11 | 锰 | GB 31604.49—2023 第二篇 |
| 12 | 钼 | GB 31604.49—2023 第二篇 |
| 13 | 锡 | GB 31604.49—2023 第二篇 |
| 14 | 锌 | GB 31604.49—2023 第二篇 |
| 15 | 耐腐蚀性 | GB/T 15067.2—2016 |

表3  食品接触用金属器皿及工具（勺、铲、漏勺）

产品检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 感官要求 | GB 4806.9—2023 |
| 2 | 砷 | GB 31604.38—2016第二部分或 GB 31604.49—2023 第二篇 |
| 3 | 镉 | GB 31604.24—2016或 GB 31604.49—2023 第二篇 |
| 4 | 镍 | GB 31604.33—2016或 GB 31604.49—2023 第二篇 |
| 5 | 铬 | GB 31604.25—2016 或 GB 31604.49—2023 第二篇 |
| 6 | 铅 | GB 31604.34—2016 第二部分或 GB 31604.49—2023 第二篇 |
| 7 | 锑 | GB 31604.49—2023 第二篇 |
| 8 | 铝 | GB 31604.49—2023 第二篇 |
| 9 | 钴 | GB 31604.49—2023 第二篇 |
| 10 | 铜 | GB 31604.49—2023 第二篇 |
| 11 | 锰 | GB 31604.49—2023 第二篇 |
| 12 | 钼 | GB 31604.49—2023 第二篇 |
| 13 | 锡 | GB 31604.49—2023 第二篇 |
| 14 | 锌 | GB 31604.49—2023 第二篇 |
| 15 | 抗跌落 | QB/T 2174—2024 |
| 16 | 颈部疲劳强度 | QB/T 2174—2024 |

表4  厨用刀具（菜刀）产品检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
|  | 感官要求 | GB 4806.9—2023 |
|  | 砷 | GB 31604.38—2016第二部分或 GB 31604.49—2023 第二篇 |
|  | 镉 | GB 31604.24—2016或 GB 31604.49—2023 第二篇 |
|  | 镍 | GB 31604.33—2016或 GB 31604.49—2023 第二篇 |
|  | 铬 | GB 31604.25—2016 或 GB 31604.49—2023 第二篇 |
|  | 铅 | GB 31604.34—2016 第二部分或 GB 31604.49—2023 第二篇 |
|  | 锑 | GB 31604.49—2023 第二篇 |
|  | 铝 | GB 31604.49—2023 第二篇 |
|  | 钴 | GB 31604.49—2023 第二篇 |
|  | 铜 | GB 31604.49—2023 第二篇 |
|  | 锰 | GB 31604.49—2023 第二篇 |
|  | 钼 | GB 31604.49—2023 第二篇 |
|  | 锡 | GB 31604.49—2023 第二篇 |
|  | 锌 | GB 31604.49—2023 第二篇 |
|  | 耐腐蚀性 | GB/T 40356—2021 |
|  | 硬度 | GB/T 40356—2021 QB/T 1924—1993 |
|  | 锋利度与耐用度 | GB/T 40356—2021 |
|  | 空心刀柄渗水性 | GB/T 40356—2021 |

表5  食品接触用金属器皿及工具（锅、杯、盘、盆、桶等）

产品检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 感官要求 | GB 4806.9—2023 |
| 2 | 砷 | GB 31604.38—2016第二部分或 GB 31604.49—2023 第二篇 |
| 3 | 镉 | GB 31604.24—2016或 GB 31604.49—2023 第二篇 |
| 4 | 镍 | GB 31604.33—2016或 GB 31604.49—2023 第二篇 |
| 5 | 铬 | GB 31604.25—2016 或 GB 31604.49—2023 第二篇 |
| 6 | 铅 | GB 31604.34—2016 第二部分或 GB 31604.49—2023 第二篇 |
| 7 | 锑 | GB 31604.49—2023 第二篇 |
| 8 | 铝 | GB 31604.49—2023 第二篇 |
| 9 | 钴 | GB 31604.49—2023 第二篇 |
| 10 | 铜 | GB 31604.49—2023 第二篇 |
| 11 | 锰 | GB 31604.49—2023 第二篇 |
| 12 | 钼 | GB 31604.49—2023 第二篇 |
| 13 | 锡 | GB 31604.49—2023 第二篇 |
| 14 | 锌 | GB 31604.49—2023 第二篇 |
| 15 | 手可接触部位 | GB/T 29601—2013 |
| 16 | 手柄疲劳强度（仅适用于锅类产品） | GB/T 29601—2013 |

表6  食品接触用金属器皿及工具（家用钢制锅具

（不含内表面搪瓷））产品检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 感官要求 | GB 4806.9—2023 |
| 2 | 砷 | GB 31604.38—2016第二部分或 GB 31604.49—2023 第二篇 |
| 3 | 镉 | GB 31604.24—2016或 GB 31604.49—2023 第二篇 |
| 4 | 镍 | GB 31604.33—2016或 GB 31604.49—2023 第二篇 |
| 5 | 铬 | GB 31604.25—2016 或 GB 31604.49—2023 第二篇 |
| 6 | 铅 | GB 31604.34—2016第二部分或 GB 31604.49—2023 第二篇 |
| 7 | 锑 | GB 31604.49—2023 第二篇 |
| 8 | 铝 | GB 31604.49—2023 第二篇 |
| 9 | 钴 | GB 31604.49—2023 第二篇 |
| 10 | 铜 | GB 31604.49—2023 第二篇 |
| 11 | 锰 | GB 31604.49—2023 第二篇 |
| 12 | 钼 | GB 31604.49—2023 第二篇 |
| 13 | 锡 | GB 31604.49—2023 第二篇 |
| 14 | 锌 | GB 31604.49—2023 第二篇 |
| 15 | 底部平整性 | GB/T 32432—2015 |
| 16 | 手柄(含锅钮)表面温度 | GB/T 32432—2015 |
| 17 | 手接触部位 | GB/T 32432—2015 |
| 18 | 手柄牢固性 | GB/T 32432—2015 |
| 19 | 手柄阻燃性 | GB/T 32432—2015 |

表7  其他金属制品（铝箔等）

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 感官要求 | GB 4806.9—2023 |
| 2 | 砷 | GB 31604.38—2016第二部分或 GB 31604.49—2023 第二篇 |
| 3 | 镉 | GB 31604.24—2016或 GB 31604.49—2023 第二篇 |
| 4 | 镍 | GB 31604.33—2016或 GB 31604.49—2023 第二篇 |
| 5 | 铬 | GB 31604.25—2016 或 GB 31604.49—2023 第二篇 |
| 6 | 铅 | GB 31604.34—2016第二部分或 GB 31604.49—2023 第二篇 |
| 7 | 锑 | GB 31604.49—2023 第二篇 |
| 8 | 铝 | GB 31604.49—2023 第二篇 |
| 9 | 钴 | GB 31604.49—2023 第二篇 |
| 10 | 铜 | GB 31604.49—2023 第二篇 |
| 11 | 锰 | GB 31604.49—2023 第二篇 |
| 12 | 钼 | GB 31604.49—2023 第二篇 |
| 13 | 锡 | GB 31604.49—2023 第二篇 |
| 14 | 锌 | GB 31604.49—2023 第二篇 |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

GB 4806.9—2023 食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品

GB/T 40356—2021 厨用刀具

GB/T 15067.2—2016 不锈钢餐具

GB/T 29601—2013 不锈钢器皿

GB/T 32432—2015 家用钢制锅具

QB/T 2174—2024 不锈钢厨具

QB/T 1924—1993 菜刀

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。

附件5

广东省食品接触用陶瓷制品生产领域

质量监督抽查实施细则

（2025年版）

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

每批次产品抽取样品26个，其中16个作为检验样品、10个作为备用样品。

2 检验依据

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 感官要求 | GB 4806.4—2016 |
| 2 | 铅迁移量 | GB 31604.34—2016 |
| 3 | 镉迁移量 | GB 31604.24—2016 |
| 4 | 抗热震性 | GB/T 3298—2022 |
| 5 | 微波炉适应性/微波炉安全使用要求 | GB/T 3532—2009 6.6 GB/T 10814—2009 6.6 GB/T 27587—2011 |
| 6 | 冰箱到微波炉适应性 | GB/T 3532—2009 6.7 GB/T 34253—2017 GB/T 10814—2009 6.7 |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

GB/T 3532—2022 日用瓷器

GB/T 10811—2022 釉下/中彩日用瓷器

GB/T 10812—2021 玲珑日用瓷器

GB/T 10813.1—2015 青瓷器 第1部分：日用青瓷器

GB/T 10814—2009 建白日用细瓷器

GB/T 10815—2023 日用精陶器

GB/T 10816—2024 紫砂陶器

GB/T 13522—2024 骨质瓷器

GB/T 28114—2011 镁质强化瓷器

GB/T 28115—2011 高石英瓷器

GB/T 29491—2013 日用白云陶器

GB 4806.4—2016 食品安全国家标准 陶瓷制品

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。

附件6

广东省压力锅生产领域质量监督抽查

实施细则

（2025年版）

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

每批次产品抽取样品5口，其中4口检验样品，1口备用样品。

## 2 检验依据

表1 不锈钢压力锅

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 合盖安全性 | GB 15066—2004 |
| 2 | 工作压力 | GB 15066—2004 |
| 3 | 密封性 | GB 15066—2004 |
| 4 | 安全压力 | GB 15066—2004 |
| 5 | 耐热压 | GB 15066—2004 |
| 6 | 开盖安全性 | GB 15066—2004 |
| 7 | 防堵安全性 | GB 15066—2004 |
| 8 | 耐内压力 | GB 15066—2004 |
| 9 | 泄压压力 | GB 15066—2004 |
| 10 | 手柄连接牢固性 | GB 15066—2004 |
| 11 | 感官要求 | GB 4806.9—2023 |
| 12 | 砷 | GB 31604.49—2023第二篇 |
| 13 | 镉 | GB 31604.49—2023 第二篇 |
| 14 | 铅 | GB 31604.49—2023 第二篇 |
| 15 | 锑 | GB 31604.49—2023 第二篇 |
| 16 | 铝 | GB 31604.49—2023 第二篇 |
| 17 | 铬 | GB 31604.49—2023 第二篇 |
| 18 | 钴 | GB 31604.49—2023 第二篇 |
| 19 | 铜 | GB 31604.49—2023 第二篇 |
| 20 | 锰 | GB 31604.49—2023 第二篇 |
| 21 | 钼 | GB 31604.49—2023 第二篇 |
| 22 | 镍 | GB 31604.49—2023 第二篇 |
| 23 | 锡 | GB 31604.49—2023 第二篇 |
| 24 | 锌 | GB 31604.49—2023 第二篇 |
| 25 | 总迁移量 | GB 31604.8—2021 |
| 26 | 高锰酸钾消耗量 | GB 31604.2—2016 |
| 27 | 重金属（以Pb计） | GB 31604.9—2016 |

表2 铝及铝合金压力锅

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 合盖安全性 | GB 13623—2003 |
| 2 | 工作压力 | GB 13623—2003 |
| 3 | 密封性 | GB 13623—2003 |
| 4 | 安全压力 | GB 13623—2003 |
| 5 | 耐热压 | GB 13623—2003 |
| 6 | 开盖安全性 | GB 13623—2003 |
| 7 | 防堵安全性 | GB 13623—2003 |
| 8 | 耐内压力 | GB 13623—2003 |
| 9 | 泄压压力 | GB 13623—2003 |
| 10 | 破坏压力 | GB 13623—2003 |
| 11 | 手柄连接牢固性 | GB 13623—2003 |
| 12 | 感官要求 | GB 4806.9—2023 |
| 13 | 砷 | GB 31604.49—2023第二篇 |
| 14 | 镉 | GB 31604.49—2023 第二篇 |
| 15 | 铅 | GB 31604.49—2023 第二篇 |
| 16 | 锑 | GB 31604.49—2023 第二篇 |
| 17 | 铝 | GB 31604.49—2023 第二篇 |
| 18 | 铬 | GB 31604.49—2023 第二篇 |
| 19 | 钴 | GB 31604.49—2023 第二篇 |
| 20 | 铜 | GB 31604.49—2023 第二篇 |
| 21 | 锰 | GB 31604.49—2023 第二篇 |
| 22 | 钼 | GB 31604.49—2023 第二篇 |
| 23 | 镍 | GB 31604.49—2023 第二篇 |
| 24 | 锡 | GB 31604.49—2023 第二篇 |
| 25 | 锌 | GB 31604.49—2023 第二篇 |
| 26 | 总迁移量 | GB 31604.8—2021 |
| 27 | 高锰酸钾消耗量 | GB 31604.2—2016 |
| 28 | 重金属（以Pb计） | GB 31604.9—2016 |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

GB 4806.9—2023 食品安全国家标准  食品接触用金属材料及制品

GB 4806.11—2016 食品安全国家标准 食品接触用橡胶材料及制品

GB 4806.11—2023 食品安全国家标准 食品接触用橡胶材料及制品

GB 15066—2004 不锈钢压力锅

GB 13623—2003 铝压力锅安全及性能要求（含第1号修改单）

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。

附件7

广东省月饼包装生产领域质量监督抽查

实施细则

（2025年版）

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

抽样数量见表1。

表1 抽样数量

| 序号 | 产品种类 | 抽样数量 | 检验样品数量 | 备用样品数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 塑料膜 | 3份（每份0.50m2×3） | 2份 | 1份 |
| 2 | 塑料袋、 塑料托 | 3份（每份10个） | 2份 | 1份 |
| 3 | 纸张产品 | 3份（每份10张，若样品过小、过大时，应调整抽样量满足接触食品层总面积不少于0.50m2） | 2份 | 1份 |
| 4 | 纸袋产品 | 3份（每份10个，若样品过小、过大时，应调整抽样量满足接触食品层总面积不少于0.50m2） | 2份 | 1份 |

以上所抽取同类样品保证同一批次，同一规格型号。

除以上抽样要求外，在月饼成品库抽取月饼产品对是否涉及过度包装情况进行抽查，每批次产品抽取样品2盒，其中1盒作为检验样品，1盒作为备用样品。

2 检验依据

表2 月饼包装检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 总迁移量 | GB 31604.8—2021 |
| 2 | 高锰酸钾消耗量 | GB 31604.2—2016 |
| 3 | 重金属（以Pb计） | GB 31604.9—2016 |
| 4 | 包装空隙率 | GB 23350—2021及第1、2号修改单 |
| 5 | 包装层数 | GB 23350—2021及第1、2号修改单 |
| 6 | 混装要求 | GB 23350—2021及第1、2号修改单 |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1 依据标准

GB 4806.7—2023 食品安全国家标准 食品接触用塑料材料及制品

GB 4806.8—2022 食品安全国家标准 食品接触用纸和纸板材料及制品

GB 4806.13—2023 食品安全国家标准 食品接触用复合材料及制品

GB 23350—2021限制商品过度包装要求 食品和化妆品（含第1、2号修改单）

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。

附件8

广东省茶叶包装生产领域质量监督抽查

实施细则

（2025年版）

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

抽样数量见表1。

表1 抽样数量

| 序号 | 产品种类 | 抽样数量 | 检验样品数量 | 备用样品数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 塑料膜 | 3份（每份0.50m2×3） | 2份 | 1份 |
| 2 | 塑料袋 | 3份（每份10个） | 2份 | 1份 |
| 3 | 纸张产品 | 3份（每份10张，若样品过小、过大时，应调整抽样量满足接触食品层总面积不少于0.50m2） | 2份 | 1份 |
| 4 | 纸袋产品 | 3份（每份10个，若样品过小、过大时，应调整抽样量满足接触食品层总面积不少于0.50m2） | 2份 | 1份 |

以上所抽取同类样品保证同一批次，同一规格型号。

除以上抽样要求外，在茶叶成品库抽取茶叶产品对是否涉及过度包装情况进行抽查，每批次产品抽取样品2盒，其中1盒作为检验样品，1盒作为备用样品。

## 2 检验依据

表2茶叶包装检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 总迁移量 | GB 31604.8—2021 |
| 2 | 高锰酸钾消耗量 | GB 31604.2—2016 |
| 3 | 重金属（以Pb计） | GB 31604.9—2016 |
| 4 | 包装空隙率 | GB 23350—2021及第1、2号修改单 |
| 5 | 包装层数 | GB 23350—2021及第1、2号修改单 |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1 依据标准

GB 4806.7—2023 食品安全国家标准 食品接触用塑料材料及制品

GB 4806.8—2022 食品安全国家标准 食品接触用纸和纸板材料及制品

GB 4806.13—2023 食品安全国家标准 食品接触用复合材料及制品

GB 23350—2021限制商品过度包装要求 食品和化妆品（含第1、2号修改单）

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。